中华人民共和国化工行业标准

HG/T 20***－20**

《工业污染场地竖向阻隔技术标准》

Technical standards for engineered vertical barrier at industrial contaminated sites

（征求意见稿）

《工业污染场地竖向阻隔技术标准》编制组

2019年08月18

前    言

本标准是根据（工信厅科〔2017〕106号文）《工业和信息化部办公厅关于印发2017年第三批行业标准制修订计划的通知》的要求，由中国石油和化工勘察设计协会为主编部门，化学工业岩土工程有限公司、东南大学为主编单位，会同有关单位制定而成。

在编制过程中，标准编制组进行了广泛调查和专题研究，总结了近年来的工业污染场地竖向阻隔技术理论与实践经验，参考国内外有关标准，并以多种形式征求各方意见，对主要问题进行反复修改，最后经审定定稿。

本标准主要内容包括总则、术语、基本规定、场地勘察与环境调查、竖向阻隔工程设计、竖向阻隔工程施工、工程效果评估及后期监测。

本标准由工业和信息化部负责管理，由中国石油和化工勘察设计协会负责日常管理，由化学工业岩土工程有限公司、东南大学负责技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送至化学工业岩土工程有限公司（地址：南京市浦口区浦东北路5 号扬子科创基地4号楼，邮编：210031，电话：025-57737590）或东南大学（地址：南京市江宁区东南大学路2号，邮编211189，电话025-83795086）。

本标准主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人员：

本标准主编单位：东南大学

化学工业岩土工程有限公司

本标准参编单位：略

本标准主要起草人员：略

本标准主要审查人员：略

目  次

1  总则	1

2  术语	2

3  基本规定	4

4  场地勘察与环境调查	6

4.1  一般规定	6

4.2  场地岩土工程勘察	6

4.3  场地环境调查	7

4.4  场地施工作业条件调查	8

5  竖向阻隔工程设计	9

5.1  一般规定	9

5.2  竖向阻隔屏障总体设计	9

5.3  竖向阻隔屏障材料	10

5.4  击穿判别验算	14

5.5  屏障材料的性能测试方法	15

6  竖向阻隔工程施工	18

6.1  一般规定	18

6.2  工艺性试验	19

6.3  施工方法	21

6.4  施工质量控制	25

7  工程效果评估及后期监测	30

7.1  一般规定	30

7.2  工程效果评估	30

7.3  后期监测	34

附录A  竖向阻隔屏障设计方案	37

附录B  膨润土膨胀指数试验	38

附录C  竖向阻隔屏障材料土柱试验	39

附录D  工程效果评估工作记录	42

附录E  工程效果评估报告	43

附录F  后期监测记录	45

本标准用词说明	46

引用标准名录	47

附：条文说明…………………………………………………………………48

Contents

1  General provisions	1

2  Terms	2

3  Basic Requirements	4

4  Site Investigation	6

4.1  General Requirements	6

4.2  Site Investigation of Geotechnical Engineering	6

4.3  Environmental Site Investigation	7

4.4  Investigation for Construction Condition	8

5  Project Design	9

5.1  General Requirements	9

5.2  General Design	9

5.3  Barrier Materials	10

5.4  Breakthrough Checking	14

5.5  Test Methods for Material Properties	15

6  Construction	18

6.1  General Requirements	18

6.2  Technological Tests	19

6.3  Construction Methods	21

6.4  Construction Quality Control	25

7  Project Evaluation and Monitoring	30

7.1  General Requirements	30

7.2  Project Evaluation	30

7.3  Monitoring	34

Appendix A  Peoject Design Scheme	37

Appendix B  Test method for swell index of bentonite	38

Appendix C  Column Test Method	39

Appendix D  Project Evaluation Record	42

Appendix E  Project Evaluation Report	43

Appendix F  Post-Construction Monitoring Record	45

Explanation of Wording in this Code	46

List of Quoted Standards	47

Addition: Explanation of provisions…………………………………………………48

1  总则

- 为贯彻执行《中华人民共和国土壤污染防治法》、《土壤污染防治行动计划》、《水污染防治行动计划》，指导和规范竖向阻隔技术在工业污染场地风险管控中的应用，保证竖向阻隔屏障的工程质量，制定本标准。

- 本标准适用于在产、搬迁遗留的工业污染场地竖向阻隔屏障的设计、施工与评估工作，不适用于矿山、油田、非正规垃圾填埋场、污染农田、放射性污染和致病性生物的污染场地竖向阻隔工程。

- 工业污染场地竖向阻隔技术应不断总结设计、施工与评估经验，充分考虑我国各地区工业污染场地特征差异、水文地质条件、工程周边环境要求、建设水平等因素，汲取国内外相关工程经验及科研成果，做到安全可靠、因地制宜、合理选型、优化设计、经济合理、精心施工、严控污水及废浆、严格监测，提高工业污染场地竖向阻隔技术的水平。

- 采用本标准时，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2  术语

- 工业污染场地  industrial contaminated sites

工业企业生产经营活动中，造成地下水及岩土体污染，按照国家技术规范确认超过相关环境标准的污染场地。

- 风险管控目标  risk control goal

阻断地下水及岩土体污染物暴露途径，阻止污染扩散，防止对人体健康和生态受体产生影响的阶段目标。

- 竖向阻隔技术 vertical barrier technology

利用防渗材料，采用竖向布置的形式，设置于污染场地内或周边未污染区域，用于实现风险管控目标的工程措施。

- 场地环境调查  environmental site investigation

采用系统的调查方法，确定场地是否被污染以及污染程度和范围的过程。

- 地下水污染羽  groundwater contamination plume

污染物随地下水移动从污染源向周边迁移时所形成的污染区域。

- 目标污染物  target contaminant

在场地环境中其数量或浓度已达到对生态系统和人体健康具有实际或潜在不利影响的，需要进行风险管控的的关注污染物。

- 指示污染物  indicator contaminant

用于判断、预警目标污染物击穿竖向阻隔屏障的污染物。

- 风险控制值  risk control value

根据现行行业标准《污染场地风险评估技术导则》HJ 25.3规定的用地方式、暴露情景和可接受风险水平，采用风险评估方法和场地调查获得相关数据，计算获得的岩土体中污染物的含量限值和地下水中污染物的浓度限值。

- 击穿判别标准 breakthrough criteria

判别竖向阻隔屏障是否满足风险管控效果评估标准，当污染物迁移通过竖向阻隔屏障的浓度大于等于风险控制值，即判定竖向阻隔屏障污染物被击穿。

- 击穿时间  breakthrough time

污染物击穿竖向阻隔屏障所需的时间。

- 工程性能 engineering properties

竖向阻隔屏障的工程性能包括阻隔性能、物理力学性能、抗污染物侵蚀性能。

- 阻隔性能  containment performance

竖向阻隔屏障阻隔污染物对流、水动力弥散方式迁移，及吸附污染物的综合性能，采用渗透系数、水动力弥散系数、阻滞因子定量评价。

- 抗污染物侵蚀性能  chemical corrosion resistance

工业污染场地污染物作用下，竖向阻隔屏障材料抵抗劣化、保持使用功能的能力。

- 设计使用年限  design service life

竖向阻隔屏障设计规定的不需进行大修即可按预定目的使用的年限。

- 竖向阻隔工程后期监测 monitoring after vertical barrier construction

竖向阻隔屏障服役阶段，针对地下水质量、屏障工程、邻近建（构）筑物、地下管线及管廊变形所开展的相关监测。

- 工程效果评估 project evaluation

竖向阻隔工程施工完成后一定时间内，通过设计、施工等资料整理及专门性抽检，综合评估竖向阻隔屏障的使用功能。

3  基本规定

- 工业污染场地竖向阻隔工程应兼顾地下水及岩土体，防止污染场地对人体健康和生态受体产生影响。工程设计、施工、评估、监测等各个阶段应充分考虑场地修复工程进展及对邻近建（构）筑物、地下管线和管廊的变形影响。

- 工业污染场地竖向阻隔技术可按表3.0.2进行分类和选用。

表3.0.2  工业污染场地竖向阻隔技术分类

| 分类方式 | 竖向阻隔技术 |  |
| --- | --- | --- |
| 按平面布置 | 闭合式、非闭合式 |  |
| 按嵌入方式 | 落底式、悬挂式 |  |
| 按材料类型 | 刚性竖向阻隔屏障 | 水泥系（水泥土、原位土-水泥-膨润土、水泥-膨润土等）、原位土-水泥-膨润土-土工膜复合、水泥-膨润土-土工膜复合、混凝土-钠基膨润土防水毯复合、塑性混凝土、钢板桩、钢筋混凝土等竖向阻隔屏障 |
|  | 柔性竖向阻隔屏障 | 膨润土系（原位土-膨润土）、膨润土系-土工膜复合、原位土-土工膜复合等竖向阻隔屏障 |
| 按结构类型 | 单层竖向阻隔屏障 | 水泥系、塑性混凝土、膨润土系（原位土-膨润土）、钢板桩、钢筋混凝土等竖向阻隔屏障 |
|  | 复合竖向阻隔屏障 | 土工膜复合（原位土-水泥-膨润土-土工膜、水泥-膨润土-土工膜、膨润土系-土工膜、原位土-土工膜）、混凝土-钠基膨润土防水毯复合等竖向阻隔屏障 |
| 按施工方法 | 开挖-回填法、压力注浆法、深层搅拌法、高压喷射注浆（旋喷、摆喷、定喷）法、渠式切割法、铣削深搅法等竖向阻隔屏障 |  |

- 竖向阻隔屏障的材料选用及施工工艺应符合健康、安全、环保的要求，确保人体健康安全，严禁因施工造成场地二次污染、交叉污染。

- 能满足功能要求的新技术、新工艺、新材料应允许使用。

- 工程设计、施工、工程效果评估、后期监测等各个阶段工作人员应掌握所承担竖向阻隔工程的技术要求、质量标准。

- 施工过程中应有专人负责质量控制，并应做好施工记录。

- 竖向阻隔工程应保证在设计使用年限内有效地发挥其功能。当达到设计使用年限时，应对竖向阻隔屏障进行检测和鉴定，合格后方可继续使用。

- 本标准第5~7章规定的竖向阻隔屏障，不应包括钢板桩、钢筋混凝土组成的竖向阻隔屏障。

4  场地勘察与环境调查

4.1  一般规定

- 工业污染场地竖向阻隔工程设计、施工前应充分开展场地岩土工程勘察与环境调查，获取污染状况及工程地质资料，明确施工作业条件，掌握场地现状及规划用途等基本信息，并应符合现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB 50021及现行行业标准《污染场地岩土工程勘察标准》HG/T 20717的相关规定。

- 岩土工程勘察与环境调查的勘探、取样、原位测试应同步协调进行。

- 对场地勘察与环境调查的原始资料，应进行整理、检查、分析，可提交专门性的岩土工程问题咨询报告。

4.2  场地岩土工程勘察

- 竖向阻隔工程的岩土工程勘察应通过测绘、勘探、取样、测试等多种手段结合的方法进行，应查明下列内容：

- 地形地貌特征、水文地质条件、气象条件；

- 区域地质构造及不良地质作用；

- 场地岩土体物理力学性质指标、地下水分析；

- 场地地下水腐蚀性情况；

- 全新活动断裂、场地、废弃物堆积体的地震效应；

- 场地及区域居民区、饮用水源点等人类活动资料；

- 场地及区域生态环境；

- 场地及区域岩土工程和类似工程经验；

- 场地及周边既有建（构）筑物、地下管线及管廊等分布，评价竖向屏障施工及工后对邻近建（构）筑物、地下管线和管廊的影响。

- 对水文地质条件的确定，应包括下列内容：

- 含水层和隔水层的埋藏条件、承压性质等；

- 水文地质参数，主要包括含水层的单位涌水量、渗透系数、水力梯度、地下水流速等；

- 地下水的渗流场特征、补给、径流、排泄条件，各含水层之间或地下水与地表水的水力联系；

- 地下水位及地下水位动态变化，包括季节变化、多年变化、人为因素造成的变化；

- 包气带的土（岩）性、结构、厚度、分布及垂向渗透系数等。

- 对岩土体、地下水的岩土工程勘察分析，应包下列内容：

- 岩土体的物理、化学性质指标，包括比重、天然含水率、颗粒分析、液限、塑限、渗透系数、pH值、有机质含量等，设计需要时应测定岩土体对目标污染物的吸附性能、水动力弥散系数；

- 受污染岩土体及地下水的空间分布范围；

- 受污染岩土体及地下水对建筑材料的腐蚀性评价和腐蚀等级划分，应符合现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB 50021、《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046的相关规定；

- 受污染地下水的密度、pH值。

- 岩土工程勘察勘探工作量布置及取样要求应符合现行行业标准《污染场地岩土工程勘察标准》HG/T 20717的规定。

4.3  场地环境调查

- 应通过资料收集、现场踏勘、人员访谈、原位检测、采样及实验室测试分析，查明以下内容：

- 地下水环境影响评价工作等级，应按照现行行业标准《环境影响评价技术导则 地下水环境》HJ 610中第6.2.2条进行确定；

- 工业污染历史成因，识别污染源及其性质；

- 地下水质量现状和岩土体的环境质量，应符合现行行业标准《场地环境调查技术导则》HJ 25.1、《环境影响评价技术导则 地下水环境》HJ 610的相关规定。

- 应对场地内既有废弃物堆积体的环境开展以下详细调查：

- 确定废弃物堆积体的类型、成分、总量、埋深及既有工程阻隔措施；

- 分析废弃物堆积体渗沥液的成分、污染物浓度及渗沥量；

- 根据设计需要，依据现行国家标准《固体废物浸出毒性浸出方法 翻转法》GB 5086.1、现行行业标准《固体废物浸出毒性浸出方法 水平振荡法》HJ 557开展毒性浸出分析。

- 场地环境调查应在岩土工程勘察成果及本标准第4.3.1条、第4.3.2条的基础上，明确以下内容：

- 污染物（地下水污染羽）的迁移途径；

- 污染源—汇关系、污染物种类及浓度的空间分布及其变化趋势；

- 场地的地下水污染防渗分区，应按照现行行业标准《环境影响评价技术导则 地下水环境》HJ 610中第11.2.2条进行确定。

- 应根据场地勘察与环境调查成果、场地用途确定污染场地的风险管控目标，并应包括下列内容：

- 确认目标污染物；

- 提出目标污染物的风险控制值，应符合现行行业标准《污染场地风险评估技术导则》HJ 25.3的规定；

- 确定风险管控范围。

4.4  场地施工作业条件调查

- 场地施工作业条件调查除应符合现行国家标准《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502的相关规定，尚应具备下列资料：

- 工程场地总平面图，包括场地建（构）筑物分布、地下管线及管廊分布、交通设施；

- 邻近建（构）筑物安全等级、基础形式及埋设深度；

- 水、气及其他施工燃料动力供应条件等；

- 场地周边区域交通条件。

- 场地工程施工作业条件调查应充分分析施工过程对现场及场地周边的人体健康及生态环境的潜在风险，必须明确有关应急措施，工程需要时应提出场地的地表水平阻隔等环境安全处治要求。

- 场地工程施工作业条件调查尚应进行施工机械进场的可行性分析，确定施工荷载控制要求，工程需要时应提出场地的地基处理设计与施工方案的建议。

- 场地工程施工作业条件调查，应就既有建（构）筑物的保护提出工程措施建议。

5  竖向阻隔工程设计

5.1  一般规定

- 竖向阻隔工程设计，应坚持因地制宜、就地取材、保护环境和节约资源的原则；应结合场地勘察与环境调查成果、风险管控目标、目标污染物、风险控制值、设计使用年限要求，综合考虑竖向阻隔屏障设计、屏障材料与施工条件等因素，精心设计。竖向阻隔工程设计方案内容宜按本标准附录A执行。

- 用于竖向阻隔工程设计的指示污染物的确定应符合下列规定：

- 难以被场地岩土体及本标准第4.2.3条所述屏障材料吸附的污染物；

- 增大岩土体及本标准第4.2.3条所述屏障材料的渗透系数，且影响程度大的污染物；

- 缺乏相关资料及试验数据时，可采用氯离子替代为指示污染物。

- 竖向阻隔屏障的设计使用年限应满足场地用途要求。

- 用于竖向阻隔屏障击穿判别的风险控制值应根据场地污染特征、场地用途、场地周边环境等因素综合确定，并应符合现行行业标准《污染地块地下水修复和风险管控技术导则》HJ 25.6中第5.3.5条的规定。

- 设计中应充分考虑竖向阻隔屏障对地下水流向、水力梯度等水文地质条件的潜在影响，并应兼顾修复方案。

5.2  竖向阻隔屏障总体设计

- 竖向阻隔屏障的总体设计内容应包括平面布置、屏障厚度及屏障深度。

- 竖向阻隔屏障的平面布置设计应符合下列规定：

- 应综合风险管控范围、地质条件、污染源—汇关系、场地用途等因素进行合理设计，并宜优先根据污染范围选用闭合式平面布置；

- 对根据本标准第4.3.3条所规定的非重点防渗区，通过场地勘察与环境调查确定地下水污染羽迁移方向时，可采用确保切断地下水污染羽迁移途径的非闭合式平面布置；

- 可根据污染特征对污染场地内重点防渗区单独采取闭合形式布置的竖向阻隔。

- 竖向阻隔屏障与邻近建（构）筑物的水平距离宜大于等于1.5m。

- 竖向阻隔屏障的厚度设计应根据施工条件、场地环境污染状态等因素综合确定；设计厚度不宜小于0.6m，不宜大于1.5m。

- 竖向阻隔屏障的深度设计应根据场地工程地质与水文地质条件、污染特征等因素综合确定，并应符合下列规定

- 竖向阻隔屏障的设计深度必须大于污染深度；

- 查明污染场地的污染物仅为轻质非水相有机污染物，且污染深度不超过潜水埋藏深度时，可采用悬挂式竖向阻隔屏障，设计深度应达到地下水位以下；

- 除本标准第5.2.4条的第2款所规定情况外，应采用落底式竖向阻隔屏障，并应嵌入且不得穿透隔水层：

- 当隔水层厚度大于1m时，嵌入深度不宜小于0.9m；

- 当隔水层厚度小于等于1m时，嵌入深度不应小于1/2的隔水层厚度。

5.3  竖向阻隔屏障材料

- 竖向阻隔屏障材料应根据设计使用年限要求、场地勘察与环境调查成果、场地安全再利用要求、竖向阻隔屏障设计厚度综合确定。选用程序应包括类型适用性判别、原材料选用、材料配合比设计、使用功能判别，见图5.3.1。

图 5.3.1 竖向阻隔屏障材料选用程序

- 屏障材料及结构类型适用性判别应符合下列规定：

- 有强度和变形控制要求时，应选用刚性竖向阻隔屏障；

- 根据本标准4.3.3条确定的污染场地中重点防渗区，可选用复合竖向阻隔屏障。

- 原材料应对场地污染物具有抗污染物侵蚀（防腐蚀）性能，应根据现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计标准》GB 50046的腐蚀性等级进行选用，污染物对原材料的腐蚀性等级不应高于中等。

- 用于单层及复合竖向阻隔屏障原材料的膨润土应符合下列规定：

- 膨润土颗粒粒径小于0.075mm的质量百分比应大于等于95%，颗粒粒径小于0.002mm的质量百分比宜大于等于35%；

- 污染物作用下膨润土的膨胀指数宜大于等于12mL/2 g，试验方法应符合本标准第5.5.3条的规定；

- 污染物作用下膨润土的液限宜大于等于200%，试验方法应符合本标准第5.5.2条的规定；

- 不满足本条第2条、第3条时，应选用膨润土外加剂，并应通过室内试验确定外加剂种类和掺入量。

- 用于单层及复合竖向阻隔屏障原材料的水泥及其外加剂应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB 50108、《混凝土外加剂》GB 8076、《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596、《用于水泥中的火山灰质混合材料》GB/T 2847、《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046的相关规定。水泥的强度等级宜达到42.5及以上。

- 用于土工膜复合竖向阻隔屏障原材料的土工膜应符合下列规定：

- 宜选用环保用双糙面高密度聚乙烯土工膜，技术性能指标应符合现行国家标准《土工合成材料 聚乙烯土工膜》GB/T 17643的相关规定；

- 土工膜渗透系数应小于等于10-11cm/s；

- 厚度宜大于等于2.0mm；

- 幅宽宜小于等于6.5m；

- 表观应均匀、无缺陷，切口应平整。

- 用于复合竖向阻隔屏障原材料的钠基膨润土防水毯应符合下列规定：

- 应表面平整，厚度均匀，无破损、膨润土漏失。针刺类产品的针刺均匀密实，应无残留断针；

- 单位面积总质量不应小于4800g/m2，其中单位面积膨润土质量不应小于4500g/m2；

- 钠基膨润土防水毯中膨润土应符合本标准第5.3.4条的规定；

- 渗透系数应小于等于5×10-9cm/s；

- 抗静水压力0.6MPa/1h，无渗漏。

- 用于单层及复合竖向阻隔屏障的水泥土、原位土-水泥-膨润土、水泥-膨润土、塑性混凝土、混凝土、原位土-膨润土的材料配合比应满足下列要求：

- 污染物作用下应满足渗透系数设计要求，试验方法应符合本标准第5.5.5条的规定；

- 抗压强度或无侧限抗压强度应满足设计要求；

- 与污染场地修复技术协同处治时，应考虑修复过程对渗透系数、抗压强度的影响；

- 根据污染场地气候及水文地质条件，应满足设计所需的抗干湿、抗冻融等耐久性能。

- 污染物作用下渗透系数应符合下列规定：

- 用于单层及复合竖向阻隔屏障的水泥土、原位土-水泥-膨润土、水泥-膨润土、塑性混凝土、混凝土标准养护28天龄期时的渗透系数应小于等于1.0×10-6cm/s；

- 膨润土系竖向阻隔屏障的渗透系数应小于等于10-7cm/s。

- 用于单层及复合竖向阻隔屏障的水泥系、塑性混凝土、混凝土竖向阻隔屏障材料的强度性能应符合下列规定：

- 水泥系竖向阻隔屏障材料在标准养护28天龄期时的无侧限抗压强度应大于等于100kPa；

- 用于单层及复合竖向阻隔屏障的塑性混凝土、混凝土在标准养护28天龄期时的抗压强度宜大于等于1000kPa，抗压强度测试方法应符合现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081中附录B的规定；

- 根据场地用途及邻近建筑影响，尚应满足变形控制设计所需的强度性能要求。

- 屏障材料的含水率应通过稠度试验进行确定，应符合下列要求：

- 开挖-回填法施工中，膨润土系竖向阻隔屏障材料的坍落度应为100mm~150mm；

- 开挖-回填法施工中，土-水泥-膨润土竖向阻隔屏障材料的坍落度应为100mm~200mm；

- 现浇施工的塑性混凝土竖向阻隔屏障材料、混凝土-钠基膨润土防水毯复合竖向阻隔屏障中的混凝土应符合下列稠度规定：

1）入孔坍落度应为180mm~220mm，扩展度应为340mm~400mm；

2）坍落度保持150mm以上的时间不应小于1h；

3）初凝实践不应小于6h，终凝实践不宜大于24h。

- 用于泥浆护壁的新拌制膨润土泥浆的配合比应符合下列规定：

- 配合比设计应根据泥浆性能要求试配确定，泥浆性能要求应符合表5.3.15的规定；

- 配合比设计应充分考虑地层条件。遇极松散、颗粒粒径较大、受污染地层时，应通过外加剂等专门的措施调整。

表 5.3.15 新拌制膨润土泥浆性能要求

| 序号 | 项目 | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 比重 | 1.03~1.10 | 泥浆比重称 |
| 2 | 黏度 | 36s~50s | 马氏漏斗黏度计 |
| 3 | 滤失量 | ＜20mL/30min | 中压滤失量测定 |

- 需采用受污染原位土作为竖向阻隔屏障的组成材料时，应对竖向阻隔屏障材料进行浸出毒性试验，并应符合下列规定：

- 竖向阻隔屏障材料的目标污染物浸出浓度不应大于风险控制值；

- 浸出毒性试验方法应按照现行行业标准《固体废物浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法》HJ/T 299。

5.4  击穿判别验算

- 单层水泥系、塑性混凝土、膨润土系竖向阻隔屏障的屏障厚度应进行击穿判别验算，并应符合下列规定（分屏障下游未污染、屏障下游污染情况）：

- 以式5.4.1.1作为本标准竖向阻隔工程设计的击穿判别标准；

- 验算满足击穿判别标准时，屏障厚度可用于施工；验算不满足击穿判别标准时，应合理增加屏障厚度，并重复击穿判别验算；

- 对合理范围内屏障厚度尚未能通过击穿判别验算，则应进行地下水降水设计，调控屏障上下游两侧水头高度。

- 具体可按下列公式计算：

（5.4.1-1）

（5.4.1-2）

（5.4.1-3）

式中  Ce——竖向阻隔屏障下游段渗出液中的目标污染物浓度（mg/L）；

CKZ——目标污染物的风险控制值（mg/L）；

C0——渗入竖向阻隔屏障的目标污染物浓度（mg/L）；

Ci——初始状态下竖向阻隔屏障孔隙液中目标污染物浓度（mg/L）；

L——屏障厚度（cm）；

vs——污染液在屏障孔隙中的平均流速（cm/s）；

k——屏障渗透系数（cm/s）；

i——屏障两侧水力梯度（-）；

n——屏障孔隙率（-）；

Dh——目标污染物迁移通过竖向阻隔屏障的水动力弥散系数（cm2/s）；

Rd——竖向阻隔屏障吸附目标污染物的阻滞因子（-）；

t——设计使用年限（s）。

- 击穿判别验算所需参数应符合下列规定：

- 阻隔性能参数，除特殊说明外，原则上应采用以目标污染物所开展阻隔性能参数室内试验的实测值；

- 缺乏实测数据时，可采用指示污染物的阻隔性能参数进行击穿判别验算，阻滞因子可取1.0；

- Ci可取场地土的孔隙液中目标污染物浓度。

5.5  屏障材料的性能测试方法

- 需采用受污染原位土作为竖向阻隔屏障的组成材料时，应选取污染场地代表性原位土制备用于性能测试的试样。

- 进行污染物作用下单层及复合竖向阻隔屏障的水泥土、原位土-水泥-膨润土、水泥-膨润土、混凝土、塑性混凝土、原位土-膨润土、钠基膨润土防水毯的渗透系数测试时，应选用下列溶液：

- 采用污染场地取样处地下水；

- 污染场地内目标污染物种类和浓度相同、化学性质相近的化学溶液。

- 污染物作用下膨润土的液限测试宜采用现行国家标准《土工试验方法标准》GB/T 50123所规定的液、塑限联合测定法。

- 污染物作用下膨润土的膨胀指数的试验方法应按照本标准附录B执行。溶液选用应符合本标准第5.5.2条的规定。

- 用于单层及复合竖向阻隔屏障的水泥土、原位土-水泥-膨润土、水泥-膨润土、混凝土、塑性混凝土、原位土-膨润土的渗透系数测试应符合下列规定：

- 混凝土、塑性混凝土的试验所用主要仪器设备、试样制备、试验步骤应符合现行行业标准《现浇塑性混凝土防渗芯墙施工技术规程》JGJ/T 291的相关规定；

- 水泥土、原位土-水泥-膨润土、水泥-膨润土、原位土-膨润土的试验所用主要仪器设备、试样制备、试验步骤应符合现行国家标准《土工试验方法标准》GB/T 50123的相关规定；

- 试验过程中应收集并测定渗出液的体积、pH值、电导率和污染物浓度；

- 清洁水作用下渗透试验的试验终止条件应符合下列规定：

1）连续4次所测定的渗透渗入量与渗出量的比值应达到0.75~1.25之间；

2）渗透系数大于10-8 cm/s时，至少连续4次所测定渗透系数的变化幅度应小于等于25%；渗透系数小于10-8 cm/s时，至少连续4次所测定渗透系数的变化幅度应小于50%；渗透系数随试验时间应无明显单调升高或降低趋势；

5  污染物作用下渗透系数的试验终止条件应符合下列规定：

- 符合本条第4款的规定；

- 累积渗出液体积与试样孔隙体积的比值不宜小于2.0；

3）测定渗入液与渗出液pH值、电导率及污染物浓度之间的相对误差小于10%，且渗出液pH值、电导率及污染物浓度随试验时间应无明显单调升高或降低趋势。

- 复合竖向阻隔屏障的渗透试验应根据各工程材料渗透系数综合确定，并应符合下列规定：

- 土工膜的渗透系数测定应符合现行国家标准《土工合成材料 防渗性能 第2部分：渗透系数的测定》GB/T 19979.2的相关规定；

- 钠基膨润土防水毯的渗透系数测定除应符合现行行业标准《钠基膨润土防水毯》JG/T193的相关规定，试验终止的条件应符合本标准第5.5.5条的规定；

- 土工膜复合竖向阻隔屏障的水平渗透系数可按下式计算：

（5.5.5-1）

式中  k—— 土工膜复合竖向阻隔屏障的水平渗透系数（cm/s）；

kB—— 土工膜两侧屏障材料的水平渗透系数（cm/s）；

kGM—— 土工膜的渗透系数（cm/s）；

LB—— 土工膜两侧屏障材料的总厚度（cm）；

dGM—— 土工膜的厚度（cm）。

- 混凝土-钠基膨润土防水毯的水平渗透系数可按下式计算：

（5.5.5-2）

式中	k——复合竖向阻隔屏障的水平渗透系数（cm/s）；

kC——混凝土的渗透系数（cm/s）；

kGCL——钠基膨润土防水毯的渗透系数（cm/s）；

LC——混凝土的厚度（cm）；

dGCL——钠基膨润土防水毯的膜厚度（cm）。

- 用于确定混凝土抗渗等级的抗水渗透试验应符合现行国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082的相关规定。

- 污染物迁移通过竖向阻隔屏障的水动力弥散系数、阻滞因子，应通过恒流速土柱试验测定，恒流速土柱试验方法可按照本标准附录C执行。

6  竖向阻隔工程施工

6.1  一般规定

- 竖向阻隔工程施工前，应取得下列资料：

- 岩土工程勘察及环境调查资料；

- 施工所需的设计文件；

- 施工影响范围内的施工作业条件资料；

- 测量基线及水准点资料；

- 施工组织设计和专项施工方案；

- 施工原材料的质量检验工作资料。

- 施工方案及施工技术措施应符合下列规定：

- 污染场地存在挥发及半挥发有机污染物时，不应采用开挖-回填法；

- 场地工程地质及水文地质条件对施工方法的适用性要求，应符合现行行业标准《建筑与市政工程地下水控制技术规范》JGJ 111；

- 选用施工方法必须满足设计深度、厚度的要求；

- 应核实场地地基承载力是否满足机械施工要求，若不满足，应采用相应工程措施。

- 施工前应根据现场环境及地下建（构）筑物的埋设情况、固体废弃物遗留情况，复核竖向阻隔屏障的平面布置设计线路，并应开展下列作业：

- 查验并清除地下、地上障碍物；

- 对线路两侧的施工作业面进行平整、稳固；

- 规划施工过程中产生的废水、废浆、废土的临时处治区域。

- 施工前应根据工程设计进行测量作业，建立平面控制点、水准控制点。

- 竖向阻隔工程的正式现场施工前应进行工艺性试验。

- 竖向阻隔屏障的施工的有效厚度应按下列规定确定：

- 对开挖-回填法施工，取抓斗宽度为竖向阻隔屏障的有效厚度；

- 对深层搅拌法、高压喷射注浆法施工，取桩间搭接最窄处的宽度；

- 对渠式切割法、铣削深搅法施工，取施工机械的有效施工宽度。

- 有效厚度不得小于屏障厚度设计要求。

- 施工过程中宜监测地下水水位变动、地下水流向和地下水污染羽变化情况，当影响施工时应采取降水措施。

- 施工过程中应完成下列内容：

- 应进行监测（施工质量控制），做好图纸或其他书面记录，记录应与施工情况一致。当监测结果未达到设计要求时，应及时查明原因，并应修改设计或采用必要措施；

- 标记竖向阻隔屏障的施工边界；

- 出现特殊施工情况时，应及时采取应急措施（建议保留）。

- 竖向阻隔屏障施工应确保交接面连续、完整。

- 对无法清除的地下障碍物下部应采用合理的施工技术，确保竖向阻隔屏障完整性。

- 竖向阻隔屏障施工完成后应开展必要的工程保护措施，并应符合下列规定：

- 膨润土系竖向阻隔屏障的顶部覆盖层可选用厚度不小于60cm的压实黏性土；

- 水泥土、原位土-水泥-膨润土、水泥-膨润土、素混凝土、混凝土-钠基膨润土防水毯复合竖向阻隔屏障应在初始凝固后松铺厚度不小于15cm的黏性土，并应在达到屏障设计要求的强度后，施工压实黏性土；

- 根据场地气候条件，可在压实黏性土层下部铺设土工布；

- 应沿竖向阻隔屏障平面布置的线路方向设置安全防护设施及警示标识。

6.2  工艺性试验

- 工艺性试验应符合下列规定：

- 试验点选择应具有代表性，试验长度沿平面布置的线路方向不应小于3m；

- 应确定施工所需要的施工工艺参数；

- 应确定施工过程中可能出现的二次污染、交叉污染情况，制定工程措施；

- 核验施工形成竖向阻隔屏障的有效厚度。

- 核验竖向阻隔屏障材料的渗透系数、无侧限抗压强度或抗压强度是否满足设计要求。

- 采用开挖-回填法施工水泥系、膨润土系竖向阻隔屏障的工艺性试验应包括以下内容：

- 验证屏障材料的施工和易性，应包括：

1）满足泥浆指标要求的泥浆配合比、掺入量范围；

2）屏障材料的坍落度；

- 验证成槽工艺、沟槽开挖稳定性，并根据试验结果制定槽壁加固方案；

- 确定满足屏障材料制备均匀性的工艺参数，应包括：

1）搅拌次数；

2）单次搅拌料方量；

- 采用放坡回填时，应确认坡度、坡面清淤方法、屏障材料回填落点。

- 采用开挖-回填法施工土工膜复合竖向阻隔屏障的工艺性试验除应符合本标准第6.2.2条的规定外，尚应验证以下内容：

- 土工膜的输送、下送、固定等插入施工工艺；

- 土工膜的搭接方式及搭接宽度；

- 土工膜施工效率，单个工作日内的土工膜的插入量不应超过能完成的搭接量。

- 采用压力注浆法施工的工艺性试验应包括以下内容：

- 钻孔冲洗工艺，应确保施工不引起二次污染、交叉污染；

- 检验室内试验所确定的配合比、水灰比是否便于施工；

- 灌浆孔密封性；

- 灌浆压力、注入率；

- 冒浆、外漏、串浆情况，并根据试验结果制定封堵方案（降低灌浆压力、限制流量、调整配比、停止灌浆）；

- 灌浆工后的清除、封闭施工工艺。

- 采用深层搅拌法施工的工艺性试验应包括以下内容：

- 根据工程地质条件，确定喷浆搅拌法或喷粉搅拌法施工，检验施工效果；

- 采用喷浆搅拌法施工时，应检验室内试验所确定的配合比、水灰比是否便于施工，确定喷浆量、喷浆压力；

- 采用喷粉搅拌法施工时，应确定喷粉量，检查设备的密封性、可靠性；

- 确定钻杆下沉及提升速度、复搅速度、搅拌时间等；

- 浆液堵管情况，并根据试验结果制定处理方案。

- 采用高压喷射注浆法施工的工艺性试验应包括以下内容：

- 确定单管法、双管法和三管法施工，检验施工效果；

- 检验室内试验所确定的配合比、水灰比是否便于施工；

- 确定水液喷射压力、水液流量；

- 确定浆液喷射压力、浆液流量、喷嘴孔径；

- 确定空气压力、空气风量；

- 确定提升速度、转速、搅拌时间；

- 查明冒浆、漏浆情况，并根据试验结果调整施工工艺。

- 采用现浇混凝土施工的工艺性试验应包括以下内容：

- 验证成槽工艺、沟槽开挖稳定性，并根据试验结果制定槽壁加固方案；

- 检验室内试验所确定的配合比是否便于施工；

- 浇筑导管检验及试配，检验导管连续浇筑水密性、浇筑均匀性；

- 确定浇筑的混凝土面上升速度；

- 检验模板接缝、模板稳定性。

- 采用渠式切割法施工的工艺性试验应包括以下内容：

- 根据地层条件确定切割刀具类型；

- 确定切割液的配合比；

- 确定切割前进速度，检验刀具切割能力；

- 检查注浆泵，确定竖向阻隔屏障材料的工作流量；

- 提出必要的噪音控制措施。

- 采用铣削深搅法施工的工艺性试验应包括以下内容：

- 根据地层条件确定铣削刀具类型；

- 检验刀具切割能力；

- 确定铣轮钻进速度，检验铣轮密封性；

- 确定注浆压力、注浆量、水灰比，并调试与之匹配的切削下沉及搅拌提升速度。

6.3  施工方法

- 开挖-回填法施工原位土-膨润土、原位土-水泥-膨润土、水泥-膨润土竖向阻隔屏障的施工应按以下步骤进行：

- 沿竖向阻隔屏障平面布置的线路方向，按设计厚度施工导墙，挖槽机械到指定竖向阻隔屏障点位；

- 开挖沟槽施工，直至设计深度，同时进行泥浆护壁，并应符合下列规定：

1）用于泥浆护壁的泥浆应采用泥浆搅拌设备，对膨润土、水泥进行充分搅拌与水化，且新制膨润土泥浆的贮放时间不应低于24h，制浆温度应保持在5oC~40oC，严禁在拟回填的沟槽中制备膨润土泥浆；

2）制备水泥-膨润土泥浆时，搅拌时间不应超过3h。严禁在拟回填的沟槽中制备水泥-膨润土泥浆；

3）施工中循环泥浆应进行沉淀或除砂处理等再生处理手段，符合浆液施工质量控制要求后方可使用；

4）原位土-膨润土、原位土-水泥-膨润土竖向阻隔屏障施工时，应采用膨润土泥浆护壁，并应对沟槽中膨润土泥浆的膨润土掺入量、密度、粘度、滤失量、含砂量，以及液面高度进行施工质量控制；

5）水泥-膨润土竖向阻隔屏障施工时，应采用水泥-膨润土泥浆护壁，并应对沟槽中水泥-膨润土泥浆的膨润土掺入量、水泥掺入量、粘度、密度，以及pH进行施工质量控制；

6）沟槽开挖应连续进行，避免槽壁坍塌，注入泥浆的液面高度不应低于地表15cm，直至完成屏障材料回填，严禁对没有泥浆护壁的土层进行开挖；

7）成槽后应根据现行国家标准《建筑地基基础工程施工规范》GB 51004的相关规定，进行清基；

8）沟槽开挖出现侧壁坍塌时，应立即进行回填；

9）除泥浆施工质量控制外，尚挖沟槽施工过程中尚应对清底情况、槽位、沟槽深度、沟槽宽度、沟槽垂直度进行的施工质量控制；

- 挖掘的原位土应剔除砾砂、碎石土及建筑垃圾等杂物，并应根据配合比设计要求制备竖向阻隔屏障材料，并应符合下列规定；

1）作为回填材料的原位土-膨润土、原位土-水泥-膨润土竖向阻隔屏障材料，其含水率应采用沟槽中或新制备的泥浆调节至满足回填施工要求的坍落度范围，不宜采用自来水或地下水调节回填材料的含水率；

2）回填材料应均匀搅拌；

3）应对回填材料的原材料掺入量、密度、坍落度和渗透系数进行施工质量控制；

- 通过抓斗垂直回填、放坡回填、导管法等施工技术向泥浆护壁的沟槽中回填屏障材料，并应符合下列规定：

1）屏障材料回填施工应在沟槽开挖后24h内进行，严禁超过48h；

2）掺入水泥时，应在屏障材料出现硬化前进行回填施工；

3）屏障材料应回填至沟槽中膨润土泥浆液面以上；

4）采用放坡回填施工中，应在沟槽一端沿平面布置的线路方向施工坡度小于45o的回填坡面，使屏障材料滑入沟槽中，并形成不断向前推进的新的回填坡面，严禁屏障材料自由落入沟槽；

- 重复本条第1~4款，直至完成施工。

- 开挖-回填法施工土工膜复合竖向阻隔屏障的施工应按以下步骤进行：

- 施工导墙，挖槽机械就位，并应符合本标准第6.2.1条中第1款的规定；

- 沟槽开挖、泥浆护壁，并应符合本标准第6.2.1条中第2款的规定；；

- 土工膜两侧回填材料原位制备：回填材料可采用原位土-膨润土、原位土-水泥-膨润土等，渗透系数小于等于10-7cm/s的原位土可作为回填材料；

- 土工膜插入与回填材料回填，应符合下列规定：

1）施工前，应对供膜机械及下膜机械、膜间搭接、膜底配重进行工艺性试验，确定适宜的施工工艺参数；

2）土工膜插入可采用垂直插入法、机械滚筒插入法、振动梁法等，土工膜的幅宽不宜小于7m，插入施工过程中应预留土工膜的松弛量，并不得使土工膜产生褶皱；

3）膜间搭接可采用热熔焊法、锁扣法等；锁扣间止水工艺可采用止水条密封法等；

4）施工过程中应对土工膜厚度、土工膜缺陷、膜间搭接、土工膜插入深度进行施工质量控制，对土工膜局部缺陷可采用焊接方式加盖补丁，回填过程中不得损伤土工膜；

- 土工膜插入与回填材料回填后，应及时施工顶部覆盖层，且土工膜的上端应与顶部覆盖层连接，形成完全封闭的防渗体系；

- 重复本条第1~5款，直至完成施工。

- 槽壁加固时，应符合下列规定：

- 应根据岩土工程勘察资料确定槽壁加固措施；

- 槽壁加固的深度应超过产生坍塌的土层，且加固深度不宜小于15m，垂直度允许。

- 压力注浆施工工艺除应符合现行行业标准《建筑与市政工程地下水控制技术规范》JGJ 111的相关规定外，尚应符合下列规定：

- 钻孔、裂隙冲洗施工过程中，应记录回水的颜色、pH及电导率等项目，当测试项目与区域内未受污染地下水勘察结果存在明显差异时，应停止施工，判断污染状况；

- 岩土裂隙中存在污染物时，不宜采用循环式灌浆。

- 深层搅拌施工工艺除应符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工规范》GB 51004、现行行业标准《建筑与市政工程地下水控制技术规范》JGJ 111的相关规定外，尚应符合下列规定：

- 施工前应沿竖向阻隔屏障平面布置的线路方向开挖导槽，导槽深度可取1.0m~2.0m，沟槽宽度可取竖向阻隔屏障设计厚度的1倍~2倍；

- 施工宜采用跳槽式、单侧挤压式等重复套打方式；

- 搭接施工应在搭接处的屏障材料硬凝前完成；

- 单排深层搅拌施工的搭接宽度不应小于250mm；双排深层搅拌施工的搭接宽度不应小于200mm；

- 孔位允许偏差应小于50mm，垂直度偏差不应超过1%

- 施工过程中应根据冒浆情况，对喷浆量、搅拌速度和提钻速度进行调整；

- 施工至污染深度范围时，宜增加搅拌次数及（或）喷浆搅拌时间。

- 高压喷射注浆施工工艺除应符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工规范》GB 51004、现行行业标准《建筑与市政工程地下水控制技术规范》JGJ 111的相关规定外，尚应符合下列规定：

- 施工前应沿竖向阻隔屏障平面布置的线路方向开挖导槽，导槽深度可取1.0m~2.0m，沟槽宽度可取竖向阻隔屏障设计厚度的1倍~2倍；

- 施工过程中应根据冒浆情况，调整喷射压力；

- 高压喷射注浆施工的搭接宽度不应小于350mm；

- 注浆孔的孔位允许偏差应小于50mm，垂直度偏差不应超过1%；

- 场地存在邻近建（构）筑物、地下管线及管廊时，应在施工点位外预设测斜管，当施工引起周边土体明显位移时，应降低喷射压力；

- 施工至污染深度范围时，宜增加注浆流量。

- 塑性混凝土竖向阻隔屏障、混凝土-钠基膨润土防水毯复合竖向阻隔屏障中混凝土的浇筑施工应符合现行行业标注《现浇塑性混凝土防渗芯墙施工技术规程》JGJ/T 291的相关规定。

- 渠式切割法施工应符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工规范》GB 5104、现行行业标准《渠式切割水泥土连续墙技术规程》JGJ/T 303的相关规定。

- 铣削深搅法施工应符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工规范》GB 5104的相关规定。

- 导墙施工应符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工规范》GB 51004的相关规定。

- 地下水控制的降水措施应符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工规范》GB51004、行业标准《建筑与市政工程地下水控制技术规范》JGJ 111的相关规定。

6.4  施工质量控制

- 施工质量控制包括原材料进场质量控制、施工材料质量控制、施工工序质量控制。各阶段施工质量控制应进行准确记录。主控项目的质量控制均应符合质量控制要求。一般项目的质量控制合格率不得低于90%，且不得存在严重缺陷。

- 原材料进场质量控制应符合设计要求，可根据原材料的质量检测资料进行检查。

- 施工前应对施工用水进行质量控制，应符合表6.4.3的规定。

表 6.4.3 施工用水质量标准

| 项目类别 | 序号 | 检测项目 | 质量控制要求 | 检测频次 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | pH | 6~9 | 每个来源1次 | 玻璃电极法 |
|  | 2 | 硬度 | <250mg/L | 每个来源1次 | EDTA容量法、电感耦合等离子体原子发射光谱法、电感耦合等离子体质谱法 |
|  | 3 | 总固体含量 | <500mg/L | 每个来源1次 | 105oC干燥重量法、180oC干燥重量法 |
|  | 4 | 硫酸盐 | <1% | 每个来源1次 | 硫酸钡重量法、离子色谱法、EDTA容量法、硫酸钡比浊法 |

- 开挖-回填法施工过程中用于泥浆护壁的新拌制膨润土泥浆的施工材料质量控制应符合表6.4.4的规定。

表 6.4.4 新拌制膨润土泥浆的施工质量标准

| 项目类别 | 序号 | 检测项目 | 质量控制要求 | 检测频次 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 膨润土及外加剂掺入量 | 设计要求 | 至少每天1次 | 称重 |
|  | 2 | 比重 | 1.03~1.10 | 至少每天1次 | 泥浆比重称 |
| 一般项目 | 3 | 黏度 | 36s~50s | 至少每天1次 | 马氏漏斗黏度计 |
|  | 4 | 滤失量 | <20mL/30min | 至少每天1次 | 中压滤失量测定 |

- 开挖-回填法施工过程中应对用于泥浆护壁的沟槽内上、中、下部膨润土泥浆进行施工材料质量控制，应符合表6.4.5的规定。

表 6.4.5 沟槽内膨润土泥浆的施工质量标准

| 项目类别 | 序号 | 检测项目 | 质量控制要求 | 检测频次 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 比重 | 1.05~1.25，且应较回填材料的比重至少低0.24 | 至少每天1次 | 泥浆比重称 |
|  | 2 | 含砂量 | <5% | 至少每天1次 | 洗砂瓶 |
| 一般项目 | 3 | 黏度 | 36~50s | 至少每天1次 | 马氏漏斗黏度计 |
|  | 4 | 滤失量 | <20mL/30min | 至少每天1次 | 中压滤失量测定 |

- 开挖-回填法施工水泥-膨润土竖向阻隔屏障时应对水泥-膨润土泥浆进行施工材料质量控制，应符合表6.4.6的规定。

表 6.4.6 水泥-膨润土泥浆的施工质量标准

| 项目类别 | 序号 | 检测项目 | 质量控制要求 | 检测频次 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 水泥、膨润土及外加剂掺入量 | 设计要求 | 至少每天1次 | 称重 |
|  | 2 | 比重 | >1.12 | 至少每天1次 | 泥浆比重称 |
| 一般项目 | 3 | 泥浆温度 | 5oC~40oC | 宜每天2~3次 | 温度计 |

- 开挖-回填法施工过程中应对用于单层及复合竖向阻隔屏障材料制备的原位土进行施工材料质量控制，应符合表6.4.7的规定。

表 6.4.7 竖向阻隔屏障材料中原位土的施工质量标准

| 项目类别 | 序号 | 检测项目 | 质量控制要求 | 检测频次 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般项目 | 1 | 颗粒粒径分析 | <60mm，且细粒组宜超过30% | 每施工1000~4000吨 | 筛分法 |
|  | 2 | 表观性质 | 无固体废物等杂物、无异味 | 每施工1000~4000吨 | 目测、气味感官 |

- 开挖-回填法施工过程中用于单层及复合竖向阻隔屏障的回填材料的施工材料质量控制应符合表6.4.8的规定。

表 6.4.8回填材料的施工质量标准

| 项目类别 | 序号 | 检测项目 | 质量控制要求 | 检测频次 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 原材料掺入量 | 设计要求 | 每施工50~100吨 | 称重 |
|  | 2 | 坍落度 | 设计要求 | 每施工50~100吨 | 标准坍落度试验 |
|  | 3 | 制备均匀性 | 均匀 | 每施工50~100吨 | 密度抽样、电阻率法 |

- 开挖-回填法的施工工序质量控制应符合表6.4.7的规定。

表 6.4.7 开挖-回填法的施工工序质量标准

| 项目类别 | 序号 | 检测项目 | 质量控制要求 | 检测频次 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 开挖点位 | 沿平面布置 | 每天1次 | 全站仪或用钢尺量 |
|  | 2 | 沟槽深度 | 设计深度 | 开挖后测量 | 用测绳测量 |
|  | 3 | 沟槽宽度 | 设计厚度 | 每天1次 | 用测绳测量、超声波法 |
|  | 4 | 开挖垂直度 | ≤1/300 | 连续检测 | 超声波法 |
|  | 5 | 沟槽清底 | 清除沉砂、侧壁塌落沉积土 | 每施工50~100吨 | 线锤测量 |
|  | 6 | 泥浆液面高度 | 不应低于地表15cm | 连续检测 | 用钢尺量 |

- 开挖-回填法施工土工膜复合竖向阻隔屏障的施工工序质量控制除应符合本标准第6.4.9条的相关内容外，土工膜插入的施工工艺质量控制尚应符合表6.4.10的规定。

表 6.4.10 土工膜插入的施工质量标准

| 项目类别 | 序号 | 检测项目 | 质量控制要求 | 检测频次 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 土工膜厚度 | 设计要求 | 每1幅 | 用游标卡尺量 |
|  | 2 | 土工膜外观 | 切口平整、无穿孔、无机械划痕、无裂纹、无分层、无气泡和杂质 | 每1幅 | 目测 |
|  | 3 | 膜间搭接表观 | 无漏接、无烫伤、无褶皱、均匀 | 每1幅 | 目测 |
|  | 4 | 膜间搭接宽度 | 热熔焊接应≥100mm；挤出焊接应≥75mm | 每1幅 | 用游标卡尺量 |
|  | 5 | 热熔焊接膜间搭接 | 剪切强度不应小于母材抗拉强度的80%，且试样断裂不得在接缝处 | 沿平面布置每施工应50m | 剪切和剥离试验 |
|  | 6 | 插入深度 | 设计要求 | 每1幅 | 用测绳测量 |

- 槽壁加固的施工工序质量控制应符合下列规定：

- 垂直度允许偏差不应大于1/200；

- 28天龄期无侧限抗压强度不宜小于800kPa。

- 压力注浆法、深层搅拌法、高压喷射注浆法、渠式切割法、铣削深搅法施工的单层竖向阻隔屏障的施工工序质量控制应符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202、行业标准《渠式切割水泥土连续墙技术规程》JGJ/T 303的相关规定。

- 施工过程中，对可能受施工影响的既有建（构）筑物、地上及地下管线、地下管廊、道路、岩土体，应进行监测，并宜参照现行国家标准《建筑基坑工程监测技术规范》GB 50497及行业标准《建筑变形测量规范》JGJ 8的相关规定。

7  工程效果评估及后期监测

7.1  一般规定

- 工程效果评估应包括工程效果评估标准、工程全流程资料、施工质量评估、工程性能指标抽检评估、地下水质量抽检，可在竖向阻隔工程施工完成1年内开展。工程效果评估工作记录宜按本标准附录D执行。工程效果评估报告的内容宜按本标准附录E执行。

- 工程效果评估应在施工单位自行检验评定合格的基础上进行。

- 竖向阻隔工程的后期监测应根据工程效果评估结论及建议进行，应包括反映工程效果的环境监测与工程监测，并可根据监测结果、场地用途开展制度控制、工程管理。

- 工程效果评估及后期监测完成后应立即对工作点位采取保护和复原措施，并应进行标记。钻孔的封孔应符合本标准第6.4.19条的规定。开挖的顶部覆盖层应进行复原。

7.2  工程效果评估

- 工程效果评估标准应符合下列规定：

- 工程全流程资料完整、记录准确；

- 施工过程中检测项目达到施工质量控制要求；

- 施工质量评估达到工程施工质量要求

- 抽检工程性能指标达到设计要求；

- 抽检地下水质量应符合本标准第7.4.2条的规定。

- 工程效果评估的工程全流程资料应包括下列内容：

- 场地勘察与环境调查报告；

- 竖向阻隔工程设计方案；

- 工程施工方案及施工组织设计资料；

- 施工原材料的质量检测资料；

- 施工过程中施工质量控制记录资料；

- 与设计及施工相关的其他资料。

- 单层及复合竖向阻隔屏障的施工质量评估、工程性能指标抽检评估、地下水质量抽检应综合原位测试与取样室内试验进行。

- 单层及复合竖向阻隔屏障的施工质量评估应符合表7.2.4的规定。

表 7.2.4 施工质量评估项目要求

| 序号 | 评估项目 | 评估方法 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屏障厚度 | 浅部开挖验证、用钢尺量 | 不小于设计值 |
| 2 | 屏障深度 | 钻杆长度测量、钻孔取样等 | 不小于设计值 |
| 3 | 嵌入隔水层深度 | 钻杆长度测量、钻孔取样等 | 不小于设计值 |
| 4 | 线路偏差量 | 浅部开挖验证、水准仪 | ±50mm |
| 5 | 屏障完整性 | 钻孔取样表观观测等 | - |
| 6 | 顶部覆盖层厚度 | 浅部开挖验证、用钢尺量 | 不小于设计厚度 |

- 复合竖向阻隔工程的施工质量评估项目应包括土工膜及钠基膨润土防水毯的插入深度。

- 水泥系、塑性混凝土、膨润土系竖向阻隔屏障的屏障完整性可通过钻孔取样表观观测、坑探、工程物探方法、示踪剂法等方法综合评估，并应符合下列规定：

- 采用钻孔取样表观观测进行评估时，应进行文字和图片记录，可按表7.2.6评价屏障的完整性；

- 对不宜采用钻孔取样表观观测进行评估时，可采用超声波法和弹性波透射层析成像法等方法；

- 对刚性竖向阻隔屏障可进行坑探，可通过屏障表面平整度、搭接厚度、材料均匀性、有无缺陷等综合评价完整性。

表 7.2.6 屏障完整性评估

| 完整性描述 | 取样特征 |
| --- | --- |
| 良好 | 取样连续、完整，材料均匀；刚性竖向阻隔屏障的取样坚硬，呈柱状；柔性竖向屏障的取样中膨润土和原位土混合均匀 |
| 一般 | 取样基本完整，材料基本均匀；刚性竖向阻隔屏障的取样坚硬，呈柱状、部分呈块状；柔性竖向屏障的取样中膨润土和原位土混合基本均匀 |
| 较差 | 取样存在缺陷，材料出现不均匀；刚性竖向阻隔屏障的取样呈柱状、块状、局部松散，胶结一般；柔性竖向屏障的取样中膨润土和原位土混合不均匀 |

- 单层及复合竖向阻隔屏障工程效果评估的施工质量评估点位宜随机均匀分布，评估结果应具有代表性。

- 单层及复合竖向阻隔屏障工程效果评估的施工质量评估时间应符合下列规定：

- 用于屏障厚度、线路偏差量、顶部覆盖层厚度施工质量评估的浅部开挖验证、测量工作可在施工后7d开展；

- 用于屏障深度、嵌入隔水层深度、屏障完整性施工质量评估的钻孔取样宜在施工后28d开展。

- 抽检竖向阻隔屏障的工程性能指标及要求应符合下列规定：

- 抽检屏障的渗透系数应达到设计要求，单个不超过5倍设计要求；

- 抽检水泥系竖向阻隔屏障的28d龄期无侧限抗压强度不应小于设计值；

- 抽检塑性混凝土竖向阻隔屏障、混凝土-钠基膨润土防水毯竖向阻隔屏障中混凝土的28d龄期抗压强度不应小于设计值；

- 抽检的错判概率和漏判概率均不应超过5%。

- 单层及复合竖向阻隔屏障工程效果评估的工程性能指标抽检点位布置和数量应符合下列规定：

- 工程性能指标抽检点位沿线路方向的间距不宜大于100m，点位数量不宜少于6个，抽检结果应具有代表性；

- 沿深度方向的抽检点位的间距不宜大于3m，且在各地层深度范围内至少抽检1次。

- 用于工程性能指标抽检的取样时间可参照以下规定：

- 可与屏障完整性评估工作同步进行，至施工后28d进行钻孔取样，进行相关试验；

- 可在施工后28d内进行，并应对取样进行标准养护，直至本标准第5.3.9条、第5.3.10条所规定龄期要求，进行相关试验。

- 用于工程效果评估的钻孔取样方法应符合下列规定：

- 应采用合适的钻孔取样方法，保持取样连续完整，可按以下规定进行：

1）用于单层及复合竖向阻隔屏障的水泥土、原位土-水泥-膨润土、水泥-膨润土、塑性混凝土、混凝土的钻孔宜采用金刚石钻头或硬质合金钻头的回转钻进；取样可采用单动双管、双动三重管取样器，采取率不宜小于80%；

2）用于单层及复合竖向阻隔屏障的原位土-膨润土的钻孔宜采用干钻的回转钻进，可采用冲击钻进；取样宜采用薄壁取土器或回转取土器，可采用厚壁敞口取土器、螺纹钻头；

- 钻孔孔位应符合下列规定：

1）单层竖向阻隔屏障的钻孔孔位应位于屏障厚度中部；

2）复合竖向阻隔屏障的钻孔孔位应与土工膜或钠基膨润土防水毯保持合理间距；

3）压力注浆法、深层搅拌法、高压喷射注浆法施工搭接处应布置少量直孔；

4）现浇塑性混凝土和混凝土接头处钻孔孔位应满足现行行业标准《现浇塑性混凝土防渗芯墙施工技术规程》JGJT 291中第9.4.4条的规定；

- 钻孔垂直度偏差不应大于1/300；

- 钻孔宜与注水试验等原位渗透测试相结合；

- 钻孔取样后应对取样及时密封保存，并进行取样信息记录；

- 钻孔取样后应及时封孔，可采用水泥-膨润土浆液、水泥砂浆等止水材料注浆回灌。

- 用于单层或复合竖向阻隔屏障渗透系数抽检的测试方法可综合钻孔取样室内试验及原位测试，可参照下列规定：

- 钻孔取样的室内渗透系数测试可按本标准5.5.5的相关规定执行；

- 膨润土系竖向阻隔屏障的原位测试可包括原位孔压消散试验、原位注水试验；

- 抗压强度大于3.0MPa的塑性混凝土、混凝土可采用钻孔压水试验，试验压力不应造成屏障破坏。

- 屏障下游抽检地下水的目标污染物浓度应符合下列规定：

- 目标污染物应获取不少于4个批次的数据，宜每个季度取样一次，两个批次之间间隔不得少于1个月；

- 屏障下游为未污染区域时，各批次目标污染物浓度的均值的95%置信上限小于等于风险控制值，目标污染物浓度的最大值不超过风险控制值的2倍；

- 屏障下游为污染区域时，目标污染物浓度不应高于施工前的浓度值。

- 工程效果评估的地下水质量抽检点位布置和数量应符合下列规定：

- 应在尽可能靠近屏障的上游、下游处布置，并应充分考虑竖向阻隔屏障引起的地下水流向改变；

- 应沿深度对每个抽检点位的地下水质量连续取样抽检，沿深度取样数量不宜少于5个，并宜在污染深度范围加密取样。沿深度的取样间隔尚应符合现行行业标准《污染场地岩土工程勘察标准》HG/T 20717的相关规定；

- 宜充分利用场地勘察与环境调查阶段的监测井。

7.3  后期监测

- 应综合原位测试、取样分析、物理测量、视觉与嗅觉感官评价等方法开展后期监测，应包括以下内容：

- 环境监测，应包括：地下水质量、土壤环境质量，监测项目应根据场地环境调查、场地修复情况综合确定；

- 地下水水文情况，应包括：地下水流向与流速、地下水位变动情况等

- 竖向阻隔屏障变形，宜包括沉降量及；侧向变形量；

- 屏障对周边环境的影响，应包括：周边区域地表沉降、既有建（构）筑的变形等。

- 环境与工程监测期限不宜少于2年，并宜与设计使用年限一致。

- 环境监测点位布置除应符合现行行业标准《场地环境监测技术导则》HJ 25.2、《地下水环境监测技术规范》HJ/T 164的相关规定外，尚应符合下列规定：

- 用于地下水质量监测的地下水监测井应结合阻隔范围进行布置，并应充分考虑屏障引起的地下水流向变化情况，屏障上游应至少各设置1眼，屏障下游应至少设置下游2眼；

- 用于取样的监测点布设应尽可能靠近竖向阻隔屏障下游，距竖向阻隔屏障的最大距离不应超过10m，并宜在未污染区域设置对照监测点；

- 沿污染羽迁移方向及饮用水源地宜加密设置监测点；

- 监测深度不应小于场地勘察与环境调查阶段的工作深度，并应根据污染深度分布、场地地质条件、场地修复情况综合确定。

- 土壤质量环境监测每个监测点位各批次取样间距应为0.5m～2.0m，可参照现行行业标准《污染场地岩土工程勘察标准》HG/T 20717的相关规定。

- 环境监测应充分利用场地勘察与环境调查、工程效果评估阶段设置的地下水监测井及取样点位。地下水监测井应符合现行行业标准《污染场地岩土工程勘察标准》HG/T 20717的相关规定。

- 竖向阻隔屏障工后变形与表面沉降、邻近建（构）筑物、地下管线及管廊变形监测的点位布置应最大程度地反映监测对象的实际状态及其变化趋势，并宜参照现行国家标准《建筑基坑工程监测技术规范》GB 50497的相关规定。

- 监测结果出现异常，应立即实施安全预案，提高监测频率，采取相应的安全防护措施。如遇突发事件应进行非常规检查以核实工程效果。

- 应根据具体监测项目明确对应的监测方法、监测频次，可按表7.2.8进行。

表 7.2.8 竖向阻隔工程后期监测方法及监测频次

| 序号 | 监测项目 | 监测方法 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下水水位 | 监测井 | 连续收集，记录月平均值和峰值 |
| 2 | 地下水流速 | 声纳法、充电法等 | 连续收集，记录月平均值和峰值 |
| 3 | 阻隔引起地下水流向变化 | 几何法 | 连续监测3个月，每月1次，此后宜每年1次 |
| 4 | 地下水质量 | 监测井取样分析 | 连续监测1个月，每月1次，此后宜每1~2年1次 |
| 5 | 竖向阻隔屏障上、下游水质 | 监测井取样分析 | 每半年/次 |
| 6 | 竖向阻隔屏障侧向变形 | 测斜管 | 连续监测3个月 |
| 7 | 竖向阻隔屏障沉降量 | 视觉检查、沉降板、水准仪 | 连续监测3个月，每月1次 |
| 8 | 邻近建（构）筑物变形 | 水准仪、经纬仪、测斜管、裂缝直接测量法、裂缝计、粘贴安装千分表法 | 连续监测3个月，每月1次 |
| 9 | 地下管线及管廊变形 | 位移杆法，柔性管线可采用间接监测 | 连续监测3个月，每月1次 |

- 后期监测记录要求，可按本标准附录F执行。

附录A  竖向阻隔屏障设计方案

A.0.1  竖向阻隔工程设计方案宜包括如下内容：

- 工程概况；

- 设计依据，宜包括场地勘察与环境调查成果、场地用途、设计使用年限；

- 竖向阻隔目标，宜包括目标污染物、风险控制值、指示污染物、阻隔范围；

- 总体设计，宜包括平面布置、屏障厚度、屏障深度、嵌入隔水层深度；

- 屏障材料，宜包括原材料筛选、屏障材料配合比、屏障材料性能测试结果、击穿判别验算，可包括工程量估算、费用估算、施工周期估算、屏障材料比选分析；

- 施工建议；

- 设计结论。

A.0.2  竖向阻隔工程设计方案应经审查批准。

附录B  膨润土膨胀指数试验

- 本试验适用于测定污染物作用下天然膨润土、人工改性膨润土、钠基膨润土防水毯中膨润土的膨胀指数。

- 试验仪器设备应包括标准筛、烘干烤箱、试验天平（精度±0.01g）、称重纸、坩埚、烘箱、带玻璃塞100ml量筒、化学实验药勺、弯头清洗瓶、试验刮刀、计时器。

- 应按如下试验操作步骤进行测定：

- 取风干膨润土粉末，过0.075mm筛孔，105oC下烘干，并测定含水率；

- 称取2.00g的烘干膨润土，放入以备使用，并记录膨润土编号；

- 将烘干膨润土粉末均铺于称重纸；

- 预备约120mL本标准第5.5.2条所规定的溶液，并将约80mL缓慢倒入带玻璃塞100ml量筒；

- 采用化学实验药勺将不超过0.10g的膨润土添加入量筒，应将膨润土粉末均匀、缓慢撒在量筒内液面之上；

- 静置直至膨润土充分湿润并膨胀沉淀至量筒底部，且静置时间不应少于10min；

- 重复本条第5款的步骤，直至膨润土全部添加；

- 采用弯头清洗瓶将溶液沿量筒侧壁缓慢滴入量筒至100mL，期间可通过试验刮刀仔细刮离粘附于量筒内存的膨润土，并采用弯头清洗瓶将其缓慢冲入溶液；

- 采用玻璃塞密封量筒，量筒静置24h；

- 读取并记录沉积膨润土界面处的量筒刻度，作为膨润土膨胀量。

- 膨润土膨胀量不应包括膨润土悬浮体或絮凝状物质。

- 宜采用三个平行试样进行试验，采用算数平均值作为指定污染物作用下膨润土的膨胀指数，并记录变异系数。膨胀指数记录的单位应采用mL/2 g。对同一试样的三次平行测量，平均值大于10时，其绝对误差不得大于2mL，平均值小于或等于10时，其绝对误差不得大于1mL。

附录C  竖向阻隔屏障材料土柱试验

- 本试验适用于测定可溶污染物迁移通过竖向阻隔屏障材料的水动力弥散系数及竖向阻隔屏障材料吸附污染物的阻滞因子。

- 适用于本试验的竖向阻隔屏障材料包括单层及复合竖向阻隔屏障的水泥土、原位土-水泥-膨润土、水泥-膨润土、塑性混凝土、原位土-膨润土、钠基膨润土防水毯、原位土。

- 试验前试样应饱和。

- 试验仪器设备应包括渗透试验系统、pH计、电导率计、量筒、渗出液收集与贮存容器。

- 应按如下试验操作步骤进行测定：

- 根据本标准第5.5.5条的规定进行渗透试验，并达到渗透试验终止条件；

- 继续进行渗透试验，应采用间隔时间法收集渗出液，同时记录间隔时间内渗出液的渗出液体积、pH值、电导率及污染物浓度，并求算渗透系数；

- 建立污染物累积质量率与无量纲时间因子关系；

- 土柱试验以污染物累积质量率与时间因子呈线性关系作为试验终止条件。

- 污染物累积质量率应按下列公式计算：

（C.0.6-1）

（C.0.6-2）

（C.0.6-3）

式中  CMR——污染物累积质量率（-）；

∆m——间隔时间内污染物质量的增量（mg）；

Ce——间隔时间内渗出液中的污染物浓度（mg/L）；

∆Ve——间隔时间内的渗出液体积（L）；

Vp——饱和试样中孔隙液总体积（L）；

n——试样孔隙率（-）；

A——试样横截面积（cm2）

L——渗流路径，即试样高度（cm）

C0——渗入液中恒定的污染物浓度（mg/L）；

下标i——第i次收集渗出液；

j——收集渗出液的总次数。

- 无量纲时间因子应按下列公式计算：

（C.0.7-1）

（C.0.7-2）

式中  T——无量纲时间因子（-）；

vs——污染液在试样孔隙中的平均流速（cm/s）；

t——试验时间（s）；

L——渗流路径，即试样高度（cm）；

k——试样渗透系数（cm/s）；

i——水头梯度（-）。

- 土柱试验中渗透系数应保持稳定，宜控制平均流速与实际工程中场地地下水通过竖向阻隔屏障的平均流速保持一致。

- 试验中记录间隔时间不宜超过7d。

- 阻滞因子及水动力弥散系数可按下列方法确定：

- 方法1：绘制CMR与 T关系曲线图，采用y=x+b函数拟合曲线后程的直线段，拟合结果的横坐标截距为阻滞因子，将所获取阻滞因子代入式（C.0.10-1），并采用最小二乘法拟合式（C.0.10-1），获取水动力弥散系数；

- 方法2：绘制T-CMR与T关系曲线图，曲线的渐进线所对应的纵坐标为阻滞因子，将所获取阻滞因子代入式（C.0.10-1），并采用最小二乘法拟合式（C.0.10-1），获取水动力弥散系数；

- 方法3：通过多元最小二乘法拟合式（C.0.10-1），同时获取阻滞因子、水动力弥散系数。

（C.0.10-1）

式中  Rd——阻滞因子，最终结果精确至0.1（-）；

ζ1——计算参数，按计算（-）；

ζ2——计算参数，按计算（-）；

ζ3——计算参数，按计算（-）；

ζ4——计算参数，按计算（-）；

PL——佩克莱数，PL = ζ2（-）；

vs——污染液在试样孔隙中的平均流速（cm/s）；

L——渗流路径，即试样高度（cm）；

T——无量纲时间因子，按式（C.0.7-1）计算（-）；

Dh——水动力弥散系数（cm2/s），最终结果保留三位有效数字。

附录D  工程效果评估工作记录

表D  工程效果评估工作记录表

| 竖向阻隔工程效果评估工作记录 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  | 分项工程 名称 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 抽检点位 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位项目负责人 |  |  | 抽检批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  | 评估依据 |  |  |  |  |  |  |
| 取样方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  | 允许偏差及控制要求 |  | 最小/实际 抽检数量 | 评估方法 |  | 检测记录 |  |  | 检测评估 |
| 1 | 屏障厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 屏障深度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 嵌入隔水层深度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 线路偏差量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 屏障完整性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 顶部覆盖层厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 渗透系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 抗压强度/无侧限抗压强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 地下水质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 自检结果 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评估单位 评估结论 |  |  | 评估员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录E  工程效果评估报告

E.0.1  竖向阻隔工程的工程效果评估报告宜包括如下内容：

- 项目背景

简要描述污染场地基本信息，污染场地岩土工程勘察及竖向阻隔工程的时间节点与概况、相关批复情况等。简明列出以下信息：项目名称、项目地址、业主单位、污染场地岩土工程勘察单位、竖向阻隔工程设计单位、监理单位、监测单位、工程效果评估单位。

- 工作依据

包括法律法规、标准规范、项目文件。

- 场地概况及概念模型

包括污染场地岩土工程勘察结论、竖向阻隔工程设计与施工方案、竖向阻隔工程施工情况、环境保护措施落实情况等。

- 施工质量控制及监测方案

包括施工质量控制及监测时间、监测周期及频次、布点数量及位置。

- 工程效果评估抽检方案

包括抽检项目、布点数量及位置、抽检数量。

- 取样与测试方法

包括施工质量控制、工程效果评估抽检中所涉及的现场取样、原位测试、室内测试与分析方法。

- 工程效果评估评

包括工程效果评估标准、抽检分析结论。

- 结论与建议

包括工程效果评估结论、后期环境与工程管理建议。

附件

a) 场地规划图；

b) 竖向阻隔工程施工图；

c) 工程地质与水文地质剖面图；

d) 钻孔结构图；

e) 竖向阻隔屏障取样记录及照片；

g) 地下水监测井结构图；

h) 地下水监测井洗井记录；

i) 施工质量控制记录资料；

h) 抽检记录资料。

E.0.2  竖向阻隔工程的工程效果评估报告应经审查批准。

附录F  后期监测记录

表F  后期监测记录表

| 竖向阻隔工程后期监测记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  | 分项工程 名称 |  |  |
| 项目单位 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  | 监测单位 |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  | 施工负责人 |  |  |  | 监测负责人 |  |  |
| 监测时间 |  |  |  | 监测点位 |  |  |  |  |  |  |
| 监测项目 |  |  |  |  | 监测方法 |  | 监测结果 |  | 项目指标变化情况及描述 |  |
| 环境质量 | 1 | 地下水质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 土壤环境质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地下水水文情况 | 1 | 地下水温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 地下水水位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 地下水流向变化情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 屏障两侧水头高度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 屏障变形 | 1 | 侧向变形量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 沉降量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 邻近建筑影响 | 1 | 邻近建（构）筑物竖向位移 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 邻近建（构）筑物倾斜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 邻近建（构）筑物水平位移 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 邻近建（构）筑物裂缝 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 邻近地下管线、管廊变形 |  |  |  |  |  |  |  |  |

本标准用词说明

- 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

- 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

- 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

- 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合······的相关规定”或“应按······执行”。

引用标准名录

- 《岩土工程勘察规范》GB 50021

- 《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046

- 《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202

- 《地下防水工程质量验收规范》GB 50208

- 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

- 《固体废物浸出毒性浸出方法 翻转法》GB 5086.1

- 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB36600

- 《地下水质量标准》GB/T 14848

- 《土工布及其有关产品抗酸、碱液性能的试验方法》GB/T 17632

- 《土工合成材料 防渗性能 第2部分：渗透系数的测定》GB/T 19979.2

- 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082

- 《土工试验方法标准》GB/T 50123

- 《土工合成材料应用技术规范》GB/T 50290

- 《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502

- 《场地环境调查技术导则》HJ 25.1

- 《污染场地风险评估技术导则》HJ 25.3

- 《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则（试行）》HJ 25.5

- 《固体废物浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法》HJ/T 299

- 《固体废物浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法》HJ/T 300

- 《固体废物浸出毒性浸出方法 水平振荡法》HJ 557

- 《环境影响评价技术导则 地下水环境》HJ 610

- 《钠基膨润土防水毯》JG/T193-2006

- 《建筑与市政工程地下水控制技术规范》JGJ 111

中华人民共和国化工行业标准

《工业污染场地竖向阻隔技术标准》

（征求意见稿）

条文说明

《工业污染场地竖向阻隔技术标准》编制组

2019年8月18日

目  次

制定说明………………………………………………………………………………3

2  术语	4

3  基本规定	5

4  场地勘察与环境调查	7

4.2  场地岩土工程勘察	7

4.3  场地环境调查	7

4.4  场地施工作业条件调查	8

5  竖向阻隔工程设计	9

5.1  一般规定	9

5.2  竖向阻隔屏障总体设计	11

5.3  竖向阻隔屏障材料	12

5.4  击穿判别验算	16

5.5  屏障材料的性能测试方法	17

6  竖向阻隔工程施工	18

6.1  一般规定	18

6.2  工艺性试验	20

6.3  施工方法	21

6.4  施工质量控制	23

7  工程效果评估及后期监测	24

7.1  一般规定	24

7.2  工程效果评估	24

7.3  后期监测	26

制定说明

《工业污染场地竖向阻隔技术标准》（HG/T 20***－20**），经工业和信息化部20**年*月*日以第**号公告批准发布。

本标准制定过程中，编制组进行了广泛的调查研究，总结了我国工业污染场地竖向阻隔技术的理论和实践经验，同时参考了国外先进技术法规和标准，通过研究分析总结综合，统一工业污染场地竖向阻隔工程的技术要求。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《工业污染场地竖向阻隔技术标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

2  术语

2.0.2  根据现行行业标准《污染地块地下水修复和风险管控技术导则》HJ 25.6中第5.3节的规定，风险管控目标包括：（1）确认目标污染物；（2）提出风险控制值；（3）确定风险管控范围；（4）选择风险管控模式。

2.0.6  本条依据现行行业标准《污染地块地下水修复和风险管控技术导则》HJ 25.6的第3.5节。竖向阻隔工程中，目标污染物是竖向阻隔的主要对象。

2.0.14  本条参考了现行国家标准《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068的第2.1.5条。

2.0.16  本条参照了现行行业标准《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则》HJ 25.5中第3.4条的规定。HJ 25.5对术语“风险管控与土壤修复效果评估”进行定义，是指通过资料回顾与现场踏勘、布点采样与实验室检测，综合评估地块风险管控与土壤修复是否达到规定要求或地块风险是否达到可接受水平。本标准中的工程效果评估工作内容覆盖了竖向阻隔屏障施工质量控制及场地风险管控评估。

3  基本规定

3.0.1  竖向阻隔工程属于污染场地的风险管控技术，通常与污染场地修复技术联合使用。竖向阻隔工程实施的各个阶段应充分考虑修复工程进展。修复工程对竖向阻隔屏障功能的潜在影响因素包括：热处理技术实施过程中地层升温、化学氧化技术改变地下水pH、地下水抽出处理技术改变地下水位等。

3.0.2  竖向阻隔屏障按平面布置形式可分为闭合式、逆地下水流向非闭合式和顺地下水流向非闭合式三种，如示意图1所示。其中，闭合式平面布置使用最为广泛；顺地下水流向非闭合式在与活性反应墙联合使用污染地下水修复工程中得到应用。参考现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120中第7章的规定，竖向阻隔屏障按是否嵌入隔水层可分为落底式及悬挂式。

按施工方式对竖向阻隔屏障的分类参考了现行行业规范《建筑与市政工程地下水控制技术规范》JGJ 111。其中，第6.1.2条规定：隔水帷幕的施工方法包括高压喷射注浆法、深层搅拌法（水泥土搅拌法）、压力注浆法、冻结法、地下连续墙、咬合式排桩、钢板桩、沉箱等；第6.1.3条规定，隔水帷幕应满足自防渗要求，渗透系数不宜大于1.0×10-6cm/s。综合工业污染场地对污染物阻隔需求、综合成本、我国目前竖向阻隔工程技术现状等因素，本标准将压力注浆法、深层搅拌法、高压喷射注浆法、开挖-回填法及地下连续墙法列为竖向阻隔屏障的主要施工方法。

根据对强度和变形控制的需求，可按材料类型将竖向阻隔屏障分为刚性及柔性竖向阻隔屏障。其中，刚性竖向阻隔屏障兼具阻隔和强度功能。本标准将凡在材料中使用水泥的竖向阻隔屏障均纳入刚性竖向阻隔屏障。

对地质条件复杂、污染程度严重、污染物迁移性强的工业污染场地，通过多种防渗材料的联合使用，形成多层结构形式的竖向阻隔屏障。因此，根据结构类型可将竖向阻隔屏障分为单层及复合竖向阻隔屏障。钠基膨润土防水毯（又称土工合成材料膨润土垫）是指土工织物或土工膜间夹有钠基膨润土或其他低渗水性材料，以针刺、缝接或化学剂粘接成的一种柔性防渗材料，通常用于水平防渗垫层。将混凝土与钠基膨润土防水毯联合使用，可形成一种低渗透、高强度的竖向阻隔屏障。土工膜是一种以高分子聚合物为基本原料制成的柔性防渗材料，主要分为高密度聚乙烯（HDPE）土工膜、聚氯乙烯（PVC）土工膜 、氯化聚乙烯（CPE）土工膜及各种复合土工膜等。土工膜可与水泥系、膨润土系竖向阻隔屏障材料联合使用，形成土工膜复合竖向阻隔屏障。

| a) | b) | c) |
| --- | --- | --- |

图1  竖向阻隔屏障平面布置形式

a)闭合式；b)逆地下水流向非闭合式；c)顺地下水流向非闭合式

1-竖向阻隔屏障；2-地下水监测井；3-污染源；4-地下水流向；5-辅助排水设施；6-地表水

3.0.7  本条参照了现行国家标准《石油化工工程防渗技术规范》GB/T 50934、行业标准《生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术规范》CJJ 113中第3.1.1条的规定。在使用过程中，竖向阻隔屏障会有不同程度的老化和腐蚀；因此，在达到设计使用年限后，如继续使用，应进行检测和鉴定。

3.0.8  本标准的设计、施工、工程效果评估及后期监测主要针对水泥系（水泥土、原位土-水泥-膨润土、水泥-膨润土等）、土工膜复合、混凝土-钠基膨润土防水毯复合、塑性混凝土、膨润土系竖向阻隔屏障。钢板桩、钢筋混凝土等应用于基坑工程作为止水帷幕。

4  场地勘察与环境调查

4.2  场地岩土工程勘察

4.2.1  本条规定了竖向阻隔工程的岩土工程勘察内容。地貌特征包括地貌形态及成因类型；地质构造明确断裂及主要裂隙的性质、产状、充填、胶结、贯通及组合关系，是查明污染羽迁移的重要依据；岩土分布明确地层岩性、产状、厚度、风化程度（风化程度是竖向阻隔屏障的嵌入深度设计的重要依据）；不良地质作用查明类型、规模及分布；水文地质条件查明地下水类型、埋深条件、源—汇关系和季节性动态变化，是查明污染范围、竖向阻隔屏障的平面布置和深度设计的重要依据。竖向阻隔屏障的风险管控目标的确定，应参考本条第6及7款勘察成果。竖向阻隔屏障施工组织设计和施工可参考本条第8款勘察成果。竖向阻隔屏障材料的强度设计需要参考本条第9款勘察成果。

4.2.2  本条规定了竖向阻隔屏障的水文地质条件测定的内容。本条中第5款针对包气带的勘察参照了现行行业标准《环境影响评价技术导则 地下水环境》HJ 610中第8.3.1条的规定；其中垂向渗透系数是指饱和状态下测定的渗透系数结果。包气带勘察成果是天然包气带防污性能分级、地下水污染防渗分区的依据。

4.2.3  本条规定了竖向阻隔工程的岩土工程勘察分析的内容。对岩土体的物理、化学性质指标的测定，应符合现行国家标准《土工试验方法标准》GB/T 50123中的相关规定。岩土体对污染物的吸附性能及水动力弥散系数可按本标准附录C执行，并通过阻滞因子评价吸附性能。

4.3  场地环境调查

4.3.2  本条规定了工业污染场地内既有废弃物堆积体的污染状态调查要求，判断其是否属于污染源，查明污染特征，并可结合天然包气带防污性能评价，评价堆积体区域的防渗分区等级。现行国家标准《固体废物浸出毒性浸出方法 翻转法》GB 5086.1适用于危险废物贮存、处置设施的环境调查。现行行业标准《固体废物浸出毒性浸出方法 水平振荡法》HJ 557适用于评估在受到地表水或地下水浸沥时，固体废物及其他固态物质中无机污染物（氰化物、硫化物等不稳定污染物除外）的浸出风险。

4.3.3  场地污染物（地下水污染羽）的迁移途径、污染物浓度空间分布是竖向阻隔屏障平面布置、深度设计的重要依据。根据污染物种类判断其迁移性及其对竖向阻隔屏障材料侵蚀性能是屏障厚度设计和材料选用的重要依据。本条第1款、第2款的内容可通过地下水监测、取样分析，并结合工程地质与水文地质分析综合确定。现行行业标准《环境影响评价技术导则 地下水环境》HJ 610地下水污染防控方案提出优化调整的建议，给出了以水平防渗为主的具体防渗技术要求。该标准综合天然包气带防污性能、污染控制难易程度、污染物类型，确定防渗分区等级（重点、一般、简单防渗区），并参照现行国家标准《危险废物填埋污染控制标准》GB18598、《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB 16889规定了对应水平防渗要求。该防渗分区可作为竖向阻隔屏障平面布置、材料选用的依据。污染场地的风险管控目标是制定竖向阻隔要求、技术方案的依据。

4.4  场地施工作业条件调查

4.4.2  本条规定了场地工程施工作业时环境条件调查的主要内容，调查时应确定项目的重要环境因素，结合场地周边的潜在风险源制定项目环境管理目标。应因地制宜、根据场地特点建立起环境管理的组织机构，进行环境保护方面的资源配置；明确有关应急方案；制定环境保护的控制措施；建立现场的环境检查制度。以确保施工作业过程中现场环境管理符合国家、地方法律法规要求。

5  竖向阻隔工程设计

5.1  一般规定

5.1.2  指示污染物应从具有相对高迁移行为的污染物中进行筛选。筛选方法包括资料收集、室内试验与数值计算。资料收集可包括污染物的溶解度、挥发性、密度等物理及化学性质。室内试验主要包括渗透试验、土柱试验、批处理吸附试验等，目的评价污染对岩土体及常规阻隔屏障原材料的渗透系数、污染物的水动力弥散系数、对污染物的阻滞因子、吸附率、吸附系数等。数值计算中，若不考虑岩土体及常规阻隔屏障原材料对污染物的吸附，则将相对保守地评估污染物的迁移性。通常，难以被场地岩土体及常规阻隔屏障原材料吸附的污染物，普遍具有相对较高迁移性；例如，六价铬、二氯乙烯等。氯离子是岩土工程勘察中一种常规的示踪剂；作为指示污染物的替代指标时，具有难以被岩土体吸附、浓度检测简便的优势。

场地岩土体及屏障材料对污染物的吸附作用是延缓污染物击穿竖向阻隔屏障的重要作用。吸附作用可用阻滞因子Rd定量表述。污染物迁移计算中Rd大于1.0时，即考虑了吸附作用；Rd取为1.0时，则不考虑吸附作用。以渗出竖向阻隔屏障的污染物浓度达到污染源浓度的10%所对应时间t10为例：相同水动力弥散系数、渗透系数及屏障厚度条件下，t10随阻滞因子增大呈近似线性增大趋势；且阻滞因子相对越大，则这一增大幅度相对越高，如图2所示。这表明吸附作用可著提升设计服役年限。因此，基于保守设计，指示污染物的选用时不考虑吸附作用。

渗透系数k是竖向阻隔屏障防渗性能的定量描述，是影响阻隔性能的重要参数。渗透系数越大，则阻隔性能相对越差。污染物迁移计算中采用屏障材料孔隙中的平均流速vs，表征了污染物通过对流方式迁移通过竖向阻隔屏障，见式（1）。渗出竖向阻隔屏障的污染物浓度达到污染源浓度的10%所对应时间t10为例：t10随平均流速增大趋于减小，且存在一临界值，当平均流速大于该临界值时，则t10随平均流速增大呈近似线性减小趋势，见图3。另一方面，存在污染物作用下引起竖向阻隔屏障渗透系数增大的不利作用。因此，基于保守设计，指示污染物的选用时从对渗透系数影响程度大的目标污染物中进行遴选。

（1）

式中  k—— 屏障渗透系数（cm/s）；

i—— 屏障两侧水力梯度（-）；

n—— 屏障孔隙率（-）。

图2  t10与阻滞因子关系

图3  t10与平均流速关系

5.1.4  本条对污染场地风险控制值的确定进行了原则性规定。风险控制值指导竖向阻隔工程设计与效果评估，是判别竖向阻隔屏障是否被污染物击穿的标准。现行行业标准《污染地块地下水修复和风险管控技术导则》HJ 25.6根据场地条件、地下水修复情况制定了地下水风险控制值的确定原则。

5.2  竖向阻隔屏障总体设计

5.2.2  本条规定了竖向阻隔屏障的平面布置设计。平面布置设计应在勘察与环境调查成果基础上进行设计，应充分考虑场地用途。闭合形式的平面布置能够确保切断污染物（污染羽）的迁移途径。由于场地规划许可等特定的限制，大量竖向阻隔工程面临无法围封污染范围的情况。地下水污染羽的迁移速率通常远大于污染物通过扩散方式在土中的迁移。因此，本标准对于不采用闭合形式布置的竖向阻隔工程，要求根据场地地下水渗流场等水文地质条件，查明地下水污染羽迁移方向，确保非闭合形式布置下切断污染物的迁移途径。

5.2.3  竖向阻隔屏障施工及工后对邻近建（构）筑物存在潜在影响；同时，与邻近建（构）筑物间合理的水平距离可确保施工空间。当水平距离小于1.5m时，需采取适当的工程措施保证正常施工及工后正常使用。（本条参考了《地下连续墙施工规程》（2018征求意见稿）

5.2.4  本条对竖向阻隔屏障的厚度设计进行了原则性规定，参考了现行行业标准《生活垃圾卫生填埋场岩土工程技术规范》CJJ 176中第8.6.1条规定。屏障厚度是竖向阻隔屏障使用年限的重要设计参数之一；屏障厚度越大，则使用年限相对越长。另一方面，屏障厚度设计应兼顾经济性及施工可行性；同时，可通过竖向阻隔屏障材料选用，提升阻隔性能，确保合理屏障厚度条件下使用年限。美国环保署（EPA 542-R-98-005）报道了34个竖向阻隔工程，屏障厚度主要设计为0.7m~1.0m，统计结果见图4。

图4  美国环保署报道案例竖向阻隔屏障厚度统计

5.2.5  本条规定了竖向阻隔屏障的深度设计。设计中，应优先考虑达到污染深度以下的隔水层，即采用落底式竖向阻隔屏障。落底式竖向阻隔屏障嵌入隔水层的深度规定，参考了现行行业标准《生活垃圾卫生填埋场岩土工程技术规范》CJJ 176中第8.6.2条。轻质非水相有机污染物的密度小于水，污染物垂直向下迁移的深度通常至包气带及毛细上升区，并滞留于地下水位面，仅微量污染物转化为溶解相；此时，考虑竖向阻隔工程经济性，可采用悬挂式竖向阻隔屏障。美国环保署（EPA 542-R-98-005）报道了34个竖向阻隔工程，屏障嵌入隔水层深度主要设计为0.61m~1.52m，统计结果见图5。

图5  美国环保署报道案例竖向阻隔屏障嵌入隔水层深度统计

5.3  竖向阻隔屏障材料

5.3.2  本条对竖向阻隔屏障的材料类型适用性判别做原则性规定。竖向阻隔屏障施工及工后均会对其邻近既有建（构）筑物、管线及管廊、道路等设施造成影响，主要可表现为建筑变形、地面变形。膨润土系竖向阻隔屏障等柔性竖向阻隔屏障强度低，存在因固结引起的侧向位移及地表沉降，对邻近建筑变形影响大。根据本标准第3.0.2条的规定，可选用水泥系、原位土-水泥-膨润土-土工膜复合、水泥-膨润土复合、混凝土-钠基膨润土防水毯、塑性混凝土等材料类型。

5.3.3  本条对用于施工竖向阻隔屏障的原材料选用做原则性规定。污染场地中腐蚀性介质长期作用下对建筑材料造成不同程度的劣化，可包括外观变化、重量变化、强度损失、防渗失效等。现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046中，第3.1.5条就液态介质对钢筋混凝土、水泥砂浆、混凝土及普通碳钢的腐蚀性等级进行了规定，涉及的腐蚀性介质包括：无机酸、有机酸、碱、盐等；第3.1.6条就固态介质对建筑材料的腐蚀性等级进行了规定。原材料选用中应首先依此判断污染地下水与岩土体长期作用下水泥系、混凝土-钠基膨润土防水毯复合、钢板桩、混凝土、钢筋混凝土等竖向隔离屏障的抗污染物侵蚀（防腐蚀）性能。

5.3.4  本条规定了膨润土作为原材料时应满足的物理性质指标。膨润土颗粒粒径直接影响施工过程中作为膨润土泥浆的分散性以及防渗性能。污染物作用下膨润土的膨胀指数与液限是表征污染物作用下防渗性能的重要物理性质指标。膨胀指数/液限越高，则渗透系数则相对越低。东南大学通过系统室内试验并结合国际同行研究成果，总结出无机盐溶液作用下膨润土膨胀指数与渗透系数总体趋势（见图6）。

我国天然膨润土主要属于钙基膨润土，商用膨润土主要包括钙基膨润土及人工钠化膨润土，膨胀及防渗性能尚不及天然钠基膨润土（例如美国怀俄明膨润土）。当膨润土尚未满足本条第2~3条时，可通过膨润土外加剂提升膨胀及防渗性能。综合现行国家标准《钻井液材料规范》GB/T 5005及东南大学科研成果，外加剂可包括六偏磷酸钠、羧甲基纤维素钠、聚阴离子纤维素等。

图6  无机盐溶液作用下膨润土膨胀指数与渗透系数总体趋势

5.3.5  本条对水泥及其外加剂作为原材料时的原材料选用进行了原则性规定。现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB 50108中第4章对防水混凝土、水泥砂浆防水层的材料提出明确规定，可作为水泥系竖向阻隔屏障原材料选用的依据。

5.3.6  本条对各种采用土工膜复合的竖向阻隔屏障中土工膜的材料种类、厚度进行了规定。现行国家标准《土工合成材料应用技术规范》GB/T 50290针对防渗工程，规定“土工膜厚度不宜小于0.5mm。重要或要求严格的工程（如废料场），膜应予加厚”（第5.2.8条）。现行行业标准《生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术规范》 CJJ 113、《钠基膨润土防水毯》JG/T 193中第4.2.1条规定，高密度聚乙烯土工膜厚度不应小于1.5mm。从阻隔潜在高浓度、高毒理性污染物角度出发，充分调查目前我国污染场地阻隔案例，本标准规定，土工膜厚度宜大于等于2.0mm。

5.3.7  本条对复合竖向阻隔屏障中钠基膨润土防水毯质量要求进行了原则性规定，参考了现行行业标准《生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术规范》 CJJ 113、《钠基膨润土防水毯》JG/T 193的相关规定。

5.3.8  本条规定了竖向阻隔屏障的材料配合比设计的原则。材料配合比设计是指在材料类型适用性判、确定原材料选用基础上，根据阻隔性能、耐久性能等测试，确定优化的材料组分比例、掺入量。渗透系数是阻隔性能的关键指标。高温曝晒、季节性冻融、地下水位变动等作用下极易引起竖向阻隔屏障开裂，因此应根据设计要求满足抗干湿、抗冻融等耐久性能，以确保长期安全服役。污染场地处治工程中竖向阻隔屏障普遍与其他修复技术联合使用，包括原位热脱附技术、氧化/还原技术等。材料配合比设计应充分考虑这些修复技术对竖向阻隔屏障的潜在影响，可包括：（1）原位热脱附技术对场地原位土壤的加热温度可达300oC以上；（2）氧化技术的修复过程的中间产物和最终产物等，例如硫酸盐、氯盐及有机酸等。

5.3.9   竖向阻隔屏障材料满足渗透系数要求是材料配合比设计的关键。水泥系、混凝土等屏障材料的渗透系数随随龄期增长而降低。本标准对采用保准养护28天龄期条件下渗透系数进行规定。养护条件要求参照了现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》中第5.2节的规定。对塑性混凝土竖向阻隔屏障渗透系数的规定参考了现行行业标准《现浇塑性混凝土防渗芯墙施工技术规程》JGJ/T 291中第4.3.3条；其规定用于建筑工程塑性混凝土防渗芯墙的塑性混凝土的渗透系数应为10-6cm/s~10-8cm/s。

5.3.10  本条规定了用于单层及复合竖向阻隔屏障的水泥系、塑性混凝土、混凝土竖向阻隔屏障材料的强度要求。水泥系竖向阻隔屏障材料的无侧限抗压强度要求参考了英国土木工程师学会现行规程《开挖-回填施工竖向阻隔屏障技术规程》（Specification for the construction of slurry trench cut-off walls: As barriers to pollution migration）的相关规定。塑性混凝土竖向阻隔屏障材料的抗压强度要求参考了现行行业标准《现浇塑性混凝土防渗芯墙施工技术规程》JGJ/T 291中第4.3.2条的规定：28天龄期抗压强度应为1.0MPa~5.0MPa。

5.3.11  本条对屏障材料的含水率确定方法进行了规定，要求含水率满足屏障材料回填阶段的施工和易性要求。开挖-回填法施工中，须确保屏障材料具有一定流动性，其由坍落度进行评价。本条第1款、第2款参考了美国《开挖-回填法施工土-膨润土竖向阻隔屏障技术规程》（Guide specification for construction: Soil-bentonite (S-B) slurry trench）UFGS-02 35 27、英国土木工程师学会现行规程《开挖-回填施工竖向阻隔屏障技术规程》（Specification for the construction of slurry trench cut-off walls: As barriers to pollution migration）的相关规定。本条第3款引用了现行行业标准《现浇塑性混凝土防渗芯墙施工技术规程》JGJ/T 291中第4.3.1条的规定。

5.3.12  本条对用于泥浆护壁的新拌制泥浆配合比设计进行了规定，综合参考了现行行业标准《现浇塑性混凝土防渗芯墙施工技术规程》JGJ/T 291、美国《开挖-回填法施工土-膨润土竖向阻隔屏障技术规程》（Guide specification for construction: Soil-bentonite (S-B) slurry trench）UFGS-02 35 27、英国土木工程师学会现行规程《开挖-回填施工竖向阻隔屏障技术规程》（Specification for the construction of slurry trench cut-off walls: As barriers to pollution migration）的相关规定。

东南大学开展的膨润土泥浆性能指标测试结果表明，人工钠化膨润土、天然钠基膨润土所新拌制膨润土泥浆的密度与膨润土掺入量存在良好的线性关系：

（2）

式中  ρs——新拌制膨润土泥浆的密度（g/cm3）；

BCS——新拌制膨润土泥浆中膨润土掺入量（%）。

5.3.13  受限于修复规划、场地用途等因素，大量竖向阻隔工程不得不在污染范围内施工，存在污染物自屏障中浸出，并对清洁水源造成潜在环境安全风险。本条规定了采用受污染的原位土进行施工时，应查明竖向阻隔屏障材料浸出毒性及浸出量，目的是确保竖向阻隔工程不对阻隔范围外造成二次污染。

5.4  击穿判别验算

5.4.1  本标准的击穿判别验算是现阶段国内外工程应用、科学研究所接受、成熟计算方法。该方法以经典的半无限空间一维对流-弥散解析解为基础。对于溶质在饱和岩土工程材料中的一维迁移问题， 进行了如下假定：（1）材料各项同性、均质；（2）材料骨架不发生变形，孔隙液体积不变；（3）不考虑溶质迁移引起的流体浓度变化；（4）不考虑化学势、静电场、温度场等耦合作用。吸附达到平衡状态时，则半无限空间内考虑对流、分子扩散、机械弥散和线性吸附的溶质迁移控制方程可表述为：

（3）

式中  Cr——土中孔隙液的溶质浓度（mg/L）；

Dh——溶质迁移通过土的水动力弥散系数（cm2/s）；

vs——溶液在土孔隙中的平均流速（cm/s）；

Rd——土吸附溶质的阻滞因子（-）；

t——溶质迁移时间（s）；

x——溶质迁移方向的距离（cm）。

特别地，针对有限长土柱中的溶质迁移（见示意图7），控制方程式（3）的初始和边界条件可表述为：

（4）

式中  x = 0+——溶质迁移方向一侧无限趋近于x = 0处（-）；

x = L-——溶质迁移反向一侧无限趋近于x = L处（-）；

Cr——土柱孔隙液的溶质浓度（mg/L）

Ci——初始状态（t = 0）时土柱孔隙液的溶质浓度（mg/L）；

vs——溶液在土柱孔隙中的平均流速（cm/s）；

Dh——溶质迁移通过土柱的水动力弥散系数（cm2/s）。

本标准中自竖向阻隔屏障下游段渗出液中的目标污染物浓度计算式即为该初始和边界条件下，控制方法式（5.4.1.1）的解析解。

图7  溶质迁移通过有限长土柱的边界条件示意图

当合理屏障厚度范围内尚无法满足击穿判别验算要求时，宜综合环境调查、水文地质条件及设计需求，开展地下水控制方案设计。通过降低竖向阻隔屏障迎水面一侧地下水位，从减少平均流速的目的出发，减小污染物对流引起迁移，进一步减少Ce计算结果。地下水控制尤其适用于阻隔承压含水层污染物迁移，结合承压水减压措施，以确保满足设计使用年限。设计方案可参照现行行业标准《建筑与市政工程地下水控制技术规范》JGJ 111的相关规定。

5.5  屏障材料的性能测试方法

5.5.2  除现行国家标准《土工试验方法标准》GB/T 50123规定的采用蒸馏水进行渗透系数，尚应根据场地环境调查成果，开展污染物作用下竖向阻隔屏障材料的渗透系数测定工作。现阶段工程经验及科研成果表明，污染物作用下竖向阻隔屏障渗透系数普遍出现增大；若采用未污染状态下常规渗透试验方法，则用于击穿判别验算的渗透系数取值将显著偏低，过高评估竖向阻隔屏障设计使用年限。

5.5.5  本条规定了复合竖向阻隔屏障的渗透系数确定方法，采用和地下水渗流方向相互垂直的成层土等效渗透系数的计算方法。

6  竖向阻隔工程施工

6.1  一般规定

6.1.1  本条规定了竖向阻隔工程施工前准备要求；依据现行国家标准《建筑地基基础工程施工规范》GB 5104。相关资料是本标准第4、第5章的成果。施工作业条件资料应根据本标准第4.4节的规定，重点明确邻近建（构）筑物、地下管线及管线分布，查明平面布置范围内地下、地下障碍物情况。施工前应进行原材料、屏障材料配合比的施工质量控制检验。施工组织设计应符合现行国家标准《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502的相关规定，根据工业污染场地特点，指导施工的技术、经济和管理，重点设计施工方法及工艺要求等施工方案；具体包括应材料配置、人员配置、设备配置、施工过程质量保障措施 、进度安排与保障措施、安全施工保障措施、工程应急预案、环境保护措施等。环境保护措施应包括：（1）施工渣土、废液等的临时贮存与清理；（2）施工扬尘控制；（3）施工噪音控制措施。施工前应进行原材料验收及抽检，并整理质量证明文件等工作资料。

6.1.2  竖向阻隔屏障的施工方案及施工技术措施应根据场地地质条件、设计要求、屏障材料种类、场地工程施工作业条件等因素综合确定。现行行业标准《建筑与市政工程地下水控制技术规范》JGJ 111对施工方法的场地土质适用条件进行了规定。表1列举了常规的竖向阻隔屏障施工方法。实际施工中应根据地层条件确定施工方法的关键施工工艺参数，确保实际深度及厚度。

表1  施工方法选用

| 施工方法 | 常规深度 | 常规宽度 | 适用阻隔屏障 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开挖-回填法 | 可达15m | 0.6m~1.2m | 原位土-水泥-膨润土、水泥-膨润土、水泥-膨润土-土工膜复合、混凝土-钠基膨润土防水毯复合、塑性混凝土、膨润土系竖向阻隔屏障 |
| 压力注浆法 | 根据钻孔深度 | 注浆有效扩散半径0.3m~3.0m | 水泥土、原位土-水泥-膨润土竖向阻隔屏障 |
| 深层搅拌法 | 喷浆搅拌法施工深度不宜大于20m；喷粉搅拌法施工深度不宜大于15m | 单桩桩径大于50cm；通过双排咬合增大厚度 | 水泥土、原位土-水泥-膨润土、膨润土系竖向阻隔屏障 |
| 高压喷射注浆法 | 可达30m | 单桩桩径30cm~200cm；通过双排咬合增大厚度 | 水泥土、原位土-水泥-膨润土竖向阻隔屏障 |
| 渠式切割水泥土连续墙 | 不宜大于50m | 55cm~85cm | 水泥土、原位土-水泥-膨润土、膨润土系竖向阻隔屏障 |
| 铣削深搅水泥土搅拌墙 | 可大于30m | 可大于70cm | 水泥土、原位土-水泥-膨润土、膨润土系竖向阻隔屏障 |

表1备注：压力注浆法施工的常规宽度参考了现行行业标准《注浆技术规程》YS/T 5211中第3.1.7条对土体化学注浆浆液有效扩散半径选用的规定。深层搅拌法的常规深度及常规宽度参考了现行国家标准《复合地基技术规范》GB/T 50783中第6.2.2条的规定。高压喷射注浆法施工的常规宽度参考了现行国家标准《复合地基技术规范》GB/T 50783中第7.2.1条的条文说明。渠式切割水泥土连续墙的常规深度及常规宽度参考了现行行业标准《渠式切割水泥土连续墙技术规程》JGJ/T 303中第4.1.3条的规定。

6.1.3  本条主要针对在产企业的工业污染场地阻隔工程；这类场地施工条件复杂、施工作业面相对狭小。施工前，应对照设计图纸进行放线和核实设计线路及两侧有无妨碍施工和影响安全的障碍物。如遇有上水管、下水管、电缆线、煤气管、人防工程、旧建筑基础和其他地下埋设物等障碍物影响施工时，则应与有关单位协商清除或搬移障碍物或更改平面布置。

6.1.4  本条主要针对竖向阻隔工程的测量工作，具体包括施工测量方案的编制、测量数据的准备、施工图纸的校核、平面控制点及水准控制点的确定、测量仪器的矫正与维护、施工场地测量等内容。测量工作开始前，建设单位应提供施工厂区的既有测绘成果和工程勘察报告。施工准备阶段，应根据工程规模、施工难度等因素，组织测量人员进驻现场。

6.1.7  当竖向阻隔屏障截断承压水时，结合承压水减压措施，确保屏障抗管涌水力侵蚀的稳定性。例如，膨润土系竖向阻隔屏障施工中应监测屏障两侧水头差：水头差达到7.5倍竖向阻隔屏障的厚度以上时，应采取降水措施避免屏障发生管涌破坏。对于常见膨润土系竖向阻隔屏障的材料级配（细粒组、粗粒组组成，粒径小于60mm，细粒组含量10%~30%），水力梯度达到30~40时存在管涌破坏风险。按照抗管涌安全系数通常设定为4.0。因此，竖向阻隔屏障两侧水头差达7.5倍屏障厚度时，存在管涌风险。因此，本标准向下取整，要求监测屏障两侧水头差达到7倍竖向阻隔屏障的厚度以上时，应采取降水措施，避免管涌破坏。屏障迎水面一侧存在高水头时，应采取降水措施，减小污染物的水动力弥散通量和对流通量以及迁移速度。。

6.1.8  特殊施工情况包括施工设备异常、施工引起污染扩散等。施工过程中出现有机物异味等污染扩散情况时，应立即停止施工，确保施工人员离场，并查明原因及时采取临时性覆盖等应急措施。

6.1.9  屏障交接面的连续、完整是影响竖向阻隔屏障阻隔效果的重要因素。对于采用多种施工方式、竖向阻隔屏障材料时，尤其需要重视；例如：浅部采用搅拌施工，深部采用压力注浆或引孔高压喷射注浆施工；开挖-回填法施工中对严重污染区域采用土工膜复合竖向阻隔屏障等。

6.1.11  竖向阻隔屏障表层易受气候环境影响产生表层失水开裂等质量问题。顶部覆盖层是重要的工程保护措施。膨润土系竖向阻隔屏障及施工后早期水泥系、塑性混凝土、混凝土-膨润土防水毯复合竖向阻隔屏障的强度低，易遭机械设备碾压等人为因素破坏；因此，应在竖向阻隔屏障两侧设置警戒线、围墙或其他安全防护设施及告示标识。参照现阶段黏性土水平覆盖层的工程经验，压实黏性土通常采用最优含水率+2%~3%的含水率，压实度不宜低于90%，厚度不应小于30cm。

6.2  工艺性试验

6.2.1  本条规定了工艺性试验要求，对应于现行行业标准《污染地块地下水修复和风险管控技术导则》HJ 25.6中污染地块风险管控工作程序中的现场中试；其中第6.2.2条规定：现场中试应根据修复和风险管控技术特点，结合地块条件、地质与水文地质条件、污染物类型和空间分布特征等，选择适宜的单元开展中试，获得设计和施工所需要的工程参数，确定现场中试过程中可能产生的二次污染物。可采用相同或类似污染地块修复和风险管控技术的应用案例进行分析，必要时可现场考察和评估应用案例实际工程。现场中试过程中需实施二次污染防治措施。因此，有别于常规地基处理等施工的工艺性试验，工业污染场地竖向阻隔工程的工艺性试验要求试验点位同时具有污染特征和地质条件的代表性，

通过分析调整施工组织设计，明确关键工艺可行性，优化施工参数及施工工艺。

6.2.2  中国工程建设标准化协会标准《地下连续墙施工规程》（征求意见稿）对地下连续墙开挖成槽稳定性验算进行了规定：验算应包括整体稳定性验算以及局部稳定性验算，且成槽稳定性安全系数Fs不应小于1.3。稳定性验算工况包括：（1）槽段宽度相对较大时，偏安全地在二维条件下采用水平条分法对成槽整体稳定性进行验算；（2）槽段宽度相对较小时，考虑槽段两侧土体对滑动土体的端部约束作用，采用三维水平条分法对成槽整体稳定性进行验算；（3）对于含有夹砂层的局部稳定性验算。渠式切割施工的注入量应根据刀具切割深度、链状刀具的横截面积进行确定。

6.2.7  本条对现浇混凝土施工的工艺性试验进行了规定，适用于塑性混凝土竖向阻隔屏障，以及混凝土-膨润土防水毯复合竖向阻隔屏障中混凝土的工艺性试验。

6.3  施工方法

6.3.1  本条规定了采用开挖-回填法施工原位土-膨润土、原位土-水泥-膨润土、水泥-膨润土竖向阻隔屏障的施工工艺流程。

施工中为确保较大深度开挖时沟槽的完整性、加固沟槽侧壁，可采用水泥土搅拌桩或钢板桩等地基处理措施代替导墙。以此施工能够控制开挖、回填形成竖向阻隔屏障的垂直度和有效厚度，提升施工质量。垂直度在竖向阻隔屏障交接处尤其重要，良好的垂直度不仅能保证搭接处的闭合效果，同时使得施工有效厚度得到保证。常规开挖沟槽施工可采用抓斗成槽，适用于黏性土地层、大直径卵石地层、标贯击数小于50击的粉砂层、软弱岩层。对标贯击数大于50击的粉砂层、岩层，宜采用铣槽机成槽。开挖过程中，两侧土层及被开挖土易散落或滑落并沉积于槽体底部和回填坡面，导致竖向阻隔屏障底部出现渗透系数远大于回填材料的沉积物，极大地削弱实际防渗性能。为避免槽壁坍塌，除采用泥浆护壁外，应注重开挖的施工工艺。抓斗成槽开挖过程中，抓斗下放、上提时保持稳定、垂直、匀速；L形等折线形槽段的开挖成槽施工宜在相邻槽段施工完成后进行。开挖阶段所需的工作面厚度建议为12 m以上。清底则可采用除砂泵、挖掘机或空气提升泵等工具进行作业。开挖同时采用膨润土浆液注入开挖槽体，使得槽壁上形成一层薄而光滑的膨润土层（膨润土滤饼），以阻隔成槽期间地下水的渗入，并通过膨润土浆液所形成侧向压力以保持开挖槽体的稳定，防止侧壁发生坍塌。回填坡面的坡度宜取为1:5~1:10之间。

抓斗垂直回填、放坡回填施工技术主要用于原位土-膨润土、原位土-水泥-膨润土等采用原位土作为原材料的竖向阻隔屏障施工；抓斗垂直回填施工机械可采用蛤壳式挖掘机、抓斗式挖掘机等，放坡侧向回填施工机械可采用推土机等。管道泵送施工技术可用于水泥-膨润土、素混凝土竖向阻隔屏障施工。

6.3.2  土工膜插入与回填材料回填的施工工序取决于土工膜插入施工方法：采用垂直插入法、机械滚筒插入法施工土工膜时，土工膜首先插入有泥浆护壁的沟槽，后进行回填材料回填施工；采用振动梁法插入土工膜时，首先进行回填施工，后进行土工膜插入施工。垂直插入法可通过土工膜与钢架等框架结构固定，由吊车等机械将土工膜与框架结构同时自沟槽正上方向下插入至设计深度，并上提框架结构。机械滚筒插入法包括两种形式：其一，是将土工膜滚筒垂直插入沟槽，土工膜沿平面布置的线路方向展开；其二，是将土工膜滚筒放置于沟槽一侧，土工膜通过机械辊垂直插入沟槽。本条第2款、第5款参考了现行国家标准《土工合成材料应用技术规范》GB/T 50290中第5.1.3条、第5.2.10条。

6.3.3  本条对沟槽开挖出现侧壁坍塌时槽壁加固措施进行规定。槽壁加固措施可选用水泥土搅拌桩（墙）、高压旋喷桩等。

6.3.4  本条参考了现行行业标准《建筑与市政工程地下水控制技术规范》JGJ 111中第6.3.4条“压力注浆法帷幕施工”的相关规定，并根据工业污染场地的特殊施工情况，提出处理规定。

6.3.5  采用深层搅拌施工膨润土系、水泥系竖向阻隔屏障时，屏障材料的冒浆是主要施工难点。施工前开挖导槽，可以起到施工引导、控制冒浆外溢出地表的作用。此外，在短期内冒浆填充沟槽具有竖向阻隔屏障顶部覆盖保护的功能。搅拌搭接处是深层搅拌竖向阻隔屏障潜在施工局部缺陷的关键。本标准所规定的深层搅拌施工的搭接宽度参考了现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ 121中第7.2.5条的规定，采用了搅拌深度大于15m时的规定。大量工业污染场地的竖向阻隔项目中，污染范围与竖向阻隔屏障平面布置的线路重合，因此应在污染深度范围处增加搅拌次数及（或）喷浆搅拌时间，保障施工质量。

6.4  施工质量控制

6.4.1  本条参照现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的相关规定。

6.4.4~6.4.6  本标准第6.4.4条~第6.4.6条对泥浆施工质量标准参考了现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202中第7.7.6条的规定。地下连续墙施工中泥浆性能指标，包括比重、黏度、含砂率、pH，作为一般项目进行施工质量控制。国内外研究成果表明，泥浆比重、材料掺入量是确保泥浆护壁稳定性的关键性能指标。因此，本标准将比重、材料掺入量列为主控项目；其余指标的类别与现行国家标准GB 50202保持一致。

6.4.10  序号3参考了现行国家标准《土工合成材料应用技术规范》GB/T 50290中第5.2.11条的规定。序号4参考了现行行业标准《生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术规范》CJJ 113中第3.7.2条的规定。

7  工程效果评估及后期监测

7.1  一般规定

7.1.1  本条对工程效果评估内容及开展时间进行了原则性规定。现行行业标准《污染地块地下水修复和风险管控技术导则》HJ 25.6中第4.2.6条规定：对于风险管控效果，若工程性能指标和污染物指标均达到评估标准，则判断风险管控达到预期效果，可对风险管控措施继续开展运行与维护；若工程性能指标或污染物指标未达到评估标准，则判断风险管控未达到预期效果，应对风险管控措施进行优化或调整。HJ 25.6中第10.3.3条规定，风险管控效果评估检测指标包括工程性能指标和污染物指标。工程性能指标包括抗压强度、渗透性能等；污染物指标主要指地下水的目标污染物及其他相关指标。现行行业标准《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则（试行）》HJ 25.5中第6.2节规定，风险管控效果评估的目的是评估工程措施是否有效，一般在工程设施完工1 年内开展。此外，结合工程施工质量验收，将施工质量评估作为工程效果评估组成部分，重点考察屏障厚度、深度、嵌入隔水层深度、线路偏差量等施工是否符合竖向阻隔屏障总体设计要求，并评估屏障完整性。

7.1.3  现行行业标准《污染地块地下水修复和风险管控技术导则》HJ 25.6中第11.1节的规定。根据修复和风险管控效果评估结论，实施风险管控的地块，原则上应开展后期环境监管。后期环境监管方式应包括长期环境监测与制度控制。为此，本条对后期监测的工作内容进行原则性规定。竖向阻隔工程的制度控制是指利用管理手段对竖向阻隔污染场地的潜在风险进行控制；工程管理是指针对竖向阻隔屏障必要的定期工程维护。

7.2  工程效果评估

7.2.1  本条规定了工程效果评估标准。第1款对工程效果评估的基础资料进行了原则性规定。第2款~第4款属于施工质量验收，包括原材料验收、施工工序质量控制，参照了国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的相关规定。第5款规定了风险管控效果评估中污染物指标要求，参考了现行行业标准《污染地块地下水修复和风险管控技术导则》HJ 25.6中第10.3.5条的规定。

7.2.2  本条对工程全流程资料进行了规定，参考了现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202的相关规定。与设计及施工相关的其他资料可包括工程环境影响评价及其批复、施工方案变更协议、运输与接收的协议和记录、施工管理文件等。

7.2.6  钻孔取样可沿深度连续地评价屏障完整性。坑探工作简便，可有效评价2.5m~5.0m深度范围屏障的完整性。本条的第2款、第3款参照了现行行业标准《现浇塑性混凝土防渗芯墙施工技术规程》中第9.4.5条、第9.4.7条的规定。

7.2.10  本条规定了工程效果评估的点位布置要求。第1款参考了现行地方标准《水泥土试验方法》DGJ32/TJ 154中第3.2.2条钻探及取样要求：“受检验桩的数量不得少于施工总桩数的0.5%，并不得少于3根”。

7.2.12  本条对单层及复合竖向阻隔屏障的钻孔取样进行了规定，参考了现行国家标准《复合地基技术规范》GB/T 50783、现行行业标准《建筑工程地质勘探与取样技术规程》JGJ/T 87的相关规定。用于单层及复合竖向阻隔屏障的水泥土、原位土-水泥-膨润土、水泥-膨润土、塑性混凝土、混凝土的钻孔取样方法参考了JGJ/T 87对基岩、岩石、软岩的要求，岩芯采取率的规定参考了JGJ/T 87对完整岩层的要求。GB/T 50783中第6.4.2条对深层搅拌施工后取样进行规定，要求采用单动双管取样器钻孔名取样进行抗压强度检验。原位土-膨润土竖向阻隔材料基本无强度，且含水率较高，加水钻进极有可能破坏试样；因此，推荐采用干钻取样。另一方面，原位土-膨润土竖向阻隔材料属于重塑土，取样的渗透系数复验结果受扰动程度影响相对小。

7.2.13  本条对渗透系数抽检的测试方法进行了规定。渗透系数抽检主要通过钻孔取样后的室内渗透系数测试。基于孔压消散原理的孔压静力触探试验、钻孔注水试验等适用于膨润土系竖向阻隔屏障及土工膜复合竖向阻隔屏障两侧回填材料，可沿深度连续、宽度地获取渗透系数。现行行业标准《现浇塑性混凝土防渗芯墙施工技术规程》JGJ/T 291中的第9.4.6条对塑性混凝土的钻孔压水试验方法进行了规定，本标准引用该条用于测定塑性混凝土竖向阻隔屏障及混凝土-膨润土防水毯复合竖向阻隔屏障中混凝土的渗透系数。

7.2.14  本条第1款参考了现行国家环境标准《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则（试行）》HJ 25.5中第6.2.1条的规定。本条第2款、第3款参考了现行国家环境标准《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则（试行）》HJ 25.5中第7.1.2条的规定。本条第4款、第5款参考了现行行业标准《污染地块地下水修复和风险管控技术导则》HJ 25.6中第10.3.5条的规定：地块风险管控措施下游地下水中污染物浓度应持续下降，地下水污染扩散得到控制。

7.3  后期监测

7.2.1  本条规定了竖向阻隔工程的工后监测内容。环境监测目的是在竖向阻隔工程效果评估后，特定时间范围内，为评估阻隔效果开展的验证性监测。

环境监测的对象应包括地下水、土壤及地表水。监测项目应根据场地环境调查、场地修复情况综合确定，可包括：水与土的pH、电导率等物理及化学性质指标、污染物浓度等。环境（降雨、冻融等）及人为因素所产生的浅层开裂情况是竖向阻隔屏障的完整性监测重点。参照现行国家标准《建筑基坑工程监测技术规范》GB 50497的规定，对邻近建（构）筑物、地下管线及管廊变形进行监测；建（构）筑物变形包括竖向位移、倾斜、水平位移及裂缝。

7.2.3  本条规定了竖向阻隔工程中场地环境质量监测的工作点要求。监测点位应邻近竖向阻隔屏障，目的是及时掌握污染物击穿屏障引起失效情况。地下水监测井设置不仅须达到监测阻隔效果的目的，同时应考虑场地规划用途和场地施工红线范围。第2款参考了现行环境保护标准《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则（试行）》HJ 25.5中第6.2.2条的规定。

7.2.5  竖向阻隔工程在污染场地岩土工程勘察基础上开展；因此，竖向阻隔工程工后监测原则上应充分利用勘察阶段监测成果和既有设施。地下水质量及地下水水文条件的监测试验井结构要求可参照现行行业标准《污染场地岩土工程勘察标准》HG/T 20717的相关规定。

7.2.6  本条参照了现行国家标准《建筑基坑工程监测技术规范》GB 50497中第5.1.1条的规定。

7.2.7  维护措施包括：构建保护系统，防止阻隔工程失效、限制土地利用，避免对阻隔工程造成破坏。如果定期监测结果表明阻隔措施未能达到预期效果，则需对屏障进行必要的工程修复。可能的突发事件包括：降雨引起场地内涝、地震、监测污染浓度异常反弹等。竖向阻隔工程的工后监测还应考虑场地的最终利用类型，监测系统应与开发建设合理衔接。

7.2.8  本条规定了竖向阻隔工程的后期监测方法及监测频次。现行行业标准《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则（试行）》HJ 25.5对长期环境监测规定如下：“原则上长期监测1~2年开展一次，可根据实际情况进行调整”。本条所规定的监测频次以此进行规定（需要对监测频次进行讨论，确保可执行）。