HG

中华人民共和国化工行业标准

HG/TXXXXX-20XX

代替HG20236-1993(2009)

化工设备安装工程施工质量验收标准

Standard for constructional quality acceptance of chemical equipment installation engineering

（征求意见稿）

20××-××-××发布                   20××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部发布

中华人民共和国化工行业标准

化工设备安装工程施工质量验收标准

Standard for constructional quality acceptance of chemical equipment installation engineering

HG/T X X X X X—20 X X

主编单位：中国化学工程第十四建设有限公司

批准部门：中华人民共和国工业和信息化部

实施日期：2 0 X X 年 X X 月 X X 日

XXXXXXX出版社

20XX年 北京

前      言

本标准根据“工业和信息化部办公厅关于印发2018年第三批行业标准制修订和外文版项目计划的通知”（工信厅科［2018］54号）的安排，由中国石油和化工勘察设计协会为主编部门，中国化学工程第十四建设有限公司为主编单位对行业标准《化工设备安装工程质量检验评定标准》进行修订。

本标准自实施之日起代替《化工设备安装工程质量检验评定标准》HG20236-1993(2009)。

本标准编制组经广泛的调查研究，认真总结和吸收了我国化工及相关行业建设项目化工设备安装工程和工程质量验收方面的经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，修订本规范。

本标准共分11章和6个附录。主要技术内容包括：总则、术语、基本规定、整体设备安装、设备现场组装、设备现场焊接、储罐预制安装、试验、设备防腐蚀、设备绝热等。

本次修订的主要技术内容是：

1 《化工设备安装工程质量检验评定标准》HG20236-1993(2009) 名称调整为《化工设备安装工程施工质量验收标准》。

2  原条文中有关质量“检验和评定”的内容全部修改为“质量验收”。

3  删除了对工程"优良"等级的评定规定，将检验项目修改为主控项目和一般项目。

4  第一章1.0.3 将已经作废的标准规范“《高压化工设备施工及验收规范》、《中低压化工设备施工及验收规范》、《化工塔类设备施工及验收规范》、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》”修改为“《化工设备工程施工及验收规范》HG/T 20275-2017、《工业安装工程施工质量验收统一标准》GB50252-2018”以及防腐蚀、绝热工程施工质量验收规范。

5  增加部分：

1） 增加“检验人员的资格要求”；

2） 增加“检验用计量器具的要求”；

3） 增加“压力容器告知和对质量保证体系检查的要求”；

4） 增加“监理单位对质量控制和检查验收的要求”；

5） 增加设备施工过程中业主方或EPC总承包方专业工程师、监理专业工程师、总监理工程师对工程质量的监督和检验责任。

6） 对分项质量验收合格作出规定。

7）对分部质量验收合格作出规定。

8）对施工过程资料是否合格作出规定。

6  取消“优良”、“取消检测合格百分比”。

7  对第5章至第7章进行了重新划分。

对原标准第3章 高压化工设备安装工程、第6 章中低压化工设备安装工程、第7章 中低压化工设备现场组焊工程、第8章 化工塔类设备安装工程和第9章 化工塔类设备现场组焊工程的五个章节重新划分为三章，即：第4章整体设备安装、第5章设备现场组装、第5章现场焊接。

8  增加 第7章 储罐预制安装及验收。

9  增加 第8章 试验。

10  增加 第9章 设备防腐蚀。

11  增加 第10章 设备绝热。

12  增加 第11章 工程交工

13  附录增加

1）增加 施工现场质量管理检查记录。

2）增加 检验批质量验收检查记录。

3）增加 工程质量控制资料检查记录。

14 其他的章节在名称、内容和编排顺序上进行了调整、修改和补充。

本标准由工业和信息化部负责管理，由中国石油和化工勘察设计协会负责日常管理，由中化十四建有限公司负责具体技术内容的解释。在执行过程中如有意见和建议，请与中国化学工程第十四建有限公司联系（联系地址：江苏省南京市六合区新华路148号化建大厦，邮编：210048，电话： 025 58380760 /58380761），以供今后修订时参考。

本标准主编单位、主要起草人和主要审查人：

主编单位： 中国化学工程第十四建设有限公司

主要起草人：张传玉 史建明 高国民 胡秋英、崔定龙 李义成  黎宏伟 张伟波 黄小刚 李仁祥

主要审查人：

目   次

1 总则	1

2 术 语	2

3 基本规定	3

3.1一般规定	3

3.2设备工程划分	3

3.3施工质量验收	5

3.4质量验收的程序及组织	6

4 整体设备安装	7

4.1一般规定	7

4.2设备开箱检验	8

4.3基础验收与处理	9

4.4地脚螺栓与垫铁安装	11

4.5找平找正	12

4.6二次灌浆	16

4.7清洗（吹扫）、脱脂	17

4.8内件安装	19

4.9其他内件安装	23

4.10填料充填和填料压板的安装	24

4.11附件安装	25

5设备现场组装	28

5.1一般规定	28

5.2到货检验	28

5.3 设备组对	30

5.4设备总体形状尺寸检验	34

6设备现场焊接	36

6.1一般规定	36

6.2 焊前准备	37

6.3接焊	38

6.4 焊后热处理	39

6.5 焊缝外观质量检查	40

6.6 焊缝无损检测	42

7 储罐预制、安装	43

7.1 一般规定	43

7.2材料验收	43

7.3基础验收	43

7.4底板预制	45

7.5壁板及顶板预制	45

7.6附件预制	47

7.7 底板组装	48

7.8 壁板组装	49

7.9 顶板组装	52

7.10 附件安装	53

7.11检验	54

8 试验	57

8.1耐压试验	57

8.2泄漏性试验	59

8.3设备充水试漏或煤油试漏	60

9 设备防腐蚀	62

9.1一般规定	62

9.2基体表面处理	62

9.3防腐蚀涂层	63

10 设备绝热	64

10.1一般规定	64

10.2支承件、固定件安装	64

10.3绝热层、防潮层、保护层安装	65

10.4双壁低温储罐的绝热安装	65

11 工程交工	68

附录A 施工现场质量管理检查记录	69

附录B 检验批工程质量验收记录	70

附录C 分项工程质量验收记录	71

附录D 分部（子分部）工程质量验收记录	86

附录E 单位（子单位）工程质量验收记录	87

附录F 单位（子单位）工程质量控制资料检查记录	88

附：条文说明	89

1 总则

1.0.1 为统一化工设备安装与现场设备组焊工程质量检查、验收的程序和方法，加强工程质量管理，确保工程质量，特制定本标准。

1.0.2本标准适用于化工设备工程的整体设备安装和分段设备现场组焊；储罐、低温储罐预制、安装；试验、设备附件安装；设备及附属梯子平台防腐蚀工程和设备绝热工程的施工质量验收。

1.0.3本标准不适用于承压设备现场组焊工程的质量验收。

1.0.4设备工程施工时，应执行相应的技术标准、设计文件的规定，并与工程同步做好施工记录；设备工程竣工时，按本标准进行施工质量验收。

1.0.5本标准应与现行国家标准《工业安装工程施工质量验收统一标准》GB50252-2018”和《化工设备工程施工及验收规范》HG/T 20275-2017配合使用。

1.0.6化工设备安装工程施工质量的验收，除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术 语

2.0.1化工设备

化工原料预处理、化学反应、反应产物的分离、精制等一系列化工过程，实现这些过程所需的设备叫化工设备。

2.0.2设备安装工程质量

设备安装工程固有的特性、安全和使用功能满足业主需要的，符合国家法律、法规、技术规范标准规定、设计文件、合同合约和隐含要求的程度。

2.0.3检验批

在安装工程中按设计文件、标准规范或合同、检验试验文件的规定，对在同一生产条件下的产出或同一作业条件下完成的实物量进行检验时所涉及的全部被检查体；

2.0.4工程质量检查

工程质量检查是指对工程实体的一个或多个特性进行的诸如测量、检查、试验或度量，并将结果与规定要求进行比较，以确定每项特性的合格情况而进行的活动。

2.0.5工程验收

在施工单位自检合格的基础上，参与工程建设的有关方共同对工程施工质量进行抽样复验，对技术文件进行审核，并根据设计文件和相关标准以书面形式对工程质量是否达到合格作出确认。

2.0.6 主控项目

保证工程安全和使用功能，对工程质量起决定性作用的检验项目。

2.0.7 一般项目

除主控项目以外的检验项目。

3 基本规定

3.1一般规定

3.1.1承担设备安装的施工单位，应具有相应与所承担工程内容相应的专业施工资质。工程质量验收人员应具备相应的资格。

3.1.2设备安装的焊接人员和无损检查人员，应按国家现行有关标准和规定考试取得合格证，且只能从事与资格相应的作业。

3.1.3工程质量检查验收人员应由具备化工设备专业知识、熟悉相应专业标准的人员担任：

3.1.4施工现场质量管理应做好以下工作。

1 工程项目相关方应有健全的质量管理体系。

2 施工相关方现场应有相应的施工技术标准。

3 工程施工质量应符合设计文件的要求。

4 应有经审批的施工组织设计、施工方案、质量检验试验计划等技术文件。

3.1.5计量器具

1 计量器具应经过检定、校准或验证，处于合格状态，并在有效检定期内使用。

检验方法：检查计量器具检定标志。

2 周期检定的计量器具调转时，应有检定、校准合格证书。

3.1.6压力容器安装工程的监督检验

压力容器设备安装工程施工单位，必须按《中华人民共和国特种设备安全法》的规定，告知工程所在地特种安全监督管理部门。

3.2设备工程划分

3.2.1设备安装工程的施工质量验收，划分为单位工程（子单位工程）、分部工程（子分部工程）、分项工程。其中防腐蚀工程、绝热工程可划分为检验批。工程划分可按表3.2.1确定。

表3.2.1设备安装工程划分表

| 单位（子单位）工程 | 分部（子分部）工程 | 分项工程 | 检验批 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备安装 | 反应设备 | 反应器、发生器、反应釜、分解锅、分解塔、聚合釜、变换炉、蒸煮锅、蒸煮球 |  |
|  | 换热设备 | 废热锅炉、热交换器、冷却器、冷凝器、蒸发器、加热器、硫化器、硫化锅、蒸煮器、蒸压釜 |  |
|  | 分离设备 | 染色器、分离器、过滤器、集油器、缓冲器、贮能器、洗涤器、吸收塔、铜洗塔、干燥塔 |  |
|  | 存储设备 | 各种型式的贮槽、贮罐、箱、槽、非金属 |  |
|  | 设备防腐 | 反应设备、换热设备、分离设备、存储设备 | 除锈、涂漆 |
|  | 设备绝热 | 反应设备、换热设备、分离设备、存储设备 | 绝热、支撑件、防潮层 |

3.2.2大型、特殊的设备安装工程可单独构成单位(子单位)工程或划分为若干个分部工程，其分项工程可按工序划分。

3.2.3同一个单位工程中的设备安装工程可划分为一个分部工程或若干个子分部工程，较大的分部工程可划分为若干个子分部工程。

3.2.4分项工程应按设备的台(套)划分。每台设备划分为一个分项工程；按设备种类划分。

3.2.5当一个单位工程中仅有某一分部工程时，该分部工程应为单位工程。当一个分部工程中仅有一个分项工程时，该分项工程应为分部工程。

3.2.6设备安装分部工程、设备组焊分部工程，均应参加所在单位工程的验收。

3.2.7 设备组焊（子）分部工程、分项工程的划分，应符合下列规定。

1 分部工程：同一个单位工程内的单台设备的组焊工程，应是一个分部工程。

2 分项工程：按工序划分，每台设备的组焊均应划分成组对和焊接两个分项工程。

3.3施工质量验收

3.3.1检验项目质量验收合格应符合下列规定：

1主控项目的施工质量应符合相应专业施工质量验收标准的规定。

2一般项目每项抽查处（抽样）的施工质量应符合相应专业施工质量验收标准的规定。

3应具有完整施工依据、施工记录及质量检查、检验和试验记录。

3.3.2检验批质量验收合格应符合下列规定：

1主控项目经抽样检验。应全数符合本规范合格质量标准的规定。

2一般项目的质量检查点（处、件）应符合本规范合格质量标准的规定。

3检验批的质量控制资料应齐全。

3.3.3分项工程质量验收合格应符合下列规定：

1分项工程所含的检验项目（检验批）均应符合合格质量的规定。

2分项工程的质量控制资料应齐全。

3.3.4分部（子分部）工程质量验收合格应符合下列规定：

1分部（子分部）工程所含分项工程的质量应全部合格，且必须包含以下制定的主要分项工程。

1）设备的内件安装；

2）现场组焊设备的焊接工程。

2分部（子分部）工程的质量控制资料齐全。

3.3.5单位（子单位）工程质量验收合格应符合下列规定：

1单位（子单位）工程所含分部工程的质量应全部合格。

2单位（子单位）工程的质量控制资料应齐全。

3.3.6当检验项目的质量不符合相应专业质量验收规范的规定时，应按照下列规定进行处理：

1需要返工或返修的检验项目（检验批），应重新进行质量验收。

2经有资质的检测机构检测鉴定能够达到设计要求的检验项目（检验批），应予以验收。

3经有资质的检测机构检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能保证安全和使用要求的检验项目（检验批），可予以验收。

4经返修或加固处理的分项、分部（子分部）工程，虽然改变了几何外形尺寸，但仍能满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件的要求予以验收。

5通过返修后仍不能满足安全和使用功能的分部（子分部）工程，单位（子单位）工程严禁验收。

3.4质量验收的程序及组织

3.4.1设备安装工程的施工质量验收应按照检验项目（检验批）、分项工程、分部（子分部）、单位（子单位）工程依次逐级进行，并应做好验收记录；应在施工单位自检合格并提出自检记录之后进行。

3.4.2检验批应由专业监理工程师组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行验收。

3.4.3分项工程应由专业监理工程师组织施工单位项目质量技术负责人等进行验收。

3.4.4分部（子分部）工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和技术负责人、质量负责人等进行验收。

3.4.5单位（子单位）工程完工后，施工单位应组织有关人员进行自检，总监理工程师应组织各专业监理工程师对工程质量进行交工预验收。存在施工质量问题时，应由施工单位及时整改，整改完毕后，由施工单位向建设单位提交工程交工报告，申请工程交工验收。建设单位收到工程交工验收报告后，应由建设单位项目负责人组织监理、施工等单位项目负责人进行单位工程验收。

1设备安装质量验收应按照规定的程序进行。

2设备开箱验收，应由建设单位或监理单位组织施工单位、采购单位或设备供应商共同检查验收，并应形成相应的开箱检验记录。

3与设备安装有关的土建工程施工完毕后，由建设单位或监理单位组织联合检查。

4设备安装中的隐蔽工程，在隐蔽前应经建设单位代表或监理工程师签字确认。

3.4.6 设备工程的质量体系检查记录、检验批工程质量验收记录、分项工程质量验收记录、分部工程质量验收记录及单位工程质量验收记录、工程质量控制资料检查记录的格式及内容，应分别符合本规范附录A、附录B及附录C、附录D、附录E、附录F的有关规定。

4 整体设备安装

4.1一般规定

4.1.1本节适用于设备整体安装的安装工程的质量验收。

主控项目

4.1.2设备找正与找平时，调整和测量的基准应符合下列规定:

1 设备裙式支座、耳式支座、支架的底面标高应以基础上的标高基准线为基准。

2 设备安装的中心线位置应以基础上的中心划线为基准。

3 立式设备的方位应以基础上距离设备最近的中心划线为基准。

4 立式设备的铅垂度应以设备两端部的测点为基准。

5 卧式设备的水平度应以设备的中心划线为基准。

检验方法：观察检查。

检查数量：全部检查。

4.1.3设备找正与找平的补充测点宜在下列部位选择：

1 主法兰口。

2 水平或铅垂的轮廊面。

3 设计文件或随机技术文件指定的基准面或加工面。

检验方法：观察检查。

检查数量：全部检查。

4.1.4设备的找正与找平应符合下列规定：

1 找正与找平应在同一平面内互成直角的两个或两个以上的方向进行；

2 高度超过10m的立式设备，其铅垂度的调整和测量工作不宜在一侧受阳光照射及风力大于4级的条件下进行；

3 设备找平应采用垫铁或其他专用调整件进行调整。

检验方法：对设备实体进行检查。

检查数量：全部检查。

4.1.5下列设备现场安装后可不再进行耐压试验:

1同时符合以下条件的整体到货设备:

1)质量证明文件证明该设备已经耐压试验合格。

2)在运输过程中无损伤和变形。

3)有气体保护要求的设备，处于有效保护状态。

2 符合本条第1款的规定，且使用正式紧固件和垫片的换热设备。

3 非金属衬里设备。

检验方法: 检查质量证明文件等相关资料,观察检查。

检查数量：全部检查。

4.2设备开箱检验

主控项目

4.2.1设备外观质量应符合下列要求：

1 无表面损伤、变形及锈蚀。

2 焊缝外观质量应合格。

3 工装卡具的焊疤已清除。

4 设备管口已封闭。

5 不锈钢及复合钢板制设备的防腐蚀面、低温设备表面不应有刻痕和各类钢印标记。

6 奥氏体不锈钢制设备，及钛、锆、铝合金制设备表面应无铁离子污染。

7 防腐蚀无流坠、脱落和返锈。

8 充氮设备处于有效保护状态。

检验方法：对设备实体进行检查。

检查数量：全部检查。

4.2.2设备安装必须有出厂合格证、质量证明文件、随机技术文件，其质量符合设计文件和规范的规定。

检验方法：检查出厂合格证、质量证明文件、随机技术文件及设备开箱检验记录。

检查数量：全部检查。

4.2.3设备质量证明文件应符合下列规定，压力容器质量证明文件尚应符合《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21）的要求：

1 内容与特性数据符合设计文件。

2 有复验要求的材料应有复验报告。

3 特种设备监检报告。

检验方法：检查相关资料。

检查数量：全部检查。

4.3基础验收与处理

Ⅰ主控项目

4.3.1 基础外观不得有裂纹、蜂窝、空洞和露筋缺陷。

检验方法:检查基础实体。

检查数量：全部检查。

4.3.2当基础交付安装时,基础混凝土强度应符合设计文件规定。基础施工单位应提交测量记录及技术资料，安装单位应按本规范第4.3.4条的要求进行相关数据的复测。

检验方法: 检查基础质量检验记录和同条件混凝土试块检验报告，或用回弹仪现场检测基础混凝土强度。

检查数量：全部检查。

4.3.3基础施工单位应在交付的基础上画出标高基准线和纵、横中心线；有沉降观测要求的基础,应有沉降观测点。

检验方法: 检查基础实体。

检查数量：全部检查。

Ⅱ 一般项目

4.3.4设备基础的复测应符合表4.3.4的规定。

表4.3.4 设备基础质量标准（mm）

| 序号 | 偏差名称 |  | 允许偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础坐标位置（纵、横轴线） |  | 20 |  |
| 2 | 基础各不同平面的标高 |  | 0 －20 |  |
| 3 | 基础上平面外形尺寸 |  | ±20 |  |
|  | 凸台上平面外形尺寸 |  | －20 0 |  |
|  | 凹穴尺寸 |  | 0 ＋20 |  |
| 4 | 基础上平面的水平度 | 每米 | 5 |  |
|  |  | 全长 | 10 |  |
| 5 | 竖向偏差 | 每米 | 5 |  |
|  |  | 全长 | 20 |  |
| 6 | 预埋地脚螺栓的 | 标高（顶端） | 0 ＋10 |  |
|  |  | 中心距（在根部和顶部两处测量） | ±2 |  |
| 7 | 预留地脚螺栓孔的 | 中心位置 | 10 |  |
|  |  | 深度 | 0 ＋20 |  |
|  |  | 孔壁垂直度 | 10mm/m |  |
| 8 | 预埋活动地脚螺栓锚板的 | 标高 | 0 ＋20 |  |
|  |  | 中心位置 | 5 |  |
|  |  | 水平度（带槽的锚板） | 5 |  |
|  |  | 水平度(带螺纹孔的锚板) | 2 |  |
| 9 | 预埋铁件 | 标高 | -5 0 |  |
|  |  | 中心位置 | 5 |  |
|  |  | 水平度 | 2 |  |

检验方法：用全站仪或经纬仪、水准仪或水平尺、吊线坠、钢尺实测。

检查数量：全部检查。

4.3.5卧式设备滑动端基础预埋板的上表面应光滑平整，不得有挂渣、飞溅物。水平度为2mm/m。混凝土基础抹面不得高出预埋板的上表面。

检验方法: 用水准仪、水平尺现场测量。

检查数量：全部检查。

4.3.6基础混凝土表面不得有油渍及疏松层，并符合以下规定:

1 放置垫铁处应铲平。

2 放置垫铁处以外应凿成麻面,以100mm×100mm面积内有3～5个深度不小于10mm的麻点为宜。

检验方法: 观察检查,现场用钢尺实测。

检查数量：全部检查。

4.3.7 预留地脚螺栓孔内的杂物与积水应清理干净。

检验方法: 观察检查。

检查数量：全部检查。

4.4地脚螺栓与垫铁安装

Ⅰ 主控项目

4.4.1 地脚螺栓的螺纹应无损坏、无锈蚀，且应有保护措施。

检验方法: 观察检查。

检查数量：全部检查。

Ⅱ 一般项目

4.4.2 预留孔地脚螺栓的埋设应符合以下规定:

1 地脚螺栓在预留孔中应垂直。

2 地脚螺栓任部位与孔壁的距离不应小于15mm，与孔底的距离应大于50mm。

检验方法:观察检查和用钢尺现场实测。

检查数量：全部检查。

4.4.3预留孔中的混凝土达到设计强度后，方可拧紧地脚螺栓。

检验方法:检查灌浆试块强度报告。

4.4.4地脚螺栓的螺母和垫圈齐全,锁紧螺母与螺母、螺母与垫圈、垫圈与设备底座间的接触应良好，紧固后螺纹露出螺母不应少于2个螺距，螺纹外露部分应涂防锈脂。

检验方法：观察检查和锤击检查、扳手试拧。

检查数量：观察检查全部数量，锤击检查、扳手试拧按全部数量的20%检查。

4.4.5设备采用垫铁组找正、找平时，垫铁规格应经过计算后按《化工设备安装施工及验收规范》HG20275附录A选用，并按下列规定设置垫铁组:

1裙式支座每个地脚螺栓近旁应至少设置1组垫铁；鞍式支座、耳式支座每个地脚螺栓应对称设置2组垫铁；其他支柱式支座每个地脚螺栓近旁宜放置1组垫铁。

2有加强筋的设备支座,垫铁应垫在加强筋下。

3相邻两垫铁组的中心距不应大于500mm。

4中小型设备的垫铁组高度宜为30mm～60mm，大型设备的垫铁组高度宜为50mm～100mm；

检验方法: 现场观察和用钢尺现场实测。

检查数量：全部检查。

4.4.6 设备找正后，各组垫铁均应被压紧，垫铁之间和垫铁与支座之间应均匀接触，垫铁应露出设备支座底板外缘10～20mm，垫铁组伸入支座底板长度应超过地脚螺栓。垫铁组层间应进行焊接固定。

检验方法: 观察检查、用0.25kg手锤锤击检查、塞尺检查、钢尺检查。

检查数量：观察检查全部数量，锤击检查、塞尺检查、钢尺检查按全部数量的20%检查。

4.4.7支柱式设备每组垫铁的块数不应超过3块，其他设备每组垫铁的块数不应超过4块；斜垫铁下面应有平垫铁，放置平垫铁时，最厚的放在下面，薄的放在中间；斜垫铁应成对相向使用，搭接长度不应小于全长的3/4。

检验方法: 观察检查及用钢尺检查。

检查数量：全部检查。

4.4.8安装在钢构架基础上的设备找正后，其垫铁与钢构架基础应焊牢。

检验方法: 观察检查。

检查数量：全部检查。

4.5找平找正

一般项目

4.5.1立式设备安装质量应符合表4.5.1的规定。

表4.5.1立式设备安装质量标准(mm)

| 项次 | 检查项目 |  | 允许 偏差值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支座纵、横中心线位置 | D0≤2000 | 5 |
|  |  | D0＞2000 | 10 |
| 2 | 标高 |  | ±5 |
| 3 | 垂直度 | H≤30000 | H/1000 |
|  |  | H＞30000 | H/1000且不大于50 |
| 4 | 方位 | D0≤2000 | 10 |
|  |  | D0＞2000 | 15 |

注 1 Do为设备的外直径,H为立式设备两端部测点间的距离。

2方位线沿底座圆周测量。

检验方法; 经纬仪或吊线坠、钢尺现场实测。

检查数量：全部检查。

4.5.2分段法兰连接的立式设备，组装时筒体法兰密封面应清理干净。组装成整体后筒体的直线度应符合本规范表4.5.2的规定,安装质量应符合本规范表4.5.1的规定。

表4.5.2每段筒体直线度允许偏差（mm）

| 检查项目 |  | 允许偏差值 |
| --- | --- | --- |
| 任意3 000长度 |  | 3 |
| 全长 | H≤15 000 | H/1 000 |
|  | H＞15 000 | 0.5H/1 000＋8 |

注：H为筒体高度。

检验方法; 经纬仪或吊线坠、钢尺现场实测。

检查数量：全部检查。

4.5.3卧式设备安装质量应符合表4.5.3的规定。

表4.5.3卧式设备安装质量标准(mm)

| 项次 | 检查项目 |  | 允许 偏差值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支座纵、横中心线位置 |  | 5 |
| 2 | 标高 |  | ±5 |
| 3 | 水平度 | 轴向 | L/1000 |
|  |  | 径向 | 2 D。/1000 |
| 4 | 方位 | D0≤2000 | 10 |
|  |  | D0＞2000 | 15 |

注  1 L为卧式设备两端测点间的距离，D。为设备的外径。

2轴向水平低点宜与设备的排液方向一致。有坡度要求的设备,其

坡度按设计文件要求执行。

检验方法：用水准仪或U型管水平仪、钢尺现场实测。

检查数量：全部检查。

4.5.4卧式设备滑动端地脚螺栓宜处于支座长圆孔的中间，位置偏差应偏向补偿温度变化所引起的伸缩方向；支座滑动表面清理干净，并涂润滑剂；设备配管结束后，松动滑动端支座地脚螺栓螺母，使其与支座板面间留有1～3mm间隙，并紧固锁紧螺母。

检验方法：观察检查和用塞尺检查。

检查数量：全部检查。

4.5.5直连式设备安装应按制造厂的标识进行组装,其安装质量应符合本规范表4.5.3的规定。设备支座间的调整垫板应焊在下层设备的支座上。

检验方法: 观察检查。

检查数量：全部检查。

4.5.6套管式换热器安装应保证整体水平,其安装质量应符合本规范表4.5.3的规定。

检验方法：用水准仪或U型管水平仪、钢尺现场实测。

检查数量：全部检查。

4.5.7板片式换热器上、下导杆滑动表面和夹紧螺杆表面应清洗干净并涂润滑脂。压紧板上的滚动轴承应清洁、转动灵活，并加润滑脂；在防爆环境中，应加防爆润滑脂。

夹紧螺杆安装应交错对称均匀拧紧,管片侧面板边端处应平齐，压紧板安装后平行度应符合下列要求:

1压紧板夹紧尺寸小于1000mm时为2mm。

2压紧板夹紧尺寸大于或等于1000mm时为4mm。

检验方法:观察检查和用钢尺实测。

检查数量：全部检查。

4.5.8空冷式换热器安装后应松开管箱与侧梁连接的滑动螺栓，空冷式换热器管束安装质量应符合表4.5.8的规定。

表4.5.8空冷器管束安装质量标准(mm)

| 项次 | 检查项目 | 允许 偏差值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管束纵、横中心线位置 | 10 |
| 2 | 空冷器的漏气间隙 | ≤10 |

检验方法：钢尺现场实测。

检查数量：全部检查。

4.5.9空冷式换热器构架施工质量应符合以下规定：

1构架的平面对角线之差不应大于10mm。

2立柱安装质量应符合表4.5.9-1的规定。

3风筒安装质量应符合表4.5.9-2的规定。

表4.5.9-1空冷式换热器立柱安装质量标准（mm）

| 项次 | 检查项目 | 允许偏差值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 柱脚底座中心线与定位轴线的偏差 | 5.0 |
| 2 | 立柱基准点标高 | +5.0 |
|  |  | -8.0 |
| 3 | 立柱挠曲矢高 | Hs/1000且不大于15 |
| 4 | 立柱垂直度 | Hs/1000 |

表4.5.9-2风筒安装质量标准（mm）

| 序号 | 检查项目 | 风机叶轮直径 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1800～2000 | 2000～3000 | 3000～5000 |
|  |  | 允许偏差值 |  |  |
| 1 | 直径 | ±2 | ±3 | ±4 |
| 2 | 两端法兰盘平行度 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | 圆度 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | 风筒内壁与风机叶片尖端的距离 | 2～6 | 3～8 | 4～12 |

4.5.10带有膨胀节的设备,其膨胀节外部壳体上固定板或固定螺栓在系统冲洗吹扫后方可拆除或松开。

检验方法: 观察检查。

检查数量：全部检查。

4.5.11要求热紧或冷紧的高温或低温设备,在试运行时应按下列规定进行热紧或冷紧：

1紧固作业温度及次数应符合表 4.5.11的规定。

2螺栓热态紧固或冷态紧固应在保持操作温度24h后进行。

3紧固时设备最大内压力应符合下列规定：

1)设计压力小于或等于6MPa时，热态紧固最大内压力为0.3MPa。

2)设计压力大于6MPa时，热态紧固最大内压力为0.5MPa。

3)冷态紧固应卸压。

表4.5.11  设备热态紧固、冷态紧固作业温度及次数

| 设备操作温度（℃） | 一次紧固温度（℃） | 二次紧固温度（℃） |
| --- | --- | --- |
| 250~350 | 操作温度 | - |
| ＞350 | 350 | 操作温度 |
| -20～-70 | 操作温度 | - |
| ＜-70 | -70 | 操作温度 |

检验方法：观察检查，用测温仪检测。

检查数量：全部检查。

4.6二次灌浆

Ⅰ 主控项目

4.6.1灌浆前应用水将基础表面冲洗干净，保持湿润不应少24h。地脚螺栓孔灌浆前1h应吸干积水，清除预留孔中的杂物。二次灌浆应在设备找正、找平、隐蔽工程检验合格后进行。

检验方法: 观察检查，检查隐蔽工程记录。

检查数量：全部检查。

4.6.2采用垫铁安装的设备二次灌浆材料宜采用细石混凝土,其强度等级应比基础混凝土强度等级高一级。无垫铁安装的设备二次灌浆材料应采用微胀混凝土,并制作同条件试块。

检验方法: 检查灌浆材料级配试验报告及外观检查。

4.6.3地脚螺栓预留孔或二次灌浆层灌浆应一次完成。立式设备裙座内部灌浆面应与底座环上表面平齐。设备支座底板外缘的灌浆层应压实抹光，上表面应略有向外的坡度，高度应略低于设备支座底板边缘的上表面。

检验方法: 观察检查。

检查数量：全部检查。

4.6.4无垫铁安装的二次灌浆层达到设计强度的75%以上时，方可松开顶丝或取出临时支撑件并复测设备水平度。检查地脚螺栓的紧固程度，将支撑件的空隙用与二次灌浆同样的灌浆料填实。

检验方法: 检查试件强度试验报告、外观检查。

检查数量：全部检查。

Ⅱ一般项目

4.6.5中小型设备灌浆层的厚度宜为30mm～60mm，大型设备宜为50mm～100mm。

检验方法：钢尺现场实测。

检查数量：全部检查。

4.7清洗（吹扫）、脱脂

Ⅰ 主控项目

4.7.1 设备清洗、吹扫应符合下列规定：

1 设备安装后应清除内部的铁锈、灰尘和杂物。

2 设备吹扫应制订吹扫方案，并应符合下列规定：

1)吹扫气体进口压力不得高于设备的工作压力，进出口压力差不得大于设计文件或随机技术文件的规定值。

2)因热膨胀影响安装及损坏构件的设备，不得采用蒸汽进行吹扫；

3)忌油设备的吹扫气体中不得含有油脂；

4)吹扫时，距离气体出口150mm～200mm处应放置白滤纸或白布，时间不少于5min，白滤纸或布上应无油点、灰尘和污物。

3 奥氏体不锈钢设备采用水冲洗后，应将水清除干净。

4 要求进行蒸煮、升温钝化处理的设备，应符合设计文件或随机技术文件的规定。

检验方法: 观察检查、检查相关方案记录资料。

检查数量：全部检查。

4.7.2奥氏体不锈钢设备水冲洗用水的氯离子含量不应超过25mg/L.

检验方法:检查水质氯离子含量报告。

4.7.3设备封闭前内部应进行清理,不得有附着物及杂物。

检验方法: 观察检查。

检查数量：全部检查。

4.7.4金属与非金属组合垫、受压后产生永久变形的垫片不得重复使用。

检验方法: 观察检查。

检查数量：全部检查。

4.7.5设备清洗或清理合格后应进行封闭。充氮保护的设备，氮气压力不应小于0.02MPa。

检验方法: 观察检查和检查“隐蔽工程记录”。

检查数量：全部检查。

Ⅱ一般项目

4.7.6设备酸洗、钝化处理后质量检验方法和合格标准应符合下述规定:

1 酸洗和钝化并用水冲洗后,用0.01%甲基橙精溶液滴于设备酸洗钝化后的表面,以不出现红色为合格。

2 钝化膜的检验在同条件下进行表面处理的试板上进行,将赤血盐10g溶于500mL水中,加10mL浓硫酸和20mL浓盐酸，稀释至1000mL作为试液滴于被清洗的表面,0.5~ 1min内不出现深蓝色为合格。

检验方法: 观察检查。

检查数量：全部检查。

4.7.7设备脱脂质量检验方法和合格标准应符合下述规定:

1 直接法:

1)用清洁干燥的白滤纸擦拭设备内壁及其内件,纸上应无油脂痕迹。

2)用波长为320~380nm的紫外线灯照射,脱脂表面应无紫蓝色荧光。

2 间接法:

1)蒸汽吹扫脱脂时,盛少量蒸汽冷凝液于器皿内，放入一粒直径不大于1mm的纯樟脑，以樟脑粒不停旋转为合格。

2)用有机溶剂或浓硝酸脱脂时，取脱脂后的溶液或酸分析所含油或有机物不应超过0.03%。

检验方法: 观察检查。

检查数量：全部检查。

4.7.8 铝和铝合金制设备化学清洗后不得有水迹或碱迹。

检验方法: 观察检查。

检查数量：全部检查。

4.7.9 钛和钛合金制设备化学清洗后用铁氰化钾或菲绕啉(C12H3N2)溶液涂敷(或喷涂)或用含上述溶液的滤纸贴在设备表面上,溶液或滤纸应无变色。

检验方法: 观察检查。

检查数量：全部检查。

4.8内件安装

Ⅰ 主控项目

4.8.1设备内件安装前应清除表面油污、焊渣、铁锈、泥沙、毛刺等杂物。设备内部应清扫干净。

检验方法：观察检查。

检查数量：全部检查。

4.8.2 设备内件应有产品合格证、质量证明文件及随机技术文件，其质量应符合设计文件及规范的要求。

检验方法：检查产品合格证、质量证明文件及随机技术文件，检查开箱检验记录。

检查数量：全部检查。

4.8.3 设备装配完成后,必须进行清理、检查、封闭；对内件有脱脂要求的,还必须作脱脂处理。其质量符合设计文件和规范的要求。

检查方法:检查设备清理,检查封闭记录，设备脱脂记录,并检查签证是否齐全。

检查数量：全部检查。

Ⅱ 一般项目

4.8.4 塔类设备内部支撑件的安装质量标准应符合表4.8.4的规定。

表4.8.4塔类设备内部支撑件的安装质量标准

| 项次 | 检查项目（mm） |  |  | 允许偏差值（mm） | 每层最少测量点数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支承圈上表面水平度 | D≤1600 |  | 3 | 6 |
|  |  | 1600＜D≤4000 |  | 5 | 8 |
|  |  | 4000＜D≤6000 |  | 6 | 12 |
|  |  | 6000＜D≤8000 |  | 8 | 12 |
|  |  | 8000＜D≤10000 |  | 10 | 12 |
|  |  | D>10000 |  | 12 | 12 |
| 2 | 支撑圈间距 | 相邻两层之间 | D≤4000 | ±3 | 4 |
|  |  |  | D>4000 |  | 6 |
|  |  | 20层中任意两层之间 | D≤4000 | ±10 | 4 |
|  |  |  | D>4000 |  | 6 |
| 3 | 支撑梁 | 平面度 | 300范围内 | 1 | 任意 |
|  |  |  | 全长范围内 | L1/1000且不大于5 | -- |
|  |  | 中心线位置 |  | 2 | -- |
| 4 | 降液板的支持板 | 螺栓孔水平间距T |  | ≤3 | 4 |
|  |  | 支持板安装部位M |  | ±2M/100 |  |
|  |  | 支持板倾斜度Q |  | ±2G/100 |  |
|  |  | 支持板安装位置R1 |  | ±5R1/1000 且不大于±6 |  |
|  |  | 支持板安装位置R2 |  | ±5R2/1000 且不大于±12 |  |
| 5 | 填料支撑结构件水平度 |  |  | 2D/10000且不大于4 | -- |

注： 1 D为塔内直径；L1为支撑梁（件）全长；G表示降液板支持板的宽度。

2 支撑梁在全长范围内的平面度和中心线位置应每件检验。

3 填料支撑结构件的水平度应每件检验。

图4.8.4  降液板的支持板安装检查

检验方法：用U形水平仪、水平尺、钢尺检查。

检查数量：按内件总层数的20%检查。

4.8.5 塔类设备降液板、塔盘支撑件的安装质量标准应符合表4.8.5的规定。

表4.8.5降液板、塔盘支撑件的安装质量标准

| 项次 | 检验项目 | 允许偏差值（mm） | 每层最少测量点数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 降液板底部与受液盘上表面距离K | ±3 | 6 |
| 2 | 降液板底部立边与受液盘立边的距离D | +5 -3 | 6 |
| 3 | 中间降液板间距B | ±6 | 2 |
| 4 | 降液板上部立边至塔内壁的径向最大间距A | ±6 | 1 |
| 5 | 固定在降液板上的塔盘支撑件与支持圈的水平度 | +1 -0.5 | 4 |
| 6 | 固定在降液板上的塔盘支撑件间的距离E | ±3 | 4 |

图4.8.5-1  降液板安装允许偏差

图4.8.5-2  降液板支撑件安装允许偏差

检验方法：用U形水平仪、水平尺、钢尺检查。

检查数量：按内件总层数的20%检查。

4.8.6 塔盘安装质量应符合表4.8.6的规定。

表4.8.6塔盘安装质量标准

| 项次 | 检查项目（mm） |  |  | 允许偏差值（mm） | 每层最少测量点数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔盘板 | 300范围内的平面度 |  | 2 | 任意 |
|  | 受液盘 |  |  |  |  |
| 2 | 塔盘上表面水平度 | D≤1600 |  | 4 | 6 |
|  |  | 1600＜D≤4000 |  | 6 | 10 |
|  |  | 4000＜D≤6000 |  | 9 | 10 |
|  |  | 6000＜D≤8000 |  | 12 | 10 |
|  |  | 8000＜D≤10000 |  | 15 | 10 |
|  |  | D>10000 |  | 17 | 10 |
| 3 | 溢流堰 | 堰高 | D≤3000 | ±1.5 | 6 |
|  |  |  | D>3000 | ±3 | 6 |
|  |  | 上表面水平度 | D≤1500 | 3 | 4 |
|  |  |  | 1500＜D≤2500 | 4.5 | 6 |
|  |  |  | D>2500 | 6 | 8 |
| 4 | 浮动喷射塔盘 | 梯形孔底面的水平度 |  | 2D/1000 | 4 |
|  |  | 托板、浮动板平面度 |  | 1 | 4 |
| 5 | 圆形、条形泡罩 | 与升气管同心度 |  | 3 | 10 |
|  |  | 齿根到塔盘上表面距离 |  | ±1.5 | 10 |

注：1塔盘板包括筛板塔盘、浮阀塔盘、泡罩塔盘、舌形塔盘等。

2 D为塔内直径。

检验方法：用U形水平仪、水平尺、钢尺检查。

检查数量：按内件总层数的20%检查。

4.8.7 塔盘固定螺栓应紧固，卡子安装位置应准确，垫片搭接应均匀。

检验方法：观察检查，0.25kg手锤锤击检查。

检查数量：全部观察检查，锤击检查按内件总层数的20%检查。

4.8.8 塔盘安装应符合以下规定：

1 浮阀、浮舌、浮动喷射塔板的浮动板应上、下活动灵活。

2 浮舌、舌片方向符合设计文件规定。

3 浮动喷射塔板的浮动板应闭合严密。

4 同一层塔盘板的泡罩位置应在同一水平面上并紧固均匀、牢固。

检验方法：观察检查，用手托动检查。

检查数量：全部检查。

4.9其他内件安装

一般项目

4.9.1 反应器的触媒筒和内部热交换器安装时，应符合下列规定：

表4.9.1-1  反应器的触媒筒和内部热交换器安装质量检验

| 序 号 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 验收 项目 | 温度计管膨胀间隙及内筒与上盖之间距离方位符合图样要求 | 连接螺栓紧固且均匀 | 内部清洁无杂物 |

检查方法：观察检查、扳手试拧或手锤敲击、钢尺和塞尺检查。

检查数量：全部检查。

表4.9.1-2 设备内件安装及冷凝器散件组装允许偏差及检查方法、检验数量

| 序号 | 子项 |  | 允许偏差mm | 检查方法 | 检验数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 触媒筒热交换器安装 | 内筒组对后总平直度 | 2 | 用钢丝线测量 | 相隔90º，共4处 |
|  |  | 内外筒的筒轴度 | ±2 | 用钢尺测量 | 相隔90º，共4处 |
| 2 | 上下端盖法兰与筒体法兰间隙平行度 | 铝垫圈 | 0.30 | 塞尺检查 | 相隔45º，共8处 |
|  |  | 钢垫圈 | 0.10 | 塞尺检查 | 相隔45º，共8处 |

注：L—排管两侧点间距离。

4.9.2 反应器设备内电加热器的安装应符合下列规定：

表4.9.2  反应器内电加热器安装质量检验

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收 项目 | 电加热器清扫干净 | 连接紧固 | 绝缘物完整 | 绝缘试验、耐压试验、升温试验符合规定 |

检查方法：观察检查、扳手试拧、手锤敲击，查对试验记录。

检查数量：全部检查。

4.9.3 液体分布装置位置安装允许偏差应符合表4.9.3的规定。

表4.9.3  液体分布装置位置安装允许偏差（mm）

| 部件名称 | 水平度 |  | 中心线 | 安装高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分布管 分布盘 | D≤1500 | 3 | 3 | 3 |
|  | D＞1500 | 4 |  |  |
| 莲蓬喷头 | 安装轴线偏差最大不超过1 |  | 3 | 3 |
| 液流盘 液流槽 | D/1000,且不大于4 |  | 5 | 10 |
| 宝塔喷头 | 安装轴线偏差最大不超过1 |  | 3 | 3 |

喷头及其他分布装置安装应牢固；液体分布装置安装后应做喷淋试验。喷淋试验时，喷淋应均匀，喷孔不得堵塞，不得有摆动现象。

检查方法：观察检查、扳手试拧或手锤敲击、钢尺检查。

检查数量：全部检查。

4.9.4 除沫器安装应符合下列规定：

1 除沫器丝网结构应按设计文件规定铺设，当设计无规定时可采用平铺，每层之间皱纹方向应错开；安装时分块的丝网之间与器壁之间均应压紧，无间隙。

2 除沫器安装的位置、标高及水平度应符合设计文件的规定。

检查方法：观察检查、钢尺检查。

检查数量：全部检查。

4.10填料充填和填料压板的安装

Ⅰ 主控项目

4.10.1 填料安装应有产品合格证、质量证明文件及随机技术文件，其质量符合设计文件和规范的规定。

检验方法：检查出厂合格证、质量证明文件、随机技术文件。

检查数量：全部检查。

4.10.2 填料外观质量应干净，不得含有泥沙、油污和污物，并应清除破碎填料。

检验方法：观察检查。

检查数量：全部检查。

Ⅱ 一般项目

4.10.3 填料支撑结构安装应符合下列规定：

1 填料支撑结构应平整、牢固，通道孔不得堵塞；

2 填料支撑结构排列应规则，安装后的水平度不得大于设备内径的2/1000,且不应大于4mm。

检查方法：观察检查和用钢卷尺测量。

检查数量：全部检查。

4.10.4 颗粒填料的安装应均匀填平，不得出现架桥现象。

检查方法：观察检查和用钢卷尺测量。

检查数量：全部检查。

4.10.5 丝网波纹填料安装应符合下列规定：

表4.10.5 丝网波纹填料安装质量标准

| 项次 | 检查项目 | 允许偏差值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 丝网波纹填料波纹片的波纹方向 | 设计文件要求 |
| 2 | 丝网波纹填料与塔中心线的夹角 | 50 |
| 3 | 液体分装置的溢流支管开口下缘水平偏差 | ±2mm |
| 4 | 网块与筒体内壁、网块与网块要相互紧贴 | 无缝隙 |

检查方法：观察检查、用拉线、U形水平仪、角度尺测量。

检查数量：全部检查。

4.10.6 填料床层压板的规格、重量、安装中心线及水平度应符合设计文件的规定；压板应对填料限位，且不得对填料层施加附加力。

检查方法：观察检查和用钢卷尺测量。

检查数量：全部检查。

4.11附件安装

Ⅰ主控项目

4.11.1 附件安装必须有出厂合格证、质量证明文件、随机技术文件，其质量符合设计文件和规范的规定。

检验方法：检查出厂合格证、质量证明文件、随机技术文件。

检查数量：全部检查。

4.11.2 附件表面应无损伤、无锈蚀、无刻痕。

检验方法：观察检查。

检查数量：全部检查。

4.11.3 安全阀安装前,应按设计文件规定进行调试。调试后的安全阀应加铅封,并封堵端口。

检验方法: 观察检查和检查安全阀调试报告。

检查数量：全部检查。

4.11.4 压力表液位计、流量计、测量仪表等安装前应经校验合格并加封印。安全附件安装应朝向便于观察的位置。

检验方法: 观察检查和检查检定报告。

检查数量：全部检查。

Ⅱ 一般项目

4.11.5 平台、梯子安装质量应符合下列规定：

1 焊接要求预热的设备，与其相焊的平台、梯子连接件焊前应按设备焊接工艺要求进行预热。

检验方法: 观察检查。

检查数量：全部检查。

2 焊后进行热处理的设备，与其相焊的平台、梯子的连接件应在热处理之前焊接完。

检验方法: 观察检查。

检查数量：全部检查。

3 平台、梯子安装质量应符合表4.11.5-1的规定。

表4.11.5-1  平台、 梯子安装质量标准(mm)

| 项次 | 检查项目 | 允许偏差值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 平台标高 | ±10 |
| 2 | 平台梁水平度 | 3L1/1000且不大于10 |
| 3 | 承重平台梁侧向弯曲 | L1/1000且不大于10 |
| 4 | 平台表面平面度 | ±5 |
| 5 | 梯子宽度 | +5 0 |
| 6 | 梯子纵向挠曲矢高 | L1/1000 |
| 7 | 梯子踏步间距 | ±5 |
| 8 | 直梯垂直度 | 3hs/1000且不大于15 |
| 9 | 斜梯踏步水平度 | 5 |
| 10 | 栏杆高度 | ±5 |
| 11 | 栏杆立柱间距 | ±10 |

注：L为梁的长度,hs为直梯高度。

检验方法：用拉线、吊线坠、水平尺、钢尺检查。

检查数量: 按平台、梯子总数10%抽查,且不少于1个。

4  梯子、平台及其与设备本体连接件焊接的焊缝外观质量应符合本规范表4.11.5-2的要求。

表4.11.5-2  梯子、平台及其与设备本体连接件焊接的焊缝外观质量标准（mm）

| 项次 | 检查项目 | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 裂纹 | 不允许 |
| 2 | 表面气孔 | 每50焊缝长度内允许直径不大于0.4δ，且不大于3的气孔2个，孔间距不小于6倍孔径 |
| 3 | 表面夹渣 | 深不大于0.2δ，长不大于0.5δ，且不大于20 |
| 4 | 咬边 | 深不大于0.1δ，且不大于1，连续长度不限 |
| 5 | 未焊透 | 不大于0.2δ，且不大于2.0，每100焊缝内缺陷总长不大于25 |
| 6 | 根部收缩 | 不大于0.2+0.04δ，且不大于2，长度不限 |
| 7 | 角焊缝厚度不足 | 不大于0.3+0.05δ，且不大于2，每100焊缝内缺陷总长不大于25 |
| 8 | 角焊缝焊脚不对称 | 不大于2+0.2a |
| 9 | 余高 | 不大于1+0.2d，且最大为5 |

注：δ为母材厚度；a为设计焊缝厚度；d为焊缝宽度。

检验方法：观察检查，钢尺、焊缝检验尺检查。

检查数量：按平台、梯子总数10%抽查,且不少于1个。

5设备现场组装

5.1一般规定

5.1.1 本节适用于分段或分片交货，钢制焊接设备现场组对工程的质量验收。不适用于承压设备的现场组对工程的质量验收。

主控项目

5.1.2 分段或分片交货，在现场组焊的钢制设备应有以下资料：

1 制造厂半成品出厂合格证。

2 质量证明文件。

3 设备制造厂家提供的全套设备预组(拼)装记录。

4 随机技术文件（包括排板图），且经复查，设备质量符合设计文件和规范的规定。

检验方法:核查实物及出厂合格证、质量证明文件、设备预组(拼)装记录、随机技术文件（包括排板图）及开箱检验记录。

检查数量：全部检查。

5.1.3 低温设备受压元件组装过程中不得有导致产生缺口效应的刻痕。

检验方法:观察检查。

检查数量：全部检查。

5.1.4 应有经批准的组装施工方案（含排板图）。

检验方法：检查组装施工方案。

5.1.5 现场设备基础应经中间交接并复查，其质量符合设计和规范的规定。

检验方法：检查基础交接记录及复查记录。

检查数量：全部检查。

5.2到货检验

主控项目

5.2.1分片到货的筒体板片应用弦长等于设计直径的1/4且不小于1000mm的样板检查板片的孤度,间隙不得大于3mm。

检验方法：将筒体板片立置在平台上用样板和钢尺检查。

检查数量：全部检查。

5.2.2  分段到货的设备筒体应符合下列规定：

1分段到货设备筒体圆度的允许偏差应符合表5.2.2-1的规定；

表5.2.2-1  设备筒体圆度的允许偏差（mm）

| 设备受压形式 | 允许偏差值 |
| --- | --- |
| 内压 | ≤1%Di，且不大于25 |
| 外压 | ≤0.5%Di，且不大于25 |

注：1  测量筒体圆度时应避开焊缝、附件或其他隆起部位；有开孔补强时，测量位置距补强圈距离应大于100mm；2  Di为设备筒体内径。

2筒体的凹凸处应平滑过渡，其凹入深度应以母线为基准测量，不得超过该处长度或宽度的1％；

3分段处外圆周长允许偏差应符合表5.2.2-2规定，且对接接头两侧外圆周长差应满足环焊缝对口错边量要求；

表5.2.2-2  分段处外圆周长允许偏差（mm）

| 公称直径 | ＜800 | 800～ 1200 | 1300～ 1600 | 1700～ 2400 | 2600～ 3000 | 3200～ 4000 | 4200～ 6000 | 6200～ 7600 | ＞ 7600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外圆周长 允许偏差值 | ±5 | ±7 | ±9 | ±11 | ±13 | ±15 | ±18 | ±21 | ±24 |

4分段处端面不平度应不大于设备筒体内径的1/1000，且不应大于2 mm；

5每段筒体直线度允许偏差应符合表4.5.2的规定；

6筒体长度允许偏差应符合表5.2.2-3的规定。

表5.2.2-3  筒体长度允许偏差（mm）

| 检查项目 |  | 允许偏差值 |
| --- | --- | --- |
| 上、下两封头焊缝之间的距离H | ≤30 000 | ±H/1 000且不超过±20 |
|  | ＞30 000 | ±H/1 000且不超过±40 |
| 底座环底面至筒体下封头与筒体连接焊缝的距离H4 |  | ±2.5 H4/1 000且不超过±6 |

检验方法:用钢尺、拉线测量检查。

检查数量：全部检查。

5.2.3  坡口检查和加工

1  坡口形式、尺寸应符合设计文件的规定。

检验方法：观察检查，用钢尺检查。

检查数量：全部检查。

2  坡口表面质量不应有裂纹、分层和夹渣。

检验方法：观察检查，用焊缝检验尺实测，检查表面探伤报告。

检查数量：抽查焊缝全长的10%。

5.3 设备组对

一般项目

5.3.1  筒体组对错边量应符合下列规定：

1筒体组对错边量允许偏差应符合表5.3.1的规定；

表5.3.1  筒体组对错边量允许偏差（mm）

| 母材厚度δ | 对口错边量允许偏差值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 纵向焊缝 | 环向焊缝 |
| δ≤12 | ≤1/4δ | ≤1/4δ |
| 12＜δ≤20 | ≤3 | ≤1/4δ |
| 20＜δ≤40 | ≤3 | ≤5 |
| 40＜δ≤50 | ≤3 | ≤1/8δ |
| δ＞50 | ≤1/16δ且不大于10 | ≤1/8δ且不大于20 |

2单面焊接的焊缝内壁错边量不应大于2 mm；

3复合钢板组对应以复层表面为基准，错边量不应大于复层厚度的50%，且不应大于2 mm。

检验方法：用焊缝检验尺检查。

检查数量：全部检查。

5.3.2 筒体板对接接头两侧钢材厚度不同并符合下列条件之一时，应按不等厚对接接头（图5.3.2）进行检查：

1  薄板厚度小于或等于10 mm，且两板厚度差大于3 mm；

2  两板厚度差大于薄板厚度的30％或大于5 mm。

δ1

δ2

δ1

δ2

15°

Tc≤10mm

15°

45°

Tc＞10mm

1.5 Tc

（a）内壁尺寸不相等

δ1

15°

δ2

Tc≤10mm

δ1

15°

1.5Tc

45°

δ2

Tc＞10mm

（b）外壁尺寸不相等

（C）内外壁尺寸均不相等

图5.3.2  不等厚对接接头

Tc--δ2与δ1之差；δ1-薄板厚度；δ2-厚板厚度

检验方法：用钢尺检查。

检查数量：全部检查。

5.3.3 筒体组对时对接纵焊缝处的棱角度（图5.3.3-1）和对接环焊缝处的棱角度（图5.3.3-2），均不应大于（δn/10＋2）mm，且不应大于5 mm。

图5.3.3-1对接纵焊缝处的棱角度

E-焊缝处的棱角度 ；δn-筒体厚度

图5.3.3-2 对接环焊缝处的棱角度

检验方法：纵缝棱角用弦长等于Di/6且不小于300mm的内样板或外样板和钢尺检查环缝棱角用300mm钢直尺检查。

检查数量：全部检查。

5.3.4 相邻筒节的纵焊缝或封头拼接焊缝与相邻筒节纵焊缝的间距不应小于3倍壁厚，且不应小于100 mm。

检验方法：按排板图用钢尺检查。

检查数量：全部检查。

5.3.5设备预焊件与筒体焊接的焊缝边缘至筒体环焊缝边缘的距离不应小于该处筒体壁厚，且不小于50 mm。

检验方法：按排板图用钢尺检查。

检查数量：全部检查。

5.3.6 被内件、密封结构覆盖的焊缝应打磨至与母材平齐。

检验方法：观察检查。

检查数量：全部检查。

5.3.7 设备开口、接管安装允许偏差应符合表5.3.7的规定。

表5.3.7  设备开口、接管安装允许偏差（mm）

| 检查项目 |  | 允许偏差值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 开口中心标高及位置 | 接管 | ±5 |  |
|  | 人孔 | ±10 |  |
| 接管法兰面至设备外壁距离 |  | ±2.5 |  |
| 接管法兰面与接管或筒体中心线的垂直度 |  | Di≤200 | 1.5 |
|  |  | Di＞200 | 2.5 |
| 液面计 |  | 接口中心标高 | ±3 |
|  |  | 对应接口周向位置 | 1.5 |
|  |  | 对应接口间的距离 | ±1.5 |
|  |  | 对应接管外伸长度差 | 1.5 |
|  |  | 法兰面垂直度 | 0.5DL% |
|  |  | 对应法兰平面度 | 2.0 |

注：Di为法兰内直径；DL为法兰外缘直径。

检验方法：用钢尺、角尺、拉线现场检查。

检查数量：全部检查。

5.3.8 开孔补强圈应与壳体紧密贴合，当开孔补强圈与壳体变截面交界处的焊道相碰时，可割除部分补强圈，保留的补强圈宽度不应小于设计宽度的2/3。被补强圈覆盖的焊缝应磨平。信号孔不得堵塞。

检验方法：观察检查。

检查数量：全部检查。

5.3.9 当必须在焊缝上开孔或开孔补强时，应对开孔直径1.5倍或开孔补强板直径范围内的焊缝进行无损检验，确认焊缝合格后方可进行。

检验方法：检查检验报告。

检查数量：全部检查。

5.3.10 支座、裙座组装应符合下列规定：

1分片到货的底座环组焊后平面度允许偏差应为3mm；接口处地脚螺栓孔中心距允许偏差应为±2mm；地脚螺栓孔中心圆直径允许偏差应为±2mm；

2底座环、裙座与设备本体轴线允许偏差应为5 mm；

3当支座、裙座与设备本体相接处遇到拼接焊缝时，应在支座、裙座上开出豁口。

检验方法：按排板图用钢尺、水平尺现场检查。

检查数量：全部检查。

5.3.11 复合钢板组装及设备校正应符合下列规定：

1当复层加基层厚度小于19mm时，对接坡口形式应采用单面V型外坡口；

2复合钢板设备的坡口宜在设备制造厂内加工成型；

3焊接前应对坡口进行100%着色检查。当材料有分层、裂纹缺陷时，应立即清除，再对缺陷重新检查，直至合格；

4环焊缝组装间隙应为2mm ～3mm，错边量不应大于钢板复层的50%，且不应大于2mm。

检验方法：用钢尺检查，检查检验报告。

检查数量：全部检查。

5.4设备总体形状尺寸检验

一般项目

5.4.1 设备现场组对焊接完毕后，设备筒体圆度检查应符合本规范表5.2.2-1的规定。

检验方法:用钢尺、拉线测量检查。

检查数量：全部检查。

5.4.2 设备现场组对焊接完毕后，设备筒体直线度检查应符合本规范表5.2.2-3的规定。

检验方法:用钢尺、拉线测量检查。

检查数量：全部检查。

5.4.3 设备现场组对焊接完毕后，设备筒体高度偏差检查应符合表5.4.3的规定。

表5.4.3 筒体高度允许偏差(mm)

| 项次 | 检查项目 | 允许偏差值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上下两封头焊缝之间的距离H | ≤30000 | ±1.3H/1000 且不超过±20 |
|  |  | ＞30000 | ±40 |
| 2 | 底座环底面至筒体下封头与筒体连接焊缝的距离H1 |  | ±2.5 H1 /1000 且不超过±6 |

检验方法:用钢尺、拉线测量检查。

检查数量：全部检查。

5.4.4 设备现场组对焊接完毕后，设备筒体棱角度应符合本规范第5.3.3条的规定。

检验方法:用钢尺、拉线测量检查。

检查数量：全部检查。

5.4.5 设备现场组对焊接完毕后，设备接管安装质量应符合本规范表5.3.7的规定。

检验方法：钢尺实测。

检查数量：全部检查。

6设备现场焊接

6.1一般规定

6.1.1焊工基本要求

1焊工必须按国家市场监督管理总局颁布的《特种设备焊接操作人员考核细则》TSG  Z6002的规定进行有关项目考试，并持有监管部门颁发的《特种设备作业人员证》，在有效期内承担合格项目范围内的焊接工作。

检查方法：检查《特种设备作业人员证》、网上查询。

检查数量：全部检查。

2 焊工应严格执行《焊接工艺规程》。

检查方法：实际测试。

检查数量：全部检查。

6.1.2焊接材料基本要求

1 焊接材料验收：应符合相关规范要求，质量证明文件齐全。

2 焊接材料复验：相关技术标准有要求或对焊材质量有疑义时，焊材应进行复验。

3 焊材保管、烘烤、发放、回收：按现行标准《焊接材料质量管理规程》JB/T3223执行。

检查方法：检查焊材质量证明书或复验报告、焊材库温湿度记录、焊材烘烤记录、焊材发放及回收记录。

检查数量：全部检查。

6.1.3焊接工艺评定

设备现场焊接前，设计文件和国家现行标准《承压设备用焊接工艺评定》NB/T47014规定需要做焊接工艺评定的部位应进行焊接工艺评定。

检查方法：检查《焊接工艺评定报告》。

检查数量：全部检查。

6.1.4焊接工艺规程

依据焊接工艺评定报告编制《焊接工艺规程》。

检查方法：《焊接工艺规程》。

检查数量：全部检查。

6.2 焊前准备

Ⅰ  主控项目

6.2.1焊材选用：应符合设计文件及相关技术标准要求。

检查方法：检查焊材质量证明文件。

检查数量：全部检查。

Ⅱ  一般项目

6.2.2当设计文件要求对坡口表面进行无损检测时，应执行相关标准。

检查方法：检查无损检测报告。

检查数量：全部检查。

6.2.3对有焊前预热规定的焊缝，焊接前应检查焊件预热区域的预热温度，预热温度应符合焊接工艺文件的规定。

检查方法：测温仪器测量，检查焊接记录。

检查数量：全部数量。

6.2.4 焊接前，坡口及坡口两侧内外表面的清理质量应符合表6.2.4的规定。

表6.2.4坡口及坡口两侧内外表面的清理质量

| 管道材质 | 清理范围（mm） | 清理质量 |
| --- | --- | --- |
| 碳素钢及合金钢 | ≥20 | 无杂质、污物、毛刺和镀锌层等，且不得有裂纹、夹层、加工损伤、熔渣等缺陷 |
| 铝及铝合金 | ≥50 | 清除油污、毛刺、氧化膜及其他杂物等，使之露出金属光泽，且不得有裂纹、夹层、加工损伤等缺陷 |
| 铜及铜合金 | ≥20 |  |
| 钛及钛合金 | ≥20 |  |
| 镍及镍合金 | ≥20 |  |
| 锆及锆合金 | ≥20 |  |

检查数量：全部检查。

检查方法：观察检查。

6.3焊接

Ⅰ 主控项目

6.3.1焊接参数

对有冲击韧焊性要求的焊缝，施焊时应测量焊接线能量，并应作记录。焊接线能量应符合焊接工艺文件的规定。

检查数量：全部检查。

检查方法：采用计量仪表、秒表、钢尺测量和检查焊接记录。

6.3.2 对层间温度有明确规定的焊缝，层间温度应符合焊接工艺文件的规定。要求焊前预热的焊件，其层间温度应在规定的预热温度范围内。

检查数量：全部检查。

检查方法：采用测温仪器测量和检查焊接记录。

6.3.3 规定背面清根的焊缝，在清根后应进行外观检查，清根后的焊缝应露出金属光泽，坡口形状应满足焊接工艺要求。当设计文件规定进行磁粉检测或渗透检测时，磁粉检测或渗透检测的焊缝质量不应低于现行行业标准《承压设备无损检测》NB/T47013规定的Ⅰ级。

检查数量：全部检查。

检查方法：观察检查，检查磁粉检测报告或渗透检测报告。

6.3.4 当规定进行后热时，其后热温度、后热时间应符合现行国家标准和焊接工艺文件的规定。

检查数量：全部检查。

检查方法：采用测温仪器测量和检查焊接记录。

6.3.5  焊缝返修应按评定合格的焊接工艺进行；同一部位返修次数不宜超过2次；当超过2次时，返修措施应经施工单位技术总负责人批准，并应将返修次数、部位和返修情况等记入设备的质量证明文件。

检查数量：全部检查。

检验方法：检查焊接工艺文件、焊缝返修记录、无损检测报告等资料。

Ⅱ  一般项目

6.3.6  定位焊缝焊接时应执行正式的焊接工艺，并由合格焊工施工；定位焊尺寸宜符合表6.3.6的规定。

检查数量：全部检查。

检查方法：用钢尺测量。

表6.3.6 定位焊缝尺寸（mm）

| 焊件厚度δ | 定位焊缝厚度 | 定位焊长度 | 定位焊间距 |
| --- | --- | --- | --- |
| δ≤20 | ≤6 | ≥30 | 300~400 |
| δ>20 | ≤8 | ≥50 | 400~500 |

6.3.7 焊缝返修应符合以下规定：

1  焊缝表面缺陷修磨深度不应大于该部位钢材厚度的5%，且不应大于2mm，并应打磨平滑或修磨成具有1：3及以下的缓坡。

2  焊接修补时如需预热，预热温度应取上限。

3  返修焊缝质量要求与原焊缝相同。

检查数量：全部检查。

检查方法：检查相关资料。

6.4 焊后热处理

Ⅰ  主控项目

6.4.1 现场组焊设备的焊缝焊后热处理检查，应符合设计文件、现行国家标准的规定。当规定进行硬度检验时，应符合下列规定：

1 除设计文件另有规定外，热处理焊缝和热影响区硬度值应符合表6.4.1的规定。表6.4.1中未列入的材料，焊缝和热影响区硬度值为：碳素钢不应大于母材硬度测定值的120%；合金钢不应大于母材硬度测定值的125%。

2 焊缝的硬度检查区域应包括焊缝和热影响区。对于异种金属的焊缝，两侧母材热影响区均应进行硬度检查。

检查数量：应符合设计文件的规定。

检查方法：检查热处理记录，检查硬度检验报告。

表6.4.1  热处理焊缝和热影响区硬度值

| 母材类别 | 布氏硬度HB |
| --- | --- |
| 碳钼钢（C-Mo）、锰钼钢（Mn-Mo）、铬钼钢（Cr-Mo）：Cr≤0.5% | ≤225 |
| 铬钼钢（Cr-Mo）：0.5%＜Cr≤2% | ≤225 |
| 铬钼钢（Cr-Mo）：2.25%＜Cr≤10% | ≤241 |
| 马氏体不锈钢 | ≤241 |

Ⅱ  一般项目

6.4.2  热处理测温点的部位和数量应合理，热电偶的安装应保证测温准确可靠。

检查数量：全部检查。

检查方法：观察检查。

6.4.3  焊后热处理的加热区域宽度和保温层应符合设计文件和下列规定：

1 采用局部加热热处理时，加热范围应包括焊缝、热影响区及其相邻母材，焊缝每侧不应小于焊缝宽度的3倍，加热范围以外部分至少100mm范围应进行保温。

2 炉外整体热处理和局部加热热处理的保温材料的保温材料和保温层厚度应符合热处理工艺文件的规定。

检查数量：全部检查。

检查方法：观察检查。

6.5 焊缝外观质量检查

Ⅰ 主控项目

6.5.1 现场设备焊缝的检查等级，应按100%无损检测、局部无损检测、不要求进行无损检测的要求，划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个等级。现场设备焊缝的外观质量应符合本规范表6.5.1-1、表6.5.1-2的规定。

检查数量：全部检查。

检查方法：目测，采用焊缝检验尺测量和检查焊接记录。

表6.5.1-1现场设备焊缝外观质量

| 检查等级 |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无损检测要求 |  | 100% | 局部检验 | 不要求 |
| 缺陷名称 | 裂纹 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
|  | 未焊透 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
|  | 未熔合 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
|  | 表面气孔 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
|  | 外露夹渣 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
|  | 未焊满 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
|  | 咬边 | 不允许 | 深度：≤0.05T,且≤0.5mm；连续长度≤100mm，两侧咬边总长度≤10%焊缝全长 | 深度：≤0.10T,且≤1.0mm；长度不限 |
|  | 根部收缩 （根部凹陷） | 不允许 | 深度：≤0.2+0.02T,且≤0.5mm；长度不限 | 深度≤0.2+0.02T,且≤1.0mm；长度不限 |
|  | 角焊缝 厚度不足 | 不允许 | 不允许 | ≤0.3+0.05T,且≤2.0mm；每100mm焊缝长度内缺陷总长度≤25mm |
|  | 角焊缝 焊脚不对称 | 差值≤1+0.1t | 差值≤1+0.15t | 差值≤2+0.2t |

注：1 当咬边经磨削修整并平滑过渡时，可按焊缝一侧较薄母材最小允许厚度值评定。

2 角焊缝焊脚不对称在特定条件下要求平缓过渡时，不受本规定限制。

3 除注明角焊缝缺陷外，其余均为对接、角接焊缝通用。

4 表中T为母材厚度；t为设计焊缝厚度。

5 表中公式的常量单位为mm。

表6.5.1-2  现场设备焊缝外观质量（余高和根部凸出）（mm）

| 母材厚度T |  | ≤6 | ＞6~13 | ＞13~25 | ＞25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查等级 | Ⅰ | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤3.0 | ≤3.0 |
|  | Ⅱ | ≤1.5 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤4.0 |
|  | Ⅲ | ≤2.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤5.0 |

Ⅱ  一般项目

6.5.2 设备的对接焊缝，其环缝和纵缝的角变形（棱角）量不应大于壁厚的10%加2mm，且不应大于5mm。

检查数量：全部检查。

检查方法：纵缝的角变形（焊接接头环向形成的棱角）用炫长等于1/6内径，且不小于300mm的内样板或外样板检查；环缝的角变形（焊接接头轴向形成的棱角）用长度不小于300mm的直尺检查。

6.6 焊缝无损检测

Ⅰ 主控项目

6.6.1 焊缝表面应按设计文件规定进行磁粉检测或渗透检测。有再热裂纹倾向的焊缝表面无损检测应在热处理后进行。对磁粉检测或渗透检测发现有不合格的焊缝，经返修后，返修部位应采用原规定的检验方法重新进行检验。

检查数量：应符合设计文件的规定。

检查方法：检查磁粉或渗透检测报告，检查设备排版图。

6.6.2 当焊缝的局部检验或抽样检验发现有不合格时，应在该焊工所焊的同一检验批中采用原规定的检验方法做扩大检验。焊缝质量应符合本规范第6.6.1条的规定。

检查数量：应符合国家现行有关标准和设计文件的规定。

检查方法：检查无损检测报告，检查设备排版图。

Ⅱ  一般项目

6.6.3 现场组焊设备焊接接头无损检测应在形状尺寸及外观检验合格后进行，有延迟裂纹倾向的材料应在焊接完成24h后进行；有再热裂纹倾向的材料应在热处理后再增加1次检测。采用射线检测时，其检测技术等级不应低于国家现行标准《承压设备无损检测  第2部分：射线检测》NB/T47013.2规定的AB级；采用超声检测时，其检测技术等级不应低于国家现行标准《承压设备无损检测 第3部分：超声检测》NB/T47013.3的B级。

检查数量：全部检查。

检查方法：检查无损检测报告。

7 储罐预制、安装

7.1 一般规定

7.1.1本规范适用于储存石油、化工产品和其他类似液体的常压和接近常压的立式圆筒形钢制焊接储罐罐体及与储罐相焊接的附件验收。

7.2材料验收

主控项目.

7.2.1 检查钢板、零部件的质量证明文件及相应性能满足设计或执行标准要求。

检验方法：核查质量证明文件

检查数量：全部检查

7.2.2 钢板表面质量应符合下列规定：

1 钢材上的产品标识应清晰，并应与质量合格证明文件内容相一致；

2钢板表面局部减薄量、划痕深度与钢板实际厚度负偏差之和，应符合设计文件的要求，且不应大于相应钢板标准的允许负偏差值；

3 钢板表面不得有目视可见的裂纹、结疤、折叠、夹杂或机械划伤；

4 钢板到货几何尺寸应满足相应的设计要求和标准规范。

检验方法：观察检查

全部数量：全部检查

7.3基础验收

Ⅰ 主控项目.

7.3.1 基础交接应符合下列规定：

1 基础施工单位应提交测量记录和其他施工技术资料；

2 设计文件规定作沉降观测的设备基础应有沉降观测水准点，并应提交原始检测数据；

3 基础混凝土强度质量证明材料。

检验方法：观察检查、核查施工记录及质量证明材料

检查数量：全部检查

7.3.2 基础外观不得有裂纹、蜂窝、空洞和露筋缺陷。

检验方法：观察检查

检查数量：全部检查

Ⅱ 一般项目

7.3.3基础验收尺寸应符合下列规定：

1 基础中心标高允许偏差为±20mm。

2 基础表面高差应符合下列规定：

1）有环梁时，每10m弧长内任意两点的高差不应大于6mm，且整个圆周长度内任意两点的高差不应大于12mm；

2）无环梁时，每3m弧长内任意两点的高差不应大于6mm，且整个圆周长度内任意两点的高差不应大于12mm。

7.3.4沥青砂表面凹凸度应按下列方法进行检查：

1 储罐直径大于或等于25m时，以基础中心为圆心，按照不同的直径划出同心圆，将各圆周分成若干等份，在等份点测量沥青层的标高。同一圆周上的测点，其测量标高与计算标高之差不应大于12mm。同心圆的直径和各圆周上最少测量点数应符合表7.3.4.的规定：

表7.3.4 同心圆的直径和各圆周上最少测量点数

| 储罐直径D （m） | 同心圆直径(m) |  |  |  |  | 各圆周上最少测量点数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ圈 | Ⅱ圈 | Ⅲ圈 | Ⅳ圈 | Ⅴ圈 | Ⅰ圈 | Ⅱ圈 | Ⅲ圈 | Ⅳ圈 | Ⅴ圈 |
| D≥76 | D/6 | D/3 | D/2 | 2D/3 | 5D/6 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 |
| 45≤D<76 | D/5 | 2D/5 | 3D/5 | 4D/5 | — | 8 | 16 | 24 | 32 | — |
| 25≤D<45 | D/4 | D/2 | 3D/4 | — | — | 8 | 16 | 24 | — | — |

2 当储罐直径小于25m时，从基础中心向周边拉线测量，基础表面每100m2范围内测点不应少于10点，小于100m2的基础应按100m2计算，基础表面凹凸度不应大于25mm。

7.3.5 预埋锚固件应符合下列规定：

1 锚固件圆周半径允许偏差不超过±6mm；

2 锚固件的埋入件部分垂直度不超过3mm；

3 锚固件外露高度不应超过设计标高±6mm；

4 相邻锚固件的弦长不应超过理论长度的±6mm；

5 锚固件不得与基础钢筋进行焊接。

检验方法：观察检查，用全站仪或经纬仪、水准仪或水平尺、钢尺实测

检查数量：全部检查

7.4底板预制

一般项目

7.4.1 罐底环形边缘板沿罐底半径方向的最小尺寸不应小于700㎜；边缘板最小直角边尺寸不应小于700㎜。

检验方法：观察检查、钢尺测量

检查数量：全部检查

7.4.2 罐底中幅板的宽度不应小于1000㎜，长度不应小于2000㎜；与罐底环形边缘板连接的不规则中幅板最小直边尺寸不应小于700㎜。

检验方法：观察检查、钢尺测量

检查数量：全部检查

7.4.3 底板任意相邻焊缝之间的距离不应小于300㎜。

检验方法：观察检查、钢尺测量

检查数量：全部检查

7.4.4 厚度大于或等于12㎜的罐底环形边缘板，应在坡口两侧100㎜范围内按现行行业标准《承压设备无损检测》NB/T 47013的规定进行超声波无损检测，低温材料达到Ⅰ级标准为合格，其他材料达到Ⅱ级标准为合格。

检验方法：观察检查、钢尺测量、检查无损检测报告

检查数量：全部检查

7.5壁板及顶板预制

一般项目

7.5.1 壁板预制质量检查

储罐壁板测量部位（图7.5.1）的尺寸允许偏差应符合表7.5.1的规定。

图7.5.1  壁板尺寸测量部位

表7.5.1  壁板尺寸允许偏差(㎜)

| 测量部位 |  | 板长AB(CD)≥10m | 板长AB(CD)<10m |
| --- | --- | --- | --- |
| 宽度AC、BD、EF |  | ±1.5 | ±1 |
| 长度AB、CD |  | ±2 | ±1.5 |
| 对角线之差¦AD—BC¦ |  | ≤3 | ≤2 |
| 直线度 | AC、BD | ≤1 | ≤1 |
|  | AB、CD | ≤2 | ≤2 |

壁板滚制后，应采用样板检查。垂直方向上采用直线样板检查，其间隙不应大于2㎜；水平方向上采用弧形样板检查，其间隙不应大于4㎜。

检验方法：过程检查，用样板、钢尺测量

检查数量：全部检查

7.5.2 顶板外形尺寸检查：

1 固定拱顶罐顶板预制外形尺寸检查：

1）顶板任意相邻焊缝的间距不应小于200㎜；

2）单块顶板本身的拼接宜采用对接。

3）顶板拼装成型脱胎后，应采用弧形样板检查，其间隙不应大于10㎜。

2 浮顶预制外形尺寸要求：

1）浮舱底板、顶板的平面度采用直线样板检查，间隙不应大于5㎜；

2）浮舱内、外边缘板采用弧形样板检查，间隙不应大于10㎜；

3）分段预制浮舱的几何尺寸（图7.5.2）允许偏差，应符合表7.5.2的规定。

图7.5.2 分段预制浮舱尺寸测量部位

表7.5.2分段预制浮舱几何尺寸的允许偏差(㎜)

| 测 量 部 位 | 允 许 偏 差 |
| --- | --- |
| 高度AE、BF、CG、DH | ±1 |
| 弦长AB、EF、CD、GH | ±4 |
| 对角线之差¦AD—BC¦和¦CH—DG¦、¦EH—FG¦ | ≤6 |

检验方法：过程检查、钢尺测量

检查数量：全部检查

7.6附件预制

一般项目

7.6.1 抗风圈、加强圈、包边角钢、抗拉环、抗压环等弧形构件质量检查：

构件加工成型后，应采用弧形样板检查弧度，其间隙不应大于2mm；应检查其翘曲变形，变形量不应超过构件长度的0.1%，且不应大于6mm。热煨成型的构件不应有过烧现象。

检验方法：过程检查，样板、钢尺测量

检查数量：全部检查

7.6.2 罐体开孔的补强板预制质量检查：

补强板曲率应与该处罐体的曲率一致，拼接补强板的对接焊缝应采用全熔透焊缝。整块钢板制造的补强板应有一个信号孔；拼接的补强板每一拼接段上应有1个信号孔。信号孔宜位于开孔水平中心线上，螺纹尺寸M6~M10。

检验方法：过程检查、测量检查

检查数量：全部检查

7.6.3 罐体接管的预制质量检查：

1 切口端面倾斜偏差不应大于管子外径的1%，且不应超过3㎜；

2 法兰密封面与接管垂直度不应大于0.5㎜，密封面应完好无损伤。

检验方法：观察检查，水平尺、钢尺测量

检查数量：全部检查

7.6.4 浮顶支柱、导向管和量油管的预制质量检查：：

1 浮顶支柱套管长度允许偏差为±3㎜，支柱销轴处至支柱盖板距离的允许偏差为±3㎜；预制浮顶支柱时，宜预留100mm~200mm调整量；

2 导向管、量油管长度允许偏差为±3㎜；直线度不应大于长度的1/1000，且全长不应大于10㎜，管口平面度不应大于2㎜；

3 管子接口应采用全熔透焊。

检验方法：观察检查、水平尺、钢尺测量

检查数量：全部检查

7.7 底板组装

一般项目

7.7.1 罐底组装前质量检查：

底板铺设前，其下表面应按照设计文件规定刷防腐涂料；除边缘板外边缘外

其余底板边缘50mm范围内不得涂刷影响焊接的防腐涂料。

检验方法：观察检查、

检查数量：全部检查

7.7.2底板组对质量检查：

1 采用搭接接头时质量检查：

1）中幅板之间搭接宽度不应小于25mm，搭接接头间隙不应大于1mm；

2）中幅板与环形边缘板搭接时，中幅板搭接在环形边缘板的上面，搭接宽度不应小于60mm；

3）应将搭接接头的三层钢板重叠部分的上层底板切角，切角长度应为搭接宽度的2倍，切角宽度应为搭接宽度的2/3（图7.7.2）。

图7.7.2  搭接接头三层钢板重叠部分的切角尺寸

- 上层底；S-A板覆盖的焊缝长度；L-搭接宽度

2 采用带垫板组焊质量检查：

1）垫板拼接接头应采用对接熔透焊，下方应按设计要求加设垫板；

2）垫板与对接的两块底板点焊固定后的间隙不应大于1mm。

3）当设计文件对罐底板对接接头间隙无要求时，应符合表7.7.2规定执行。

表7.7.2 罐底板对接接头间隙（mm）

| 焊接方法 |  | 对接接头间隙 |
| --- | --- | --- |
| 焊条电弧焊 | 不开坡口 | 5±1 |
|  | 开坡口 | 7±1 |
| 埋弧自动焊 | 不开坡口 | 3±1 |
|  |  | 4±1 |
|  | 开坡口 | 2±1 |
|  |  | 3±1 |
| 焊条电弧焊打底，埋弧自动焊填充 | 开坡口 | 8±1 |
| 气体保护焊 | 不开坡口 | 3±1 |
|  |  | 4±1 |
| 气体保护焊打底，埋弧焊填充 | 开坡口 | 4±1 |

检验方法：观察检查，焊缝检验尺测量

检查数量：全部检查

7.8 壁板组装

一般项目

7.8.1 壁板组对过程检查：

1 各圈壁板的纵焊缝宜向同一方向逐圈错开，相邻圈板纵缝间距宜为板长的1/3，且不应小于300㎜。

2 底圈壁板的纵焊缝与罐底边缘板的对接焊缝之间的距离，不应小于300㎜。

检验方法：观察检查，钢尺测量

检查数量：全部检查

7.8.2 壁板组装后检查：

1 相邻两壁板上口水平的允许偏差不应大于2mm，在整个圆周上任意两点水平的允许偏差不应大于6mm；

2 首圈安装的壁板垂直度不应大于3mm，其他各圈壁板垂直度不应大于该圈壁板高度的0.3%；

3 每圈壁板焊接后，壁板内表面任意点半径允许偏差应符合表7.8.2-1的规定。

表7.8.2 -1 壁板内表面任意点半径的允许偏差（mm）

| 储罐直径D（m） | 半径允许偏差 |
| --- | --- |
| ≤12.5 | ±13 |
| 12.5＜D≤45 | ±19 |
| 45＜D≤76 | ±25 |
| ＞76 | ±32 |

4 壁板对接接头的组对间隙

当图样无要求时，可按照表7.8.2-2、表7.8.2-3规定执行。

表7.8.2-2  罐壁环向对接接头的组装间隙(mm)

| 坡口形式 | 焊条电弧焊 |  | 埋弧焊 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 板厚 | 间隙 | 板厚 | 间隙 |
|  | <6 | b= | — | — |
|  | 6≤≤15 15<≤29 | b= b=3±1 | ≤12 | b= |
|  | 15≤≤29 | b= | 12≤≤45 | b= |

表7.8.2-3  罐壁纵向对接接头的组装间隙(mm)

| 坡口形式 | 焊条电弧焊 |  | 埋弧焊 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 板厚 | 间隙 | 板厚 | 间隙 |
|  | <6 | b= | — | — |
|  | 6≤≤9 | b=2±1 | ≤24 | b=5±1 |
|  | 9<≤15 | b= |  |  |
|  | 12≤≤45 | b= | >24 |  |

5 壁板组装错边量质量检查：

1）纵向焊缝采用焊条电弧焊，当壁板厚度小于或等于10mm时，错边量不应大于1mm；当壁板厚度大于10m m时，错边量不应大于板厚的1/10，且不应大于1.5mm；采用自动焊时，错边量均不应大于1mm。

2）环向焊缝采用焊条电弧焊时，当上圈壁板厚度小于或等于8mm时，错边量均不应大于1.5mm；当上圈壁板厚度大于8mm时，错边量均不应大于板厚的1/5，且不应大于2mm；采用自动焊时，错边量均不应大于1.5mm。

3）焊接接头棱角度检查：

焊接后，用1m长的弧形样板检查纵焊缝，用1m长的直线样板检查环焊缝，应符合表7.8.2-4的规定。

表7.8.2-4  焊接接头棱角度（mm）

| 板厚δ | 棱角度 |
| --- | --- |
| ≤12 | ≤12 |
| 12＜δ≤25 | ≤10 |
| ＞25 | ≤8 |

6 罐壁局部凹凸变形质量检查：

1）焊接后，罐壁的局部凹凸变形应平缓，并应符合表7.8.2-5的规定。

表7.8.2-5  罐壁局部凹凸变形（mm）

| 板厚δ | 罐壁局部凹凸变形 |
| --- | --- |
| ≤12 | ≤15 |
| 12＜δ≤25 | ≤13 |
| ＞25 | ≤10 |

2）底圈壁板外表面与边缘板外缘距离检查：

3）底圈壁板外表面与沿径向至边缘板外缘距离的距离不应小于50mm，且不宜大于100mm。

7.8.3 罐壁热处理

储罐壁板需热处理时，按设计文件要求热处理工艺执行。

检验方法：过程检查、观察检查，水平尺、焊缝检验尺、钢尺测量、查看热处理曲线图。

检查数量：全部检查，凹凸度检查做出明确。

7.9 顶板组装

一般项目

7.9.1 固定顶组装质量检查：

1 罐顶支撑柱的垂直度不应大于柱高的0.1%，且不应大于10mm。

2 顶板安装临时中心支架宜比设计标高高出50mm~100mm。

3 顶板搭接宽度允许偏差应为±5mm，搭接接头间隙不应大于1mm。

检验方法：观察检查，水平尺、钢尺测量

检查数量：全部检查

7.9.2 带浮盘浮顶组装质量检查：

1 隔板与底板间隙不应大于1㎜，桁架与底板间隙不应大于2㎜，垂直度不应大于0.3%；

2 浮顶顶板、底板搭接宽度允许偏差为±5㎜，浮顶外边缘环板与底圈壁板间隙允许偏差为±15㎜。

3 浮顶环板、外边缘环板的组装质量检查：

1）浮顶环板、外边缘环板对接接头的错边量不应大于板厚的0.15倍，且不应大于1.5㎜；

2）浮顶外边缘环板垂直度不应大于3㎜；

3）当采用弧形样板检查浮顶环板、外边缘环板的凹凸变形，弧形样板与浮顶环板、外边缘环板的局部间隙不应大于10㎜。

检验方法：观察检查、水平尺、钢尺测量

检查数量：全部检查

7.10 附件安装

一般项目

7.10.1 罐体开孔接管检查：

1 开孔接管的中心位置偏差，不应大于10㎜；接管外伸长度的允许偏差应为±5㎜。

2 当两开孔至少有一个补强板时，最近角焊缝边缘之间的距离不应小于较大焊脚尺寸的8倍，且不应小于150㎜；

3 当两开孔均无补强板时，角焊缝边缘之间的距离不得小于75㎜。

检验方法：过程检查、测量检查、观察检查

7.10.2 开孔与罐壁纵、环焊缝中心和罐壁最下端角焊缝边缘的距离检查：

1 当罐壁厚度大于12㎜，且接管与罐壁板焊后不进行消除应力热处理时，开孔接管或补强板外缘与罐壁纵、环焊缝之间的距离应大于较大焊脚尺寸的8倍，且不应小于250㎜。

2 当任意厚度罐壁与接管进行焊接后热处理或厚度小于等于12㎜的罐壁与接管焊接后，不进行热处理的开孔接管或补强板外缘与罐壁纵焊缝之间的距离不应小于150㎜；与罐壁环焊缝之间的距离不应小于壁板厚度的2.5倍，且不应小于75㎜。

3 罐壁钢板的最低标准屈服强度大于390MPa时，开孔角焊缝外缘或补强板角焊缝外缘到罐壁最下端角焊缝边缘的距离，不得小于壁板厚度的2.5倍，且不得小于75㎜；罐壁钢板的最低标准屈服强度小于或等于390MPa时，开孔应符合设计文件规定。

7.10.3 罐壁上连接件与罐本体焊缝间距检查：

1 罐壁上连接件与罐本的垫板周边焊缝与罐壁纵焊缝或接管、补强板的边缘角焊缝之间的距离，不应小于150㎜；与罐壁环焊缝之间的距离，不应小于75㎜；当不可避免与罐壁焊缝交叉时，被覆盖的焊缝应磨平，并经射线或超声波检测合格，垫板角焊缝在罐壁对接焊缝两侧边缘应至少留出20㎜不焊接。

2 抗风圈、加强圈与罐壁环焊缝之间的距离，不应小于150㎜。

3 包边角钢对接接头与壁板纵向焊缝之间的距离，不应小于300㎜。

检验方法：观察检查、钢尺测量

检查数量：全部检查

7.10.4 浮顶人孔、集水坑安装质量检查：

1 浮顶人孔、集水坑开孔补强圈外缘与浮顶板其他焊接接头的距离不小于50㎜。

2 浮顶人孔、集水坑与浮顶间的角接接头应进行煤油试漏，无渗漏为合格。

检验方法：观察检查、钢尺测量

检查数量：全部检查

7.10.5 量油管、导向管、浮顶支柱、通气阀安装质量检查：

1 量油管和导向管垂直度和直线度不得大于管高的0.1%，且不应大于10㎜。

2 浮顶支柱、通气阀的安装位置应避开浮顶焊接接头；套管的垂直度不大于1㎜；

检验方法：观察检查、水平尺、钢尺测量

检查数量：全部检查

7.10.6 密封装置、刮蜡板安装质量检查：

1 密封装置安装前和安装过程中需对橡胶制品进行检查，不得损伤。

2 刮蜡板应紧贴罐壁，局部的最大间隙不应超过5㎜。

检验方法：观察检查

检查数量：全部检查

7.11检验

Ⅰ 主控项目

7.11.1 射线检测应按现行行业标准《承压设备无损检测 第2部分 射线检测》NB/T 47013.2的规定执行，检测技术等级不低于AB级；对标准屈服强度下限值大于390MPa的钢、公称厚度大于或等于25mm的碳素钢或公称厚度大于或等于16mm的低合金钢或低温储罐焊接接头的合格级别不低于标准规定的Ⅱ级；其他材质及公称厚度的焊接接头的合格级别不低于标准规定的Ⅲ级。

检验方法：检查无损检测报告

检测数量：按设计及技术标准要求

7.11.2 超声检测应按现行行业标准《承压设备无损检测 第3部分 超声检测》NB/T 47013.3的规定执行，检测技术等级不低于B级；低温储罐焊接接头的合格级别不低于标准规定的Ⅰ级；其他焊接接头的合格级别不低于标准规定的Ⅱ级。

检验方法：检查无损检测报告

检测数量：按设计及技术标准要求

7.11.3 衍射时差法超声检测应按现行行业标准《承压设备无损检测 第10部分 衍射时差法超声检测》NB/T 47013.10的规定执行，检测技术等级不低于B级，焊接接头的合格级别不低于标准规定的Ⅱ级。

检验方法：检查无损检测报告

检测数量：按设计及技术标准要求

7.11.4 磁粉检测应按现行行业标准《承压设备无损检测 第4部分 磁粉检测》NB/T 47013.4的规定执行，焊接接头的合格级别不低于标准规定的Ⅰ级。

检验方法：检查无损检测报告

检测数量：按设计及技术标准要求

7.11.5 渗透检测应按现行行业标准《承压设备无损检测 第5部分 渗透检测》NB/T 47013.5的规定执行，灵敏度等级不低于B级，焊接接头的合格级别不低于标准规定的Ⅰ级。

检验方法：检查无损检测报告

检测数量：按设计及技术标准要求

7.11.6 无损检测的位置和数量应符合设计及相关技术标准要求

检验方法：检查无损检测报告

检测数量：按设计及技术标准要求

Ⅱ 一般项目

7.11.7 焊接接头应在熔渣、飞溅物清理干净后进行外观检查。焊接接头表面不得有裂纹、气孔、夹渣、弧坑和未焊满等缺陷，其外观质量应符合表7.11.1的规定。

表7.11.1  焊接接头外观质量（mm）

| 检查项目 |  |  |  | 允许值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 咬边 | 低温钢焊接接头 |  |  | 不允许 |
|  | 非低温钢 焊接接头 | 深度 |  | ≤0.5 |
|  |  | 连续长度 |  | ≤100 |
|  |  | 焊缝两侧总长度 |  | ≤10%L |
| 凹陷 | 低温钢对接接头 |  |  | 不允许 |
|  | 非低温钢 焊接接头 | 罐壁纵向对接接头 |  | 不允许 |
|  |  | 环向对接接头 | 深度 | ≤0.5 |
|  |  |  | 连续长度 | ≤100 |
|  |  |  | 总长度 | ≤10%L |
| 余高 | 浮顶及内浮顶储罐罐壁内侧焊接接头 |  |  | ≤1.0 |
|  | 其他对接 接头 | 罐壁纵向 焊接接头 | 板厚δ≤12 | ≤1.5 |
|  |  |  | 板厚12＜δ≤25 | ≤2.5 |
|  |  |  | 板厚δ＞25 | ≤3.0 |
|  |  | 罐壁环向 焊接接头 | 板厚δ≤12 | ≤2.0 |
|  |  |  | 板厚12＜δ≤25 | ≤3.0 |
|  |  |  | 板厚δ＞25 | ≤3.5 |
|  |  | 罐底焊接 接头 | 板厚δ≤12 | ≤2.0 |
|  |  |  | 板厚12＜δ≤25 | ≤3.0 |
|  |  | 罐内接管 |  | 1+0.1T，且≤3.0 |
| T型焊接接头焊脚尺寸 | 全部 |  |  | 符合设计文件规定值 |

注：L—焊接接头长度；T—管道公称厚度；δ—钢板公称厚度。

检验方法：观察检查、钢尺、焊缝检验尺测量

检查数量：全部检查

8 试验

8.1耐压试验

主控项目

8.1.1 现场组焊的设备进行耐压试验前,应对下列条件进行确认:

1 设备本体及与本体相焊的焊接和检验工作全部完成。

2 需要进行焊后热处理的设备，热处理工作已完成。

3 设备开孔补强圈焊缝用 0.4～0.5MPa的压缩空气检查焊接接头质量合格。

4 已安装的设备找正，找平工作已完成。

5 基础二次灌浆达到设计强度要求。

6 施工质量资料完整。

7 试压方案已经批准。

检验方法:检查相关资料，观察检查。

检查数量：全部检查。

8.1.2 耐压试验应采用液压试验。若采用气压试验代替液压试验时，应经设计单位和建设单位同意。

检验方法：检查相关资料，观察检查。

检查数量：全部检查。

8.1.3 试验用压力表应符合下列规定：

1 应在设备最高处和最低处各设置1块量程相同并经检定合格的压力表。

2 设备试压时,压力表的精度等级不应低于1.6级。

3 压力表的量程不应小于1.5倍且不应大于2倍的试验压力，压力表的直径不应小于100mm。

检验方法:检查压力表检定报告，观察检查。

检查数量：全部检查。

8.1.4 真空设备和外压设备应以内压进行耐压试验，差压设备耐压试验时应检查压差,其值均不得超过设计文件的规定值。

检验方法：观察检查，检查试验报告。

检查数量：全部检查。

8.1.5 试验压力应符合表8.1.5的规定。试验压力读数应以设备最高处的压力表为准。

表8.1.5设备耐压试验和气密性试验压力（Mpa）

| 设计压力 | 耐压试验压力 |  | 气密性试验压力 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 液压试验 | 气压试验 |  |
| p≤-0.02 | 1.25p | 1.15p(1.25p) | p |
| -0.02＜p＜0.1 | 1.25p*[δ]/ [δ]t,且不小于0.1 | 1.15p*[δ]/ [δ]t且不小于0.07 | p*[δ]/ [δ]t |
| 0.1≤p＜100 | 1.25p*[δ]/ [δ]t | 1.15p*[δ]/ [δ]t | p |

注：1.表中[δ]表示设备元件材料在试验温度下的许用应力（MPa）; [δ]t表示设备元件材料在设计温度下的许用应力（MPa）。

2.设备受压元件（圆筒、封头、接管、法兰及紧固件等）所用材料不同时，应取受压元件[δ]/ [δ]t比值中较小者。

3．括号内的数值1.25p仅适用于钢制真空塔式容器。

检验方法：观察检查或查看“设备耐压和气密性试验报告”。

检查数量：全部检查。

8.1.6 立式设备以卧置进行液压试验时,试验压力应为立置时的试验压力加液柱静压力。

检验方法：观察检查，检查试验报告。

检查数量：全部检查。

8.1.7对在基础上作液压试验且体积大于100m3的设备，液压试验的同时，在充液前、充液1/3时、充液2/3时、充满液后24h时、放液后，应作基础沉降观测。其基础沉降应均匀，不均匀沉降量应符合设计文件的规定。

检验方法：检查基础沉降观测报告。

检查数量：全部检查。

8.1.8 设备的液压试验应符合下列规定：

1 液压试验应在设备涂装、绝热施工之前进行；

2 用水作为试压介质时，应采用洁净水。奥氏体不锈钢制设备或用奥氏体不锈钢做衬里的设备用水进行试验时，水中氯离子含量不得超过25×106(25ppm)；

3 采用石油蒸馏产品进行液压试验，试验温度应低于石油产品的闪点；

4 碳素钢、Q345R、Q370R钢制设备液压试验时，温度不得低于5℃。其他低合金钢制设备液压试验时，液体温度不得低于15℃。当板厚等因素造成材料脆性转变温度升高时，应提高试验液体温度。其他钢种的设备液压试验温度应符合设计文件的规定；

5 水压试验时，设备外壁应干燥。试验环境温度不宜低于5℃，当低于5℃时应采取防冻措施。对低压大型设备，试验时不得因温度骤变或设备泄漏产生内部负压；

6 设备充满液体后，应待设备壁温与液体温度相同后，方可缓慢升压到规定的试验压力，并应保压10min，再将压力降到设计压力，稳压30min，设备应无变形、泄漏或微量渗透；

7液压试验完毕，应缓慢降压。以水为试验介质时，试验后应及时将水排尽。

检验方法: 观察检查、检查水质检定报告或其他液体化学成分分析和物理性能、测温仪测量、检查试验报告。

检查数量：全部检查。

8.1.9 设备的气压试验应符合下列规定：

1 气压试验所用的气体应为干燥洁净的空气、氮气或其他惰性气体。对忌油或有防湿要求的设备，应采用无油干燥气体；

2 碳素钢和低合金钢制设备，试验介质温度不应低于15℃，其他钢种的设备，试验介质温度应符合设计文件的规定。

3 气压试验时，应缓慢升压至规定试验压力的10%，且不应超过0.05MPa，保压5min，对所有焊缝和连接部位进行初次泄漏检查合格后，继续缓慢升压至规定试验压力的50%，观察应无异常现象后，应继续按规定试验压力的10%逐级升压，直至达到试验压力，保压时间不应少于30min，再将压力降至设计压力，并对所有焊接接头和连接部位进行全面检查合格后，再缓慢泄压。

4 试验过程无异常响声，设备无可见的变形,焊缝和连接部位等用检漏液检查，无泄漏为合格。

检验方法:用温度计或测温仪测量，观察检查或检查试验报告。

检查数量：全部检查。

8.2泄漏性试验

主控项目

8.2.1泄漏性试验应在耐压试验合格后进行，设备气密试验宜与管道系统气密性试验同时进行，并应按现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》GB50235的有关规定执行。对进行气压试验的设备，泄漏性试验可在气压试验压力降到泄漏性试验压力后一并进行。

检验方法: 检查试验报告。

检查数量：全部检查。

8.2.2 泄漏性试验所用气体应为干燥、洁净的空气、氮气或其他惰性气体；对要求脱脂的设备，应采用无油气体。气体温度不应低于5℃。

检验方法: 用温度计或测温仪测量。

检查数量：全部检查。

8.2.3 泄漏性试验前，设备上的安全装置、压力计、液面计和全部内件均应装配齐全。

检验方法: 观察检查

检查数量：全部检查。

8.2.4 泄漏性试验时,压力应缓慢上升，达到试验压力后,保压时间不应少于30min,同时对焊缝和连接部位等用检漏液检查,无泄漏为合格。

检验方法: 观察检查或检查试验报告。

检查数量：全部检查。

8.3设备充水试漏或煤油试漏

主控项目

8.3.1 设备充水试漏应符合下列规定:

1 充水试漏前应将焊接接头的外表面清理干净，并使之干燥。

2 试漏的持续时间应根据检查所需时间决定,但不得少于1h。

3 焊接接头无渗漏为合格。

检验方法：观察检查或检查试验报告。

检查数量：全部检查。

8.3.2 设备煤油试漏应符合下列规定:

1 煤油试漏前应将焊接接头能够检查的一面清理干净，涂以白垩粉浆凉干后，在焊接接头的另一面涂以煤油，使表面得到足够的㓎润。

2 30min后以白垩粉上没有油渍为合格。

检验方法:观察检查或检查试验报告。

检查数量：全部检查。

8.3.3 储罐充水试验

1 水质质量检查

充水试验宜采用洁净水，试验水温不应低于5℃；不锈钢储罐试验用水的氯离子含量不得超过25mg/L。

2 充水到设计最高液位并应保持至少48h，对罐底、罐壁强、固定顶、浮顶及内浮顶、浮顶排水管等部位强度及严密性检查。以无渗漏、无变形为合格。

3 沉降观测

在罐壁下部四周每隔10m左右设沉降观测点，点数宜为4的倍数，且不能少于4个。记录观测数据与设计要求对比判定是否合格。

检验方法：观察检查、测量检查、查看水质报告、充水试验后罐体检查

检查数量：全部检查

9 设备防腐蚀

9.1一般规定

9.1.1 涂装前钢材表面除锈质量检查及涂装层厚度检测、附着力测试的具体检查部位应由检验人员确定。

9.1.2 检查数量：

1 当基体表面处理面积不大于10m2时，每台抽查不少于3处（按设备部位如壁、封头各至少一处），每处测点不得少于3个；当基体表面处理面积大于10m2时，每增加10m2,应多抽查1处（增加不足 10m2时，按10m2计），每处测点不得少于3个；2 化工储罐按罐容：2000m3及以下每台抽查5处（按部位如罐底、壁、顶、其他等），2000m3以上每台抽查10处。

2 当在基体表面进行金属热喷涂时，应进行全部检查。

9.2基体表面处理

Ⅰ 主控项目

9.2.1 基体表面处理应符合设计要求和现行国家标准及相关油漆产品的规定。处理后的钢材表面应无可见的油、脂和污物、氧化皮、铁锈、旧涂层和外来杂质；焊缝表面不应有有焊渣、焊疤、弧坑等缺陷。

检验方法：观察比对检查。

9.2.2 对设备部件有关部位（如螺纹、密封面及光洁面等）应采取措施进行保护，不得误损伤。

检验方法：观察检查。

Ⅱ 一般项目

9.2.3 处理后的基体表面局部凹凸、粗糙度等级应符合设计文件要求及相关油漆产品技术文件的规定

检验方法：观察比对检查

9.2.4 衬里的基体表面处理尚应检查无铆钉头突出，设置有检漏孔、排气孔。

检验方法：观察检查

9.3防腐蚀涂层

Ⅰ 主控项目

9.3.1 原材料及制成品的品种、型号、规格、等级、颜色和性能质量指标等应符合设计要求。

检验方法：检查产品岀厂合格证、材料检测报告和现场抽样的复验报告。

9.3.2 需要现场配制的材料，施工配合比应经现场试验后确定。试涂（试衬）合格后可进行正式涂装。

检验方法：检查试验报告。

9.3.3 防腐蚀层的施工条件、涂装配套系统、施工工艺和涂装间隔时间应符合设计文件和产品使用说明书的要求。

检验方法:检查施工记录和检查隐蔽工程记录。

9.3.4 厚度应均匀一致，涂装遍数、涂层厚度均应符合设计要求。涂层厚度小于设计规定厚度的测点数，不应大于 10%，且测点处的实测厚度不应小于设计规定厚度的90%。

检验方法：检查施工记录；用涂层测厚仪检查

Ⅱ 一般项目

9.3.5 设计要求进行涂层附着力测试时，涂层的附着力应符合设计规定，涂层与钢铁基体的附着 力（划格法）不应大于2级。涂层与钢铁基体的附着力（拉开法）不应小于5MPa。

检验方法：采用涂层附着力（划格法）或附着力（拉开法）仪器 检查。

9.3.6 进行涂料涂层针孔检测时，设备涂料涂层的针孔漏点每平方米不得多于2个（内防腐蚀层应无漏点），检测电压应根据涂料产品技术要求确定。

检验方法：采用涂层高电压火花检测仪或低电压漏涂检测仪检查

9.3.7 涂装验收后暂不投入使用时宜采取必要的保护措施。

检验方法：现场检查

10 设备绝热

10.1一般规定

10.1.1 绝热工程应在设备强度试验、气密性试验合格及防腐蚀工程验收合格后进行施工及验收。

10.1.2 绝热层、防潮层、保护层的检查数量应符合下列规定：

1 设备面积为每50m2（面积不足或增加不足50m2时，按50m2计算），应抽查3处；设备每处检查面积应为0.5m2，每处检查布点不应少于3个。当同一设备的面积超过500 m2时，取样检查处的间距可适当增大。

2 可拆卸式绝热层的检查数量为每50个（不足或增加不足50个，按50个计算）均应抽查3个。

3 当质量检查中有一处不合格时，应在不合格处附近加倍取点复查，仍有一处不合格时，应认定该处为不合格

10.1.3 绝热材料及其制品、黏结剂、耐磨剂、密封剂等的材质、规格和性能的检查数量应符合下列规定：

l 应从每次批量到货的材料中，根据设计要求按不同材质进行随机抽样检查。样品大小可由施工单位与供货厂家双方协商确定。

2 当抽样检测结果有一项为不合格时，应再进行一次抽样复检。如仍有一项指标不合格时， 应判定该批产品质量为不合格。

10.1.4 施工后不得覆盖设备铭牌，不得影响管道膨胀及膨胀指示装置的安装

10.2支承件、固定件安装

Ⅰ 主控项目

10.2.1支承件、固定件的的材质、品种、规格应符合设计要求。

检验方法 ：检查材料的材质证明，核对材料的品种和规格。

10.2.2金属固定件严禁穿透保冷层。

检验方法：观察检查

Ⅱ 一般项目

10.2.3支承件、固定件制作、安装应符合设计要求和国家现行标准规范规定

检验方法：观察检查或尺量检查

10.2.4 保冷结构的支、吊、托架等用的木垫块，应浸渍沥青防腐蚀。

检验方法：观察检查

10.3绝热层、防潮层、保护层安装

Ⅰ 主控项目

10.3.1 原材料及其制品的性能、尺寸和技术参数等，应符合设计文件的规定或国家现行标准的有关规定。

检验方法：检查全部质量证明书、合格证或复验报告；观察检查，实测尺寸。

检查数量：每批次至少抽测3件几何尺寸，抽查的比例应不低于5%。

10.3.2 绝热层的容重和厚度应符合设计文件的规定或国家现行标准的有关规定。

检验方法：针刺检查（保冷层除外）、尺量检查；切取试样进行容重检查。

10.3.3 需要现场配制的材料，施工配合比应经现场试验后确定。试验合格后可进行正式安装。

检验方法：检查试验报告。

Ⅱ 一般项目

10.3.4 各层施工应符合设计文件的规定或国家现行标准的有关规定。

检验方法：观察检查、尺量检查，检查施工记录

10.4双壁低温储罐的绝热安装

Ⅰ 主控项目

10.4.1 绝热用保冷材料及其制品的性能和尺寸应符合设计要求或现行国家标准的有关规定。

检验方法：检查全部质量证明书、合格证或复验报告；观察 检查，实测尺寸。

检查数量：每批次抽测3件几何尺寸。

10.4.2 罐底绝热层安装：

1 应检查外罐底板的水平面，且平整度应符合设计文件或国家现行标准规范要求。

检验方法：观察检查，测量

2 绝热层上表面不得出现机械损伤。罐底绝热层上的储罐锚固件开孔应进行封闭处理

检验方法：观察检查

3 块状材料铺设时应严格按设计文件要求铺设，不得有损伤，绝热块之间的垂直接缝应交错布置，伸缩缝的设置，其留设位置、留设间距、伸缩缝的宽度应符合设计文件的规定。

检验方法:观察及尺量检查。

4 内罐壁板下的保冷层施工应按设计文件制定相应的施工工艺，内罐底中幅板下的保冷层施工应在外罐拱顶安装完并做好防雨设施后进行。

检验方法：观察检查

5 罐内应保持干燥；施工现场环境温度、湿度不应影响绝热质量。

检验方法：观察检查

10.4.3内、外罐壁间的绝热

1 设置有隔汽层时，应严格按设计要求施工。罐壁保冷应在罐体试验完成后进行。

检验方法：观察检查

2 内罐外表面的绝热弹性毡安装应固定牢固，接缝填充密实，防止环形空间填充的粉末状绝热材料进入

检验方法：观察检查

3 在内、外罐壁间宜釆用现场发泡法充填珍珠岩。

检验方法：观察检查

Ⅱ  一般项目

10.4.4 罐底绝热层安装还应符合下列要求：

1 防潮垫施工应符合设计文件和相关标准规范要求；粘结剂、密封剂、耐磨剂应与绝热材料相适应，按设计文件规定使用；

检验方法：观察检查

2 填充绝热材料的，应压缩充填密实；

检验方法：观察检查

3 现场浇注的绝热层应按设计文件规定制作试块。

检验方法：观察检查、试块及报告

4 绝热层按施工工艺施工，完成后应进行找平处理。处理后的表面应顺平。

检验方法:观察检查、测量

10.4.5 内、外罐壁间的环形空间内填充的疏松绝热材料采用粉末状绝热材料时，应注意环境湿度温度符合相应要求，按规定振捣密实装填至规定高度

检验方法：观察检查

10.4.6 罐内管道保冷层应釆用对接接缝分层包扎，对接缝应紧密，层间对接缝应错开布置

检验方法：观察检查

10.4.7 罐内管道保冷还应符合下列要求：

1 管道和悬挂顶之间的缝隙应用玻璃布包扎牢固并密封

检验方法：观察检查

2 穿越外罐的管道应在管道与套管之间用保冷材料填实

检验方法：观察检查

10.4.8罐内顶部吊顶上的绝热

1多层矿物棉毡时应逐层施工，每层厚度宜相近，敷设牢固，错缝压缝，接缝严密，表面平整，层间结合紧密，无缺损现象；

检验方法：观察检查、尺量检查

2 采用粉末状绝热材料时，应分层压实

检验方法：观察检查

11 工程交工

11.0.1 施工过程中的质量记录应与工程进度同步，过程质量检查验收记录应符合附录A、附录B、附录C、附录D、附录E规定、附录F规定。

1 施工现场质量管理检查记录应按本规范附录表A填写。

2 检验批工程质量验收记录应按本规范附录B填写。

3 分项工程质量验收记录应按本规范表C填写。

4 分部（子分部）工程质量验收记录应按本规范表D填写。

5 单位（子单位）工程质量验收记录应按本规范表E填写。

6 单位（子单位）工程质量控制资料检查记录应按本规范表F填写。

11.0.2 施工完毕后，应及时与建设单位办理工程交工、交接验收手续。

11.0.3 工程交工验收时，施工单位应按照《化学工业工程建设交工技术文件规定》HG/T20237的规定提供相关资料。

附录A 施工现场质量管理检查记录

表A  施工现场质量管理检查记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 开工日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  | 总监理工程师 |  |
| 总承包单位 |  |  | 项目负责人 |  |  |  | 项目技术负责人 |  |
| 施工单位 |  |  | 项目经理 |  |  |  | 项目技术负责人 |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  |  | 检查结果 |  |  |  |
| 1 | 质量管理保证体系 |  |  |  | □符合 □不符合 |  |  |  |
| 2 | 质量管理制度 |  |  |  | □符合 □不符合 |  |  |  |
| 3 | 质量计划 |  |  |  | □符合 □不符合 |  |  |  |
| 4 | 特殊工种上岗 |  |  |  | □符合 □不符合 |  |  |  |
| 5 | 施工组织设计或专项施工方案 |  |  |  | □符合 □不符合 |  |  |  |
| 6 | 相关技术标准 |  |  |  | □符合 □不符合 |  |  |  |
| 7 | 施工图纸审查记录 |  |  |  | □符合 □不符合 |  |  |  |
| 8 | 检验、检测仪器 |  |  |  | □符合 □不符合 |  |  |  |
| 9 | 现场材料、设备存放与管理 |  |  |  | □符合 □不符合 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设/监理单位 项目负责人： 年 月 日 |  | 总承包单位 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  | 施工单位 项目负责人： 年 月 日 |  |  |

附录B 检验批工程质量验收记录

表 B 检验批工程质量验收记录     设备编号：

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总包单位 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备名称 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 分项技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目负责人 |  |  |  |  |
| 施工执行标准及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收执行标准及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量设计要求及规范规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（或建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |
| 一般项目 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |
| 检查结果 | 主控项目 |  |  |  |  | 合格不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |
|  | 一般项目 |  |  | 检查项目 |  | 检查 项，其中 合格 项，合格率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |
|  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  |  |
| 监理（或建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 监理工程师： （或建设单位项目专业技术负责人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录C 分项工程质量验收记录

表C.0.1 分项工程质量验收记录

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  | 检验数 |  |
| 总承包单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 项目 技术负责人 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 项目 技术负责人 |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位项目负责人 |  |  | 分包单位项目 技术负责人 |  |
| 序号 | 检验项目（检验批） |  | 施工单位检验收结果 |  |  |  | 建设（监理）单位 验收结论 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  |
| 建设/监理单位 专业工程师 年 月 日 |  |  |  |  | 总承包/设计单位 专业工程师 年 月 日 |  | 施工单位质量检验员 专业工程师 年 月 日 |  |

表C.0.2  卧式设备安装分项工程质量验收记录

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验数 |  |  |  |  |  |
| 总承包 单位 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  | 项目技术 负责人 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  | 项目技术 负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  |  |  | 分包单位项目技术负责人 |  |  |
| 类别 | 检验项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 检验结果 |  | 建设（监理）单位 验收结论 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 设备符合设计和规范，有质量证明书等资料 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 2 | 设备基础经中间交接并复查合格 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 3 | 设备压力试验符合设计和规范规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 4 | 设备安装施工记录齐全、准确、真实 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
| 一 般 项 目 | 检验项目（1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 地脚螺栓安装状况 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 2 | 垫铁安装状况 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 3 | 卧式设备安装状况 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 4 | 设备清洗（吹扫）状况 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 5 | 设备脱脂状况 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 6 | 安全附件安装状况 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 检验项目（2） |  |  |  |  |  |  | 允许偏差mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 中心线位置 |  |  |  |  |  | ±5 |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 2 | 标高 |  |  |  |  |  | ±5 |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 3 | 卧式设备水平度 |  |  | 轴向 |  |  | L/1000 |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  |  |  |  |  | 径向 |  |  | 2D/1000 |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 4 | 卧式设备方位 |  |  |  |  |  | 15 |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设/监理单位： 专业工程师 年 月 日 |  |  |  |  |  | 总承包/设计单位 专业工程师 年 月 日 |  |  |  | 施工单位质量检验员： 专业工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |

表C.0.3 设备内件安装分项工程质量验收记录

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验数 |  |  |  |  |  |
| 总承包 单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  | 项目技术 负责人 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  | 项目技术 负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  |  |  | 分包单位项目技术负责人 |  |  |
| 类别 | 检验项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 检验结果 |  | 建设（监理）单位 验收结论 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 设备内（部）件符合设计和规范，有质量证明书等资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 2 | 设备清理，检查封闭内件脱脂，符合设计和规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 3 | 安装施工记录齐全、准确、真实 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
| 一 般 项 目 | 检验项目（1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 喷淋装置安装状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 2 | 触媒筒和热交换器安装状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 3 | 电加热器安装状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 4 | 设备内充填状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 5 | 设备法兰安装状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 检验项目（2） |  |  |  |  |  |  |  |  | 允许偏差mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 喷淋装置安装，喷头中心偏差 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 2 | 触媒筒、热交换器安装 |  |  |  | 内筒组对后总平直度 |  |  |  | 2 |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  |  |  |  |  |  | 内外筒的同轴度 |  |  |  | ±2 |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 3 | 上下端盖法兰与筒体法兰之间不平行度 |  |  |  |  |  | 铝垫圈 |  | 0.3 |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 钢垫圈 |  | 0.1 |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 4 | 散装排管冷凝器组装要求 |  |  | 支架标高 |  |  |  |  | ±5 |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  |  |  |  |  | 中心线位置 |  |  |  |  | ±5 |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  |  |  |  |  | 水平度 |  |  |  |  | ±2 |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  |  |  |  |  | 管道中心平行度 |  |  |  |  | L/1000 |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设/监理单位： 专业工程师 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 总承包/设计单位 专业工程师 年 月 日 |  |  |  |  | 施工单位质量检验员： 专业工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |

表C.0.4  设备现场组对分项工程质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 检验数 |  |  |  |  |  |
| 总承包 单位 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  | 项目技术 负责人 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  | 项目技术 负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  |  |  | 分包单位项目技术负责人 |  |  |
| 类别 | 检验项目 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 检验结果 |  |  | 建设（监理）单位 验收结论 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 设备符合设计和规范规定，并有质量证明书等资料 |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  |  | 合格不合格 |  |
|  | 2 | 有经批准的施工方案 |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  |  | 合格不合格 |  |
|  | 3 | 设备基础经中间交接，并复查合格 |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  |  | 合格不合格 |  |
|  | 4 | 安装施工记录齐全、准确、真实 |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  |  | 合格不合格 |  |
| 一 般 项 目 | 检验项目（1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 坡口复验或加工质量状况 |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  |  | 合格不合格 |  |
|  | 2 | 筒体分段（分片）组对状况 |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  |  | 合格不合格 |  |
|  | 3 | 设备内件与筒体组对状况 |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  |  | 合格不合格 |  |
|  | 检验项目（2） |  |  |  |  |  | 允许偏差mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 对接纵缝及环缝棱角E |  |  |  |  | 0.10S+2，且≤5 |  | 合格不合格 |  |  | 合格不合格 |  |
|  | 2 | 对口错边量 |  |  |  |  | ≤5 |  | 合格不合格 |  |  | 合格不合格 |  |
|  | 3 | 圆度 |  |  |  |  | ≤1%Di，且不大于25 |  | 合格不合格 |  |  | 合格不合格 |  |
|  | 4 | 筒体分段处外圆周长 |  |  |  |  | ±5～±24 |  | 合格不合格 |  |  | 合格不合格 |  |
|  | 5 | 筒体直线度 |  |  |  |  | L/1000 |  | 合格不合格 |  |  | 合格不合格 |  |
|  | 6 | 支座裙座中心线对设备中心线 |  |  |  |  | ±5 |  | 合格不合格 |  |  | 合格不合格 |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设/监理单位： 专业工程师 年 月 日 |  |  |  |  | 总承包/设计单位 专业工程师 年 月 日 |  |  |  |  | 施工单位质量检验员： 专业工程师： 年 月 日 |  |  |  |

表C.0.5  立式设备安装分项工程质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验数 |  |  |  |  |  |
| 总承包 单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  | 项目技术 负责人 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  | 项目技术 负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  |  |  | 分包单位项目技术负责人 |  |  |
| 类别 |  | 检验项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 检验结果 |  | 建设（监理）单位 验收结论 |  |
| 主 控 项 目 | 1 |  |  | 设备及附件符合设计和规范，有质量证明书等资料 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 2 |  |  | 设备基础经中间交接并复查合格 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 3 |  |  | 设备压力试验符合设计和规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 4 |  |  | 安装施工记录齐全、准确、真实 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
| 一 般 项 目 | 检验项目（1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | 地脚螺栓安装状况 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 2 |  |  | 垫铁安装状况 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 3 |  |  | 各处连接螺栓安装状况 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 4 |  |  | 安全附件安装状况 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 5 |  |  | 设备清晰（吹扫）状况 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 6 |  |  | 设备脱脂状况 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 检验项目（2） |  |  |  |  |  |  |  |  | 允许偏差mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | 中心线位置 |  |  |  | D0≤2000 |  | 5 |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | D0＞2000 |  | 10 |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 2 |  |  | 标高 |  |  |  |  |  | ±5 |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 3 |  |  | 方位 |  | D0≤2000 |  |  |  | 10 |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  |  |  |  |  |  | D0＞2000 |  |  |  | 15 |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 4 |  |  | 垂直度 |  | H≤30000 |  |  |  | H/1000 |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  |  |  |  |  |  | H＞30000 |  |  |  | H/1000且不大于50 |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设/监理单位： 专业工程师 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 总承包/设计单位 专业工程师 年 月 日 |  |  |  |  | 施工单位质量检验员： 专业工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |

表C.0.6   板式塔内件安装分项工程质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 检验数 |  |  |  |  |
| 总承包 单位 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  | 项目技术 负责人 |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  | 项目技术 负责人 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包单位 项目负责人 |  |  |  | 分包单位项目技术负责人 |  |
| 类别 |  | 检验项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 检验结果 | 建设（监理） 单位验收结论 |
| 主 控 项 目 | 1 |  | 塔体及附件符合设计和规范，有质量证明书等资料 |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 | 合格不合格 |
|  | 2 |  | 塔清理、检查封闭、内件脱脂符合设计与规范 |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 | 合格不合格 |
|  | 3 |  | 安装施工记录齐全、准确、真实 |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 | 合格不合格 |
| 一 般 项 目 | 检验项目（1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 塔盘构建安装状况 |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 | 合格不合格 |
|  | 2 |  | 塔盘气液分布元件安装状况 |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 | 合格不合格 |
|  | 检验项目（2） |  |  |  |  |  |  |  | 允许偏差mm |  |  |  |
|  | 1 |  | 塔盘、受液盘300mm范围的不平度 |  |  |  |  |  | 2 |  | 合格不合格 | 合格不合格 |
|  | 2 |  | 整块塔盘板弯曲度 |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 | 合格不合格 |
|  | 3 |  | 受液盘弯曲度 |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 | 合格不合格 |
|  | 4 |  | 塔盘、受液盘上表面水平度 |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 | 合格不合格 |
|  | 5 |  | 降液板底端与受液盘上表面的垂直距离 |  |  |  |  |  | ±3 |  | 合格不合格 | 合格不合格 |
|  | 6 |  | 降液板立边与受液盘立边或进口堰边的水平距离 |  |  |  |  |  | ＋5 —3 |  | 合格不合格 | 合格不合格 |
|  | 7 |  | 溢流堰高度 |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 | 合格不合格 |
|  | 8 |  | 溢流堰顶端水平度 |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 | 合格不合格 |
|  | 9 |  | 舌形塔盘固定舌片任何方向弯曲度 |  |  |  |  |  | 0.5 |  | 合格不合格 | 合格不合格 |
|  | 10 |  | 浮动喷射塔盘梯形孔底面水平度 |  |  |  |  |  | 2D/1000 |  | 合格不合格 | 合格不合格 |
|  | 11 |  | 浮动喷射塔盘托板浮动板弯曲度 |  |  |  |  |  | 1 |  | 合格不合格 | 合格不合格 |
|  | 12 |  | 圆形、条形泡罩与升气管不同心度 |  |  |  |  |  | 3 |  | 合格不合格 | 合格不合格 |
|  | 13 |  | 圆形、条形泡罩齿根到塔盘上表面的高度 |  |  |  |  |  | ±1.5 |  | 合格不合格 | 合格不合格 |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设/监理单位： 专业工程师 年 月 日 |  |  |  |  |  | 总承包/设计单位 专业工程师 年 月 日 |  |  |  | 施工单位质量检验员： 专业工程师： 年 月 日 |  |  |

表C.0.7  填料塔内件安装分项工程质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验数 |  |  |  |  |  |
| 总承包 单位 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  | 项目技术 负责人 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  | 项目技术 负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包单位 项目负责人 |  |  |  |  | 分包单位项目 技术负责人 |  |  |
| 类别 |  | 检验项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 检验结果 |  | 建设（监理） 单位验收结论 |  |
| 主 控 项 目 | 1 |  |  | 塔内件填料符合设计和规范，有质量证明书等资料 |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 2 |  |  | 塔清理、检查、封闭、内件脱脂符合设计与规范 |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 3 |  |  | 安装施工记录齐全、准确、真实 |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
| 一 般 项 目 | 检验项目（1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | 填料安装状况 |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 2 |  |  | 液体分布装置安装状况 |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 检验项目（2） |  |  |  |  |  |  | 允许偏差mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | 分布管、分布盘水平度 |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 2 |  |  | 分布管、分布盘中心线位置 |  |  |  | 3 |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 3 |  |  | 分布管、分布盘安装高度 |  |  |  | 3 |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 4 |  |  | 莲蓬喷头安装轴线偏斜 |  |  |  | 1 |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 5 |  |  | 莲蓬头中心线位置 |  |  |  | 3 |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 6 |  |  | 莲蓬头安装高度 |  |  |  | 3 |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 7 |  |  | 溢流盘、液流槽水平度 |  |  |  | D/1000，且≤4 |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 8 |  |  | 溢流盘、液流槽中心线位置 |  |  |  | 5 |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 9 |  |  | 液流盘、液流槽安装高度 |  |  |  | 10 |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 10 |  |  | 宝塔喷头安装轴线偏斜 |  |  |  | 1 |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 11 |  |  | 宝塔喷头中心位置 |  |  |  | 3 |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 12 |  |  | 宝塔喷头安装高度 |  |  |  | 3 |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 13 |  |  | 丝网填料波纹片波纹方向与塔轴线夹角 |  |  |  | ±50 |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 14 |  |  | 液流槽支管开口下缘（齿底）在同一水平面上 |  |  |  | 2 |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设/监理单位： 专业工程师 年 月 日 |  |  |  |  |  | 总承包/设计单位 专业工程师 年 月 日 |  |  |  | 施工单位质量检验员： 专业工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |

表C.0.8  塔类设备塔体组对分项工程质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验数 |  |  |  |  |  |
| 总承包 单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  | 项目技术 负责人 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  | 项目技术 负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包单位 项目负责人 |  |  |  |  | 分包单位项目 技术负责人 |  |  |
| 类别 |  | 检验项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 检验结果 |  | 建设（监理）单位 验收结论 |  |
| 主 控 项 目 | 1 |  |  |  | 材料及零部件符合设计和规范，有质量证明书等资料 |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 2 |  |  |  | 有经批准的组装方案和拼装排版图 |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 3 |  |  |  | 拼装施工记录齐全、准确、真实 |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
| 一 般 项 目 | 检验项目（1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | 坡口复验及加工状况 |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 2 |  |  |  | 塔体拼装质量状况 |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 3 |  |  |  | 塔体零部件组装状况 |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 4 |  |  |  | 塔体外观质量状况 |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 检验项目（2） |  |  |  |  |  |  |  | 允许偏差mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | 塔体对接纵缝及环缝棱角E |  |  |  |  | 0.10S+2，且≤5 |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 2 |  |  | 纵缝错边量 |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 3 |  |  | 环缝错边量 |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 4 |  |  | 塔体圆度 |  |  |  |  | ≤1%Di，且不大于25 |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 5 |  |  | 塔体外圆周长 |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 6 |  |  | 塔体高度 |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 7 |  |  | 塔体直线度 |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 8 |  |  | 接管中心方位及标高 |  |  |  |  | ±5 |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 9 |  |  | 裙座中心线与塔体中心线偏差 |  |  |  |  | ±5 |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设/监理单位： 专业工程师 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 总承包/设计单位 专业工程师 年 月 日 |  |  |  | 施工单位质量检验员： 专业工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |

表C.0.9  设备现场焊接分项工程质量验收记录

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  |  | 检验数 |  |  |  |  |
| 总承包 单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 项目技术 负责人 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 项目技术 负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 分包单位项目技术负责人 |  |  |
| 类别 | 检验项目 |  |  |  |  | 施工单位 检验结果 |  | 建设（监理）单位 验收结论 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 焊接材料性能应符合设计或焊接工艺文件的要求，并有质量证明文件 |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 2 | 现场焊接的设备焊接前应按现行行业标准《承压设备焊接工艺评定》NB/T47014的要求进行焊接工艺评定，施焊前应根据经批准的焊接工艺评定编制焊接工艺规程 |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 3 | 属于压力容器的设备现场焊接时，应按现行特种设备安全技术规范《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG R0004的要求制备产品焊接试件：产品焊接试件的尺寸、试样截取和数量、试验项目、合格标准和复验要求应符合设计文件和现行行业标准《承压设备产品焊接试件的力学性能检验》NB/T47016的规定 |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 4 | 属于压力容器的设备，其焊接接头外观质量应符合本规范第9.5.1-1条的规定 |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 5 | 常压设备的焊接接头不得有裂纹、未焊透、表面气孔、外露夹渣、未焊满 |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 6 | 现场焊接设备的焊缝需要进行焊后热处理时，应按设计文件及相关规范要求编制热处理工艺文件，并严格按热处理工艺控制热处理过程；热处理结束后，应形成完整的热处理记录，热处理结果应符合设计文件规定 |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 7 | 现场焊接设备的焊缝无损检测应符合设计要求和现行国家标准的相关规定 |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 8 | 焊缝返修应按评定合格的焊接工艺进行，压力容器同一部位焊缝返修次数不宜超过2次；如超过2次，返修措施应经施工单位技术总负责人批准，并应将返修次数、部位和返修情况等记入设备的质量证明文件 |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |

设备现场焊接分项工程质量验收记录 续表

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验数 |  |  |  |  |  |
| 总承包 单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  | 项目技术 负责人 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  | 项目技术 负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包单位项目负责人 |  |  |  |  |  | 分包单位项目技术负责人 |  |  |
| 类别 |  | 检验项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 检验结果 |  | 建设（监理）单位 验收结论 |  |
| 一 般 项 目 | 1 |  |  | 定位焊缝焊接时应执行正式的焊接工艺，并由合格焊工施焊 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  |  |  |  | 定位焊缝尺寸（mm） |  |  | δ≤20 |  |  | 厚度≤6，长度≥30，间距300~400 |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | δ>20 |  |  | 厚度≤8，长度≥50，间距400~500 |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 2 |  |  | 要求焊前预热的焊缝，预热温度及层间温度应符合焊接工艺文件的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  |  |  |  | 预热时加热范围 |  | 碳素钢和低合金钢对口中心线两侧，每侧≥3倍壁厚 |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  |  |  |  |  |  | 标准抗拉强度下限值≥540MPa钢及铬钼钢对口中心线两侧，每侧≥3倍壁厚，且≥100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | 属于压力容器的设备，其焊接接头焊缝余高应符合本规范第9.5.1-2条的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 4 |  |  | 非压力容器设备的焊接接头外观质量，其外观质量应符合本规范表9.5.2的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设/监理单位： 专业工程师 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 总承包/设计单位 专业工程师 年 月 日 |  |  | 施工单位质量检验员： 专业工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |

表C.0.10  储罐现场安装基础验收分项工程质量验收记录

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验数 |  |  |  |  |
| 总承包 单位 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  | 总承包 单位 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包单位项目负责人 |  |  |  |  | 分包单位 |  |  |
| 类别 | 检验项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 检验结果 |  | 建设（监理）单位 验收结论 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 设备基础经中间交接，并复查合格 |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 2 | 混凝土强度质量证明材料 |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 3 | 沉降观测水准点及项目坚持数据 |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
| 一 般 项 目 | 检验项目（1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 基础外面检查 |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 2 | 沥青砂凹凸度检查 |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 3 | 预埋锚固件检查 |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 检验项目（2） |  |  |  |  |  | 允许偏差mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 基础表面高差 |  |  |  |  | ≤6 |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 2 | 储罐直径大于或等于25m时，同一圆周沥青层高差 |  |  |  |  | ≤12 |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 3 | 储罐直径小于25m时，基础表面每100m2范围凹凸度 |  |  |  |  | ≤25 |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 4 | 预埋锚固件 |  |  |  |  | 圆周偏差、高度偏差±6 垂直度≤3 |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设/监理单位： 专业工程师 年 月 日 |  |  |  |  | 总承包/设计单位 专业工程师 年 月 日 |  |  | 施工单位质量检验员： 专业工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

表C.0.11  储罐现场预制分项工程质量验收记录

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验数 |  |  |  |  |
| 总承包 单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  | 总承包 单位 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  | 施工单位 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包单位项目负责人 |  |  |  | 分包单位 |  |  |
| 类别 |  | 检验项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 检验结果 |  | 建设（监理）单位 验收结论 |  |
| 主 控 项 目 | 1 |  |  | 材料及附件符合设计和规范，有质量证明书等资料 |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 2 |  |  | 相关施工记录齐全、准确、真实 |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
| 一 般 项 目 | 检验项目（1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | 底板预制尺寸 |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 2 |  |  | 壁板预制尺寸 |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 3 |  |  | 顶板预制尺寸 |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 4 |  |  | 附件预制尺寸 |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 检验项目（2） |  |  |  |  |  |  |  | 允许偏差mm |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | 板长尺寸偏差 |  | 板长≥10000 |  |  | 宽度±1.5、长度±1 对角线差≤3 短边直线度≤1 长边直线度≤2 |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  |  |  |  |  |  | 板长<10000 |  |  | 宽度±1、长度±1.5 对角线差≤2 短边直线度≤1 长边直线度≤2 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | 顶板相邻焊缝间距 |  |  |  |  | ≥200 |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 3 |  |  | 顶板弧形样板检查间隙 |  |  |  |  | ≤10 |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 4 |  |  | 浮舱高度、弦长、对角线 |  |  |  |  | ±1、±4、≤6 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | 法兰密封面与接管垂直度 |  |  |  |  | ≤0.5 |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 6 |  |  | 浮顶制度、导油管、量油管 |  |  |  |  | 长度偏差±3 |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设/监理单位： 专业工程师 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 总承包/设计单位 专业工程师 年 月 日 |  |  | 施工单位质量检验员： 专业工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |

表C.0.12储罐现场安装分项工程质量验收记录

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验数 |  |  |  |  |  |
| 总承包 单位 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  | 总承包 单位 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包单位项目负责人 |  |  |  |  | 分包单位 |  |  |
| 类别 |  | 检验项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 检验结果 |  | 建设（监理）单位 验收结论 |  |
| 主 控 项 目 | 1 |  | 材料及附件符合设计和规范，有质量证明书等资料 |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 2 |  | 相关施工记录齐全、准确、真实 |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
| 一 般 项 目 | 检验项目（1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 底板组装质量 |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 2 |  | 壁板组装质量 |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 3 |  | 顶板组装质量 |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 4 |  | 附件组装质量 |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 检验项目（2） |  |  |  |  |  |  | 允许偏差mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 底板组装 |  | 中幅板之间搭接 |  |  | ≥25 |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  |  |  |  |  | 中幅板与边缘板搭接 |  |  | ≥60 |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  |  |  |  |  | 垫板与对接底板点焊间隙 |  |  | ≤1 |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 2 |  | 壁板组装 |  | 纵缝间距 |  |  | 板长1/3且≥300 |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  |  |  |  |  | 上口水平偏差 |  |  | 相邻≤2，任意两点≤6 |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  |  |  |  |  | 直径偏差 |  |  | D≤12.5 |  | 合格不合格 | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12.5＜D≤45 |  | ±19 | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 45＜D≤76 |  | ±25 | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | D＞76 |  | ±32 | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  |  |  |  |  | 接头棱角度 |  |  | δ≤12 |  | ≤12 | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12＜δ≤25 |  | ≤10 | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | δ＞25 |  | ≤8 | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  |  |  |  |  | 罐壁凹凸度 |  |  | δ≤12 |  | ≤15 | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12＜δ≤25 |  | ≤13 | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | δ＞25 |  | ≤10 | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 3 |  | 顶板安装 |  | 罐顶支柱垂直度 |  |  | ≤柱高0.1%且≤10 |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  |  |  |  |  | 顶板搭接宽度和间隙 |  |  | ±5、≤1 |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  |  |  |  |  | 浮顶顶板、底板搭接宽度 |  |  | ±5 |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  |  |  |  |  | 浮顶外缘环板垂直度 |  |  | ≤3 |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 4 |  | 罐体附件安装 |  | 开孔与接管中心偏差 |  |  | ≤10 |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  |  |  |  |  | 接管外伸长度 |  |  | ±5 |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  |  |  |  |  | 连接件与罐体纵、环缝间距 |  |  | ≥150 ≥75 |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  |  |  |  |  | 量油管、导向管垂直度 |  |  | ≤管高0.1% |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  |  |  |  |  | 刮蜡板与罐壁间隙 |  |  | ≤5 |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设/监理单位： 专业工程师 年 月 日 |  |  |  |  |  | 总承包/设计单位 专业工程师 年 月 日 |  |  |  | 施工单位质量检验员： 专业工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |

表C.0.13 储罐现场安装试验分项工程质量验收记录

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验数 |  |  |  |  |  |
| 总承包 单位 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  | 总承包 单位 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  |  |  | 分包单位 |  |  |
| 类别 |  | 检验项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 检验结果 |  | 建设（监理）单位 验收结论 |  |
| 主 控 项 目 | 1 |  | 方案符合性 |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 2 |  | 相关施工记录齐全、准确、真实 |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
| 一 般 项 目 | 检验项目（1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 无损检测 |  |  |  |  |  |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
|  | 检验项目（2） |  |  |  |  |  |  | 允许偏差mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 无损检测报告 |  |  |  |  | Ⅱ级（或设计规定） |  |  | 合格不合格 |  | 合格不合格 |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设/监理单位： 专业工程师 年 月 日 |  |  |  |  |  | 总承包/设计单位 专业工程师 年 月 日 |  |  |  | 施工单位质量检验员： 专业工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |

附录D 分部（子分部）工程质量验收记录

表D分部（子分部）工程质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分项 工程数量 |  |
| 总承包单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  | 项目质量 技术负责人 |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  | 项目质量 技术负责人 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  | 分包单位 项目质量 技术负责人 |  |
| 序号 |  | 分项工程名称 |  | 检验项目数 |  |  | 施工单位检查验收结论 |  | 建设（监理）单位 验收结论 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |  | □符合 □不符合 |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加验收单位 | 建设/监理单位 |  |  |  |  | 总承包/设计单位 |  |  | 施工单位 |  |
|  | 项目质量技术负责人 总监理工程师 年 月 日 |  |  |  |  | 项目负责人 项目质量技术负责人 年 月 日 |  |  | 项目负责人 项目质量技术负责人 年 月 日 |  |

附录E 单位（子单位）工程质量验收记录

表E 单位（子单位）工程质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总承包 单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  | 项目质量技术负责人 |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  | 项目质量技术负责人 |  |
| 开工日期 |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目 |  | 验收记录 |  |  |  |  |  |  | 验收结论 |  |
| 1 |  | 分部工程 |  | 共 分部，经检查 分部， 符合标准及设计要求 分部 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 质量控制资料 |  | 共 项，经检查符合要求 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  | 共 项，经检查符合要求 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加验收单位 | 建设单位 |  | 监理单位 |  |  | 总承包/设计单位 |  |  |  | 施工单位 |  |  |
|  | 公章 项目负责人 年 月 日 |  | 公章 总监理工程师 年 月 日 |  |  | 公章 项目负责人 年 月 日 |  |  |  | 公章 项目负责人 年 月 日 |  |  |

附录F 单位（子单位）工程质量控制资料检查记录

表F单位（子单位）工程质量控制资料检查记录

| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资料名称 |  | 自检结论 | 检查意见 |  | 检查人 |
| 1 | 图纸会审 |  |  | □符合 □不符合 |  |  |
| 2 | 设计变更 |  |  | □符合 □不符合 |  |  |
| 3 | 工程联系单 |  |  | □符合 □不符合 |  |  |
| 4 | 材料合格证及检验试验报告 |  |  | □符合 □不符合 |  |  |
| 5 | 工序交接记录 |  |  | □符合 □不符合 |  |  |
| 6 | 施工试验记录、观测记录 |  |  | □符合 □不符合 |  |  |
| 7 | 检测报告 |  |  | □符合 □不符合 |  |  |
| 8 | 隐蔽工程验收记录 |  |  | □符合 □不符合 |  |  |
| 9 | 质量施工处理记录 |  |  | □符合 □不符合 |  |  |
| 10 | 安全阀调校记录 |  |  | □符合 □不符合 |  |  |
| 11 | 竣工图 |  |  | □符合 □不符合 |  |  |
| 12 | 分部分项工程质量验收记录 |  |  | □符合 □不符合 |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |
| 结论： |  |  |  |  |  |  |
| 建设/监理单位 项目负责人： 年 月 日 |  | 总承包/设计单位 项目负责人： 年 月 日 |  |  | 施工单位 项目负责人 年 月 日 |  |

中华人民共和国化工行业标准

化工设备安装工程施工质量验收标准

HG/T20236-20 XX

条文说明

修订说明

《化工设备安装工程施工质量验收标准》HG/T20236—201X，经工业与信息化部XXXX年X月X日以第XX号公告批准发布。

本标准是在《化工设备安装工程质量检验评定标准》HG20236-1993(2009)的基础上修订而成，上一版的主编单位是原中国化学工程第十四建设公司。主要起草人是马骥龙、曹锡祥、张运枢、李三洲、陈耀忠。

本标准修订过程中，编制组进行了广泛的调查研究，总结了我国化工设备安装工程施工质量验收的实践经验，同时参考了国外先进技术法规、技术标准，并进行了广泛的意见的征求，力求做到内容科学合理、先进适用。

为便于施工、监理、总承包、建设等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《化工设备安装工程施工质量验收标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目   次

1 总则	93

2 术 语	94

3 基本规定	95

4 整体设备安装	98

4.1 一般规定	98

4.2 设备开箱检验	98

4.3基础验收与处理	98

4.4  地脚螺栓与垫铁	98

4.5 找平找正	99

4.7 清洗（吹扫）、脱脂	99

4.8 内件安装	99

4.11 附件安装	100

5设备现场组装	101

5.1一般规定	101

5.2到货检验	101

5.3 设备组对	101

6设备现场焊接	102

6.1一般规定	102

6.2 焊前准备	102

6.3焊接	102

6.4焊后热处理	103

6.5焊缝外观质量检查	104

6.6焊缝无损检测	104

7 储罐预制、安装	105

7.2材料验收	105

7.3基础验收	105

7.4底板预制	105

7.5壁板及顶板预制	105

7.6附件预制	106

7.7底板组装	106

7.8壁板组装	106

7.9顶板组装	106

7.10附件安装	107

7.11检验	107

8 试验	108

8.1耐压试验	108

8.2泄漏性试验	108

8.3设备充水试漏或煤油试漏	109

9 设备防腐蚀	110

10 设备绝热	111

10.4双壁低温储罐的绝热安装	111

1 总则

1.0.1 本条是编制本规范的宗旨，仅限于施工质量的验收。

1.0.2 本条增加了现场储罐、低温储罐、试验以及设备防腐蚀、绝热施工质量验收检查内容，1.0.3 承压设备现场组焊工程质量验收执行现行国家规范《压力容器》GB150的规定。

2 术 语

本章给出的术语，是本规范有关章节中所引用的。

术语条文定义所描述的内容更加准确和完善，同时也符合现阶段化工设备安装的实际情况。

术语第2.0.1条～第2.0.6条与《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300－2013、GB50252-2018、GB50461-2008相协调一致。从本规范角度赋予其含义，主要是说明本术语所指的工程内容的含义。

3 基本规定

3.1.1～3.1.3 从事化工设备安装和从业人员企业必须取得国家颁发的各项许可证。

3.1.4

1 施工现场项目管理中的质量管理体系是施工单位质量管理体系的组成部分。不同项目的规模、特点和组织虽然不同，但质量管理体系的总体要求是一致的。质量管理的基本依据是GB/T19000 族质量管理体系标准。

2 施工技术标准是质量控制和质量检验等工作依据，包括国家标准、行业标准和企业标准。对施工现场质量管理，需要有相应的施工技术标准，工程施工整体质量靠每一道工序的质量来保证。

3 设计文件是施工的依据，设计质量是保证工程质量的重要因素。

4施工现场应有按程序审批的施工组织设计和施工技术方案。对涉及结构安全和人身安全的内容，应有明确的规定和相应的措施。

3.2.1～3.2.7 规定了单位工程、分部工程、分项工程的划分原则。某些设备安装工程若具有独立施工条件或使用功能时，允许单独划分为一个或若干个子单位工程，如工程量大、施工工期长的、相对独立大型储罐、低温罐等设备工程。提高了质量验收的专业性和可操作性。分项工程按设备的台(套)划分、工序等进行划分，是综合了分项工程划分的常规做法。

3.3.1 区分主控项目和一般项目，主要是为了突出过程控制和质量检查验收的重点内容。

3.3.2 检验批是工程验收的最小单位，是分项工程、分部工程、单位工程质量验收的基础。检验批验收包括资料检查、主控项目和一般项目检验。

1 涉及安全、节能、环境保护和主要使用功能的分部工程应进行有关的见证检验或抽样检验。

2 以观察、触摸或简单量测的方式进行观感质量验收，并结合验收人的主观判断，检查结果并不给出"合格"或"不合格"的结论，而是综合给出"好"、"一般"、"差"的质量评价结果。对于"差"的检查点应进行返修处理。

检验批先由施工单位的自行检查，对存在的问题自行整改处理，自检合格后申请报验，由专业监理工程师组织验收，形成记录。

3.3.3 分项工程的验收是以检验批为基础进行的。分项工程质量合格条件是构成分项工程的各检验批验收资料齐全完整，且各检验批均已验收合格。

分项工程质量验收在施工单位（总承包单位）自检合格的基础上报验，由监理工程师（建设单位专业技术负责人）组织施工单位（总承包单位）专业质量技术负责人进行验收，并形成记录。

3.3.4 分部工程的验收是以所含各分项工程验收为基础进行的。组成分部工程各分项工程已验收合格且相应的质量控制资料齐全、完整。

分部工程（子分部工程）的验收应在分项工程验收合格的基础上，由承包方报验后，由总监理工程师（建设单位的质量技术负责人）组织设计、监理、施工等单位的技术负责人进行验收，形成记录。

3.3.5 单位工程（子单位工程）的验收应在分部工程验收合格的基础上，由施工单位（总承包单位）向监理（建设）单位提出报验申请，由建设单位项目负责人组织设计单位、监理单位、施工单位等项目负责人进行验收，形成记录。

单位工程质量验收也称质量竣工验收，是设备安装投入使用前的最后一次验收，也是最重要的一次验收。验收合格的条件有以下五个方面:

1 构成单位工程的各分部工程应验收合格。

2 有关的质量控制资料应完整。

3 涉及安全、节能、环境保护和主要使用功能的分部工程检验资料（检验资料与质量控制资料）复查合格。

4 对主要使用功能应进行抽查。

5 观感质量应通过验收。

6 检验批、分项工程、分部（子分部）工程、单位（子单位）工程质量验收应符合相关专业的要求,还应满足本标准附录B、附录C、附录D、附录E的要求。

7 当检验项目工程质量不符合相应专业工程质量验收规范规定时，本条文规定了四种处理情况。

一般情况下，不合格的检验项目应通过对工序质量的过程控制，及时发现和返工处理达到合格要求。

对于难以返工又难以确定质量的部位，由有资质的检测单位检测鉴定，其结论可以作为质量验收的依据。

不合格的项目返修，是一种补救措施。按技术处理方案和协商文件进行验收，是为了保证工程的安全使用性能，同时避免更大的损失。

3.4.1检验批先由施工单位的自行检查，对存在的问题自行整改处理，自检合格后申请报验，由专业监理工程师组织验收，形成记录。

3.4.3分项工程质量验收在施工单位（总承包单位）自检合格的基础上报验，由监理工程师（建设单位专业技术负责人）组织施工单位（总承包单位）专业质量技术负责人进行验收，并形成记录。

3.4.4分部工程（子分部工程）的验收应在分项工程验收合格的基础上，由承包方报验后，由总监理工程师（建设单位的质量技术负责人）组织设计、监理、施工等单位的技术负责人进行验收，形成记录。

3.4.5单位工程（子单位工程）的验收应在分部工程验收合格的基础上，由施工单位（总承包单位）向监理（建设）单位提出报验申请，由建设单位项目负责人组织设计单位、监理单位、施工单位等项目负责人进行验收，形成记录。

4 整体设备安装

4.1 一般规定

4.1.1本条规定了适用范围，只适用于整体到货的、不需要在现场进行组焊的化工设备安装工程的质量验收。

4.1.2设备安装找正基准点（线）应选择设备制造时的基准母线，若制造单位没有将基准母线移植到设备上，安装前必须补充安装基准。

4.1.4本条规定了设备找正和找平的外部环境和找正方法。其他专用调整件指无垫铁安装时使用的顶丝、螺纹千斤顶和厂家随机专用工具。

4.1.5本条规定了设备现场安装后不需要再进行耐压试验的条件，避免设备因进行多次破坏性试验而对设备造成损伤。与现行国家规范《石油化工静设备安装工程施工质量验收规范》GB50461-2008第6.1.2条规定一致。

4.2 设备开箱检验

4.2.1～4.2.3 本条规定了设备到货后，设备开箱检查验收必须检查的项目，以确定到货设备的外观质量及随机文件的符合性。

4.3基础验收与处理

4.3.2本条规定基础混凝土强度应符合设计文件规定，是为了保证设备安装的安全稳定。与《化工设备安装施工及验收规范》HG20275-2017第3.2.2节中规定一致。

4.3.4 现行《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015规定地脚螺栓标高最大允许偏差是+20mm，本规范规定为+10mm，主要是为保证地脚螺栓安装后螺帽露出长度统一整齐。本条规定与现行行业规范《化工设备工程施工及验收规范》HG-T20275-2017第3.2.2条设备基础的允许偏差一致。

4.3.6 设备基础混凝土表面除垫铁放置处外应凿成麻面，是为了保证基础二次灌浆的质量。

4.4  地脚螺栓与垫铁

4.4.4 这是为了保证地脚螺栓和混凝土密实结合在一起；并增强螺栓的抗腐蚀性。20%的检查比例是根据工程现场监理与施工方实际抽查的数量统计而来的经验数据。

4.4.5 垫铁露出设备支座底板外缘尺寸及每组垫铁的块数与《化工设备安装施工及验收规范》HG20275-2017第3.5节规定一致。

4.5.4 松动滑动端支座地脚螺栓螺母，使其与支座板面间留有1～3mm间隙，并紧固锁紧螺母。这是为了防止设备受热膨胀而受到损害。本规范中的间隙值与现行国家规范《石油化工静设备安装工程施工质量验收规范》GB50461-2008第4.4.4条规定一致，而比《化工设备安装施工及验收规范》HG20275-2017第3.5.5条规定间隙值大，是考虑到要让设备在受热情况下膨胀自由些。

4.5 找平找正

4.5.8 规定了空冷式换热器的安装质量要求，参考现行国家规范《石油化工静设备安装工程施工质量验收规范》GB50461-2008第4.4条制定。

4.5.9 条规定了空冷式换热器构架的安装质量要求，参考现行国家规范《石油化工静设备安装工程施工质量验收规范》GB50461-2008附录B制定。

4.5.10 规定了带有膨胀节的设备的安装质量要求，是为了膨胀节不至于在系统冲洗吹扫阶段被损坏。

4.5.11 规定了设备热态紧固、冷态紧固作业的安装质量要求，是为了保证高低温设备在运行状态下的紧固密封程度，也是为了保证设备及人身安全。

4.7 清洗（吹扫）、脱脂

4.7.2 本条规定了奥氏体不锈钢设备水冲洗用水的质量要求。

4.8  内件安装

4.8.4 本条规定了塔类设备内部支撑件的安装质量标准。参考现行国家规范《石油化工静设备安装工程施工质量验收规范》GB50461-2008附录C制定。

4.8.5 本条规定了塔类设备降液板、塔盘支撑件的安装质量标准。参考现行国家规范《石油化工静设备安装工程施工质量验收规范》GB50461-2008附录C和现行行业规范《化工设备安装施工及验收规范》HG20275-2017第4.2.5条修订。

4.8.6 本条规定了塔盘的安装质量标准。参考现行国家规范《石油化工静设备安装工程施工质量验收规范》GB50461-2008附录C和现行行业规范《化工设备安装施工及验收规范》HG20275-2017第4.2.7条、第4.2.8条、第4.2.9条、第4.2.10条修订。

4.11 附件安装

4.11.1～ 4.11.2 本条规定了安全阀及压力表、流量计、测量仪表等须经过调试校验，以确保计量准确和系统安全。

4.11.5 本条第2款规定了需要焊前预热和焊后热处理的设备，与设备相连的平台梯子预焊件应在设备热处理前按设备焊接工艺要求一同处理，焊接完成后随设备整体热处理。以避免在现场在设备筒体上直接焊接连接件，造成二次热处理。

4.11.5 本条第4款规定了平台梯子的安装质量要求。参考现行国家规范《石油化工静设备安装工程施工质量验收规范》GB50461-2008第4.8.3条修订。

5设备现场组装

5.1一般规定

5.0.1本条规定了设备现场组装质量验收的适用范围。承压设备的现场组对工程的质量验收执行现行国家规范《压力容器》GB150的规定。

5.2到货检验

5.2.1 本条规定了分段、分片到货筒体外形尺寸的检查要求，规定测量时避开焊缝和补强圈时为了保证测量数据的准确性。分段筒体的制造属于供货厂家的职责，现场组装单位可根据供货单位的筒体检查记录进行查对，同时对筒体的外观质量进行检查。

5.2.2 本条只对半成品的坡口质量做出规定。坡口加工属于供货厂家的职责，现场组装单位可根据供货单位的坡口检查记录进行查对，同时对坡口的外观质量进行检查。10%的检查比例参考原《化工设备安装工程质量检验评定标准》HG20236-93中第8.1.3.1条制定。

5.3 设备组对

5.3.1 规定错边量允许偏差主要为防止焊后出现较大变形。

5.3.2 为减少不等厚壁对接的应力集中，应保证厚边采用15°的角度过渡以保证等厚。

5.3.4～5.3.5 规定焊缝最小间距，是为防止焊接热影响区母材金属晶粒粗大，降低母材力学性能。

5.3.7 规定设备开口、接管安装允许偏差是为了保证设备外接部件或设备的水平度或垂直度，防止液位计、温度计等接口伸出长度偏差过大影响测量数据的有效性。

5.3.8 条规定是避免焊缝重叠，热影响区母材金属晶粒粗大，降低母材力学性能。

5.3.11 复合钢板施工中最易出现问题的是复合层出现分层，施工中应重点检查，局部缺陷可采用打磨，堆焊等方式处理。

6设备现场焊接

6.1一般规定

6.1.2 条文中“有疑义时”是指在材料包装标识损坏、无法确认材质、外观质量和质量证明文件存在疑问时的情况。如果是材料包装标识损坏、焊材外观质量问题，则应考核焊接材料可能影响焊接质量的缺陷为主，一般仅限于外观及工艺性能试验。队焊条进行焊接工艺性能试验时，首先应检查焊条焊芯不得有锈蚀现象，药皮不应有影响焊条质量的缺陷。然后进行焊条的焊接试验，试验过程电弧稳定、无异常现象、焊缝成型良好，无气孔、裂纹等缺陷。但如果时无法确认焊材型号、质量证明文件存在疑问时，应按焊接材料标准要求进行相应的检验。

焊接材料干燥与否对焊接质量影响很大，所以焊接材料的烘烤时必不可少的。为了防止在施工中简化这一程序而影响焊接质量，把对焊接材料的烘烤作为主控项目加以控制。

6.1.3 本条明确对设备现场焊接的焊接工艺评定的要求。

6.2 焊前准备

一般项目

6.2.4 由于组装过程或组装、清理后待焊过程，坡口表面仍可能被氧化或被污染，所以在施焊前应做清理检查。

6.3焊接

Ⅰ  主控项目

6.3.1 本条主要强调对有冲击韧性要求时的焊接线能量检查要求，其他情况的线能量控制要求由设计文件和焊接工艺文件确定。焊接线能量的控制测量方法：

1 由电流表、电压表读数和测量单位时间熔敷焊道的长度计算线能量。缺点是太繁琐，焊工不便于直接观察，且电力网络波动影响数据准确。

2 由规定的线能量范围推算出每根焊条的燃烧时间和每根焊条的熔敷长度（极限范围），焊接时测量每根焊条的燃烧时间和每根焊条的熔敷长度，检查其是否在极限范围内。

6.3.2 按照现行国家标准《焊接预热温度、道间温度及预热维持温度的测量指南》GB/T18591-2011的规定：预热温度的测量点应设在工件表面，距坡口边缘4倍板厚，且不超过50mm的距离处。条件允许时，应在加热面的背面上测定温度。否则，应在加热面上移开热源一段时间，使母材厚度上的温度均匀后测定温度。使用固定的永久性加热器且无法在背面测量时，应从靠近焊缝坡口处暴露的母材表面上测取温度。温度均匀化的时间按25mm母材厚度2min的比例计。层间温度应在焊缝金属或相邻的母材金属处测定。层间温度的测量应在电弧经过之前的焊接区域内瞬时测得。对预热维持温度有规定时，应在焊接中断期间予以监测。测量仪器可以是热敏材料（如蜡笔或油漆等）、接触式测温仪、热电偶、非接触式光学或电子测温装置等。

6.3.3 焊缝背面清根后的沟槽形状直接影响到焊缝的内部质量，所以要求对清根质量进行控制，必要时还应进行磁粉或渗透检测。

6.3.4 后热的测量方法参见本规范7.3.2条的条文说明。后热是针对有延迟裂纹倾向的材料焊接而言的，所以要求严格控制后热参数，保证后热效果，故将其列为主控项目。

7.3.5 本条对焊缝返修超过2次的要求是参照《固定式压力容器安全技术监察规程》TSGR004-2009第4.2.4条制定。

Ⅱ  一般项目

6.3.6 定位焊缝过短、过薄，使定位焊缝在焊接过程中易被撕裂，定位焊道上存在缺陷可能性较大，这些缺陷在焊接过程中常常是不能全部被熔化，而保留在新的焊缝中，形成根部缺陷，因此对定位焊缝应清除药皮进行检验。

6.4焊后热处理

Ⅰ  主控项目

6.4.1 国内现行行业标准（中石化和电力行业）按照合金含量的范围和母材硬度值，给出焊缝和热影响区的硬度指标值经验公式；而美国机械工程师协会《压力管道规范  工艺管道》ASME B31.3按照钢种类别（P-No.)和Cr、Mo合金成分的范围确定硬度指标值，对不同材料的性能差异考虑的较充分。本条综合了上述情况，将合金钢（C-Mo、Mn-Mo、Cr-Mo系列）和马氏体不锈钢的硬度合格标准参考ASME B31.3作出了表9.4.1的规定。

Ⅱ  一般项目

6.4.2 为准确测量并控制好局部热处理的温度，测温点和热电偶的布置非常重要，测量点的数量和分布应合理。热电偶的安装方法对测量结果也有直接影响。

6.5焊缝外观质量检查

Ⅰ  主控项目

6.5.1 本标准参考美国机械工程师协会《压力管道规范 工艺管道》ASME B31.3的做法，根据设备的使用工况条件（设计压力、设计温度、输送介质特性、剧烈循环等）、焊缝位置的重要性、无损检测比例要求等因素，提出焊缝质量要求。其中，将设备焊缝的检查等级按无损检测比例的不同分为三个等级，Ⅰ级的焊缝质量要求最高，Ⅲ级最低。

Ⅱ  一般项目

6.5.2 本条是参照现行国家标准《钢制压力容器》GB150提出的。

6.6焊缝无损检测

Ⅰ  主控项目

6.6.1 由于焊接接头表面缺陷的危险性比深埋缺陷更大，因此对焊接接头表面无损检测应严格按照设计文件规定执行。

Ⅱ  一般项目

6.6.3 焊缝在进行无损检测前，焊缝及其附近的表面应经外观质量检查合格，否则会影响无损检测结果的正确性和完整性，造成漏检，或给评定带来困难。如射线检测，焊缝的表面缺陷将直接反映在底片上，会掩盖或干扰焊缝内部缺陷的影像，造成焊缝内部缺陷漏检，或形成伪缺陷，给缺陷的评定和返修带来困难，必要时应进行适当的表面修整。

对于有延迟裂纹倾向的接头，如低合金高强钢、铬钼合金钢，焊后容易产生延迟冷裂纹，该延迟裂纹不是焊后立即产生，而是在焊后几小时至十几小时或几天后才出现。若无损检测安排在焊后立即进行，就有可能使容易产生延迟裂纹材料的焊缝检测变得毫无意义。因此，本条规定：对有延迟裂纹倾向的接头，无损检测应在焊接完成24h后进行。

对有再热裂纹倾向的接头（如高合金钢），在焊接和热处理之后都有出现再热裂纹的可能，无损检测应在热处理后进行。

7 储罐预制、安装

7.2材料验收

7.2.1 质量合格证明文件应标明钢号、规格、化学成分、力学性能、供货状态及材料的制造标准。对低温钢材和低温焊接材料，不仅要求质量证明文件中标明钢号、规格、化学成分、力学性能、低温冲击韧性值、供货状态及材料的标准，而且要求其基础特性数据应符合相关标准，满足设计文件要求。质量证明文件不应存在有疑问的特性数据，也不应采取通过复验的方法来确认特性数据的准确性，采购应从根本上保证低温材料的质量。低温钢板应标有低温冲击韧性值，这主要是保证其低温性能。

7.2.2 钢板的表面质量检查，设计有要求时，按照设计要求；无要求时应按照现行国家标准《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T 708和《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T 709等有关国家标准规定执行。

7.3基础验收

7.3.1基础交接资料应由基础施工单位完成，储罐安装单位在进行基础交接时，应对上述资料进行确认。

7.4底板预制

7.4.4 罐底边缘板处受力较为复杂，对接焊缝附近是最容易出现质量问题的部位。因此，除对罐壁与罐底之间的焊缝加以特别注意外，对罐底边缘板的对接接头也必须特别予以注意。本条内容参照国家现行标准《立式圆筒形钢制焊接储罐施工规范》GB 50128，对厚度在12mm以上的罐底边缘板，在对接接头的坡口及周边表面做出了无损检测的规定。

7.5壁板及顶板预制

7.5.1 对设计文件无要求时的最小壁板尺寸做出了规定，与国家现行标准《立式圆筒形钢制焊接储罐施工规范》GB 50128的要求一致。

7.5.2 顶板外形尺寸检查：

1 固定顶顶板预制

单块顶板的拼接如采用搭接，会导致两块顶板的搭接焊接质量差和顶板凹凸度偏差过大，因此提出宜采用对接。

2 浮顶预制

单盘式浮顶、双盘式浮顶、敞口式内浮顶等的浮舱需要预制的环板、边缘板、顶板、底板、隔舱板等的预制均应遵照本条要求进行检查。只有单盘式浮顶的浮舱可分段预制，按分段预制的要求进行检查。

7.6附件预制

7.6.4预制浮顶支柱应预留一定的调整量，在充水试验后放水至浮顶高度以上100mm~200mm时根据实际情况调整。

7.7底板组装

7.7.2 罐底采用搭接接头时，如搭接宽度过小，影响搭接接头正面抗弯性能；如过大，则浪费钢材，本规范与GB 50128要求保持一致。

7.7.3 根据储罐施工的具体情况，当采用带垫板的对接接头时，若对接接头的间隙过小，则不易焊透；若间隙过大，则变形较大。对于焊条电弧焊，通常焊条应能以适当的角度伸入接头间隙进行根部焊道的焊接。对于埋弧自动焊。对接接头间隙参照现行国家标准《埋弧焊的推荐破口》GB/T 985.2的规定。

7.8壁板组装

7.8.2壁板焊缝错边量的大小直接影响焊接质量和焊后棱角度，以及密封装置、刮蜡装置的正常运行。罐壁焊缝的棱角和错边量参照GB 50128进行了要求。

7.8.3 凡需热处理的人孔、开孔接管与罐壁板、补强板焊接完并经检验合格后，应与壁板一起进行热处理。

7.9顶板组装

7.9.1由于罐底板及浮顶底板在储罐充水试验过程中会产生变形，为保证浮顶支柱在最终调整过程中达到设计标高要求，故将临时组装支架顶标高抬高50mm～80mm。

7.9.2为能更直观地测量浮顶与底圈壁板的同心度，考虑密封预留空间的要求，规定浮顶外缘板与底圈罐壁间隙的允许偏差为±15mm。

7.10附件安装

7.10.1-7.10.4 焊缝分布集中会造成应力集中，本规定主要规定储罐附件与罐本体连接焊缝及附件与附件连接之间焊缝间的最小距离要求，以避免焊缝应力集中。

7.11检验

7.11.1 本条对罐底焊接接头的检测项目做出了规定。非低温部分焊接接头检测要求采用现行国家标准《立式圆筒形钢制焊接储罐施工规范》GB 50128的相关要求；低温部分焊接接头检测要求参照现行国家标准《石油化工钢制低温储罐技术规范》GB/T 50938及《立式圆筒形低温储罐施工技术规程》SH/T 3537的相关规定，采用较为严格之规定要求。7.11.3超声检测的技术等级和合格级别，现行国家标准《立式圆筒形钢制焊接储罐施工规范》GB 50128第7.9.2条第2款规定，焊缝质量不低于现行行业标准《承压设备无损检测》NB/T 47013.3规定的Ⅱ级；而现行行业标准《大型焊接低压储罐的设计与建造》SY/T 0608第7.15.3.1条规定，T形接头及要求100%检测的焊接接头合格级别不低于现行行业标准《承压设备无损检测》NB/T 47013.3规定的Ⅰ级，其它焊接接头质量合格级别不低于Ⅱ级。

7.11.4-7.11.5 磁粉检测与渗透检测的合格级别，因《承压设备无损检测》JB/T 4730于2015年标准换版，《承压设备无损检测》NB/T 47013-2015中《承压设备无损检测 第4部分 磁粉检测》NB/T 47013.4和《承压设备无损检测 第5部分 渗透检测》NB/T 47013.5对焊接接头的质量分级为Ⅰ级（可验收）和Ⅱ级（不可验收）。本规范规定焊接接头的合格级别不低于NB/T 47013.4和NB/T 47013.5标准规定的Ⅰ级。

7.11.7 本条规定了储罐焊接接头外观质量的允许值，非低温钢部分采用现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》GB 50683中对接接头焊缝外观质量检查等级Ⅱ级要求，并对部分检查项目的最大允许值进行了限定；低温钢等缺口敏感性高的材料对接接头焊缝不允许咬边。

8 试验

8.1耐压试验

8.1.1 耐压试验前的准备工作是试验工作重要环节，必须对现场各道工序完成情况和施工记录以及随机技术文件进行检查确认。

8.1.2  耐压试验的目的是检验设备承压部件的强度，试验时有破裂的可能性。由于相同体积、相同压力的气体爆炸时所释放出的能量要比液体大得多，为减轻耐压试验时破裂所造成的危害，所以试验介质应首先选用液体。本条规定了需用气压试验代替液压试验时应遵守的审批程序。

8.1.3 由于设备试压中升压设备出口压力较高，如果压力表的量程过小容易出现指针翻转或读数不准。

8.1.4 试验过程中要防止有不同压力等级的部件出现超出设计压差，主要是防止壳程和管程压差过大，损坏设备。

8.1.5 本条规定了耐压试验和气密性试验的试验压力的计算公式。

8.1.6 主要是考虑设备所充液体的静压力，以保证设备上部部件的试验压力达到要求值。

8.1.7沉降观测是检验设备基础的一个关键环节，出现不均匀沉降超出设计允许值，如继续充水可能导致不均匀沉降加速，造成设备倾斜或基础坍塌。

条文说明：8.1.8规定了液压试验的流程和注意事项。

1 是为了便于焊缝和筒体的检查。

2  防止氯离子超量对奥氏体不锈钢造成腐蚀。

3  防止出现闪爆。

5 外壁干燥便于检查设备是否有泄露。低压设备产生负压容易造成设备变形。

6  规定了液压试验的升压步骤，升压的每个阶段都应认真检查有无泄漏，变形等。

8.1.9规定了气压试验的流程和注意事项。气压试验由于介质压缩比很大，一旦出现事故后果严重，应在升压每个阶段仔细检查。

8.2泄漏性试验

8.2.1设备经过耐压试验，设备本体不容易出现泄漏，通常为检查盲板、手孔盖，人孔盖，安全阀、压力表等处法兰泄漏，因此可与管道系统气密一起进行。

8.2.2 规定泄漏性介质类型是为了防止泄漏性介质在高压下发生化学反应，对容器造成损坏。

8.2.3设备上的安全装置、压力计、液面计和全部内件均是设备运行的必备件，法兰处需要检查密封性能，安全装置如安全阀、爆破片等是防止设备过载的安全保证措施。

8.3设备充水试漏或煤油试漏

8.3.3 本条参考《立式圆筒钢制焊接储罐施工规范》GB50128-2014 第7.4节对储罐充水试验水质要求、水位高度、保持时间及沉降观测点分布等做出规定。

9 设备防腐蚀

9.1-9.3 对化工设备、化工储罐防腐蚀质量验收做了原则性规定，主要参考国家现行标准《工业安装工程施工质量验收统一标准》GB50252-2018及《工业设备及管道防腐蚀工程施工规范》GB 50726 、《工业设备及管道防腐蚀工程施工质量验收规范》GB 50727—2011、《化工储罐施工及验收规范》HG/T 20277-201X（待发布中）、《化工设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》HGT20229-2017、《钢质石油储罐防腐蚀工程技术标准》GB/T 50393-2017、《石油天然气建设工程施工质量验收规范储罐工程》SY4202-2016、《钢制储罐液体环氧涂料内防腐层技术标准》SY/T0319等 ，可配套使用。

9.3.7 设备防腐蚀验收后如暂不投入使用，为防止受到损坏，缩短设备使用寿命，应做好保护，此条与“GB/T 50393-2017《钢质石油储罐防腐蚀工程技术标准》 3.4.4 储罐防腐蚀工程应经验收，并在养护期满后方可投用。闲置期间宜采取必要的保护措施”一致。

10 设备绝热

10.1.2 检查数量与《工业设备及管道绝热工程施工质量验收标准》GB50185-2010中 3.3.2条规定一致。

10.1.3本条与《工业设备及管道绝热工程施工质量验收标准》GB50185-2010中 4.0.2条规定一致。

10.4双壁低温储罐的绝热安装

10.4.1 本条根据 《石油化工钢制低温储罐技术规范》GB/T 50938-2013中7.4.3 保冷材料及其制品，应具有产品质量检.报告和出厂合格证，其规格、性能等技术指标应符合相关技术标准及设计文件的规定。

10.4.2-8 对施工质量验收做出了规定，主要参考了《石油化工绝热工程施工质量验收规范》GB50645-2011 中第5章、《立式圆筒形低温储罐施工技术规程》SH/T3537-2009中第9章、第14章有关内容。