备案号：XXXXX——2024

工业有机污染场地覆盖阻隔技术规范

Technical code for cover barriers at industrial

organic contaminated sites

征求意见稿

中华人民共和国化工行业标准

HG/T XXXXX—XXXX

HG

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

中华人民共和国化工行业标准

工业有机污染场地覆盖阻隔技术规范

Technical code for cover barriers at industrial

organic contaminated sites

HG/T XXXXX-XXXX

(征求意见稿)

主编单位：东南大学、中化学土木工程有限公司

批准部门：中华人民共和国工业和信息化部

XXXX出版社

202X年 北京

前    言

本规范根据工业和信息化部《关于印发2023年第一批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科[2023]18号）的要求，中国石油和化工勘察设计协会为技术归口单位，协会工程勘察与岩土分会负责组织，东南大学、中化学土木工程有限公司为主编单位，会同参编单位编制而成。

本规范在编制过程中，编制组进行了广泛的调查研究，认真总结了我国工业有机污染场地覆盖阻隔方面的工程结构设计、施工工艺、质量控制、工程质量验收工作的实践经验，同时参考了国内外工业有机污染场地膜覆盖阻隔工程技术应用的大量资料，并在广泛征求意见的基础上，编制本规范，最后经审查定稿。

本规范共分7章20节和6个附录，主要内容包括总则、术语、基本规定、场地勘察与污染状况调查、覆盖阻隔工程设计、覆盖阻隔工程施工、工程效果评估及工后监测等。

本规范由工业和信息化部负责管理，由中国石油和化工勘察设计协会技术归口，协会工程勘察与岩土分会负责日常管理，由东南大学、中化学土木工程有限公司负责具体技术内容的解释。在执行过程中如有意见和建议，请与东南大学（地址：南京市江宁区东南大学路2号；邮编：211189；电话：025-83795086）或中化学土木工程有限公司（地址：江苏省南京市江北新区浦东北路5号扬子科创基地4号楼；邮编：210031；电话：025-57737520）联系，以供今后修订时参考。

本规范主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人

主编单位：东南大学

中化学土木工程有限公司

参编单位：浙江大学

华中科技大学

江苏省环境工程技术有限公司

江苏省环境科学研究院

江苏省岩土力学与工程学会

中国能源建设集团浙江省电力研究设计院有限公司

江苏长三角环境科学技术研究院有限公司

北京高能时代环境技术股份有限公司

天津中联格林科技发展有限公司

江苏大地益源环境修复有限公司

北京中岩大地科技股份有限公司

生态环境部南京环境科学研究所

无锡市环保集团有限公司

无锡市太湖湖泊治理股份有限公司

浙江化工工程地质勘察院有限公司

化学工业第一勘察设计院有限公司

中化明达（福建）地质勘测有限公司

江苏科信岩土工程勘察有限公司

福建省金皇环保科技有限公司

主要起草人：

主要审查人：

目  次

1  总  则	1

2  术  语	2

3  基本规定	4

4  场地勘察与污染状况调查	5

4.1  一 般 规 定	5

4.2  场地岩土工程勘察	5

4.3  污染状况调查	6

5  覆盖阻隔工程设计	7

5.1  一 般 规 定	7

5.2  覆盖阻隔屏障总体设计	7

5.3  覆盖阻隔屏障防渗阻气层	7

5.4  覆盖阻隔屏障排水层和排气层	9

5.5  覆盖阻隔屏障植被层	9

5.6  击穿判别验算	10

5.7  覆盖阻隔屏障材料性能测试方法	11

6  覆盖阻隔工程施工	13

6.1  一 般 规 定	13

6.2  工艺性试验	14

6.3  施 工 方 法	14

6.4  施工质量控制	16

7  工程效果评估及工后监测	18

7.1  一 般 规 定	18

7.2  工程效果评估	18

7.3  工 后 监 测	20

附录A  覆盖阻隔设计方案	22

附录B  覆盖阻隔材料性能测试方法	23

附录C  工程效果评估工作记录	24

附录D  工程效果评估报告	25

附录E  土壤气体监测井	26

附录F  工后监测记录	27

本规范用词说明	28

引用标准名录	29

附：条 文 说 明	30

Content

1  General provisions	1

2  Terms	2

3  Basic requirements	4

4  Site investigation	5

4.1  General requirements	5

4.2  Site investigation of geotechnical engineering	5

4.3  Investigation on soil contamination	6

5  Project design	7

5.1  General requirements	7

5.2  General design	7

5.3  Impermeable layer	7

5.4  Drainage layer and gas venting layer	9

5.5  Vegetation soil layer	9

5.6  Breakthrough checking	10

5.7  Test methods for material properties	11

6  Construction	13

6.1  General requirements	13

6.2  Technological tests	14

6.3  Construction methods	14

6.4  Construction quality control	16

7  Project evaluation and monitoring	18

7.1  General requirements	18

7.2  Project evaluation	18

7.3  Post-construction monitoring	20

Appendix A  Project design scheme	22

Appendix B  Test methods for material properties	23

Appendix C  Project evaluation record	24

Appendix D  Project evaluation report	25

Appendix E  Soil gas monitoring well	26

Appendix F  Project evaluation record	27

Explanations of wording in this code	28

List of quoted standards	29

Addition：Explanation of provisions	30

# 1  总  则

1.0.1  为贯彻执行《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》，指导和规范覆盖阻隔技术在工业有机污染场地风险管控中的应用，做到覆盖阻隔屏障安全适用、设计可靠、经济合理、确保质量、保护环境，制定本规范。

1.0.2  本规范适用于在产、搬迁遗留的工业有机污染场地覆盖阻隔屏障的设计、施工、工程效果评估与后期监测工作，不适用于矿山、油田、生活垃圾填埋场、污染农田、放射性污染和致病性生物的污染场地覆盖阻隔工程。

1.0.3  工业有机污染场地覆盖阻隔技术应充分考虑各地区工业有机污染场地的污染特征、水文地质条件、工程周边环境要求、建设水平等因素，做到合理选型、优化设计、精心施工、严格监测，严控施工过程中产生的固体废弃物、废液与废气。

1.0.4  工业有机污染场地覆盖阻隔技术除采用本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  术  语

2.0.1潜在污染场地  potentially contaminated site

从事过有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业生产经营活动，以及从事过危险废物贮存、利用、处置活动的用地，又称潜在污染地块。

2.0.2工业有机污染场地  industrial organic contaminated sites

工业企业生产经营活动造成地下水及岩土体的有机污染，对潜在污染场地进行调查和风险评估后，确认污染危害超过生态系统和人体健康可接受风险水平的场地，又称工业有机污染地块。

2.0.3风险管控目标  risk control goal

阻断地下水及岩土体有机污染物暴露途径，阻止有机污染气体和有机污染渗沥液迁移，防止对生态系统和人体健康产生影响的阶段目标。

2.0.4覆盖阻隔技术  cover barrier technology

利用天然材料和（或）人工合成材料组成屏障材料，采用水平布置的形式施工成覆盖层结构，用于确保设计使用年限内满足污染场地风险管控目标的工程措施。

2.0.5土污染状况调查  investigation on soil contamination

采用系统的调查方法，确定场地土是否被污染以及污染程度和范围的过程，又称土壤污染状况调查。

2.0.6目标污染物  target contaminant

在场地环境中其数量或浓度已达到对生态系统和人体健康具有实际或潜在不利影响的，需要进行风险管控和修复的关注污染物。

2.0.7风险控制值  risk control value

根据用地方式、暴露情景和可接受风险水平，采用风险评估方法和场地污染状况调查获得相关数据，计算获得的土壤中污染物的含量限值和土壤气体中污染物的浓度限值。

2.0.8击穿判别标准  breakthrough criteria

用于判别覆盖阻隔屏障是否满足风险管控要求。当目标污染物迁移通过覆盖阻隔屏障的浓度大于风险控制值时，即判定覆盖阻隔屏障被目标污染物击穿。

2.0.9工程性能  engineering properties

覆盖阻隔屏障的工程性能包括阻隔性能、物理力学性能和防腐蚀性能。

2.0.10阻隔性能  containment performance

覆盖阻隔屏障减缓污染物以对流、扩散等方式迁移的综合性能，可采用水力渗透系数、气体有效渗透率、气体扩散系数评价。

2.0.11防腐蚀能力  chemical corrosion resistance

污染物作用下，覆盖阻隔屏障材料抵抗劣化、保持使用功能的能力。

2.0.12设计使用年限  design service life

设计规定的覆盖阻隔屏障不需进行大修即可满足风险管控目标，并按预定工程性能使用的年限。

2.0.13工后监测  post-construction monitoring

覆盖阻隔屏障使用阶段，针对土壤质量、土壤气体质量、屏障表面气体通量、屏障工程、邻近建（构）筑物和地下管线变形所开展的相关监测。

2.0.14工程效果评估  project evaluation

覆盖阻隔工程施工完成后一定时间内，通过设计、施工等资料整理及抽检，综合评估覆盖阻隔屏障的使用功能。

# 3  基本规定

3.0.1  工业有机污染场地覆盖阻隔工程应兼顾减少气体逸出及雨水入渗的功能，防止场地内受污染岩土中挥发性有机物及半挥发性有机物对生态系统和人体健康产生影响。

3.0.2  场地勘察、设计、施工、工程效果评估、工后监测各个阶段应充分考虑场地修复工程进展及对邻近建（构）筑物和地下管线正常使用的影响。

3.0.3  工业有机污染场地覆盖阻隔屏障中防渗阻气层材料主要分为压实黏土、土工膜、膨润土防水毯等。

3.0.4  覆盖阻隔屏障的材料选用及施工工艺应符合健康、安全、环保的要求，确保人体健康安全，严禁因施工造成场地二次污染、交叉污染。

3.0.5  应允许使用经合规性评估满足功能要求的新技术、新工艺、新材料。

3.0.6  对使用时间超过设计使用年限的覆盖阻隔屏障，需要继续使用时，应对覆盖阻隔屏障的工程效果进行检测和鉴定，合格后方可继续使用。

# 4  场地勘察与污染状况调查

## 4.1  一 般 规 定

4.1.1  工业有机污染场地覆盖阻隔工程设计、施工前应进行场地岩土工程勘察与污染状况调查，获取污染状况及工程地质资料，掌握场地现状及规划用途等基本信息，并应符合现行国家标准《岩土工程勘察规范（2009年版）》GB 50021、现行国家标准《工程勘察通用规范》GB 55017及现行行业标准《污染场地岩土工程勘察标准》HG/T 20717的相关规定。

4.1.2  岩土工程勘察与污染状况调查的勘探、取样、原位测试宜同步协调进行。

4.1.3  对场地勘察与污染状况调查的原始资料，应进行整理、检查、分析，可提交专门性的咨询报告。

## 4.2  场地岩土工程勘察

4.2.1  覆盖阻隔工程的岩土工程勘察应通过测绘与调查、勘探、取样、测试等多种手段相结合的方法进行，应开展下列工作：

1  查明气象条件；

2  查明区域水文地质条件；

3  查明场地岩土分布、物理力学性质指标、化学性质指标；

4  场地土与地下水腐蚀性评价；

5  查明场地及邻近建（构）筑物和地下管线等分布，评价覆盖阻隔屏障施工后对邻近建（构）筑物和地下管线的影响；

6  查明场地及区域生态环境；

7  搜集并整理场地及区域居民区、饮用水源点等人类活动资料；

8  搜集并整理场地及区域工程经验。

4.2.2  对区域水文地质条件的确定，应查明下列内容：

1  地下水的类型及赋存状态；

2  地下水位及地下水位动态变化，包括季节变化、多年变化、人为因素造成的变化；

3  包气带的岩土种类、厚度、分布规律、渗透性、透气性。

4.2.3  场地岩土的物理力学性质指标、化学性质指标的测试方法应符合现行国家标准《土工试验方法标准》GB/T 50123的相关规定，设计需要时应测定岩土对目标污染物的水力渗透系数、气体有效渗透率、气体扩散系数。

4.2.4  受污染岩土及地下水对建筑材料的腐蚀性评价和腐蚀等级划分，应符合现行国家标准《岩土工程勘察规范（2009年版）》GB 50021、《工业建筑防腐蚀设计标准》GB 50046的相关规定。

4.2.5  岩土工程勘察的勘探工作量布置及取样要求应符合现行行业标准《污染场地岩土工程勘察标准》HG/T 20717的相关规定。

## 4.3  污染状况调查

4.3.1  应通过资料收集、现场踏勘、人员访谈、原位检测、采样及实验室测试分析，进行下列土污染状况调查工作：

1  查明工业有机污染历史成因，识别污染源及其性质；

2  查明土壤和土壤气体的环境质量，调查方法应符合现行国家标准《土壤质量 土壤气体采样指南》GB/T 36198、现行行业标准《建设用地土壤污染状况调查 技术导则》HJ 25.1的相关规定。

4.3.2  应对场地内既有污染土体的污染状况开展以下详细调查：

1  确定污染土体的类型、成分、总量、埋深及既有工程阻隔措施；

2  分析污染土体渗沥液的成分、污染物浓度及渗沥量；

3  分析污染土体土壤气体的成分、污染气体浓度及迁移情况。

4.3.3  应在岩土工程勘察成果及本规范4.3.1、4.3.2的基础上，开展下列工作：

1  宜确定污染源-汇关系；

2  应查明岩土中污染物和污染气体种类及浓度的空间分布，并宜分析其变化规律；

3  应参考现行国家标准《石油化工工程防渗技术规范》GB/T 50934确定场地的污染防治分区。

4.3.4  应根据场地勘察与污染状况调查成果、场地用途确定工业有机污染场地覆盖阻隔工程的风险管控目标，并开展下列工作：

1  确定目标污染物；

2  确定目标污染物的风险控制值，应按现行行业标准《建设用地土壤污染风险评估技术导则》HJ 25.3的相关规定执行；

3  确定风险管控范围。

# 5  覆盖阻隔工程设计

## 5.1  一 般 规 定

5.1.1  覆盖阻隔工程设计应综合考虑场地勘察与污染状况调查成果、风险管控目标、目标污染物、风险控制值、设计使用年限要求，兼顾施工条件与场地修复方案。覆盖阻隔工程设计方案的内容宜按本规范附录A执行。

5.1.2  覆盖阻隔系统自下而上宜包括排气层、防渗阻气层、排水层、覆盖支持土层、营养植被层，如下图所示。其中防渗阻气层为必选层，其他层应视场地情况作为可选项。

图5.1.2  覆盖阻隔系统结构图

5.1.3  覆盖阻隔屏障的设计使用年限应满足场地用途要求。

5.1.4  风险控制值应根据场地污染特征、场地用途、场地周边环境等因素综合确定，并应符合现行行业标准《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则》HJ 25.5、《建设用地土壤污染风险评估技术导则》HJ 25.3的相关规定。

## 5.2  覆盖阻隔屏障总体设计

5.2.1  覆盖阻隔屏障的总体设计内容应包括平面布置、屏障厚度。

5.2.2  覆盖阻隔屏障的平面布置设计应符合下列规定：

1  对于一般污染防治区，应综合风险管控范围、地质条件、污染源-汇关系、场地用途等因素进行设计，宜根据污染范围选用全覆盖式平面布置，切断污染土壤和污染气体的暴露途径；

2  对于重点污染防治区，可额外对其设计闭合形式布置的竖向阻隔屏障，使其与覆盖阻隔屏障相连，切断污染气体的水平迁移途径。

5.2.3  覆盖阻隔屏障的厚度应根据施工条件、场地环境污染现状等因素进行设计；厚度不宜小于0.8 cm，不宜大于1.2 m。

5.2.4  覆盖阻隔屏障应位于地下水位之上。

## 5.3  覆盖阻隔屏障防渗阻气层

5.3.1  防渗阻气层材料应根据设计使用年限要求、场地勘察与污染状况调查成果、场地安全再利用要求、设计厚度综合确定。选用程序应依次包括类型适用性判别、原材料选用、屏障材料设计、使用功能判别。

5.3.2  防渗阻气层材料及结构类型适用性判别应符合下列规定：

1  对于一般污染防治区，可选用压实黏土屏障、压实黏土-膨润土防水毯复合覆盖屏障；

2  对于重点污染防治区，可选用压实黏土-土工膜或压实黏土-膨润土防水毯-土工膜复合覆盖阻隔屏障，并与竖向阻隔屏障相连。

5.3.3  防渗阻气材料应对场地污染物具有防腐蚀性能，应根据现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计标准》GB 50046的腐蚀性等级进行选用，污染物对防渗阻气材料的腐蚀性等级不应高于中等。

5.3.4  覆盖阻隔屏障原材料选用的压实黏土除应符合现行国家标准《生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术标准》GB/T 51403的相关规定外，尚应符合下列规定：

1  压实黏土层平均厚度不宜小于300 mm，应进行分层压实，顶部压实度不宜小于90%，边坡压实度不宜小于85%。

2  压实黏土层饱和水力渗透系数小于1×10-7 cm/s;

3  压实黏土层表面应平整、光滑;

4  压实黏土层的无侧限抗压强度不应小于150 kPa；

5  屏障材料的强度性能尚应满足邻近建（构）筑物和地下管线变形控制要求。

5.3.5  覆盖阻隔屏障原材料选用的土工膜除应符合现行国家标准《生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术标准》GB/T 51403的相关规定外，尚应符合下列规定：

1  应具有良好的抗拉强度或抗不均匀沉降能力；

2  水力渗透系数应小于1×10-12 cm/s；

3  应具有良好的抗老化能力，使用寿命应大于30年；

4  可选用高密度聚乙烯或线性低密度聚乙烯土工膜，厚度不宜小于1.5 mm；

5  土工膜上方和下方可设置保护层，保护层为压实黏土层时，饱和渗透系数不应大于1×10-5 cm/s，厚度不宜小于0.30 m，防止土工膜遭到破坏；

6  土工膜上方可采用非织造土工布作为保护层，规格不应小于600 g/m2，并符合现行行业标准《垃圾填埋场用非织造土工布》CJ/T 460的相关规定；

7  边坡上宜采用双糙面土工膜，并在边坡平台上设土工膜锚固沟。

8  土工膜外观应符合表5.3.5的规定。

表5.3.5 土工膜外观要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 切口 | 平直，无明显锯齿现象 |
| 穿孔修复点 | 不允许 |
| 机械（加工）划痕 | 无或不明显 |
| 僵块 | 每1 m2限于10个以内，直径小于等于2.0 mm，截面上不允许有贯穿膜厚度的僵块 |
| 气泡和杂质 | 不允许 |
| 裂纹、分层、接头和断头 | 不允许 |
| 糙面膜外观 | 均匀，不应有结块、缺损等现象 |

5.3.6  覆盖阻隔屏障原材料选用的膨润土防水毯除应符合现行行业标准《钠基膨润土防水毯》JC/T 193的相关规定外，尚应符合下列规定：

1  饱和水力渗透系数不应大于5×10-9 cm/s；

2  规格不应小于4800 g/m2；

3  膨润土自由膨胀系数不应小于24 mL/2g；

4  抗拉强度不应小于800 N/100 mm；

5  剥离强度不应小于65 N/10 cm；

6  抗静水压力0.4 MPa/1 h，无渗漏；

5.3.7  应根据防渗要求选用粉末型膨润土防水毯或颗粒型膨润土防水毯，防渗要求高的工程中应优先选用粉末型膨润土防水毯。

5.3.8  当覆盖阻隔屏障中保护土层选用未污染压实原位土时，屏障材料除应符合本规范5.3.5外，防渗阻气材料应对未污染压实原位土具有防腐蚀性能。

## 5.4  覆盖阻隔屏障排水层和排气层

5.4.1  排水层应选用导水性能好的材料，其水力渗透系数应大于0.1 cm/s，排水层纵向坡度不宜小于2%。

5.4.2  顶部宜选用碎石作为排水层，边坡宜选用土工复合排水网作为排水层。

5.4.3  当采用碎石作为排水层时，碎石排水层厚度不宜小于300 mm,粒径宜为20 mm~40 mm,上部宜铺设200 g/m2土工滤网。

5.4.4  边坡土工复合排水网厚度不宜小于5 mm,搭接重叠宽度不宜小于300 mm,且应采用塑料绳拴接，沿搭接缝的拴接点间距不宜大于500 mm。

5.4.5  土工复合排水网除应符合现行行业标准《垃圾填埋场用土工排水网》CJ/T 452的相关规定外，尚应符合下列规定：

1  土工复合排水网宜选用高密度聚乙烯材质，纵向抗拉强度应大于8 kN/m；

2  土工复合排水网中土工网和土工布应预先粘合，且粘合强度应大于0.17 kN/m。

5.4.6  排水层与场地表面排水沟相接处应设置穿过沟壁的排水短管,排水短管沿排水沟纵向的间距不宜大于2 m。

5.4.7  排气层可采用碎石等颗粒材料或导气性较好的土工网状材料。边坡宜选用土工网状材料作为排气层。排气层水力渗透系数应大于0.01 cm/s。

5.4.8  当采用碎石作为排气层时，碎石排水层厚度不宜小于300 mm,粒径宜为20 mm~40 mm,上部宜铺设不小于300 g/m2土工滤网，下部宜铺设200 g/m2土工滤网。

5.4.9  当边坡采用土工网状材料作为排气层时，厚度不宜小于5 mm,网状材料上下应铺设土工滤网，防止颗粒物进入排气层。

## 5.5  覆盖阻隔屏障植被层

5.5.1  植被层由营养植被层和覆盖支持土层组成。

5.5.2  营养植被层厚度应大于15 cm。

5.5.3  覆盖支持土层由压实土层构成，厚度应大于45 cm，压实度不宜小于80%。

## 5.6  击穿判别验算

5.6.1  有机污染场地土质覆盖层应能有效控制雨水渗入及污染气体排放，覆盖层底部雨水渗漏量应根据污染场地所在地区按表5.6.1控制。

表5.6.1  土质覆盖层的雨水渗漏量控制要求

| 覆盖层类型 | 年最大渗漏量（mm/yr） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 湿润地区 | 干旱半干旱 |
| 土质覆盖层 | 50 | 16 |

5.6.2  覆盖阻隔工程设计的污染气体击穿判别可按下列公式计算：

（5.6.2-1）

（5.6.2-2）

（5.6.2-3）

式中：

Cs——目标污染气体覆盖阻隔表面的浓度，mg/m3；

CKZ ——目标污染气体的风险控制浓度，mg/m3；

z ——与大气边界层顶部的距离，m；

λ ——目标污染气体在覆盖阻隔中的降解速率，s-1；

H ——中性或稳定大气条件下的大气边界层高度，m，取值范围为300 m~1000 m；

h ——覆盖阻隔层的厚度，mg/m3；

C0 ——目标污染气体的源浓度，mg/m3；

De ——目标污染气体在覆盖阻隔中的有效扩散系数，m2/s，与土壤含水率和密度有关，数量级一般在10-9 m2/s~10-6 m2/s之间；

v ——目标污染气体在覆盖阻隔中的对流速度，m/s；

Deddy——涡流扩散系数，m2/s；

k ——冯·卡门参数，一般取0.4；

u* ——摩擦速度或剪切速度，m/s，一般取0.3 m/s；

Dg ——目标污染气体在空气中的扩散系数，m2/s，数量级一般为10-5 m2/s。

5.6.3  污染气体击穿判别所需参数取值应符合下列规定：

1  阻隔性能参数，宜取目标污染物的阻隔性能参数实测值；

2  C0可取场地勘察与污染状况调查阶段土壤气体试样中目标污染气体浓度。

## 5.7  覆盖阻隔屏障材料性能测试方法

5.7.1  污染物作用下单层及复合覆盖阻隔屏障中的压实黏土、膨润土防水毯、土工膜的性能测试，试验用污染土壤选用应符合下列规定：

1  工业有机污染场地取样处土壤；

2  按工业有机污染场地内目标污染物种类和浓度进行制备的人工污染土。

5.7.2  未受污染的单层及复合覆盖阻隔屏障中的压实黏土、膨润土防水毯、土工膜的性能测试的试验用水，宜采用水质达到现行国家标准《地下水质量标准》GB/T 14848所规定Ⅲ类地下水质量的淡水或自来水。

5.7.3  污染物作用下膨润土的液限测试宜采用现行国家标准《土工试验方法标准》GB/T 50123所规定的液塑限联合测定法。

5.7.4  单层及复合覆盖阻隔屏障中的压实黏土、膨润土防水毯、土工膜的水力渗透系数测试应符合下列规定：

1  试验所用主要仪器设备、试样制备、试验步骤应符合现行国家标准《土工试验方法标准》GB/T 50123的相关规定；

2  宜分别测试未受污染试样以及污染物作用下试样的渗透系数；

3  试验过程中应收集并测定渗出液的体积、pH、电导率和污染物浓度；

4  未受污染试样的渗透试验的试验终止条件应符合下列规定：

- 连续4次所测定的渗透渗入量与渗出量的比值应在0.75~1.25之间；

- 渗透系数大于等于1.0×10-8 cm/s时，至少连续4次所测定渗透系数的变化幅度应小于等于25%；渗透系数小于1.0×10-8 cm/s时，至少连续4次所测定渗透系数的变化幅度应小于等于50%；渗透系数随试验时间应无明显单调升高或降低趋势。

5  污染物作用下试样的渗透系数的试验终止条件应符合下列规定：

- 符合本条第4款的规定；

- 累计渗出液体积与试验孔隙体积的比值不宜小于2.0；

- 测定渗入液与渗出液pH、电导率及污染物浓度之间的相对误差小于10%，且渗出液pH、电导率及污染物浓度随试验时间应无明显单调升高或降低趋势。

5.7.5  复合覆盖阻隔屏障的渗透试验应根据各工程材料渗透系数综合确定，并应符合下列规定：

1  压实黏土的渗透系数测定应符合现行国家标准《土工试验方法标准》GB/T 50123的相关规定；

2  土工膜的渗透系数测定应符合现行国家标准《土工合成材料 防渗性能 第2部分：渗透系数的测定》GB/T 19979.2的相关规定；

3  膨润土防水毯的渗透系数除应符合现行行业标准《钠基膨润土防水毯》JC/T 193的相关规定，试验终止的条件还应符合本规范5.7.4的规定。

5.7.6  压实黏土、膨润土防水毯、土工膜的气体有效渗透率测试和气体扩散系数测试可按本规范附录B执行。

# 6  覆盖阻隔工程施工

## 6.1  一 般 规 定

6.1.1  覆盖阻隔工程施工前，应具备下列资料：

1  场地勘察及污染状况调查资料；

2  施工所需的设计方案；

3  施工方案；

4  工艺性试验资料；

5  施工原材料的质量检验资料；

6  保障施工人员健康和环境安全的措施。

6.1.2  施工方案宜包括下列内容：

1  施工作业条件资料；

2  测量作业资料；

3  施工组织设计；

4  施工方法与作业流程；

5  施工质量控制方案；

6  对邻近建（构）筑物分布、地下管线及管廊的工程保护措施。

6.1.3  施工作业条件资料宜包括下列内容：

1  工程场地总平面图，宜包括场地建（构）筑物分布、地下管线及管廊分布、施工空间、交通设施;

2  邻近建（构）筑物安全等级、基础形式及埋设深度;

3  施工过程中产生固体废弃物、废液与废气的处置方案;

4  施工场地的平整情况和地基承载力;

5  水、气及其他施工燃料动力供应条件;

6  区域及场地周边的交通条件。

6.1.4  施工场地的施工空间、平整情况和地基承载力应满足机械施工要求。工程需要时应提出施工场地的地基处理设计与施工方案。

6.1.5  施工场地土壤中存在挥发及半挥发有机污染物时，施工过程应保障施工人员健康。

6.1.6  覆盖阻隔屏障施工的有效厚度不应小于屏障厚度设计要求。

6.1.7  覆盖阻隔屏障施工应确保交接面的连续、完整。

6.1.8  覆盖阻隔屏障施工过程中宜监测地下水位变动，当影响施工时应采取降水措施。

6.1.9  覆盖阻隔屏障施工过程中出现特殊施工情况时，应采取应急措施。

6.1.10  覆盖阻隔材料入场时应检验，应包装完好、标识清楚，厂家、场地、批次等信息清晰，性能检测报告、产品质量合格证等资料应齐全。覆盖阻隔材料应在现场进行抽样检查，并应由专业机构进行检测。

6.1.11  施工人员不应穿钉鞋等在土工合成材料上踩踏，车辆不应直接在土工合成材料上碾压。

6.1.12  覆盖阻隔工程各单项施工完成后应及时进行验收并在下一阶段施工时对以前的工程予以保护。

## 6.2  工艺性试验

6.2.1  工艺性试验应开展下列工作：

1  确定施工所需要的施工工艺参数;

2  核验覆盖阻隔屏障施工的有效厚度、屏障的完整性；

3  核验覆盖阻隔屏障中防渗阻气层材料的水力渗透系数、气体有效渗透率和气体扩散系数。

6.2.2  工艺性试验的试验点选择应具有代表性，试验间距沿平面布置的方向不应小于3 m。

6.2.3  工艺性试验应验证以下施工工艺：

1  压实黏土层压实度；

2  膨润土防水毯、土工膜的搭接方式及搭接宽度。

## 6.3  施 工 方 法

6.3.1  场地顶部、边坡、锚固平台、回填材料应平整、密实，并应无明显凹凸不平，平整度应达到±20 mm。场地顶部、边坡、锚固平台之间应过渡平缓。

6.3.2  压实黏土阻气防渗层应选择细粒土含量高、砂砾土含量低的土料，并符合下列规定：

1  粒径小于0.075 mm的土粒干重应大于土粒总干重的25%；

2  粒径大于5 mm的土粒干重不宜超过土粒总干重的20%；

3  塑性指数范围宜为15~30。

6.3.3  压实黏土层施工及质量控制应符合现行行业标准《生活垃圾卫生填埋场岩土工程技术规范》CJJ 176的相关规定。

6.3.4  压实黏土层应分层压实。施工时宜采用无振动的羊足碾分层压实，每层压实土层的厚度宜按150 mm控制，各层之间应紧密结合。

6.3.5  膨润土防水毯施工应符合下列规定：

1  膨润土防水毯不应在雨雪天气施工；

2  应与基础层贴实，不应折皱、悬空；

3  应以品字形分布，不得出现十字搭接；

4  边坡施工应沿坡面铺展，边坡上不应存在水平搭接。

6.3.6  膨润土防水毯施工时，卷材宜绕在刚性轴上，借挖土机、装载机结合专用框架起吊铺设，应铺放平整无折皱，不得在地上拖拉，不得直接在其上行车；当边坡铺设膨润土防水毯时，严禁沿边坡向下自由滚落铺设。坡顶处材料应埋入锚固沟锚固。

6.3.7  膨润土防水毯的搭接处施工应符合下列规定：

1  膨润土防水毯及其搭接部位应与基础层贴实且无折皱和悬空；

2  搭接膨润土防水毯应在下层膨润土防水毯的边缘150 mm处撒上膨润土粉状密封剂，其宽度宜为50 mm，重量宜为0.5 kg/m2。当膨润土防水毯材料的一面为土工膜时，应焊接；

3  膨润土防水毯搭接方式为自然搭接，最小搭接宽度宜为250 mm±50 mm；

4  局部可用膨润土搭接膏密封；

5  坡面铺设完成后，应在底面留下不少于2 m的膨润土防水毯余量。

6.3.8  膨润土防水毯在管道或构筑立柱等特殊部位施工，应加强处理；遇有贯穿物或与结构物连接处，膨润土防水毯与周边接触处应密闭。

6.3.9  在膨润土防水毯施工验收以后，应做好防水、防潮保护。

6.3.10  土工膜铺设应符合下列规定：

1  应选择合适的天气施工，土工膜的每日铺设量不应超过一个工作日能完成的焊接量；

2  在安装土工膜之前，应检查膜下保护层的平整度达到铺设的要求；

3  铺设应一次展开到位，不宜展开后再拖动；

4  应为材料热胀冷缩导致的尺寸变化留出伸缩量；

5  宜对膜下保护层采取适当的防水、排水措施。

6.3.11  土工膜展开完成后，应及时焊接，搭接应良好。搭接方式为热熔焊接和挤出焊接。采用热熔焊接时，最小搭接宽度宜为100 mm±20 mm；采用挤出焊接时，最小搭接宽度宜为75 mm±20 mm。土工膜应无明显损伤、无褶皱、无隆起、无悬空现象。边坡上的接缝应与坡面的坡向平行，场底横向接缝应距坡脚应大于1.5 m。

6.3.12  土工布应铺设平顺，无破损、无褶皱、无跳针、无漏接现象，不得有石块、土块、水和过多的灰尘进入土工布。

6.3.13  土工布搭接方式为缝合连接时，最小搭接宽度宜为75 mm± 15 mm；非织造土工布搭接方式为热粘连接时，最小搭接宽度宜为200 mm± 25 mm。

6.3.14  土工布缝合应采用双线缝合。用于土工布缝合的线应为最小张力大于60 N的树脂线，并应具有不低于土工布的抗化学腐蚀和抗紫外线能力。当非织造土工布采用热粘连接时，应使搭接宽度范围内的重叠部分全部粘结。

6.3.15  边坡上的土工布施工，应预先将土工布锚固在锚固沟内，再沿斜坡向下铺放，土工布不得折叠，不得打皱。土工布在边坡土的铺设方向应与坡面一致，在坡面上宜整卷铺设，不宜有水平接缝。

6.3.16  土工布上如果有裂缝和孔洞，应使用相同规格材料进行修补，修补范围应大于破损处周边300 mm。

6.3.17  土工复合排水网的排水方向应与水流方向一致。

6.3.18  土工布和排水网都应和同类材料连接。相邻的部位应使用塑料扣件或聚合物编织带连接，底层土工布应搭接，上层土工布应缝合连接，连接部分应重叠。沿材料卷的长度方向，最小连接间距不宜大于1.5m。排水网芯复合的土工布应全面覆盖网芯。

6.3.19  管道或构筑立柱等特殊部位施工应进行特殊处理，并保证排水畅通。

6.3.20  土工复合排水网中的破损均应使用相同材料修补，修补范围应大于破损范围周边300 mm。

## 6.4  施工质量控制

6.4.1  施工质量控制包括原材料进场质量控制、施工材料质量控制、施工工序质量控制。各阶段施工质量控制应进行准确记录。主控项目的质量控制均应符合质量控制要求。一般项目的质量控制合格率不得低于90%，且不得存在严重缺陷。

6.4.2  原材料进场质量控制应符合设计要求，可根据原材料的质量检测资料进行检查。

6.4.3  施工前应对施工用水进行质量控制，且符合表6.3.3的规定。

表7.3.3 施工用水质量标准

| 项目类别 | 序号 | 检测项目 | 质量控制要求 | 检测频次 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | pH | 6~9 | 每个来源1次 | 玻璃电极法 |
|  | 2 | 硬度 | ＜250 mg/L | 每个来源1次 | EDTA容量法、电感耦合等离子发射光谱法、电感等离子体质谱法 |
|  | 3 | 总固体含量 | ＜500 mg/L | 每个来源1次 | 105℃干燥重量法、180℃干燥重量法 |
|  | 4 | 硫酸盐 | ＜1% | 每个来源1次 | 硫酸钡重量法、离子色谱法、EDTA容量法、硫酸钡比浊法 |

6.4.4  当压实黏土层施工时，各层压实土层应每500 m2取3个~5个样品进行压实度测试。

6.4.5  膨润土防水毯铺设应随时检查外观有无缺陷，当发现缺陷时，应及时采取修补措施，修补范围宜大于破损范围300 mm。膨润土防水毯如有撕裂等损伤应全部更换。

6.4.6  土工膜应在施工前进行尺寸、外观和物理性能检查，符合下列规定：

1  尺寸偏差和外观检查应每10000 m2为一批，不足10000 m2按一批计。在每批产品中随机抽取3卷进行尺寸偏差和外观检查；膜的外观应符合本标准第5.3.5条的规定。土工膜的检测频率宜保证每一批次聚乙烯土工膜至少取一个样，同一批次土工膜宜按每50000 m2增加一个取样。

2  主要物理性能指标检验应在尺寸偏差和外观检查合格的样品中任取一卷，在距外层端部500 mm处裁取5 m2进行主要物理性能指标检验。当有一项指标不符合要求，应加倍取样检测，仍有一项指标不合格，应认定整批材料不合格。

6.4.7  土工膜焊接、检测和修补记录标识应明显、清楚，焊缝表面应整齐、美观，不得有裂纹、气孔、漏焊和虛焊现象。土工膜焊接质量检测应符合下列规定：

1  对热熔焊接每条焊缝应进行气压检测，合格率应为100%；

2  对挤压焊接每条焊缝应进行真空检测，合格率应为100%；

3  焊缝破坏性检测，按每1000 m 焊缝取一个1000 mm×350 mm样品做强度测试，合格率应为100%；

4  气压、真空和破坏性检测及电火花测试方法应符合国家标准《生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术标准》GB/T 51403的相关规定。

6.4.8  土工布每200 m接缝取一个样检测搭接效果，合格率应为95%。

# 7  工程效果评估及工后监测

## 7.1  一 般 规 定

7.1.1  工程效果评估应包括工程效果评估标准、工程全流程资料、施工质量评估、工程性能指标抽检评估、土壤气体质量和土壤气体通量抽检。工程效果评估工作记录宜按本规范附录C执行。工程效果评估报告的内容宜按本规范附录D执行。

7.1.2  开展工程效果评估的时间应符合现行行业标准《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则》HJ 25.5的相关规定，可在覆盖阻隔工程施工完成1年内开展。

7.1.3  工程效果评估应在施工单位自行检验评定合格的基础上进行。

7.1.4  覆盖阻隔工程的工后监测应根据工程效果评估结论及建议进行，应包括反映工程效果的环境监测与工程监测，并可根据监测结果、场地用途开展制度控制、工程管理。

7.1.5  工程效果评估及工后监测完成后应立即对工作点位采取保护和复原措施，并应进行标记。钻孔的封控应符合本规范7.2.10的规定。开挖的覆盖阻隔工程应进行复原。

## 7.2  工程效果评估

7.2.1  工程效果评估标准应符合下列规定：

1  工程全流程资料完整、记录准确；

2  施工过程中检测项目达到施工质量控制要求；

3  施工质量评估达到工程施工质量要求；

4  抽检工程性能指标达到设计要求；

5  抽检土壤气体质量中目标污染物浓度和土壤气体通量，确认实现风险管控目标。

7.2.2  工程效果评估的工程全流程资料应包括下列内容：

1  场地勘察与污染状况调查报告；

2  覆盖阻隔工程设计方案；

3  施工组织设计资料及工程施工专项方案；

4  施工原材料的质量检测资料；

5  施工过程中施工质量控制记录资料；

6  与设计及施工相关的其他资料。

7.2.3  覆盖阻隔屏障的施工质量评估、工程性能指标抽检评估、土壤气体质量和土壤气体通量抽检应综合原位测试与取样室内试验进行。

7.2.4  覆盖阻隔屏障施工质量评估的点位宜随机分布，评估结果应具有代表性。

7.2.5  覆盖阻隔屏障施工质量评估的时间应符合下列规定：

1  开挖验证屏障厚度的施工质量评估工作可在各分项工作施工结束后1 d内开展；

2  压实黏土压实度、土工膜及搭接处完整性、膨润土防水毯搭接处完整性宜在各分项工作施工结束后1 d内开展。

7.2.6  覆盖阻隔屏障的施工质量评估应符合本规范表7.2.6的规定。

表7.2.6 施工质量评估项目要求

| 序号 | 评估项目 | 评估方法 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屏障厚度 | 开挖验证、钢尺测量 | 不小于设计值 |
| 2 | 压实黏土压实度 | 环刀法取样评估 | 不小于设计值 |
| 3 | 压实黏土无侧限抗压强度 | 钻孔取样评估 | 不小于设计值 |
| 4 | 土工膜及搭接处完整性 | 气压、真空检测及电火花测试方法 | 不小于设计值 |
| 5 | 膨润土防水毯搭接处完整性 | 坑探、工程物探方法 | - |

7.2.7  满足工程效果评估标准的工程性能指标应符合下列规定：

1  抽检防渗阻气层的水力渗透系数、气体有效渗透率、气体扩散系数应达到设计要求，单个不超过5倍设计要求；

2  抽检压实黏土层的无侧限抗压强度不应小于设计值；

3  抽检的错判概率和漏判概率均不应超过5%。

7.2.8  工程性能指标抽检点位每500 m2不宜少于3个~5个样品，抽检结果应具有代表性。

7.2.9  工程性能指标抽检的取样时间可与完整性评估工作同步进行，各分项工作施工结束后1 d内钻孔取样，进行相关试验。

7.2.10  工程效果评估的钻孔取样方法应符合下列规定：

1  钻孔宜采用金刚石钻头或硬质合金钻头的回转钻井；取样可采用单动双管、双动三重管取样器，采取率不宜小于80%，保持取样连续完整。

2  单层压实黏土层的钻孔孔位应位于压实黏土层中部。

3  钻孔垂直偏差不应大于1/300。

4  钻孔宜与双环法试验等原位渗透测试相结合。

5  钻孔取样后应对试样及时密封保存，并进行取样信息记录。

6  钻孔取样后应及时封孔，可采用水泥-膨润土浆液、水泥砂浆等止水材料注浆回灌。

7.2.11  抽检防渗阻气层的水力渗透系数、气体有效渗透率、气体扩散系数，可综合钻孔取样室内试验及原位测试，应符合下列规定：

1  钻孔取样的室内渗透系数测试可按本规范5.4.4和5.4.5的相关规定执行；

2  压实黏土、土工膜、膨润土防水毯的气体有效渗透率测试和气体扩散系数测试可按本规范附录B执行。

7.2.12  满足工程效果评估标准的风险管控目标时，可基于土壤气体监测井，抽检防渗阻气层上方土壤气体的目标污染物浓度，防渗阻气层上方各批次目标污染物浓度均值的95%置信上限不应大于风险控制值，目标污染物的最大值不应超过风险控制值的2倍。

7.2.13  工程效果评估的防渗阻气层上方土壤气体质量抽检时,目标污染物应获取不少于4个批次的数据，宜每个季度取样1次，2个批次之间间隔不得少于1个月。

7.2.14  工程效果评估的防渗阻气层上方土壤气体质量抽检点位布置和数量应符合下列规定：

1  应在尽可能靠近防渗阻气层的上方、下方处布置，并应充分考虑防渗阻气层引起的土壤气体流向改变；

2  宜充分利用场地勘察与污染状况调查阶段的地下水监测井进行周期性采样和检测，也可设置土壤气体监测井进行土壤气体样品采集和检测，监测井位置应优先考虑污染物浓度高的区域、敏感点所处位置等。

7.2.15  通过在覆盖阻隔屏障表面监测点布置静态箱，获取屏障表面目标污染物的气体通量。

## 7.3  工 后 监 测

7.3.1  应综合原位测试、取样分析、物理测量、视觉与嗅觉感官评价等方法开展工后监测，包括以下工作：

1  应进行环境监测，包括土壤气体环境质量，监测项目应根据场地污染状况调查、场地修复情况综合确定。

2  宜监测地下水水文情况，可包括地下水位变动情况等；

3  宜监测覆盖阻隔屏障变形，包括屏障表面沉降量及屏障侧向变形量。

7.3.2  环境与工程监测期限不宜少于2年，并宜与设计使用年限一致。

7.3.3  环境监测点位布置除应符合现行行业标准《建设用地土壤污染风险管控和修复 监测技术导则》HJ 25.2的相关规定外，尚应符合下列规定：

1  用于土壤气体质量监测的土壤气体监测井应结合阻隔范围进行布置，并应充分考虑防渗阻气层引起的土壤气体流向变化情况，防渗阻气层下方应至少设置1个监测点位，防渗阻气层上方应至少设置2个监测点位；

2  用于取样的监测点布设应尽可能靠近防渗阻气层上方，并宜在未污染区域设置对照监测点；

3  挥发性/半挥发性有机污染物浓度高区域宜加密设置监测点；

4  监测深度不应小于场地勘察与污染状况调查阶段的工作深度，并应根据污染深度分布、场地地质条件、场地修复情况综合确定。

7.3.4  土壤气体监测井如本规范附录E所示。

7.3.5  土壤质量环境的监测点位的平面布置宜采用分区布点法，监测取样的工作量可参考现行行业标准《污染场地岩土工程勘察标准》HG/T 20717的相关规定。

7.3.6  覆盖阻隔屏障表面气体通量监测以随机布点方式为主，覆盖阻隔屏障水平面积小于5000m2时，根据公式确定监测点的数目；监测点不宜小于6个点。

7.3.7  环境监测应充分利用场地勘察与污染状况调查、工程效果评估阶段设置的地下水监测井及取样点位。地下水监测井应符合现行行业标准《污染场地岩土工程勘察标准》HG/T 20717的相关规定。

7.3.8  覆盖阻隔屏障工后变形与表面沉降、邻近建（构）筑物和地下管线变形监测的点位布置应最大限度地反映监测对象的实际状态及其变化趋势，并宜参照现行国家标准《建筑基坑工程监测技术标准》GB 50497的相关规定。

7.3.9  监测结果出现异常，应立即实施安全预案，提高监测频率，采取相应的安全防护措施。如遇突发事件应进行非常规检查以核实工程效果。

7.3.10  应根据具体监测项目明确监测方法、监测频次，可按表7.3.8执行。

表7.3.8  覆盖阻隔工程工后监测方法及监测频次

| 序号 | 监测项目 | 监测方法 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下水位 | 监测井内直接测量 | 连续监测3个月，每月1次，此后宜每半年1次 |
| 2 | 土壤气体质量 | 监测井内取样测量 | 连续监测3个月，每月1次，此后宜1年~2年1次 |
| 3 | 屏障表面气体通量 | 静态箱法 | 连续监测3个月，每月1次，此后宜1年~2年1次 |
| 4 | 覆盖阻隔屏障沉降量 | 沉降板测量、水准仪直接测量 | 连续监测3个月，可每10天1次 |
| 5 | 覆盖阻隔屏障侧向变形 | 测斜管测量 | 连续监测3个月，可每10天1次 |
| 6 | 邻近建（构）筑物变形 | 水准仪、经纬仪、测斜管、裂缝直接测量，裂缝计测量，粘贴安装千分表法 | 连续监测3个月，可每10天1次 |
| 7 | 地下管线及管廊变形 | 位移杆法，柔性管线可采用间接监测 | 连续监测3个月，可每10天1次 |

7.3.11  工后监测记录要求，可按本规范附录F执行。

# 附录A  覆盖阻隔设计方案

A.0.1  覆盖阻隔屏障设计方案应包括如下内容：

1  工程概况；

2  设计依据，宜包括场地勘察与污染状况调查成果、场地用途、工程建设目的；

3  工程目标，宜包括风险管控目标、目标污染物的种类、目标污染物的风险控制值、风险管控范围、覆盖阻隔屏障的工程性能、设计使用年限；

4  总体设计，宜包括覆盖阻隔屏障平面布置、屏障厚度；

5  屏障材料，宜包括原材料筛选、屏障材料设计、屏障材料性能测试结果、击穿判别验算，可包括工程量估算、费用估算、施工周期估算、屏障材料技术经济比选分析；

6  施工建议；

7  设计结论。

A.0.2  覆盖阻隔屏障设计方案应经审查批准。

# 附录B  覆盖阻隔材料性能测试方法

B.0.1  该测试方法适用于实验室测定压实黏土、膨润土防水毯、土工膜等覆盖阻隔屏障材料的气体有效渗透率、气体扩散系数。

B.0.2  气体有效渗透率试验符合现行国家标准《岩石中两相流体相对渗透率测定方法》GB/T 28912的相关规定，根据达西定律，覆盖阻隔材料的气体有效渗透率可按下式计算：

（B.0.2）

式中：

Kge——气相有效渗透率，单位为m2；

Pa——进气压力，单位为kPa；

Pa——大气压力，单位为kPa；

qg——气体流量，单位为m3/s；

μg——气体黏度，单位为mPa·s；

A——覆盖阻隔材料的横截面积，单位为m2；

L——覆盖阻隔材料的长度，单位为m。

B.0.3  气体扩散试验符合现行行业标准《岩石中烃类气体扩散系数测定方法》SY/T 6129的相关规定，根据费克第二定律，覆盖阻隔材料的气体扩散系数可按下式计算：

（B.0.3）

式中：

D——气体在覆盖阻隔材料中的扩散系数，单位为m2/s；

C1——初始时刻气体在气体扩散室中的体积浓度，用百分数表示；

C2——初始时刻气体在氮气扩散室中的体积浓度，用百分数表示；

C1t——t时刻气体在气体扩散室中的体积浓度，用百分数表示；

C2t——t时刻气体在氮气扩散室中的体积浓度，用百分数表示；

A——覆盖阻隔材料的横截面积，单位为m2；

V1——气体扩散室的容积，单位为m3；

V2——氮气扩散室的容积，单位为m3；

t0——初始时刻，单位为s；

t——t时刻，单位为s；

L——覆盖阻隔材料的长度 ，单位为m。

# 附录C  工程效果评估工作记录

C.0.1  工程效果评估工作可按表C.0.1进行记录。

表C.0.1 工程效果评估工作记录表

| 覆盖阻隔工程效果评估工作记录 |  |  |  |  |  |  |  | 编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  | 分布（子分布）工程名称 |  | 分项 工程名称 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 抽检点位 |  |  |  |  | 抽检批容量 |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  | 评估依据 |  |  |  |  |
| 取样方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  | 允许偏差及 控制要求 |  | 最小/实际抽检数量 | 评估 方法 | 检测 记录 |  | 检测 评估 |
| 1 | 屏障厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 压实黏土压实度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 压实黏土 无侧限抗压强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 土工膜及搭接处 完整性 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 膨润土防水毯 搭接处完整性 |  |  |  |  |  |  |  |  |

C.0.2  表C.0.1可适用于施工单位自行检验工作的记录。

# 附录D  工程效果评估报告

D.0.1  覆盖阻隔工程的工程效果评估报告可包括下列内容：

1  项目背景，可简要描述工业有机污染场地基本信息，工业有机污染场地岩土工程勘察及覆盖阻隔工程的时间节点与概况、相关批复情况等。简明列出以下信息：项目名称、项目地址、业主单位、工业有机污染场地岩土工程勘察单位、覆盖阻隔工程设计单位、施工单位、监理单位、监测单位、工程效果评估单位。

2  工作依据，可包括法律法规、标准规范、项目文件。

3  场地概况及概念模型，可包括工业有机污染场地岩土工程勘察结论、覆盖阻隔工程设计与施工方案、覆盖阻隔工程施工情况、环境保护措施落实情况等。

4  施工质量控制及监测方案，可包括施工质量控制及监测时间、监测周期及频次、布点数量及位置。

5  工程效果评估抽检方案，可包括抽检项目、布点数量及位置、抽检数量。

6  取样与测试方法，可包括施工质量控制、工程效果评估抽检中所涉及的现场取样、原位测试、室内测试与分析方法。

7  工程效果评估，可包括工程效果评估标准、抽检分析结论。

8  结论与建议，可包括工程效果评估结论、后期环境与工程管理建议。

9  附件，可包括以下内容:

1）场地规划图;

2）覆盖阻隔工程施工图;

3）工程地质与水文地质剖面图;

4）钻孔结构图;

5）覆盖阻隔屏障取样记录及照片;

6）地下水监测井结构图;

7）地下水监测井洗井记录;

8）施工质量控制记录资料:

9）工程效果评估工作记录资料。

D.0.2  覆盖阻隔工程的工程效果评估报告应经审查批准。

# 附录E  土壤气体监测井

E.0.1  土壤气体采样操作流程应符合现行国家标准《土壤质量 土壤气体采样指南》GB/T 36198和现行地方标准《污染场地挥发性有机物调查与风险评估技术导则》DB11/T 1278的相关规定。

E.0.2  土壤气体监测井结构如下图所示。

图E  土壤气体监测井结构图

# 附录F  工后监测记录

表F 工后监测记录表

| 覆盖阻隔工程工后监测记录 |  |  |  |  |  | 编号： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位）工程名称 |  |  | 分布（子分布）工程名称 |  | 分项 工程名称 |  |
| 项目单位 |  |  | 施工单位 |  | 监测单位 |  |
| 项目负责人 |  |  | 施工负责人 |  | 监测负责人 |  |
| 监测时间 |  |  | 监测点位 |  |  |  |
| 监测项目 |  |  |  | 监测方法 | 监测结果 | 项目指标变化情况及描述 |
| 环境监测 | 1 | 土壤气体质量 |  |  |  |  |
|  | 2 | 屏障表面气体通量 |  |  |  |  |
| 地下水水文情况 | 1 | 地下水位 |  |  |  |  |
| 屏障变形 | 1 | 屏障沉降量 |  |  |  |  |
|  | 2 | 屏障侧向变形量 |  |  |  |  |
| 邻近建（构）筑物影响 | 1 | 邻近建（构）筑物竖向位移 |  |  |  |  |
|  | 2 | 邻近建（构）筑物倾斜 |  |  |  |  |
|  | 3 | 邻近建（构）筑物水平位移 |  |  |  |  |
|  | 4 | 邻近建（构）筑物裂缝 |  |  |  |  |
|  | 5 | 邻近地下管线、管廊变形 |  |  |  |  |

注：记录土壤气体质量、土壤环境质量、屏障表面气体通量时，应在“监测结果”一列明确目标污染物种类，在“项目指标变化情况及描述”一列明确目标污染物所对应的风险控制值。

# 本规范用词说明

1  为便于在执行本规范条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2  规范中指定应按其他有关标准、规定执行时的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

《土壤质量 土壤气体采样指南》GB/T 36198

《岩土工程勘察规范（2009年版）》GB 50021

《工业建筑防腐蚀设计标准》GB 50046

《建筑基坑工程监测技术标准》GB 50497

《工程勘察通用规范》GB 55017

《地下水质量标准》GB/T 14848

《岩石中两相流体相对渗透率测定方法》GB/T 28912

《土工试验方法标准》GB/T 50123

《生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术标准》GB/T 51403

《生活垃圾卫生填埋场封场技术规范》GB 51220

《土工合成材料 防渗性能 第2部分：渗透系数的测定》GB/T 19979.2

《生活垃圾卫生填埋场岩土工程技术规范》CJJ 176

《垃圾填埋场用土工排水网》CJ/T 452

《垃圾填埋场用非织造土工布》CJ/T 460

《污染场地岩土工程勘察标准》HG/T 20717

《工业污染场地竖向阻隔技术规范》HG/T 20715

《建设用地土壤污染状况调查 技术导则》HJ 25.1

《建设用地土壤污染风险管控和修复 监测技术导则》HJ 25.2

《建设用地土壤污染风险评估技术导则》HJ 25.3

《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则》HJ 25.5

《污染地块地下水修复和风险管控技术导则》HJ 25.6

《钠基膨润土防水毯》JC/T 193

《岩石中烃类气体扩散系数测定方法》SY/T 6129

《污染场地挥发性有机物调查与风险评估技术导则》DB11/T 1278

中华人民共和国化工行业标准

工业有机污染场地覆盖阻隔技术规范

HG/T XXXXX-XXXX

# 条 文 说 明

# 制定说明

《工业有机污染场地覆盖阻隔技术规范》（HG/T XXXXX-XXXX），经工业和信息化部XXXX年XXXX月XX日以第XX号公告批准发布。

本规范制订过程中，编制组进行了广泛的调查研究，总结了我国工业有机污染场地覆盖阻隔技术的理论和实践经验，同时参考了国外先进技术法规、技术标准，通过研究分析总结综合，统一了工业有机污染场地覆盖阻隔工程的技术要求。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用标准时能正确理解和执行条文规定，《工业有机污染场地覆盖阻隔技术规范》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目  次

2 术  语	33

3 基本规定	34

4 场地勘察与污染状况调查	35

4.2  场地岩土工程勘察	35

4.3  污染状况调查	35

5 覆盖阻隔工程设计	36

5.1  一 般 规 定	36

5.2  覆盖阻隔屏障总体设计	36

5.3  覆盖阻隔屏障防渗阻气层	36

5.6  击穿判别验算	37

5.7  覆盖阻隔屏障材料性能测试方法	40

6 覆盖阻隔工程施工	41

6.1  一 般 规 定	41

7 工程效果评估及工后监测	43

7.1  一 般 规 定	43

7.2  工程效果评估	43

7.3  工 后 监 测	44

# 2 术  语

2.0.1  对潜在污染场地的术语进行了规定。参考了《污染地块土壤环境管理办法（试行）》中疑似污染地块的定义，疑似污染地块是指从事过有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业生产经营活动，以及从事过危险废物贮存、利用、处置活动的用地。

2.0.3  参考了现行行业标准《污染地块地下水修复和风险管控技术导则》HJ 25.6-2019 中5.3的规定，风险管控目标包括：(1)确认目标污染物；(2)提出风险控制值；(3)确定风险管控范围；(4)选择风险管控模式。

2.0.4  对覆盖阻隔技术的术语进行了规定。根据现行行业标准《建设用地土壤污染风险管控和修复术语》HJ 682-2019中的2.5.12的规定，覆盖阻隔技术属于污染风险管控的工程控制。覆盖阻隔技术中所用的防渗阻气材料具体功能包括：（1）通过减小大气降水及地表水在覆盖阻隔材料中的渗透系数，达到防渗效果；（2）通过减小挥发性/半挥发性有机物气体在覆盖阻隔材料中的气体有效渗透率和气体扩散系数，达到阻气效果。作为覆盖阻隔技术中的防渗阻气材料主要包括压实黏土、土工膜、膨润土防水毯等。

2.0.5  依据现行行业标准《建设用地土壤污染风险管控和修复术语》HJ 682-2019中的2.3.2的规定，其中术语“土壤污染状况调查”解释为：采用的调查方法，确定地块是否被污染以及污染程度和范围的过程。本规范综合国家标准《岩土工程勘察规范（2009年版）》GB 50021-2001与工业有机污染场地勘察工作内容，将污染状况调查的对象按土壤和土壤气体分列。

2.0.6  依据现行行业标准《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则》HJ 25.5-2018中3.1的要求。覆盖阻隔工程中，目标污染物是覆盖阻隔的主要对象。

2.0.7  参考了现行行业标准《建设用地土壤污染风险评估技术导则》HJ 25.3-2019中3.9的规定，其中第5章~第9章依次对风险控制值计算所涉及的危害识别、暴露评估、毒性评估、风险表征、风险控制值计算进行了规定。

2.0.12  参考了现行国家标准《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068-2018中2.1.5的规定：其所述的“预定目的"对覆盖阻隔屏障即是指满足风险管控目标、工程性能达到设计要求。

2.0.13  本规范工后监测对应于现行行业标准《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则》HJ 25.5-2018中后期环境监管建议。工后监测综合原位测试、取样分析、物理测量、视觉与嗅觉感官评价等方法开展，包括针对土壤气体质量、地下水位变动、屏障表面沉降量、屏障侧向变形量、周边区域地表沉降、邻近建(构)筑和地下管线变形的变形等内容。

2.0.14  参考了现行行业标准《建设用地土壤污染风险管控和修复术语》HJ 682-2019中2.5.10、《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则(试行)》HJ 25.5-2018中3.4分别对术语“修复效果评估”“风险管控与土壤修复效果评估”的规定。本规范中工程效果评估的工作方法与行业标准HJ 682-2019、HJ 25.5-2018一致；工作内容覆盖了覆盖阻隔屏障施工质量控制、工程验收及风险管控的效果评估。

# 3 基本规定

3.0.2  覆盖阻隔工程属于污染场地的风险管控技术，通常与污染场地修复技术和其他风险管控技术联合使用。覆盖阻隔工程实施的各个阶段应充分考虑修复工程进展。修复工程对覆盖阻隔屏障功能的潜在影响因素包括热处理技术实施过程中地层升温、化学氧化技术改变土壤气体中挥发性/半挥发性有机污染物分布、地下水抽出处理技术改变地下水位等。

3.0.6  参考了现行国家标准《石油化工工程防渗技术规范》GB/T 50934-2013、现行行业标准《生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术规范》CJJ 113-2007中3.1.1的规定。在使用过程中，覆盖阻隔屏障会有不同程度的老化和腐蚀，因此，在达到设计使用年限后，如继续使用，应进行检测和鉴定。检测和鉴定的主要方法依据工程效果评估，即包括抽检覆盖阻隔屏障的工程性能指标、防渗阻气层上方抽检土壤气体的目标污染物浓度等。本规范第7章对工程效果评估进行了具体规定。

# 4 场地勘察与污染状况调查

## 4.2  场地岩土工程勘察

4.2.1  规定了覆盖阻隔工程的岩土工程勘察内容。区域水文地质条件包括地下水类型、埋深条件、季节性动态变化和包气带岩土性质，是查明污染范围、覆盖阻隔屏障的平面布置和厚度设计的重要依据。岩土分布包括地层的岩土类型、厚度、风化程度等。覆盖阻隔屏障的风险管控目标的确定，应参考本条第6款及第7款勘察成果。覆盖阻隔屏障施工组织设计和施工方案可参考本条第8款勘察成果。

4.2.3  岩土对目标污染物的气体有效渗透率、气体扩散系数可按本规范附录B执行，分别定量评价目标污染物气体以对流和扩散方式迁移通过岩土的速率。

## 4.3  污染状况调查

4.3.2  规定了工业有机污染场地内既有污染土体的污染状态调查要求，判断其是否属于污染源，查明污染特征，并可结合装置、单元的特点和所处的区域及部位，，将工业有机污染场地分为非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区。

4.3.3  场地中污染源-汇关系、污染物种类及浓度的空间分布是覆盖阻隔屏障平面布置的重要依据。根据污染物种类判断其迁移性及其对覆盖阻隔屏障材料腐蚀性能是屏障厚度设计和材料选用的重要依据。污染源-汇关系可综合区域水文地质条件、岩土的物理力学性质、污染源及其性质以及场地污染现状等综合确定。本规范中的工业有机污染场地污染防治分区可作为覆盖阻隔屏障平面布置设计、材料选用的依据；污染防治分区概念参考了现行国家标准《石油化工工程防渗技术规范》GB/T 50934-2013，其中4.0.2指出，根据装置、单元的特点和所处的区域及部位，可将建设场地划分为非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区。并在4.0.3~4.0.6进一步规定，装置区、储运工程区、公用工程区、辅助工程区的典型污染防治分区。

4.3.4  工业污染场地覆盖阻隔工程的风险管控目标是覆盖阻隔工程设计的依据，具体指：(1)确认覆盖阻隔屏障的阻隔对象，即目标污染物；(2)提出用于覆盖阻隔屏障击穿判别的风险控制值；(3)明确风险管控范围。

# 5 覆盖阻隔工程设计

## 5.1  一 般 规 定

5.1.4  对工业污染场地覆盖阻隔工程的风险控制值的确定进行了原则性规定。风险控制值指导覆盖阻隔工程的设计与效果评估，是判断覆盖阻隔屏障是否被污染物击穿的标准。现行行业标准《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则》HJ 25.5-2018根据场地条件、土壤修复情况等制定了土壤风险控制值的确定原则。现行国家标准《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB 37822-2019为土壤气体风险控制值提供参考。

## 5.2  覆盖阻隔屏障总体设计

5.2.2  规定了覆盖阻隔屏障平面布置的设计工作。平面布置设计应在场地勘察与污染状况调查成果基础上进行，并应充分考虑场地用途(例如，搜集获取的场地现状用途及未来场地利用规划的基本信息、用地红线等)。全覆盖形式的平面布置能够确保切断大气降水、地表水、污染气体的迁移途径。参考现行国家标准《生活垃圾卫生填埋场封场技术规范》GB 51220的相关规定，当地下水受到污染时，覆盖阻隔工程四周应设置竖向阻隔相连。闭合形式布置的竖向阻隔屏障能够确保切断污染物（污染羽和气相污染物）的迁移路径。其中竖向阻隔工程应符合现行行业标准《工业污染场地竖向阻隔技术规范》HG/T 20715的相关规定。由于场地规划许可等特定的限制，大量覆盖阻隔工程面临无法完全覆盖污染范围的情况。气相污染物在包气带的迁移速率和地下水污染羽迁移速率通常远大于液相污染物通过扩散在岩土中的迁移。因此，本规范针对局部重度污染区，特别存在高浓度、具有毒理性的污染源时，可额外对其设计闭合形式布置的竖向阻隔屏障，以确保实现达到风险管控目标。

5.2.3  对覆盖阻隔屏障的厚度设计进行了原则性规定，参考了现行国家标准《生活垃圾卫生填埋场封场技术规范》GB 51220-2017、《生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术标准》GB/T 51403-2021、《危险废物填埋污染控制标准》GB 18598-2019的规定，屏障厚度一般设计为0.8 m~1.2 m。屏障厚度是覆盖阻隔屏障使用年限的重要设计参数之一，屏障厚度越大，则使用年限相对越久。另一方面，屏障厚度设计需要兼顾经济性及施工可行性，通常，可通过覆盖阻隔屏障材料选用，提升阻隔性能，确保合理屏障厚度条件下使用年限。

## 5.3  覆盖阻隔屏障防渗阻气层

5.3.1  对防渗阻气层的材料选用程序进行了原则性规定。

5.3.2  对防渗阻气层的材料及结构类型适用性判别做原则性规定。

5.3.3  对用于防渗阻气层的原材料选用做原则性规定。污染场地中腐蚀性介质长期作用下对建筑材料造成不同程度的劣化，可包括外观变化、重量变化、强度损失、防渗失效、阻气失效等。现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计标准》GB 50046-2018中3.1.4就气态介质对钢筋混凝土、水泥砂浆、钢材、烧结砖砌体等建筑材料的腐蚀性等级进行了规定，涉及的腐蚀性介质包括等无机酸、有机酸、碱、盐等；3.1.5则就液态介质对建筑材料的腐蚀性等级进行了规定。原材料选用中应首先依此判断气相污染物和液相污染物长期作用下压实黏土、膨润土防水毯、土工膜等覆盖阻隔材料长期作用下的防腐蚀性能。

5.3.8  受限于修复规划、场地用途、用地红线等因素，大量覆盖阻隔工程就近采用未污染压实原位土作为覆盖阻隔层材料，其仍存在对防渗阻气层材料有腐蚀性的可能，应查明防渗阻气材料对未污染压实原位土的防腐蚀性能。

## 5.6  击穿判别验算

5.6.1  国外学者提出湿润地区的土质覆盖层应当将入水量降至50 mm/yr，干燥地区则应当按1/3比例计算。

5.6.2  本规范的污染气体击穿判别验算公式是通过气体在覆盖阻隔工程和大气层中的一维运移解析模型得到。所建立的一维运移解析模型基于以下假设：（1）不考虑空气湿度对覆盖阻隔中污染气体运移的影响；（2）污染气体运移遵循质量守恒原则，扩散遵循菲克第二定律，对流遵循达西定律；（3）覆盖阻隔为均质；（4）不考虑覆盖阻隔中的热传递以及水分、压力变化。

污染气体击穿覆盖阻隔的模型示意图如图1所示。

图1  污染气体击穿覆盖阻隔的模型示意图

运移控制方程可表述为：

（1）

（2）

控制方程的边界条件为常浓度边界，可表述为：

（3）

（4）

在覆盖阻隔工程和大气边界层交界面处满足浓度相等和通量连续的条件：

（5）

（6）

联立式（1）~（6）可以得到模型的解为：

（7）

其中，

（8）

（9）

（10）

（11）

该解析解的结果得到了杭州天子岭填埋场覆盖层现场测试结果的验证。

当污染气体通过覆盖阻隔进入大气的浓度达到或大于现行标准规定的无组织排放限值时，即认为覆盖屏障被污染气体击穿。覆盖阻隔层上方大气中的污染气体浓度需满足现行国家标准《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996、《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB 37822-2019、《恶臭污染物排放标准》GB 14554-1994的相关规定等。

对于挥发性有机物，参照《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB 37822-2019，污染场地无组织排放限值如表1规定：

表1 污染场地内VOCs无组织排放限值

单位：mg/m3

| 污染物项目 | 排放限值 | 特别排放限值 | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃（NMHC） | 10 | 6 | 监控点处1h平均浓度值 | 在距离污染场地覆盖阻隔表面1.5m以上位置进行监测 |
|  | 30 | 20 | 监控点处任意一次浓度值 |  |

## 5.7  覆盖阻隔屏障材料性能测试方法

5.7.3  现行国家标准《土工试验方法标准》GB/T 50123-2019中第9章指出，土的液限测定可采用液塑限联合测定法、碟式仪液限法。为尽可能避免污染物对实验人员的人体健康、仪器腐蚀等影响，本规范建议采用液塑限联合测定法。

# 6 覆盖阻隔工程施工

## 6.1  一 般 规 定

6.1.1  规定了覆盖阻隔工程施工前准备工作的要求；综合参考了现行国家标准《建筑地基基础工程施工规范》GB51004-2015中3.0.2、现行行业标准《污染地块地下水修复和风险管控技术导则》HJ25.6-2019中8.2的规定。第1款和第2款所要求的相关资料分别是本规范第4章和第5章的成果。施工原材料的施工质量检验资料可包括供货商自检资料、施工单位验收与抽检资料，并整理质量证明文件等工作资料。此外，应结合场地周边的潜在风险源制定项目环境管理目标。应因地制宜、根据场地特点建立起环境管理的组织机构，进行环境保护方面的资源配置；明确有关应急方案；制定环境保护的控制措施；建立现场的环境检查制度，以确保施工作业过程中现场环境管理符合国家、地方法律法规的要求。环境安全措施应包括：(1)施工渣土、废液等的临时储存与清理；(2)施工扬尘控制；(3)施工噪音控制措施。施工前应进行原材料验收及抽检。

6.1.2  覆盖阻隔屏障的施工方案应根据场地地质条件、设计要求、屏障材料种类、施工作业条件等因素综合确定。施工作业条件资料应符合本规范6.1.3的规定。测量作业资料具体可包括施工测量方案的编制、测量数据的准备、施工图纸的校核、平面控制点及水准控制点的确定、测量仪器的矫正与维护、施工场地测量等内容。测量工作开始前，建设单位应提供施工厂区的既有测绘成果和工程勘察报告。施工准备阶段，应根据工程规模、施工难度等因素，组织测量人员进驻现场。施工组织设计应符合现行国家标准《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009的相关规定，根据工业污染场地特点，指导施工的技术、经济和管理，重点设计施工方法及工艺要求等施工方案；具体应包括材料配置、人员配置、设备配置、施工过程质量保障措施、进度安排与保障措施、安全施工保障措施、工程应急预案、环境保护措施等。

6.1.3  第1款、第2款主要针对在产企业的工业污染场地阻隔工程；这类场地施工条件复杂、施工作业面相对狭小。资料获取与整理中，可对照设计图纸进行放线,核实设计线路及两侧有无妨碍施工和影响安全的障碍物。如遇有上水管、下水管、电缆线、煤气管、人防工程、旧建筑基础和其他地下埋设物等障碍物影响施工时，则应与有关单位协商，尽可能地清除或搬移障碍物。

6.1.4  有别于常规施工场地，工业污染场地地基土物理力学性质复杂，极易受污染物作用导致地基承载力下降；另一方面，在产的工业污染场地由于既有建筑规划和管线、管廊布置，施工空间往往得不到保证。因此，工程需要时，应提出合理的地基处理设计与施工方案。主要工程措施是对线路两侧的施工作业面进行平整、稳固。

6.1.7  屏障交接面的连续、完整是影响覆盖阻隔屏障阻隔效果的重要因素。对于采用多种覆盖阻隔屏障材料时，尤其需要重视；例如，采用压实黏土、土工膜或压实黏土、膨润土防水毯、土工膜复合覆盖阻隔屏障等。

6.1.9  工业污染场地覆盖阻隔工程中可能存在的特殊施工情况主要涉及施工引起污染扩散等。施工过程中出现有机物异味等污染扩散情况时，应立即停止施工，确保施工人员离场，并查明原因及时采取临时性覆盖等应急措施。

# 7 工程效果评估及工后监测

## 7.1  一 般 规 定

7.1.1 对工程效果评估内容及开展时间进行了原则性规定。现行行业标准《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则》HJ 25.5-2018中4.3.3规定:对于风险管控效果，若工程性能指标和污染物指标均达到评估标准，则判断风险管控达到预期效果，可继续开展运行与维护；若工程性能指标或污染物指标未达到评估标准，则判断风险管控未达到预期效果，须对风险管控措施进行优化或调整。6.3.1.5规定，风险管控效果评估指标包括工程性能指标和污染物指标。工程性能指标包括抗压强度、渗透性能、阻隔性能、工程设施连续性与完整性；污染物指标包括关注污染物浓度、浸出浓度、土壤气体、室内空气等。

7.1.2  对工程效果评估工作的时间进行了规定。现行行业标准《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则(试行)》HJ 25.5-2018中6.2对土壤风险管控效果评估方法进行了规定，并指出：风险管控效果评估的目的是评估工程措施是否有效，一般在工程设施完工1年内开展。通常情况下，与施工质量评估相关的验收工作可在施工后开展；而依据HJ 25.5-2018，工程效果评估则一般在工程设施完工后经4个季度完成(见本规范7.2.13)。

7.1.4  现行行业标准《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则(试行)》HJ 25.5-2018中8.1的规定：实施风险管控的地块，应提出后期环境监管建议。后期环境监管的方式一般包括长期环境监测与制度控制，两种方式可结合使用。为此，本条对工后监测的工作内容进行原则性规定。覆盖阻隔工程的制度控制是指利用管理手段对工业有机污染场地的潜在风险进行控制；工程管理是指针对覆盖阻隔屏障必要的定期工程维护。

## 7.2  工程效果评估

7.2.1  规定了工程效果评估标准。本条第1款对工程效果评估的基础资料进行了原则性规定。第2款至第4款属于施工质量验收，包括原材料验收、施工工序质量控制，依据了现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013的相关规定。第5款规定了风险管控效果评估中污染物指标要求，参考了现行行业标准《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则(试行)》HJ 25.5-2018中7.2.1和现行地方标准《污染场地挥发性有机物调查与风险评估技术导则》DB11/T 1278-2015中附录B的规定。

7.2.2  对工程全流程资料进行了规定，参考了现行国家标准《建筑工程施工质量验收统-标准》GB 50300-2013、《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202-2018的相关规定。与设计及施工相关的其他资料可包括工程环境影响评价及其批复、施工方案变更协议、运输与接收的协议和记录、施工管理文件等。相关资料可在施工质量验收时整理完成。

7.2.12  抽检防渗阻气层上方土壤气体的目标污染物浓度是确认覆盖阻隔屏障是否实现风险管控目标的依据。参考了现行行业标准《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则(试行)》HJ 25.5-2018中7.1.2的规定。

7.2.13  对抽检防渗阻气层上方土壤气体的工作量进行了规定，参考了现行行业标准《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则(试行)》HJ 25.5-2018中6.2.1的规定。

7.2.15  静态箱测试原理：静态箱测试方法通过将静态箱放置于覆盖阻隔屏障表面，获得箱内气体浓度随时间的数据，进一步拟合得到△t时刻内气体释放通量，如下所示：

（12）

（13）

其中：V为箱体体积（m³）；t是时间(min)；Ct是t时刻的气体浓度(mg/m3)；△t是两次气体取样的时间间隔(min)；Ct+△t是t+△t时刻的气体浓度(mg/m3)；S是静态箱底面积 (m2)； j’是覆盖阻隔表面气体释放通量(mg/m2/h)；

结合环境温度T对通量j’加以修正，实际通量j如下所示：

（14）

静态箱现场测试操作步骤如下：

（1）将金属底座压入覆盖阻隔屏障中一定深度，再将静态箱放置在金属底座上。如果测试区域为HDPE膜覆盖区域，底座难以压入，则可以舍弃底座，直接用玻璃胶将静态箱密闭固定在测试面上。

（2）在底座的槽中加水使箱体和金属槽之间密闭，开启箱内侧壁风扇，等待30 min使静态箱内气体混合均匀；

（3）气体采样泵通过顶部的取样口将0.5 L气样泵入到Tedlar气袋中，对应0时刻的气体浓度C0；

（4）关闭所有阀门，箱体内浓度开始累积；

（5）分别在0.5、1、1.5 h三个时刻采集气样，同时需记录采样时间。对应气体浓度为：C1、C2、C3。气体采样时间间隔可以根据现场具体情况进行调整，若气体释放量较大，可适当缩短采样间隔至10 min；若气体释放通量较小，可以延长采样间隔至1 h甚至2 h。

（6）采样当天将气袋带回实验室，利用气相色谱仪分析气样浓度。

（7）通过绘制污染气体浓度随时间的关系图，拟合计算污染气体在覆盖阻隔屏障表面的释放通量。

图2  静态箱示意图

静态箱法对杭州天子岭城市生活垃圾填埋场作业面及中间覆盖层表面的硫化氢气体释放通量进行了广泛的现场监测。

## 7.3  工 后 监 测

7.3.1  规定了覆盖阻隔工程的工后监测内容。环境监测目的是在覆盖阻隔工程效果评估后，特定时间范围内，为评估阻隔效果开展的验证性监测。环境监测的对象为土壤气体。监测项目应根据土污染状况调查、场地修复情况综合确定，可包括水与土的pH、电导率等物理及化学性质指标、污染气体浓度等。环境(降雨、冻融等)及人为因素所产生的浅层开裂情况是覆盖阻隔屏障的完整性监测重点。依据现行国家标准《建筑基坑工程监测技术标准》GB 50497-2019的规定，对邻近建(构)筑物和地下管线变形进行监测；建(构)筑物变形包括竖向位移、倾斜、水平位移及裂缝。

7.3.3  对覆盖阻隔工程中场地环境质量监测的工作点位进行了规定，参考了现行行业标准《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则(试行)》HJ 25.5-2018中10.3.2的规定。监测点位应邻近覆盖阻隔屏障，目的是及时掌握污染物击穿屏障引起的失效情况。监测井设置不仅须达到监测阻隔效果的目的，同时应考虑场地规划用途和用地红线范围。

7.3.4  参考了现行地方标准《污染场地挥发性有机物调查与风险评估技术导则》DB11/T 1278-2015中附录F的规定，对土壤气体监测井的结构进行了规定。

7.3.6  屏障表面气体通量监测点数目的布置参考美国环保署《使用封闭式气体释放通量室测量地表的气体排放通量限值：用户指南》（Measurement of Gaseous Emission rated from Land Surfaces using an Emission Isolation Flux Chamber. User’s  guide，EPA/600/8-86/008）的相关规定。

7.3.7  覆盖阻隔工程在工业污染场地岩土工程勘察基础上开展，因此，覆盖阻隔工程的工后监测原则上应充分利用勘察阶段监测成果和既有设施。地下水质量及地下水水文条件的监测井结构要求可依据现行行业标准《污染场地岩土工程勘察标准》HG/T 20717的相关规定。

7.3.8  依据现行国家标准《建筑基坑工程监测技术标准》GB 50497-2019中5.1.1的规定。

7.3.9  主要的监测异常可包括监测到土壤气体中目标污染物浓度出现增大趋势等。如果定期监测结果表明阻隔措施未能达到预期效果，则需对屏障进行必要的工程修复。可能的突发事件包括降雨引起场地内涝、地震、监测污染浓度异常反弹等。覆盖阻隔工程的工后监测还应考虑场地的最终利用类型，监测系统应与开发建设合理衔接。

7.3.10  规定了覆盖阻隔工程的工后监测方法及监测频次。现行行业标准《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则(试行)》HJ 25.5-2018中7.2.4对长期环境监测规定如下:“原则上长期监测1~2年开展一次，可根据实际情况进行调整”。