备案号：

中华人民共和国化工行业标准		HG

HG/T 20578—202X

代替 HG/T 20578—2013

真空预压法加固软土地基技术规范

Technical specification for vacuum preloading of improving soft soils

（征求意见稿）

202X－XX－XX  发布                        202X－XX－XX  实施

中华人民共和国工业和信息化部     发布

前  言

本规范是根据工业和信息化部《关于印发2024年第二批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函[2024]191号）的要求，在《真空预压法加固软土地基施工技术规程》（HG/T 20578-2013）的基础上，由中国石油和化工勘察设计协会作为技术归口单位，协会工程勘察与岩土分会负责组织，化学工业第一勘察设计院有限公司为主编单位，联合相关参编单位修订完成。

本规范自实施之日起代替《真空预压法加固软土地基施工技术规程》（HG/T 20578-2013）。

在修订过程中，编制组开展了广泛的调查研究，系统总结了近年来我国真空预压法加固软土地基的设计和施工经验，吸纳了该领域最新科研成果，同时参考了国内外真空预压法技术应用的相关资料，并在广泛征求意见的基础上，修改本规范，最后经审查定稿。

本规范共分7章21节和2个附录，并附条文说明，主要内容包括总则、术语和符号、勘察、设计、施工、施工监测与加固效果检测、质量检验和工程验收等。

本规范与原《真空预压法加固软土地基施工技术规程》（HG/T 20578-2013）相比，主要变化如下：

1、补充了部分术语；

2、将原第2章“设计”拆分为“勘察”和“设计”两章，补充了勘察技术要求；

3、第3章“设计”与第4章“施工”中增加了“直排式真空预压法”、“气压劈裂真空预压法”和“水气分离装置”的相关要求；

4、第3章“设计”中增加了“工作垫层设计”与“设计图纸内容”两节；

5、第6章第2节“施工监测”中补充了采用双曲线法计算最终沉降量的计算公式；

6、第7章调整为“质量检验和工程验收”，补充了质量检验的相关要求。

本规范由工业和信息化部负责管理，由中国石油和化工勘察设计协会技术归口，由化学工业第一勘察设计院有限公司负责具体技术内容的解释。各有关单位在执行过程中如有意见和建议，请及时函告中国石油和化工勘察设计协会（地址：北京市朝阳区安立路60号润枫德尚A座13层，中国石油和化工勘察设计协会，邮编：100101，电话：010-64820646）和本规范管理组（地址：河北省沧州市运河区御河路28号，化学工业第一勘察设计院有限公司，邮编：061001，电话：0317-2059260），以供今后修订时参考。

本规范主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人

主编单位：化学工业第一勘察设计院有限公司

参编单位：东南大学

上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司

海南大学

中化学土木工程有限公司

中化岩土集团股份有限公司

福建岩土工程勘察研究院有限公司

上海申元岩土工程有限公司

中冶武勘工程技术有限公司

岩土科技股份有限公司

江苏筑港建设集团有限公司

天津市博川岩土工程有限公司

天海利特真空设备（滨州）有限公司

北京建工集团有限责任公司

中铁十六局集团第四工程有限公司

中铁二十局集团第四工程有限公司

沧州中化桩基检测有限公司

主要起草人：

主要审查人：

目  次

1 总则	1

2 术语和符号	2

2.1 术语	2

2.2 符号	3

3 勘察	6

4 设计	8

4.1 一般规定	8

4.2 工作垫层设计	8

4.3 排水系统设计	8

4.4 密封系统设计	10

4.5 气压劈裂系统设计	10

4.6 抽真空设备布置	11

4.7 固结度与沉降计算	11

4.8 设计图纸内容	14

5 施工	15

5.1 施工准备	15

5.2 工作垫层施工	15

5.3 排水系统施工	15

5.4 气压劈裂系统施工	16

5.5 密封系统施工	17

5.6 抽真空设备安装	17

5.7 真空加载	18

5.8 卸载	18

6 施工监测与加固效果检测	19

6.1 一般规定	19

6.2 施工监测	19

6.3 加固效果检测	21

7 质量检验和工程验收	23

7.1 质量检验	23

7.2 工程验收	26

附录A 施工记录表	27

附录B 监测记录表	28

引用标准名录	35

本规范用词说明	36

条文说明	37

Contents

1 General provisions

2 Terms and symbols

2.1 Terms

2.2 Symbols

3 Investigation

4 Design

4.1 General provisions

4.2 Work cushion design

4.3 Drainage system design

4.4 Sealing system design

4.5 Pneumatic fracturing system design

4.6 Vacuum equipment layout

4.7 Degree of consolidation and settlement calculation

4.8 Design drawing content

5 Construction

5.1 Preparation

5.2 Work cushion construction

5.3 Drainage system construction

5.4 Pneumatic fracturing system construction

5.5 Sealing system construction

5.6 Vacuum device installation

5.7 Vacuum loading

5.8 Off-loading

6 Construction monitoring and reinforcement effect testing

6.1 General provisions

6.2 Construction monitoring

6.3 Reinforcement effect testing

7 Quality inspection and engineering acceptance

7.1 Quality inspection

7.2 Engineering acceptance

Appendix A Construction records

Appendix B Monitoring records

List of reference standards

Explanation of wording in this specification

Addition：Explanation of provisions

- 总则

    - 为了在软土地基真空预压加固工程中贯彻执行国家的技术经济政策，以技术先进、安全适用、经济合理、确保质量、保护环境为原则，制定本规范。

    - 本规范适用于真空预压法加固软土地基工程的勘察、设计、施工、施工过程监测和加固效果检测。

    - 真空预压法适用于淤泥、淤泥质土、冲填土等饱和黏性土地基的加固处理。对塑性指数大于25且含水率大于85%的淤泥质土及淤泥、泥炭土、有机质土，可辅助采用气压劈裂技术且需通过现场试验确定该方法的适用性。

    - 采用真空预压法加固软土地基时，除应符合本规范规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

- 术语和符号

  - 术语

    - 真空预压法 vacuum preloading

真空预压法是通过设置排水系统和密封系统，利用抽真空设备对加固区抽真空形成的真空负压加速软土排水固结的一种地基处理方法。

    - 加固区 reinforced area

拟处理的软土地基，可划分为一个或若干个预压区。

    - 预压区 preloading area

加固区内由密封系统围成的相对独立的单元体。

    - 排水系统 drainage system

通过真空负压作用将预压区土体内的水（气）排出的结构系统，由水平排水系统及竖向排水系统组成。

    - 工作垫层 work cushion

为满足排水系统的施工条件，对拟处理场地土体表面采取的一种临时加固措施。

    - 直排式真空预压法 non-sand cushion vacuum preloading

取消水平排水砂垫层，将土体中设置的竖向排水通道与水平排水通道直接相连，提高预压荷载传递效率的一种改进型真空预压方法。

    - 气压劈裂 pneumatic fracturing

通过向土体中注入一定压力的气体使土体产生劈裂裂隙的方法，可快速增大土体渗透性。

    - 气压劈裂真空预压法pneumatic fracturing combined with vacuum preloading

联合利用真空预压和气压劈裂作用，加快土体排水固结的一种真空预压方法，又称劈裂真空法。

    - 密封系统 sealing system

对预压区进行密封，以利于形成真空作用并使其向深层传递的结构系统，由密封膜、密封沟或密封墙等组成。

    - 气压劈裂系统 pneumatic fracturing system

用于注入高压空气，使地基土体产生劈裂的系统，主要由注气泵、水平输气管和竖向注气管组成。

    - 密封沟 membrane-sealing trench

在真空预压施工过程中，为隔断预压区与浅层土中水（气）的联系，在预压区四周开挖一定深度的用于埋设密封膜的沟槽。

    - 密封墙 sealing wall

当加固区四周处理深部范围内存在透水（气）层时，为隔断加固区与外界地下水（气）的侧向联系，沿加固区四周设置的止水闭气帷幕。

    - 透水（气）层 permeable stratum

在真空预压工程中，将渗透系数小于1×10-5cm/s的地基土层视为不透水（气）层，反之为透水（气）层。

    - 水气分离装置 water-gas separation device

利用水环式真空泵改变水气分离器内的气体容量形成负压，通过可控的负压调节在水气分离器控制的预压区内形成稳定的负压差，利用负压差将加固土体内的水、气混合物排入水气分离器中，利用水气分离器的高度将水和气自然分离，形成气体在上，水在下，最后气体从连接水气分离器上部接口的真空泵的排气口中排出，水从连接水气分离器下部接口的射流泵中排出。

    - 覆水围埝 cofferdams used to maintain water on the membrane

铺设密封膜后，在密封沟内侧或外侧填筑的具有一定高度的用于膜上覆水的围埝。

    - 预压荷载 load of vacuum preloading

抽真空产生的负压值，即水平排水通道中的真空度，也称膜下真空度。

    - 工后沉降 post construction settlement

经真空预压法处理后，场地设计使用年限内在准永久荷载作用下产生的沉降。

    - 自动化监测系统automatic monitoring system

综合计算机技术、通信技术及传感器技术等构建的监测系统，实现真空预压监测数据的自动化采集、传输、处理和预警。

  - 符号

| b—— | 塑料排水板的宽度； |
| --- | --- |
| cu—— | 十字板试验的抗剪强度； |
| C—— | 土体的黏聚力； |
| Cv—— | 垂直向固结系数； |
| Cve—— | 考虑气压劈裂裂隙影响的等效均质地基竖向固结系数； |
| Ch—— | 水平向固结系数； |
| d—— | 塑料排水板中心间距； |
| de—— | 塑料排水板径向排水范围的等效直径； |
| dw—— | 塑料排水板当量换算直径； |
| e0i—— | 第i层土中点土自重应力所对应的孔隙比； |
| eli—— | 第i层土中点土自重应力与附加应力之和所对应的孔隙比； |
| fak—— | 地基土承载力； |
| Fn—— | 井径比因子； |
| hi—— | 第i层土层厚度； |
| H—— | 单面排水土层厚度或双面排水土层厚度之半； |
| kh—— | 天然土层水平向渗透系数； |
| ks—— | 涂抹区土的水平向渗透系数； |
| kv—— | 天然土层竖向渗透系数； |
| L—— | 塑料排水板打设深度； |
| m—— | 采用气压劈裂时不同深度的注气管层数; |
| n—— | 井径比； |
| N10—— | 轻便触探试验的锤击数； |
| ps—— | 各土层静探比贯入阻力的平均值； |
| P—— | 预压荷载； |
| ps—— | 各土层静探比贯入阻力的平均值； |
| qc—— | 各土层静探比锥尖阻力的平均值； |
| qw—— | 塑料排水板纵向通水量； |
| S—— | 涂抹比； |
| S0—— | 满载开始时的实测沉降量； |
| S∞—— | 预压荷载作用下，根据实测沉降结果推算的最终沉降量； |
| S∞,—— | 准永久荷载作用下，根据实测沉降结果推算的最终沉降量； |
| S∞1—— | 准永久荷载作用下，采用分层总和法计算的最终沉降量； |
| S∞2—— | 预压荷载作用下，采用分层总和法计算的最终沉降量； |
| Sf—— | 最终竖向变形量设计值； |
| Sr—— | 真空预压荷载作用下的残余沉降； |
| St—— | 满载后，时间t对应的实测沉降量； |
| t—— | 预压固结时间； |
| Th—— | 径向固结时间因数； |
| Tv—— | 竖向固结时间因数； |
| u0—— | 预压前超静孔隙水压力； |
| Ur—— | 地基土的径向平均固结度； |
| Urz—— | 地基土的总固结度； |
| Uz—— | 地基土的竖向平均固结度； |
| Uξ'—— | 地基土时间t的固结度； |
| δ—— | 塑料排水板的厚度； |
| σ3—— | 土体的最小主应力； |
| σt—— | 土体的抗拉强度； |
| φ—— | 土体内摩擦角； |
| σzk—— | 地基竖向附加应力标准值； |
| φCU—— | 预压前该点土的三轴固结不排水试验的内摩擦角标准值； |
| Δu—— | 预压过程中孔隙水压力累计消散量； |
| Δτuk—— | 该点的地基土抗剪强度增量标准值。 |

- 勘察

    - 工程设计前应进行岩土工程勘察，勘察过程除应符合现行国家标准《岩土工程勘察规范》（GB50021）和现行行业标准《软土地区岩土工程勘察规程》（JGJ83）的规定外，尚应符合下列规定：

      - 勘察范围应覆盖加固区，且宜向外扩展不少于3m～5m。

      - 勘探点宜按网格状布置，一般场地布孔间距宜为50m～75m，新吹填场地布孔间距宜为100m～200m，加固区四周、吹填管口及场地溢水口位置应适当加密。

      - 勘探孔深度应大于计算的压缩层深度，且宜穿透软土层。

      - 原状土原状样取样应采用薄壁取土器。

    - 真空预压场地的岩土工程勘察应包括下列内容:

- 查明场地软土的成因和土层分布特点，包括土层种类、厚度、水平向和垂直向分布，透水层和透镜体埋深及厚度等。

- 查明各土层的天然固结状态，对超固结、欠固结土层应给出先期固结压力值。

- 查明场地地下水类型、水位变幅，地下水与地表水连通情况，地下水补给和排泄条件等。

- 若为吹填土地基，应查明吹填管口、场地溢水口的具体位置和影响范围。

- 查明加固区和影响范围内的地下管线、障碍物分布情况。

    - 钻探取土室内试验应按现行国家标准《土工试验方法标准》（GB/T 50123） 执行。根据工程需要和土的性质、特点，土工试验成果应包括下列内容：

- 土的物理指标：含水率、密度、孔隙比、液限、塑限、塑性指数、液性指数、饱和度、水平向和垂直向渗透系数等。

- 土的力学指标：压缩系数或压缩指数、水平向和垂直向固结系数、强度指标Ccu和φcu等。

当设计另有要求时，还应提供如下参数：黏粒含量、不均匀系数、侧压力系数灵敏度等。

    - 土的抗剪强度试验方法应根据软土地基处理工程设计和施工要求、工程竣工后地基土状态和土质特性、土层的实际受荷情况和排水条件等综合确定，并应符合下列规定：

- 对排水条件好的土层宜采用三轴固结不排水剪(CU)试验。

- 当考虑土在地基处理施工中或竣工后的实际固结应力对抗剪强度的影响时，应对样品在不同固结应力下进行抗剪强度试验。

    - 固结试验方法应根据加固软土地基工程设计参数确定，并应符合下列规定:

- 固结试验宜采用标准固结试验。当仅测定压缩系数、压缩模量时，可采用快速固结试验，试验最大压力应大于有效自重压力与附加压力之和，试验成果可用e-p曲线表示。

- 当分析土层应力历史时，试验成果可用e-lgp曲线整理，确定前期固结压力并计算压缩指数和回弹指数。计算回弹指数时，应在估计的先期固结压力后，采用一次卸荷回弹，再继续加荷，直至完成预定的最后一级压力。

- 测定沉降速率、固结系数、次固结系数时，应在需要压力段按规定时间顺序测定并记录试样高度变化，试样宜以每级荷载下24h为稳定标准。

    - 原位测试宜采用十字板剪切试验和孔压静力触探(CPTU)试验，其测试孔数量宜占总孔数的1/4以上，十字板试验竖向间距宜为1m。

    - 土体原位固结系数宜采用孔压静力触探 (CPTU) 试验确定。

- 设计

  - 一般规定

    - 工程设计前应了解拟建场地的使用功能和沉降要求，搜集临近场地工程资料，必要时提出补充勘察或工前检测要求，明确地基处理所需的预压荷载和处理后地基土的固结度，监测要求、卸载标准和加固效果检测要求。

    - 当施工场地不能满足施工机械作业条件时宜布设工作垫层，或采用人工插板进行浅层抽水固结预处理。

    - 真空预压加固区宜在工程要求的加固范围基础上外延2m～3m，面积超过40000㎡时应分区加固，每预压区面积宜为20000㎡～40000㎡。预压区几何形状的长短轴比宜接近1.0，最大不宜超过4.0。

    - 加固区边线与周边建（构）筑物、地下管线等的距离应根据土质情况和建（构）筑物的重要性等级确定，且不宜小于30m。当距离较近时，应根据实际情况采取相应保护措施并增加现场监测数量和频次。

    - 对边界密封条件良好的淤泥、淤泥质土或黏土地基，真空预压荷载设计值不宜小于85kPa；对处理边界附近土层条件复杂、含透水（气）层的加固区，真空预压荷载设计值不宜小于80kPa。当要求处理后的地基土承载力特征值大于80kPa时，可采用真空联合堆载预压法进行处理，其总设计压力值宜根据建筑物的使用荷载和沉降要求综合确定。

    - 对于厚度超过15m或渗透系数<1╳10-6cm/s，或塑性指数大于25且含水率大于85%的淤泥质土及淤泥、泥炭土、有机质土，可采用气压劈裂真空预压法加固。

    - 对重要工程或缺乏地区经验的工程，应在现场选择试验区进行真空预压试验。

  - 工作垫层设计

    - 新近吹填的软土宜采用直排式真空预压进行加固处理，且宜设置工作垫层。

    - 工作垫层可采用铺设荆笆、土工编织布、吹填粉细砂等方式。特殊条件下工作垫层不宜使用或使用后仍达不到施工要求时应进行浅层排水固结处理。

    - 采用荆笆等硬质材料作为工作垫层时，铺膜前应加铺1层无纺土工布。

  - 排水系统设计

    - 排水系统应包括水平排水系统和竖向排水系统。水平排水系统一般由水平排水垫层和水平排水管网组成，其中水平排水垫层宜使用砂垫层，当采用直排式真空预压时，可不设置水平排水垫层。竖向排水系统中竖向排水体宜采用塑料排水板或袋装砂井。

    - 当采用砂垫层作为水平排水垫层时，宜使用含泥量不大于5%的中（粗）砂，铺设厚度不宜小于400mm。中（粗）砂的渗透系数不宜小于1×10-2cm/s，干密度不应小于1.5g/cm3。

    - 水平排水管一般采用硬塑管或波纹管，主管宜为φ63，布设间距宜为30m～40m；支管宜为φ40～φ63，管壁打孔且外裹滤膜，孔径6mm～8mm，开孔面积率应大于5%，布设间距宜为6m～7m。当采用直排式真空预压时，水平排水管宜采用钢丝软管，主管宜为φ50，间距宜为20m～30m，支管宜为φ25，间距宜取2倍塑料排水板间距，并通过专用连接件与塑料排水板直接连接。水平排水管网交叉处应采用连接件连接。在真空预压加固过程中，水平排水管及其连接件的强度应满足预压荷载传递和地基变形的要求。

    - 加固土体上覆有厚层或坚硬的回填土时，应考虑竖向排水体施工的可行性，且宜通过现场试插或引孔试验确定其适用性。

    - 竖向排水体可采用塑料排水板或袋装砂井，直排式真空预压竖向排水体应采用塑料排水板，平面布置形式宜采用等边三角形或正方形。水平间距应根据工期和处理后固结度要求、地基土的固结特性、排水体种类、布置方式及当地工程经验等综合确定，一般为0.7m～1.3m，高灵敏度黏性土宜取大值，采用塑料排水板时也可按式（4.3.5-1～3）或式（4.3.5-4）估算。

|  |  |  |  | d=deα1 | (4.3.5-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | de=ndw | (4.3.5-2) |
|  |  |  |  | dw=α2(b+δ)π | (4.3.5-3) |
|  |  |  |  | d=exp⁡6.5Chtd2ln0.811-Urz+lndw | (4.3.5-4) |
| 式中： | d | —— | 塑料排水板中心间距(cm)； |  |  |
|  | de | —— | 塑料排水板径向排水范围的等效直径(cm)； |  |  |
|  | α1 | —— | 换算系数，正三角形布置时取1.05，正方形布置时取1.128； |  |  |
|  | n | —— | 井径比，对塑料排水板可取15～22； |  |  |
|  | dw | —— | 塑料排水板当量换算直径(cm)； |  |  |
|  | α | —— | 换算系数，可取0.75～1.0； |  |  |
|  | b | —— | 塑料排水板的宽度(cm)； |  |  |
|  | δ | —— | 塑料排水板的厚度(cm)； |  |  |
|  | Urz | —— | 地基土的总固结度； |  |  |
|  | Ch | —— | 水平向固结系数(cm2/s)，采用负压作用下固结压缩试验得出的固结系数，无试验条件时可取1.5～2.0倍正压下的固结系数进行计算，真空度高、土质软取高值，否则取低值； |  |  |
|  | t | —— | 预压固结时间(s)。 |  |  |

    - 采用袋装砂井时，编织袋宜采用聚丙烯材料，要求透水不露砂；中（粗）砂的渗透系数、含泥量等指标与砂垫层要求一致，且灌实率不应小于95%。

    - 竖向排水体的深度应根据设计对地基稳定性、变形的要求确定，一般不宜大于25m，且宜穿透软土层，但不得进入下卧透水（气）层。在加固深度范围内，当软土层下卧深厚透水（气）层时，竖向排水体应设置在透水（气）层上覆的软土层内，且排水体末端距透水（气）层顶不应小于0.5m。

    - 对以地基稳定性进行控制的工程，竖向排水体的深度应超过危险滑动面下2.0m；对以变形控制的工程，深度应满足工程对地基变形量和稳定性的要求。

  - 密封系统设计

    - 当加固区边界处理深度范围内存在透水（气）砂层或有充足水源补给时，应采取密封措施切断加固区内外水（气）联系。

    - 当加固区边界透水（气）层较浅时，密封措施宜采用密封沟。密封沟应沿预压区周边布置，应挖至不透水（气）层顶面以下0.5m且深度不宜小于1.2m，沟底宽度应大于40cm，相邻两个预压区可共用一个密封沟。

    - 当加固区边界透水（气）层深度较大时，密封措施宜采用黏土密封墙。密封墙深度应穿过透水（气）层，并宜进入下部黏土层不小于1m；厚度不宜小于1.2m；拌和后墙体的黏粒含量应大于20%，渗透系数应小于1×10-5cm/s。

    - 密封膜应使用抗老化性能好、韧性好、抗穿刺性能强的不透气材料，宜选用聚乙烯或聚氯乙烯薄膜，铺设层数为2层～3层。当采用真空联合堆载预压预压法或直排式真空预压法时，密封膜下应铺设1层无纺土工布。

    - 满载后，密封膜上宜进行覆水，覆水厚度0.2m～0.3m。

    - 有当地工程经验时，可利用表层0.5m～0.8m厚的淤泥作为密封层，但加固后应对表层的软土进行处理。

  - 气压劈裂系统设计

    - 气压劈裂真空预压法的气压劈裂系统包括注气泵、水平输气管和竖向注气管等。

    - 注气泵应能稳定提供0.5 MPa～1.5 MPa的气压，气体流量为1 m³/min～5 m³/min。宜均匀布置在加固区四周，每台注气泵的控制面积宜为800㎡～1200㎡。

    - 水平输气管可选用硬塑管，其横向间距宜为 6m～10m，纵向间距宜为 30m～40m。输气管交叉处应采用连接件连接。在预压处理过程中，输气管及其连接件应具有伸缩性，且其强度应满足高压空气传递和地基变形的要求。

    - 竖向注气管可采用高压专用塑料（PVC）管或专用注气管，注气管直径不小于25mm，且应能承受内压力不小于1.5MPa。

    - 竖向注气管的平面布置形式宜为等边三角形或正方形，且和塑料排水板布置方式相同。竖向注气管间距应根据注气压力、地基土类型等确定，一般为 3m～4.8m，可取塑料排水板间距的3～4倍。

    - 竖向注气管的打设深度应根据拟劈裂土层深度确定，气压劈裂点竖向间距宜为2m～3m。

  - 抽真空设备布置

    - 抽真空设备宜采用射流泵或水气分离装置。

    - 采用射流泵时，单机功率不宜低于7.5kW，在进气孔密封状态下，其真空吸力不应小于96kPa。

    - 水气分离装置分为大型集中式水气分离装置和小型分散式水气分离装置两种，其中大型集中式水气分离装置由集控室和水气分离器组成，主泵的单机功率一般为30kW或55kW；小型分散式水气分离装置单套设备功率宜为15kW。

    - 采用射流泵时每套设备控制面积宜为800㎡～1200㎡，且每一预压区不得少于2套；采用大型集中式水气分离装置时，宜按每1kW控制面积800㎡～1200㎡的标准配置主泵，按每台控制面积4000㎡～6000㎡的标准配置水气分离器，且每套集控室连接不多于2个预压区；采用小型分散式水气分离装置时，每套设备控制面积宜为4000㎡～6000㎡。处理深度较大时控制面积宜取低值。

    - 对于重要工程，抽真空设备应配置不少于10%的备用机组。

  - 固结度与沉降计算

    - 采用真空预压法加固软土地基时，瞬时加荷条件下的地基土总固结度、竖向平均固结度和径向平均固结度可分别按下列公式计算。采用直排式真空预压时，地基土的总固结度可仅考虑径向平均固结度。

|  |  |  |  | Urz＝1－1－Uz1－Ur | (4.7.1-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Uz=1-8π2exp（－π24Tv） | (4.7.1-2) |
|  |  |  |  | Ur=1-exp（－8FnTh） | (4.7.1-3) |
|  |  |  |  | Tv＝CvH2t | (4.7.1-4) |
|  |  |  |  | Th=Chde2t | (4.7.1-5) |
|  |  |  |  | Fn=lnn－34 | (4.7.1-6) |
| 式中： | Uz | —— | 地基土的竖向平均固结度； |  |  |
|  | Ur | —— | 地基土的径向平均固结度； |  |  |
|  | Tv | —— | 竖向固结时间因数； |  |  |
|  | Th | —— | 径向固结时间因数； |  |  |
|  | Cv | —— | 竖向固结系数(cm2/s)；采用负压作用下固结压缩试验得出的固结系数，无试验条件时可取1.5～2.0倍正压下的固结系数进行计算，真空度高、土质软取高值，否则取低值； |  |  |
|  | H | —— | 单面排水土层厚度或双面排水土层厚度之半(cm)； |  |  |
|  | Fn | —— | 井径比因子。 |  |  |

    - 当地基土灵敏度大于2，塑料排水板间距小于1.0m或打设深度大于20.0m时，地基土径向平均固结度应考虑井阻与涂抹效应的影响，可按下列公式计算。

|  |  |  |  | Ur=1-exp（-8ChFde2t） | (4.7.2-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | F=Fn+Fr+Fs | (4.7.2-2) |
|  |  |  |  | Fs=khks－1lns | (4.7.2-3) |
|  |  |  |  | Fr=π2L24khqw | (4.7.2-4) |
| 式中： | kh | —— | 天然土层水平向渗透系数(cm/s)，由水平渗透试验确定； |  |  |
|  | ks | —— | 涂抹区土的水平向渗透系数，可取ks＝15～13kh (cm/s)； |  |  |
|  | S | —— | 涂抹比，可取2.0-3.0；对中等灵敏度土取低值，对高灵敏度土取高值； |  |  |
|  | L | —— | 塑料排水板打设深度(cm)； |  |  |
|  | qw | —— | 塑料排水板纵向通水量，为单位水力梯度下单位时间的排水量(cm3/s)。 |  |  |

    - 土体气压劈裂起劈压力可按下列公式计算，且应取两者中较大值。

|  |  |  |  | Pf=2σ3+σt | (4.7.3-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pf=σ3（1+sinφ）+Ccosφ | (4.7.3-2) |
| 式中： | σ3 | —— | 土体的最小主应力； |  |  |
|  | σt | —— | 土体的抗拉强度； |  |  |
|  | C | —— | 土体黏聚力； |  |  |
|  | φ | —— | 土体内摩擦角。 |  |  |

    - 采用气压劈裂真空预压法加固软土地基时，瞬时加荷条件下地基的平均总固结度可按下列公式计算。

|  |  |  |  | Urz=1-exp(-3.2CvetH2) | （4.7.4-1） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cve=(2m+1)2+H21.6μde2cvchcvcve=[2m+12+H21.6μre2∙cvch] cv | （4.7.4-2） |
|  |  |  |  | μ=ln(ns)+kvkhlns-34+2L23qwπμ=lnns+kvkhlns-34+2l23qwπ | （4.7.4-3） |
| 式中： | Cve | —— | 考虑气压劈裂裂隙影响的等效均质地基竖向固结系数(cm2/s)； |  |  |
|  | m | —— | 不同深度注气管层数； |  |  |
|  | kv | —— | 天然土层竖向渗透系数（cm/s）。 |  |  |

    - 真空预压处理软土地基最终竖向变形量可按下式计算：

|  |  |  |  | Sf=ξi=1ne0i-e1i1+e0ihi | (4.7.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 式中： | Sf | —— | 最终竖向变形量设计值(cm)； |  |  |
|  | e0i | —— | 第i层土中点土自重应力所对应的孔隙比，由室内固结试验e－p曲线查得； |  |  |
|  | eli | —— | 第i层土中点土自重应力与附加应力之和所对应的孔隙比，由室内固结试验e－p曲线查得； |  |  |
|  | hi | —— | 第i层土层厚度(cm)； |  |  |
|  | ξ | —— | 经验系数，可取0.8～0.9，膜下真空度高、土质较软取低值，否则取高值。 |  |  |

    - 预压荷载作用下的残余沉降可按下式计算：

|  |  |  |  | Sr=（1-Urz）Sf | (4.7.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 式中： | Sr | —— | 真空预压荷载作用下的残余沉降(cm)。 |  |  |

    - 对正常固结黏性土，某点的地基土抗剪强度增量标准值可按下式计算：

|  |  |  |  | Δτuk=UrzσzktanφCU | (4.7.7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 式中： | Δτuk | —— | 该点的地基土抗剪强度增量标准值(kPa)； |  |  |
|  | σzk | —— | 地基竖向附加应力标准值(kPa)； |  |  |
|  | φCU | —— | 预压前该点土的三轴固结不排水试验的内摩擦角标准值(°)。 |  |  |

    - 对于欠固结地基，固结度和沉降计算时应考虑欠固结因素的影响。

  - 设计图纸内容

    - 完整的真空预压设计图纸一般应包括以下内容：

- 地基处理设计总说明；

- 总平面布置图；

- 排水系统断面图；

- 抽真空设备平面布置图；

- 监（检）测点布置图。

    - 地基处理设计总说明中应包括：工程概况、设计依据、地基处理要求、主要施工参数、卸载标准、施工监测点数量和监测频率、加固效果检测方法和数量、主要原材料技术要求等。

    - 总平面布置图中应标明加固区范围、角点坐标和周边环境等情况，以及预压区分区编号、尺寸、面积等内容。当分区复杂时，也可绘制单独的预压区分区图。

    - 排水系统断面图中应绘制加固区典型纵、横断面并标明加固区边界，覆水围埝、密封沟或密封墙位置，工作垫层和水平排水系统做法，竖向排水体间距和深度等关键信息。同时宜绘制竖向排水体平面布置大样图，覆水围埝、密封沟或密封墙布置大样图等。

    - 抽真空设备平面布置图中除水平排水管网和抽真空设备布置图外，还应包括连接件构造图、出膜装置做法大样及各预压区设备数量表等内容。

    - 监（检）测点布置图中应绘制各预压区监（检）测点位置分布图、典型地质柱状图与监测仪器竖向对比图，同时给出不同类型监（检）测点的图例。

    - 采用气压劈裂真空预压法时还应提供气压劈裂系统平面与剖面布置图，采用真空联合堆载预压预压法时应附土方回填、分层厚度、标高控制等要求。

- 施工

  - 施工准备

    - 施工前应熟悉设计图纸，编制施工组织设计并进行施工技术、安全技术交底。

    - 施工前应清除地表、地下和周边的障碍物，并对加固区进行场地初步整平。同时对加固区进行测量放线定位，并测出初始地面高程。

    - 施工前应检查供电系统，保证满足《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的有关规定。

  - 工作垫层施工

    - 在新近吹填的软土场地铺设工作垫层前，应采取有效措施保证作业人员安全。

    - 铺设荆笆时宜由场地四周逐步向中心方向进行铺设，荆笆铺设时搭接宽度不应小于20cm。每隔50cm应用铅丝绑扎，荆笆层间应错缝铺设。

    - 铺设土工编织布时宜顺风铺设，由一侧逐步向加固区内方向进行铺设，土工编织布搭接处应进行机械缝合，缝合时应采用双线缝合，搭接宽度不应小于10cm。

    - 当使用粉细砂作为工作垫层时，可用吹填或人工填筑的方法进行施工，施工前应在场地内按10m×10m布设标杆，铺设厚度不宜小于60cm，填筑后场地高差应小于25cm。

  - 排水系统施工

    - 水平排水垫层施工应满足下列规定要求：

- 垫层材料宜用中（粗）砂，砂中严禁混有尖石、铁丝等尖锐硬物。

- 砂垫层施工可用机械铺设或人工铺设等方法。

- 砂垫层铺设应严格按照设计要求进行，厚度允许偏差为±h/10(h为设计砂垫层厚度)，检验时每100㎡应设一个检验点。

    - 水平排水管网施工应满足下列规定要求：

- 水平排水管的间距应按设计要求铺设。

- 水平排水管网连接处应采用连接件连接，连接件与排水管连接应牢固，连接长度不得小于100mm，排水管及连接件应具有伸缩性。

- 采用滤管作为水平排水管时，滤管应埋入砂垫层表面下150mm，接头部分严禁外漏。

    - 竖向排水体施工：

- 竖向排水体常用材料为塑料排水板，塑料排水板宜采用具有测深功能的产品，且宜采用芯膜整体式，可采用机械打设法或人工插设法进行施工。对于含水率大于90%的软土且塑料排水板设计深度小于6m时，可采用人工插设法，其它条件下均应采用轻型机械打设法施工。

- 塑料排水板出厂时应附有产品质量证明文件，进场后首先进行外观检测，检测合格后应按规定进行抽样送检。

- 塑料排水板在现场存储时应堆放整齐，并应采取遮阳、防雨等措施。

- 施工过程中，塑料排水板不应出现扭结、断裂或滤膜破损。

- 采用机械打设法施工时宜采用套管式打设法，打设机械应根据施工条件选择，打设能力应满足打设深度要求。在振动敏感区域施工时宜采用静压式打设机械。

- 当加固土体上覆有厚层或坚硬的回填土时，可采用机械进行预引孔，深度超过回填土层即可，形成的孔洞在打设塑料排水板后应灌砂回填密实。

- 塑料排水板定位偏差不得大于30mm，打设深度负偏差不得大于0.5m，打设过程中套管垂直度允许偏差为1.5％。

- 塑料排水板宜采用整板施工。需要接长时，每根塑料排水板不得多于1个接头，且有接头的根数不得超过打设总数的10%，相邻塑料排水板不得同时出现接头。

- 塑料排水板接长时应采用芯板平搭接法，搭接长度不得小于200mm，搭接处宜采用线缝或专用装订针固定，接长后应包裹好滤膜。

- 塑料排水板打设时回带长度不得超过500mm，且回带根数不得超过打设总数的5％。

- 塑料排水板打设过程中应逐根进行自检，并按本规范附录A.0.1的规定填写塑料排水板施工记录表。不符合验收标准的应在附近补打。

    - 采用直排式真空预压时，水平排水支管应通过专用连接件与塑料排水板连接牢固。

  - 气压劈裂系统施工

    - 施工前应对气压劈裂系统进行调试检查，检查合格后方可使用。

    - 注气泵的安装位置和数量应满足设计要求，注气泵的安装应平稳牢固。每台注气泵应由一个独立开关控制，并应带有漏电保护器。

    - 竖向注气管应在塑料排水板施工完成后施工。水平连接管与真空系统水平管路宜交错布置，水平连接管和接头应埋入水平排水垫层中。

    - 注气管路连接接头宜选用连接件连接牢固，连接长度不应小于100mm，并采用密封处理。

    - 气压劈裂系统安装完成后应试注气。试注气时间宜为 10min～60min，并检查注气压力是否满足设计要求，发现问题应及时处理。

    - 气压劈裂系统管路连接出膜装置和注气泵，连接处应进行密封处理 。

    - 气压劈裂系统可依据沉降监测数据采用间歇重复方式开启，当地基土层周平均沉降量小于60mm时，应进行注气劈裂，每次注气劈裂时间宜为1.0h～2.0h。当膜下真空压力小于10kPa后应立即停止本次注气劈裂。

    - 对气压劈裂系统等应进行日常维护。

  - 密封系统施工

    - 密封沟的开挖应沿预压区周边进行，沟底应位于黏性土或淤泥等不透水（气）层顶面以下0.5m，底部宽度应大于40cm。

    - 密封墙施工宜采用搅拌桩施工工艺，密封墙底应超过预压影响深度范围内的透水（气）层，进入不透水（气）层深度不得小于1.0m。

    - 密封膜的尺寸每边应超出预压区边界3m～4m，当预压区内易出现滑移等不利情况时，应加大密封膜尺寸，并采用小褶皱松弛铺设。密封膜铺设层数应根据设计要求确定，但不应少于两层。

    - 当预估不均匀沉降较大时，可按沉降程度重新划分预压区或在密封膜下加铺一层土工编织布。

    - 密封膜铺设时风力不得大于5级，且应从上风侧开始铺设。

    - 每铺设完成一层密封膜，应及时检查膜上孔、洞。膜上孔、洞补好后方可铺设下一层。

    - 密封膜铺设完成后应埋入密封沟内，其上覆盖不透水的黏性土并压实；对表层为新吹填淤泥的场地，可不设置密封沟，直接将密封膜压入淤泥表面下0.5m进行密封。

    - 抽真空设备和检测设备的出膜口应使用专用出膜装置或进行专门处理。

    - 抽真空后期，当加固区周边产生地表裂缝后，可灌入拌和的黏土浆液进行密封。

  - 抽真空设备安装

    - 抽真空设备安装前应对设备进行调试检查，检查合格才能使用。

    - 抽真空设备的安装应平稳牢固，出膜管与抽真空设备连接前应安装密封阀和止回阀。

    - 采用射流泵抽真空时，射流泵宜布置在预压区内且沿四周均匀布置；采用水气分离装置抽真空时，集控室一般布置在预压区外侧，水气分离器宜均匀布置在预压区内，每台水气分离器应通过6～8条放射状钢丝软管与水平排水主管相连，每个连接接口的控制面积宜为800㎡～1200㎡。

    - 采用水气分离装置抽真空时时，每台水气分离器内均应配备根据水位和压力控制排水装置开合的自动控制系统和备用泵。

    - 每台抽真空设备应由一个独立开关控制，并带有漏电保护器。

  - 真空加载

    - 抽真空前，配电箱应按照三级分配二级漏电保护的要求布置到位，并采取有效的防雨措施，安装保护接地和重复接地，预压区内电缆应采用三脚架架空。

    - 抽真空设备安装完成后，应进行试抽真空。试抽真空时间宜为4d～10d。期间可分期分批开启抽真空设备，并检查密封膜、密封沟和出膜装置等的密封情况以及抽真空设备的工作情况，发现问题应及时处理。

    - 当膜下真空度达到设计要求且连续3d恒定后，才可进入正式抽真空阶段。膜下真空度达到设计要求之日作为计时起点。

    - 正式抽真空阶段应定期观测并记录膜下真空度情况。对密封系统、抽真空设备应进行日常维护。采用射流泵时本阶段后期的开启率不应低于80%，采用水气分离装置抽真空期间严禁停泵。

    - 正式抽真空阶段膜下真空度应满足设计要求，当低于设计要求时，应从施工计时时间内扣除该段的时间。

    - 正式抽真空阶段可进行密封沟和膜上覆水，膜上覆水深度宜为20cm～30cm。

  - 卸载

    - 除设计另有要求和对特殊土质或重要工程外，真空预压卸载宜同时满足下列条件：

- 根据实测沉降曲线推算的固结度≥85％。

- 连续5d实测平均沉降速率小于2.0mm/d。

- 残余沉降量不大于200mm。

- 满载抽真空时间不少于90d。

    - 卸载后，应将预压区内积水排出，并将密封膜、水平排水管等材料清理干净，挖除密封沟内软土进行换填或晾晒，然后回填密封沟并应平整压实。

- 施工监测与加固效果检测

  - 一般规定

    - 设计应根据工程的重要性、工程规模、地质条件和对周边环境的影响综合确定施工监测和加固效果检测的项目。

    - 真空预压试验区可适当增加施工监测和加固效果检测的项目和数量。

  - 施工监测

    - 施工监测内容主要包括膜下真空度、地表沉降、孔隙水压力、深层分层沉降、加固深度范围内水平位移、地下水水位等。其中必须监测项目为：膜下真空度、地表沉降、孔隙水压力、深层分层沉降，采用气压劈裂真空预压法时，还应对注气压力进行监测。根据工程需要，可增加加固区外的水平位移量和地下水位、周边环境变形监测等项目。当软土地基中存在多层或渗透性差异较大的软土层时，或塑料排水板打设深度超过25m且设计要求对深层土体进行有效排水时，还应进行塑料排水板内部不同深度处的真空度监测。

    - 对于监测频次较高的膜下真空度、孔隙水压力及地表沉降等监测项目，宜优先选用自动化监测设备。

    - 施工监测项目的记录表格式可按照本规范附录B监测记录表的有关规定执行。

    - 监测仪器布设宜在塑料排水板打设完成之后，铺设密封膜之前进行，其数量及布置应满足下列规定：

- 每个预压区膜下真空度观测点数量不得少于5个，条件具备时宜通过软管将真空表引至加固区外侧。

- 地表沉降标数量应等同于射流泵数量且不得少于1000㎡/点，在密封膜上均匀布设沉降标时，应采取有效措施防止戳破密封膜。

- 孔隙水压力观测点数量宜为5000㎡～10000㎡/组，且每个预压区不宜少于3组。在加固深度范围内，每组孔隙水压力仪竖向布置间距宜为2.0 m～3.0m。

- 深层沉降观测每个预压区不得少于1组，宜布置在预压区中心处，竖向布置应根据场地地质条件进行。

- 水平位移量和水位观测点位置应距密封沟外边缘1.0m～1.5m。

    - 各监测项目观测频率宜满足下列规定：

- 试抽真空期间，膜下真空度观测每2h小时测读一次，恒载后可每4h～6h测读一次。发现真空度有下降现象应立即查找原因，及时处理。

- 塑料排水板打设前与铺膜后，应分别按10m×10m方格网量测各预压区高程，计算打设塑料排水板期间沉降。

- 铺膜后，抽真空开始的10d内，每天进行1次地表沉降观测，其后每2d～4d观测1次。地表沉降观测应定点、定时、专人负责。

- 孔隙水压力观测频率和地表沉降观测一致。

- 其余监测项目在抽真空开始的10d内每2d监测1次，其后每3d～5d监测1次。

- 加固区周围有建筑物或地下管线时，应加密水平位移观测频率。

- 出现异常情况时应加密观测频率。

    - 根据现场实测资料计算最终沉降量及固结度应按下列公式确定：

- 根据实测沉降资料，地基的最终沉降量可采用指数曲线法法或双曲线法计算：

（1）指数曲线法

|  |  |  |  | S∞＝St3(St2-St1)－St2(St3-St1)（St2-St1）-(St3-St2) | (6.2.5-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 式中： | S∞ | —— | 预压荷载作用下，根据实测沉降结果计算的最终沉降量(cm)； |  |  |

St1、St2、St3——满载后，时间t1、t2、t3对应的实测沉降量，并取t2-t1=t3-t2。

（2）双曲线法

|  |  |  |  | St=S0+tα+βt | (6.2.5-2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | S∞=S0+1β | (6.2.5-3) |
| 式中： | St | —— | 满载后，时间t对应的实测沉降量(cm)； |  |  |
|  | S0 | —— | 满载开始时的实测沉降量(cm)； |  |  |
|  | t | —— | 满载预压时间（d），从t=0时刻起算； |  |  |

α、β——计算参数，根据实测资料确定，其中 β=∆tSt-S0∆t（图6.2.5）。

图6.2.5 α、β值确定示意图

- 当后期使用荷载与预压荷载不一致时，地基的最终沉降量可按下式计算：

|  |  |  |  | S∞'＝KS∞S∞1S∞2 | (6.2.5-4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 式中： | S∞' | —— | 准永久荷载作用下，根据实测沉降结果推算的最终沉降量(cm)； |  |  |
|  | K | —— | 调整系数，一般取1.0；当地有工程经验时，可取0.9～1.1； |  |  |
|  | S∞1 | —— | 准永久荷载作用下，采用分层总和法计算的最终沉降量(cm)； |  |  |
|  | S∞2 | —— | 预压荷载作用下，采用分层总和法计算的最终沉降量(cm)。 |  |  |

- 根据实测和推算沉降结果，地基土的固结度可按下式计算：

|  |  |  |  | Uξ'=StS∞×100% | (6.2.5-5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 式中： | Uξ' | —— | 时间t地基土的固结度； |  |  |
|  | St | —— | 时间t的实测沉降量(cm)。 |  |  |

- 根据实测孔隙水压力结果，地基土的平均固结度可按下式计算：

|  |  |  |  | Urz=ΔuP+u0×100% | (6.2.5-6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 式中： | Urz | —— | 根据孔隙水压力消散结果推算的固结度； |  |  |
|  | Δu | —— | 预压过程中孔隙水压力累计消散量(kPa)； |  |  |
|  | P | —— | 预压荷载(kPa)； |  |  |
|  | u0 | —— | 预压前超静孔隙水压力(kPa)。 |  |  |

    - 施工监测期间，监测单位应编制监测周报并对监测异常结果进行分析，监测完成后应出具监测报告。监测报告应对沉降变形、真空度等进行分析，并对卸载条件、固结度等做出评估。

  - 加固效果检测

    - 加固效果检测方法主要包括钻孔取土室内试验、原位测试，当设计对地基承载力有明确要求时，应进行现场平板载荷板试验。

    - 真空预压前后均应进行钻孔取土室内试验和原位测试，试验内容应包括含水率、孔隙比、液性指数、塑性指数、压缩系数、压缩模量、抗剪强度指标等。预压前的检测应在打设塑料排水板前进行，预压后检测宜在卸载14d后进行。两次检测平面位置相差不宜大于1.0m。

    - 每个预压区的取土数量、原位测试数量及过程均应符合现行国家标准《岩土工程勘察规范》（GB50021）的有关规定，且每个预压区检测孔数量不少于2组。

    - 当采用原位测试成果确定软土层地基承载力特征值时，可按下列公式估算。

- 静力触探试验

|  |  |  |  | fak=29+0.063ps | (6.3.4-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | fak=29+0.072qc | (6.3.4-2) |
| 式中： | ps | —— | 各土层静探比贯入阻力的平均值(kPa)； |  |  |
|  | qc | —— | 各土层静探比锥尖阻力的平均值(kPa)。 |  |  |

- 十字板剪切试验

|  |  |  |  | fak=3.14cu | (6.3.4-3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 式中： | cu | —— | 十字板试验的抗剪强度 (kPa)。 |  |  |

- 轻型动力触探试验

|  |  |  |  | fak=2.9+11.4N10 | (6.3.4-4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 式中： | N10 | —— | 轻便触探试验的锤击数（击/30cm）。 |  |  |

    - 当进行现场平板载荷试验时，承压板面积不应小于1.0㎡，且应采用慢速维持荷载法，试验过程应符合现行行业标准《建筑地基检测技术规范》（JGJ340）的有关规定。

    - 加固效果检测完成后，应出具检测报告。检测报告应对固结沉降、强度增长和其他检测结果进行分析，并对加固效果做出评价，必要时应对工后沉降进行评价。

- 质量检验和工程验收

  - 质量检验

    - 真空预压所采用的工程材料进场后，在外观质量检查和质量证明文件核查符合要求的基础上，应进行现场抽样送检，检验合格后方可使用。

    - 主要工程材料检验指标应符合表7.1.2-1～7.1.2-7的规定。

表7.1.2-1 塑料排水板技术性能指标表

| 型号 项目 |  |  | A型 | B型 | C型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 打设深度（m） |  |  | ≤15 | ≤25 | ≤35 |  |
| 断面尺寸（mm） | 宽度 |  | 100±2 |  |  |  |
|  | 厚度 |  | ≥3.5 | ≥4.0 | ≥4.5 |  |
| 纵向通水量（cm3/s） |  |  | ≥15 | ≥25 | ≥40 | 侧压力350kPa |
| 滤膜渗透系数（cm/s） |  |  | ≥5×10-4 |  |  | 试件在水中浸泡24h |
| 滤膜等效孔径（mm） |  |  | ＜0.075 |  |  | 以O95计 |
| 塑料排水板抗拉强度（kN/10cm） |  |  | ≥1.0 | ≥1.3 | ≥1.5 | 延伸率10%时 |
| 滤膜抗拉强度（N/cm） |  | 干态 | ≥15 | ≥25 | ≥30 | 延伸率10%时 |
|  |  | 湿态 | ≥10 | ≥20 | ≥25 | 延伸率15%时，试件在水中浸泡24h |

表7.1.2-2 密封膜技术参数表

| 项目 |  | 单位 | 指标值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厚度 |  | mm | 0.12～0.16 |  |
| 抗拉强度 | 纵向 | MPa | ≥18.5 |  |
|  | 横向 | MPa | ≥16.5 |  |
| 断裂伸长率 |  | % | ≥220 | 达到抗拉强度时 |
| 直角撕裂强度 |  | kN/m | ≥40 |  |
| 渗透系数 |  | cm/s | ≤5×10-11 |  |
| 耐静水压力 |  | MPa | ≥0.2 |  |
| 刺破强度 |  | N | ≥30 |  |

表7.1.2-3 软式波纹滤管技术参数表

| 项目 |  | 单位 | 指标值 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管体 | 内径 | mm | 40±2 | 50±1 | 63±1 |  |
|  | 单位质量 | g/m | ≥120 | ≥160 | ≥200 | 含滤膜 |
|  | 环刚度 | kN/㎡ | ≥15 |  |  | GB/T9647 |
|  | 透水面积 | mm/㎡ | 1600 | 2100 | 2500 |  |
|  | 扁平实验 | 压至管径1/2不破裂 |  |  |  |  |
| 滤膜 | 单位面积质量 | g/㎡ | ≥80 |  |  | 可用2层40 g/㎡代替 |
|  | 渗透系数K20 | cm/s | K×（10-1～10-3） |  |  | K=1～9 |
|  | 等效孔径O95 | mm | 0.06～0.2 |  |  |  |

表7.1.2-4 钢丝软管技术参数表

| 型号 项目 | 单位 | φ25 | φ50 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内径 | mm | 25±1 | 50±1 |  |
| 环刚度 | kN/㎡ | ≥25 |  | GB/T9647 |
| 扁平实验 | 压至管径1/2不破裂 |  |  |  |

表7.1.2-5 土工编织布技术参数表

| 项目 |  | 单位 | 指标值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位质量 |  | g/㎡ | ≥150 |  |
| 抗拉强度 | 纵向 | N/50mm | ≥1200 |  |
|  | 横向 | N/50mm | ≥1000 |  |
| 延伸率 | 纵向 | % | ＜25 |  |
|  | 横向 | % | ＜25 |  |
| 梯形撕裂强度 | 纵向 | N | ＞400 |  |
|  | 横向 | N | ＞400 |  |
| CBR顶破强力 |  | N | ＞2000 |  |
| 垂直渗透系数 |  | cm/s | K×(10-1～10-4) | K=1～9 |

表7.1.2-6 注气管技术参数表

| 项目 | 单位 | 指标值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外径 | mm | 16±0.3 |  |
| 内径 | mm | 12±0.3 |  |
| 壁厚 | mm | 2±0.1 |  |
| 拉伸强度 | MPa | ≥18 |  |
| 断裂伸长率 | % | ≥200 |  |
| 工作压力 | MPa | ≥0.8 |  |
| 爆破压力 | MPa | ≥2.4 |  |
| 气密性 | 0.8MPa下保持30min无漏气 |  |  |
| 耐老化性 | 70℃×168h老化后，拉伸强度保留率≥80% |  |  |

表7.1.2-7 无纺土工布技术参数表

| 项目 | 单位 | 指标值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位质量 | g/㎡ | ≥200 |  |
| 厚度 | mm | ≥1.7 |  |
| 断裂强力 | kN/m | ≥6.5 |  |
| 断裂伸长率 | % | 25～100 |  |
| CBR顶破强力 | kN | ≥0.9 |  |
| 垂直渗透系数 | cm/s | K×（10-1～10-3） | K=1～9 |
| 撕破强力 | kN | ≥0.16 |  |

    - 主要工程材料送检试样代表批量宜按表7.1.3执行，现场存放超过6个月的工程材料应重新抽样检测。

表7.1.3  主要工程材料送检试样代表批量

| 序号 | 材料名称 | 代表批量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中（粗）砂 | 0.5万吨/组 | 每供货批不少于1组 |
| 2 | 塑料排水板 | 20万m/组 |  |
| 3 | 无纺土工布 | 10万㎡/组 |  |
| 4 | 土工编织布 | 10万㎡/组 |  |
| 5 | 软式波纹滤管/钢丝软管 | 5万m/组 |  |
| 6 | 密封膜 | 10万㎡/组 | 每预压区不少于1组 |

  - 工程验收

    - 真空预压地基工程质量验收的划分应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）执行，检验批的主控项目、一般项目应按现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB50202）执行。

    - 工程验收应由建设单位或当地政府质监部门组织，勘察单位、设计单位、施工单位、监(检)测单位、监理单位应派代表参加。

    - 工程验收合格后，应由施工单位清理、整平场地，并整理、提交竣工报告及相关资料。

附录A 施工记录表

A.0.1 塑料排水板施工记录可采用表A.0.1。

表A.0.1 塑料排水板施工记录表

工程名称：                    板型：              设计深度：

施工单位：                    区域：              施工班组：

| 施工 日期 | 排号 | 行号 | 施工深度（m） | 垂直度（%） | 平面偏差（cm） | 回带长度（cm） | 外观 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

技术负责人：                     记录人：                   监理：

附录B 监测记录表

B.0.1 膜下真空度现场记录可采用表B.0.1。

表B.0.1 膜下真空度现场记录表

项目名称：                                           预压区编号：

| 观测时间 | 真空度(kPa) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月 日 时 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | … |

观测记录：                                       校核：

B.0.2 注气泵压力现场记录可采用表B.0.2。

表B.0.2 注气泵压力现场记录表

项目名称：                                           预压区编号：

| 观测时间 | 注气泵压力(kPa) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月 日 时 | 表1 | 表2 | 表3 | 表4 | … |

观测记录：                                       校核：

B.0.3 地表沉降观测现场记录可采用表B.0.3。

表B.0.3 地表沉降观测现场记录表

项目名称：

仪器编号：                                 天气：

| 日期 | 测站 | 后视(mm) | 前视(mm) | 高程(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

测量：                                       校核：

B.0.4 孔隙水压力观测现场记录可采用表B.0.4。

表B.0.4 孔隙水压力观测现场记录表

项目名称：

仪器编号：           初始频率f0=           系数k=

| 日期 | 频率 (Hz) | 平均值 (Hz) | 绝对孔压 (kPa) | 超静孔压 (kPa) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

观测记录：                                       校核：

B.0.5 深层分层沉降观测现场记录可采用表B.0.5。

表B.0.5 深层分层沉降观测现场记录表

项目名称：                                  仪器编号：

| 日期 | 管口 标高（m） | 测点 距离1（m） | 测点 距离2（m） | 测点 距离3（m） | 测点 距离4（m） | 测点 距离5（m） | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

观测记录：                                       校核：

B.0.6 水平位移观测现场记录可采用表B.0.6。

表B.0.6 水平位移观测现场记录表

项目名称：                    仪器编号：

测试日期：                    测孔编号：

| 深度(m) | A+(0.01mm) | A-(0.01mm) | B+(0.01mm) | B-(0.01mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

观测记录：                                       校核：

B.0.7 水位观测现场记录可采用表B.0.7。

表B.0.7 水位观测现场记录表

项目名称：

仪器编号：                        测孔编号：

| 日期 | 管口标高（m） | 水面距离（m） | 水位（m） |
| --- | --- | --- | --- |

观测记录：                                       校核：

引用标准名录

1.《岩土工程勘察规范》（GB50021）

2.《软土地区岩土工程勘察规程》（JGJ83）

3.《土工试验方法标准》（GB/T 50123）

4.《建筑地基检测技术规范》（JGJ340）

5.《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB50202）

6.《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）

本规范用词说明

1 为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”；

3）对表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其它有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

中华人民共和国化工行业标准

真空预压法加固软土地基技术规范

HG/T20578-202×

# 条文说明

目  次

1 总则	40

3 勘察	41

4 设计	42

4.1 一般规定	42

4.2 工作垫层施工	42

4.3 排水系统设计	43

4.4 密封系统设计	44

4.6 抽真空设备布置	44

4.7 固结度与沉降计算	46

5 施工	47

5.1 施工准备	47

5.3 排水系统施工	47

5.5 密封系统施工	47

5.6 抽真空设备安装	48

5.7 真空加载	48

5.8 卸载	48

6 施工监测与加固效果检测	49

6.2 施工监测	49

6.3 加固效果检测	50

7 质量检验和工程验收	51

7.1质量检验	51

修订说明

《真空预压法加固软土地基技术规范》(HG/T20578-202×)，经工业和信息化部202×年××月××日以第××号公告批准发布。

本规范是在《真空预压法加固软土地基施工技术规程》(HG/T20578-95)和《真空预压法加固软土地基施工技术规程》(HG/T20578-2013)的基础上修订而成，HG/T20578-95的主编单位是化学工业部第一勘察设计院（现名化学工业第一勘察设计院有限公司），参编单位是化学工业部第二勘察设计院（现名中化学土木工程有限公司），主要起草人是郝策、江发荣、姜志超、邱树杭、王建树、徐庆春、缪鸿武。HG/T20578-2013的主编单位是中国化学工程第一岩土工程有限公司（现名化学工业第一勘察设计院有限公司），参编单位是化学工业岩土工程有限公司（现名中化学土木工程有限公司）、赛鼎工程有限公司、化工部福州地质工程勘察院、湖南化工地质勘察院，主要起草人是刘文东、高理华、程书昌、王志良、王庆红、孙锐、王郁恺、邵长彬、王文宇、尤苏南、姜海军、丁凤霞、王巨英、梁建国、李森、刘东、李立、董晓刚，主要审查人是赵迷军、丁小峰、方磊、张发明、王旭东、韦杰、乔兰、刘寒鹏、王爱民。

本次修订的主要技术内容是：

1、补充了部分术语；

2、将原第2章“设计”拆分为“勘察”和“设计”两章，补充了勘察技术要求；

3、第3章“设计”与第4章“施工”中增加了“直排式真空预压”、“气压劈裂真空预压法”和“水气分离装置”的相关要求；

4、第3章“设计”中增加了“工作垫层设计”与“设计图纸内容”两节；

5、第6章第2节“施工监测”中补充了采用双曲线法计算最终沉降量的计算公式；

6、第7章调整为“质量检验和工程验收”，补充了质量检验的相关要求。

本规范修订过程中，编制组进行了广泛的资料收集和调查研究，总结了我国化工建设中真空预压法加固软土地基的实践经验。

为便于广大勘察、设计、施工、监测检测等单位有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定，《真空预压法加固软土地基技术规范》修编组按章、节、条顺序编制了本规范的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与规范正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考。

# 1 总则

1.0.1 真空预压加固软土地基的方法是瑞典皇家地质学院杰尔曼(W. Kjellman)教授1952年提出的，自20世纪80年代以来在我国得到了大力推广和应用。经过多年来的发展，该方法已经成为我国软土地基加固的重要方法之一。特别是近年来，真空预压法加固软土地基施工技术在港口、临港石油和化工建设等领域得到广泛应用，积累了一定的经验，施工技术逐步成熟。

1.0.3 对塑性指数大于25且含水率大于85％的软土，单纯使用真空预压法较少有成功的实例。其原因目前有两种观点：一是认为渗透系数较低的极细黏粒和胶粒土会在塑料排水板两侧淤积将滤膜堵死，导致竖向排水通道无法正常发挥作用；二是认为黏粒特别是胶粒周围的强结合水层较厚，排水固结法施加的外力不足以将其排出。

# 3 勘察

3.0.1 新吹填场地一般土质相对均匀，勘探点间距100m～200m可以满足设计要求，但吹填管口及场地溢水口处局部土质多存在差异，分别形成粗颗粒和极细黏粒土堆积区，因此这些区域应适当加密。当加固区四周有可能存在透水（气）层时，也应适当加密，必要时打设黏土密封墙前应进一步探摸。

本条规定勘探孔深度应大于计算的压缩层深度且宜穿透软土层；国内外常用应力比法作为确定地基压缩层计算深度的方法。对于深厚层软土，一般采用附加应力σz等于0.1倍自重压力σc时的深度作为压缩层的计算深度，对于真空预压工程，其有效应力依赖于竖向排水通道的范围和深度内孔隙水压力的降低值，压缩层深度可取竖向排水体深度+1/2间距进行计算。

因淤泥、淤泥质土及冲填土等饱和黏性土易扰动，因此采取原状土样时应采用薄壁取土器。

3.0.2 形成良好的密封系统是真空预压的先决条件，通过勘察查明加固深度范围内土体的物理力学指标、土体中的透水（气）层分布、与水源的连通等情况，才能在设计当中采取必要的密封措施，保证工程的顺利实施。

3.0.3土层的应力历史对于处理期间地层发生的沉降影响较大，因此通过试验测定出土的先期固结压力十分必要。

# 4 设计

## 4.1 一般规定

4.1.3 经验表明，真空预压加固时间与效果与预压区面积及形状等因素有关，分区为正方形且面积为不大于40000 m2时加固效果较好，也便于现场人工搬运密封膜。分区长短轴比值越大，加固时间越长， 因此本条规定预压区长短轴比不宜超过4.0，否则应增加抽真空设备的数量。

4.1.4 当加固土体渗透性较好时，真空预压施工引起的地下水位下降范围较大，易造成20m以内地面发生明显沉降或水平位移，30m以外沉降和水平位移较小，因此本条规定真空预压的安全距离不宜小于30m。当距离较近时，应根据实际情况采取开挖明沟隔断、打设钢板桩或水泥搅拌桩等保护措施，并增加现场监测数量和频次，以确保周边建（构）筑物、地下管线的安全。

4.1.5 真空预压法是利用抽真空形成的负压降低排水系统中的孔隙水压力，从而达到加固地基的目的。因大气真空对孔隙水压力理论上最大只能降低一个大气压（约101kPa），而实测资料显示，真空装置出口压力虽可达到96kPa，但经过主管、滤管传递后，到达砂垫层时，其真空度一般仅为85kPa左右。当加固区周边土层条件复杂时，采用粘土密封墙等措施后膜下真空度一般也可达到80kPa。

4.1.7 虽然真空预压法加固软土地基技术已经比较成熟，但因其影响因素较多，加之由于加固土体的不均匀性，计算过程中采用的计算参数不一定真实反映其物理、力学性质，比如水平向固结系数Ch对加固时间影响很大，但其在加固过程中会不断发生变化，因此在重要工程或没有工程经验的地区进行预压试验是十分必要的。根据试验的实际监测结果推算出的地基最终沉降量和固结度相对准确，可为卸载标准的确定、预压效果的评价及指导全场设计与施工提供依据。

## 4.2 工作垫层施工

4.2.1 工作垫层施工的目的主要是满足施工机械安全工作的条件，当施工场地表层强度较高，能满足施工机械正常工作时，可不进行工作垫层施工。

4.2.2 除正文中提到的铺设荆笆、土工编织布、吹填粉细砂等方式外，在天津滨海新区得到广泛应用的浅层排水固结处理也是工作垫层的一种，该方法是先采用人工插板，利用直排式真空预压对吹填土表层进行预处理，待表层强度有一定提高后再进行深层真空预压加固。

4.2.3 采用荆笆等硬质材料作为工作垫层时，如不采取措施，抽真空期间易发生刺破密封膜的现象，因此本条规定铺膜前应加铺1层无纺土工布。

## 4.3 排水系统设计

4.3.1 《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）第7.2.5条规定，采用塑料排水带或砂井进行堆载预压和真空预压时，应在塑料排水带或砂井顶部做排水砂垫层。本规范规定水平排水垫层宜采用中（粗）砂垫层，但在砂源紧张的地区，也有采用排水盲沟或细碎石垫层代替中（粗）砂垫层的成功实例，有经验的地区可参照采用。竖向排水体除塑料排水板外，也可采用袋装砂井替代，但因其施工复杂、纵向通水能力较差、造价较高，近年来已较少采用。此外，采用直排式真空预压工艺，取消砂垫层后将塑料排水板与水平排水管网直接连接近年来应用也较为广泛。

4.3.2 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)第5.2.13条规定，砂垫层厚度不低于500mm。本规范首次发布时规定砂垫层厚度为20cm～30cm。考虑到目前工程实践中多采用400mm，且均取得了较好的加固效果，故本条按实际工程经验规定为400mm。

正文里中（粗）砂是指中砂或粗砂，其中中砂指粒径大于0.25mm的颗粒质量超过总质量的50%，粗砂指粒径大于0.5mm的颗粒质量超过总质量的50%。

4.3.3 水平排水管网的间距主要根据水平排水垫层的性质、竖向排水体间距、工期要求来大致确定，水平排水垫层透水性好，竖向排水体间距小，工期要求紧则排水管间距宜取小值，反之则取大值。

采用直排式真空预压时，如具备吹填粉细砂的条件，也可采用滤管作为水平排水管网，支管间距可取2倍塑料排水板间距，并将塑料排水板缠绕在滤管上埋入吹填的粉细砂中。

4.3.5 根据理论计算，加固时间与排水距离的平方成反比，塑料排水板间距越小，真空预压加固时间越短。但实践表明，由于地基土受扰动与涂抹效应的影响，当塑料排水板间距过小时，对地基土扰动较大，相应的塑料排水板打设数量增加；当塑料排水板间距较大时，加固时间较长，会增加施工的费用及工期。采用塑料排水板时，井径比一般取15～22，对应的塑料排水板间距为0.7m～1.3m，大量工程经验也表明这个间距是较为经济和适宜的。

采用公式4.3.5-4估算d时，可将其可变形为d2lnddw=6.5Chtln0.811-Urz，利用Excel中的单变量求解功能进行计算。

计算塑料排水板水平间距时，可先按正文中的公式进行初步估算，根据估算结果按本规范4.6.1条和4.6.2条计算固结度，当计算的固结度与设计要求的固结度相符合时方可采用。

4.3.7 由于井阻的原因，真空度沿塑料排水板在竖向传递过程中会发生衰减。根据经验，不同条件下的竖向衰减率一般在4 kPa～7kPa/m，真空预压基本不会对深度25m以下土体产生影响，故本条规定塑料排水板深度不宜超过25m。

## 4.4 密封系统设计

4.4.1 真空预压法主要靠负压作用把土体中水（气）排出，如果土体中夹有一定厚度的砂层，则加固区以外的水（气）有可能向加固区补给，从而使真空度降低，加固效果不良。在这种情况下，应切断加固区内外砂层的水（气）联系。

4.4.2 密封沟是隔断加固区内外水（气）联系的关键一环。一般密封沟开挖深度1.0m～1.5m，进入透水（气）性较差的黏性土以下0.5m即可；超过1.5 m的边界地层中如果含透水（气）层且具备开挖条件时开挖深度可放宽到3.0 m，但施工时的安全等级应相应提高。密封沟的做法可参照图1。

图1 密封沟做法示意图

4.4.3 本条规定黏土密封墙的施工参数主要用于加固区边界，当用于加固区内部的预压区边界时，厚度可采用70cm，且相邻预压区可以共用。密封墙的做法可参照图2。

图2 密封墙做法示意图

## 4.6 抽真空设备布置

4.6.2 常用的射流泵一般由射流器、射流箱和离心泵组成。个别地区也有采用单机功率小于7.5kW的射流泵，但在加固区内外水（气）切断不完全的情况下，抽真空效果不很理想，故本条仍建议采用不低于7.5kW的射流泵。采用射流泵时可参照图3布置。

图3 射流泵布置示意图

4.6.3水气分离器宜采用上小下大的筒状结构，罐体整体高度宜大于2m，上部罐体直径大于1.5m，整体体积不应小于2.5㎡。下部罐体埋设于密封膜下方，罐体底部应设置1台潜水泵，上部罐体安装在密封膜上。下部罐体的中上部筒壁开设8～10个抽气口，抽气口通过连接件分别与水平排水主管相连接。采用水气分离装置时可参照图4布置。

图4 水气分离装置布置示意图

4.7 固结度与沉降计算

4.7.1 采用直排式真空预压工艺时，土体的固结主要来自于径向固结度，因此固结度计算时可仅考虑径向平均固结度。

进行初步设计时，如缺少竖向固结系数的试验数据，可采用公式Cv=kv（1+e）αγw进行估算。

# 5 施工

## 5.1 施工准备

5.1.2 对加固区进行场地初步整平的目的主要是便于膜上覆水和保证塑料排水板施工的垂直度。防止因覆水不均匀造成密封膜外露遭阳光直晒，或局部结冰使水平排水管网堵塞。因真空预压加固期间一般中间沉降量大于四周，因此整平时宜中间略高、四周稍低，有利于后期水平排水管网中水的排出。

## 5.3 排水系统施工

5.3.1 真空预压法是将密封膜铺在砂垫层上抽真空，而密封膜厚度只有0.12mm～0.16mm，因此砂中混有尖石、铁丝等尖锐硬物时，往往很容易将密封膜扎破，造成膜下真空度的损失。

5.3.2 水平排水管与连接件的连接多采用铁丝绑扎，为防止铁丝扎破密封膜，本条规定滤管应埋入砂垫层表面下150mm，且接头部分严禁外露。

5.3.3 塑料排水板的打设深度直接影响真空预压工程质量，为便于随时检验塑料排水板的打设深度，本条推荐采用具有测深功能的塑料排水板。目前常用的测深方法一般有外标刻度和内置金属导线两种形式，测深偏差率应控制在排水板长度的1.4%以内且单根排水板最大误差不得大于50cm。

传统芯膜分离式塑料排水板由于强度不足,施工过程中和预压过程中沉降较大时易产生“Z”状弯曲，影响排水效果和真空度传递，而芯膜整体式塑料排水板提高了芯板强度，沉降过程中的弯曲呈“S”型，对排水效果和真空度传递的影响较小。

打设塑料排水板时如出现扭结、断裂和滤膜破损等现象，会严重影响甚至丧失排水效果；此外接长的塑料排水板纵向通水量会有所降低。因此本条规定在施工过程中塑料排水板宜采用整板施工，不应出现扭结、断裂或滤膜破损。

目前，我国塑料排水板打设机械多采用振动式，其优点是适应能力和打设能力都较强，可以顺利穿过地基表面的硬土层，但在对振动敏感的区域施工时对地基土的扰动较大，因此本条规定在这些区域施工时宜采用静压式打设机械。

## 5.5 密封系统施工

5.5.3 为防止抽真空期间地表不均匀沉降造成密封膜撕裂，密封膜在工厂加工时应适当加大尺寸，铺设时尽可能松弛。

5.5.8 抽真空设备和监测设备的出膜口宜采用专门的出膜装置处理，出膜装置由出膜弯管、法兰盘、橡胶垫圈和螺丝组成。

## 5.6 抽真空设备安装

5.6.2 抽真空设备与出膜管道连接处必须设密封阀和停机止回阀(或手阀)，以备抽真空设备或密封系统故障时，可快速关闭抽气口，用以防止地表水回流和停机更换相应设备时膜下真空度的迅速降低。

## 5.7 真空加载

5.7.1 预压区内电缆架空是为了降低电缆浸水引起短路、触电的风险，三脚架底部应采取措施防止戳破密封膜。

5.7.2 试抽真空期间分批开启射流泵，主要是为了防止膜下压力增长过快而导致水平排水管网被压瘪和细颗粒土渗入塑料排水板导致排水系统失效。

5.7.4 真空预压后期射流泵的开启率不得低于80%主要是为了保证膜下真空度，并且确保监测到的地面沉降值接近实际。工程经验表明真空预压后期在开泵率较低的情况下，膜下真空度也可以满足设计要求，但沉降速率要远小于开泵率不小于80%时的沉降速率。而且开泵较少时沉降曲线收敛较快，不符合实际情况。采用水气分离装置时因布泵数量较少，本条规定抽真空期间不得停泵，以保证抽真空效果。

5.7.6 为防止密封沟干裂造成漏气，因此要求密封沟内应有一定厚度的覆水。膜上覆水并不能起到密封作用，但可减弱紫外线对密封膜的影响，延缓老化。

## 5.8 卸载

5.8.1 卸载标准应考虑加固场地地基的使用功能、允许沉降和差异沉降要求等综合确定，本条中的各项指标为最低要求。设计时可选择全部或部分指标，但不宜降低指标要求。

5.8.2 因密封沟处于预压区边界上，不易被重视，常形成软弱条带，给后期施工等带来不利影响，所以要特别注意对密封沟的清理和压实处理。

# 6 施工监测与加固效果检测

## 6.2 施工监测

6.2.1 由于井阻的原因，真空度沿塑料排水板在竖向传递过程中会发生衰减。因此，本条建议当软土地基中存在多层或渗透性差异较大的软土层时，或塑料排水板打设深度超过25m且设计要求对深层土体进行有效排水时，应量测塑料排水板内部的真空度，以便准确了解真空度沿深度方向的分布情况。

6.2.2 除水平位移、地下水水位监测点外，一般施工监测点均布置于预压区内，当膜上覆水较深时监测人员需水中作业，危险性较大。此外监测人员频繁进入预压区，易导致密封膜的破损，因此本条规定施工监测时宜优先选用自动化监测设备，通过对监测数据的自动采集、无线传输来解决这些问题，并可以减少数据采集过程中的人为误差。考虑到全部实现自动监测成本较高，因此要求监测频次较高、对施工指导性较强的监测项目，在现场条件允许的情况下要采用远程自动监测。自动监测设备布置可参照图5进行。

图5 自动监测设备布置流程图

6.2.3 在监测过程中，由于场地地质条件不均匀、仪器损坏、施工步调不一致等因素的影响，有可能导致观测点数量减少，统计的监测数据代表性不强等后果。而地表沉降观测和孔隙水压力观测在施工中有较强的指导意义，是推算固结度必备的参数，因此本条规定了地表沉降标数量应等同于射流泵数量且不少于1000 m2/点，孔隙水压力观测点数量为5000 m2～10000m2/组，且每个预压区不得少于3组。监测仪器剖面布置可参照图6进行。

图6 监测仪器剖面布置示意图

6.2.5 根据现场实测资料计算最终沉降量及固结度多采用指数曲线法和双曲线法，本条列出了两种计算方法。其中指数曲线法也称三点法，是在满载后期实测沉降曲线上取3个点通过计算求得最终沉降量，优点是该方法计算量小，缺点是计算结果受人工选点影响误差较大；双曲线法是通过对实测沉降数据进行回归，通过分析沉降趋势求得最终沉降量，优点是计算过程中的β值直接反映了地基固结的快慢，各地区的β值积累多了，可以简便的用来估算各地区的地基土固结度，方便指导设计施工，缺点是难以通过人工计算获得α、β值。

采用双曲线法计算沉降量时，可在Excel中首先利用INTERCEPT函数、LINEST函数分别初步计算α、β值，然后绘制出t/(St-S0)和t的关系曲线，观察并剔除异常值后，添加线性趋势线，即可得到可靠的α、β值。

加固场地后期使用荷载一般与预压荷载不同，根据现场实测资料计算的最终沉降量并不等于准永久荷载作用下的最终沉降量，本条给出了后期使用荷载与预压荷载不一致时的最终沉降量计算方法。

## 6.3 加固效果检测

6.3.1 对真空预压处理的软土地基，原位测试检测方法主要为十字板剪切试验和静力触探试验等。当设计对地基承载力有明确要求时，应进行浅层载荷板试验对加固后的地基承载力进行检测。

6.3.2 考虑到真空预压卸载后沉降及应力有一个恢复过程，为使土体尽量接近自然状态，本条规定预压后检测应在卸载14d后进行。

6.3.3 因检测孔数量较少时代表性不强，因此本条规定各项检测手段每区不得少于2组，即预压前后各两孔，试验样本数应满足《岩土工程勘察规范》(GB50021)的规定。

# 7 质量检验和工程验收

## 7.1质量检验

7.1.2 本条规定了真空预压施工过程中常用工程材料的性能指标，近年来市场上出现的一些新型材料如防淤堵塑料排水板、宽度小于10cm的窄板等部分指标不同于传统产品，在抽样检验时应注意区别。密封膜的性能指标本次修订时增加了渗透系数、耐静水压力和刺破强度等要求。

7.1.3 真空预压施工所用工程材料多为土工合成材料、聚乙烯或聚氯乙烯产品，抗老化性能较弱，加之现场存放条件差，长期存放后性能可能会有所降低，因此本条规定现场存放超过6个月的工程材料应重新抽样检测。