HG

中华人民共和国化工行业标准

HG 20202—20xx

代替HG20202-2014

脱脂工程施工及验收规范

Code for construction and acceptance

of degreasing project

（征求意见稿）

202×—××—××发布                   202×—××—××实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

前    言

本规范根据《工业和信息化部办公厅关于印发2024 年第二批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函〔2024〕191号）的要求，中国石油和化工勘察设计协会为技术归口单位，协会施工标准化管理专业委员会负责组织，中国化学工程第三建设有限公司等为主编单位，会同参编单位，在原行业标准《脱脂工程施工及验收规范》HG20202—2014的基础上修订完成。

本规范自实施之日起代替《脱脂工程施工及验收规范 >>HG 20202-2014。

本规范在修订过程中，编制组进行了广泛的调查研究，认真总结和吸收了我国石油和化工机器设备、管道和仪表安装工程脱脂的实践经验，参考了有关国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，修订本规范，最后经审查定稿。

本规范共分9章和3个附录，主要技术内容是:总则、术语、基本规定、设备的脱脂、管子及管道组成件的脱脂、仪表及仪表组成件的脱脂、检验、安全技术、环境保护等。

本规范与 HG 20202-2014 相比，主要变化如下:

1、细化了规范的适用范围；

2、增加了“无尘布”术语；

3、增减了常用脱脂剂适用范围。删除了二氯乙烷、三氯乙烯、四氯乙烯，增加了乙醇、异丙醇、甲酸甲酯。

4、增加了脱脂环境的要求。

5、细化了长输管线应采用通球法脱脂施工内容，增加了长输管线通球清洗后的验收，明确了通球验收检测方式。

6、修改了脱脂工件表面的含油量定量分析检验标准，对脱脂后每 0.1㎡表面纤维颗粒数量做出明确规定。

7、增加了脱脂作业、脱脂剂配制、转移等相关安全要求。

8、新增了第9章“环境保护”，制订了本规范在工程建设中的环境保护规定，对脱脂残液收集和处置、脱脂剂泄漏的处置提出要求。

9、优化了附录A的配方及使用条件，删除了附录B、附录C，在附录D中加入有机溶剂异丙醇、甲酸甲酯的材料相溶性。

本规范由工业和信息化部负责管理，由中国石油和化工勘察设计协会施工标准化管理专业委员会负责日常管理，中国化学工程第三建设有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见和建议，请与中国化学工程第三建设有限公司联系（联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路599号，电话：0551-65608100）。

本规范主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人

主编单位：

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

目     次

- 总则…………………………………………………………………………………1

- 术语…………………………………………………………………………………2

- 基本规定……………………………………………………………………………3

- 设备的脱脂…………………………………………………………………………6

- 管道和管道组成件的脱脂…………………………………………………………7

- 仪表和仪表组成件的脱脂…………………………………………………………9

- 检验…………………………………………………………………………………10

- 安全技术……………………………………………………………………………11

- 环境保护……………………………………………………………………………13

附录A  碱性脱脂液配方及使用条件…………………………………………………14

附录B  常用有机溶剂与常见合成材料相容性对照表……………………………15

附录C  零部件表面油脂残留量测定方法……………………………………………16

本规范用词说明……………………………………………………………………18

引用标准名录………………………………………………………………………………19

附：条文说明……………………………………………………………………………20

Contents

- General provisions…………………………………………………………………1

- Terms……………………………………………………………………2

- General requirement………………………………………………………………3

- Degreasing of equipment…………………………………………………………6

- Degreasing for Pipe and Piping Component……………………………………7

- Degreasing for Instrument and Instrument Component………………………9

- Inspection…………………………………………………………………………10

- Safety Technology…………………………………………………………………11

9   Environmental protection……………………………………………………………13

Appendix A  Recipe and using conditions for alkaline degreasing solution…14

Appendix B  Boiling point and decomposition temperature for organic solvent in common use……………………………………………………………………………15

Appendix C  Measurement method for residual quantity of parts surface  grease………………………………………………………………………………………16

Explanation of wording in this standard……………………………………………18

Normative standards……………………………………………………………19

Addition: Explanation of the provisions ……………………………………………20

1  总    则

1.0.1  为提高脱脂工程施工技术水平，加强施工过程的质量控制，保证施工质量和安全，制定本规范。

1.0.2  本规范适用于化工建设工程新建、扩建、技改项目中忌油工艺介质脱脂工程的施工及验收。

1.0.3  检维修工程的脱脂可参照本规范执行。

1.0.4  设计文件或用户规定由制造厂脱脂的设备应具有脱脂合格证明文件，并应封闭，包装应良好，安装时不再进行脱脂。当安装前检查发现设备有污物或被油脂污染时，应重新进行脱脂。

1.0.5  脱脂剂应具有产品质量证明文件，其质量应符合国家现行有关标准的规定。

1.0.6  脱脂剂的贮运设施应符合现行国家标准《石油化工企业设计防火标准》 GB 50160 以及《危险化学品安全管理条例》国务院令 591 号、《国务院关于修改部分行政法规的决定》国务院令第 645 号的有关规定。

1.0.7  脱脂工程的施工除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2  术    语

2.0.1  脱脂 degreasing

除去物体表面的油脂等有机物的过程。

2.0.2  油脂 grease

由多种高级脂肪酸(硬脂酸、软脂酸和油酸)与甘油生成的甘油脂及烃类统称为油脂。

2.0.3  脱脂剂 degreasing agent

可用于脱除物体表面油脂等有机物的物质。

2.0.4  通球 blowing of through-hall

利用清管器在管道内运行而清除管道内异物的施工方法，其中的清管器俗称为"球"；通球法脱脂是借助清管器在管道内的运行，推动脱脂剂在管道内流动，达到脱脂目的的方法。

2.0.5  超声波法 ultrasonic wave method

利用超声波所产生的高频震荡，强化脱脂剂脱脂能力的方法。

2.0.6  无尘布 dust-free cloth

一种表面柔软，易于擦拭敏感表面，摩擦不易脱落纤维，具有良好的吸水性和较高的清洁效率的特殊布料。

3  基 本 规 定

3.0.1  设备、管道、仪表等脱脂工作应在系统试压合格后、严密性试验前进行。

3.0.2  脱脂施工前，施工单位应编制脱脂专项施工及安全技术方案，并向脱脂作业人员交底。

3.0.3  有明显油渍和污垢的零部件，在脱脂前应先清除油渍和污垢，再用脱脂剂脱脂。

3.0.4  脱脂剂应附有生产或销售企业提供的化学品安全技术说明书（SDS）。

3.0.5  脱脂剂应按设计规定选用。当设计无规定时，施工单位应根据脱脂件的材质、结构、污染程度、现场条件、工艺介质和因沾染油脂而造成的危险或危害程度按表 3.0.5-1的规定选择相应的脱脂剂，按表3.0.5-2的规定选择相应的脱脂方法。

表3.0.5-1  常用脱脂剂的适用范围

| 脱脂剂名称 | 适用范围 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 乙醇（C2H5OH）浓度不低于95% | 脱脂要求不高的设备和零部件 | 脱脂能力较弱 |
| 异丙醇 | 金属件 | 脱脂能力较弱 |
| 甲酸甲酯 | 脱脂要求不高的设备和零部件 | 避免与氧化剂、酸类、碱类接触 |
| 65%以上的浓硝酸 （HNO3） | 浓硝酸装置的耐酸管件和瓷环 | 强氧化剂，能溶解或腐蚀某些金属 |
| 碱性脱脂液 | 金属件及非金属件 | 脱脂能力较强，产生氢气对铝、锌及其合金有腐蚀 |
| N，N-二甲基甲酰胺（C3H7ON） | 金属件 | 不适用于有机合成材料 |
| 丙酮（C3H6O） | 金属件及非金属件 | 适用于油脂污染较轻的脱脂件 |
| 表面活性剂溶液 | 金属件及非金属件 | 宜与消泡剂配合使用 |

注：碱性脱脂液配方及使用条件可按本规范附录A表A选用。

表3.0.5-2  常用脱脂方法

| 脱脂方法 | 适用范围 | 首选的脱脂剂 |
| --- | --- | --- |
| 槽浸法 | 管段、体积较小的机械设备零部件、阀门部件 | 碱性脱脂液 |
| 擦拭法 | 形状简单，体积较小的工件、人员能够进入且便于接近的设备内壁 | 乙醇、异丙醇、N，N-二甲基甲酰胺 |
| 灌浸法 | 人员无法进入的空间 | 碱性脱脂液、异丙醇 |
| 循环法 | 形成系统的管线、设备及仪表 | 碱性脱脂液、表面活性剂溶液 |
| 喷淋法 | 形状简单、人员无法进入或难以接近脱脂表面的设备内壁 | 碱性脱脂液、表面活性剂溶液 |
| 超声波法 | 允许拆卸或体积较小的零部件 | 碱性脱脂液 |
| 通球法 | 长输管道 | 碱性脱脂液、表面活性剂溶液 |

3.0.6  脱脂剂在使用前应核对产品质量证明书，确认无误后方可使用。

3.0.7  用于脱脂的有机溶剂含油量应符合下列规定:

1  有机溶剂含油量不应大于 50mg/L。

2  有机溶剂含油量为 50mg/L～350mg/L 的可先用于粗脱脂，再用含油量不应大于 50mg/L脱脂剂进行精脱脂。

3  有机溶剂含油量大于或等于 350mg/L 的不得使用。

3.0.8  脱脂、检验和安装所使用的工具、量具、仪表等应按脱脂件的要求进行脱脂，未经脱脂不得使用。经脱脂后应存放在专用柜内，并应由专人保管。工作服、鞋、手套等防护用品应干净无油。

3.0.9  脱脂件表面应无明显的毛刺、焊瘤焊疤等表面质量缺陷。

3.0.10  脱脂作业环境应符合下列要求：

1  应在通风良好的环境下进行。当室外脱脂时现场应设置防风沙、雨雪和日晒设施。

2  脱脂环境应保持清洁。严禁在附近进行打磨、焊接、防火涂料喷涂和其他易造成颗粒物污染的交叉作业。清洁后的脱脂件不得在无保护的情况下露天存放。

3.0.11  脱脂后应及时将脱脂件内部的液体排净，不得采用加热方法清除残液。

3.0.12  脱脂后脱脂件表面溶剂的清除应符合下列规定：

1  应采用清洁、无油、干燥的空气或氮气吹净。

2  当脱脂剂为易燃溶剂时，应采用纯度大于或等于95%的氮气吹净或在空气流通处晾干。

3  对于构造简单、体积较小的脱脂件，应自然通风干燥 24h 以上。

4  对于积存在凹处的积液，可采用无尘布缚包于杆件上将其吸出。

3.0.13  当采用擦拭法脱脂时，宜采用纤维不易脱落的无尘布等，不宜采用棉纱。脱脂后的表面不得有明显的纤维颗粒，每0.1m2表面纤维颗粒不得超过75个。

3.0.14  脱脂件经脱脂后，应由专职检查人员检查合格并经有关人员签字确认，方可进行下道工序。

3.0.15  合格脱脂件的保护应符合下列要求:

1  合格的脱脂件应由专人负责封闭，并加标识；

2  应采用含油量符合脱脂标准的塑料薄膜或其他类型的塑料制品封闭，妥善存放；

3  合格的脱脂件、不合格的脱脂件或未脱脂的零部件应隔离存放，严禁混放；

4  对于长期停用的静止设备、传动设备经脱脂处理后，宜在设备内部充氮气或惰性气体。

3.0.16  脱脂施工中，脱脂人员应严格执行工序交接、交接班和原始记录制度。

3.0.17  脱脂后的设备、管道和仪表系统，严禁使用含油的介质进行吹扫和严密性试验。

3.0.18  严密性试验时，脱脂系统与非脱脂系统应进行隔离，不得合并试验。

4  设备的脱脂

4.0.1  结构复杂和有死角的部件或设备应采取措施，使脱脂剂均匀分布到所有表面，脱脂后应将脱脂剂排放干净，并应按本规范第3.0.11条的规定清除残液。

4.0.2  设备在脱脂过程中的拆卸、吊放、回装、吹除等各项操作，应遵守设备安装、拆卸的有关规定，并应对零部件进行妥善保管，不得损伤零部件。

4.0.3  设备的脱脂应符合下列规定:

1  容积不大、便于移动、人员无法进入其内部操作的设备可采用灌浸法。脱脂时，脱脂剂的灌浸量应为设备容积空间的 2/3～3/4 。脱脂过程中应反复旋转或倾倒设备，使所需脱脂的表面充分与脱脂剂接触。浸泡时间视污染程度而定，不宜少于 lh。

2  容积较大的设备可采用擦拭法。当油污轻微时，可采用无尘布浸蘸脱脂剂擦洗。

3  大型传动设备和大容积静止设备可采用喷淋法。脱脂时宜采用喷头将脱脂剂喷洒到设备内表面。喷淋头应能垂直升降和水平旋转，脱脂剂应均匀喷淋到设备的全部表面。

4  管(板)式换热器可采用循环法。脱脂时，应使脱脂剂循环到需脱脂的全部表面。循环时间不宜少于 30min ，循环时应确认系统内不存在气室。循环过程中宜反复改变脱脂剂的流向，并应低进高出。换热器管程可采用通球法浸蘸脱脂剂脱脂，管箱采用擦拭法。

5  允许拆卸的零部件可采用槽浸法。可直接浸入脱脂剂槽内浸泡。浸泡时可辅助使用鼓气、超声波方式提升清洗效果。浸泡时间视污染程度而定，不宜少于1h。

6  体积较小或精度高的设备零部件可采用超声波法。脱脂时可直接放入超声波清洗机内进行脱脂。

4.0.4  传动设备中凡与忌油介质接触或可能接触的部件，应在完成机体安装、找正、各部件间隙调整等工作结束后进行解体脱脂。

4.0.5  设备中不能拆卸或浸入脱脂剂槽内的大部件，应用擦拭、喷淋的方法脱脂。

4.0.6  经脱脂合格的设备零部件，应保持干净并尽快组装。当设备组装后不能及时投入运行时，应用脱脂合格的材料进行封闭，并应采取防锈保护措施。

5  管道和管道组成件的脱脂

5.0.1  锈蚀的管子应清除锈迹露出金属本色后，方可进行脱脂。

5.0.2  管子内表面采用灌浸法进行脱脂时，管端应采用与脱脂剂兼容的材质或其他方法封闭。管子应平放，并浸泡0.5h～1.5h，每隔 15min 绕轴线转动一次，每次转动应将管子滚动若干圈，使管子的整个内表面均匀受到脱脂剂浸泡和多次洗涤。管子内表面脱脂剂用量应符合表 5.0.2 的规定。

表5.0.2  管子内表面脱脂剂用量

| 管子内径（mm） | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 脱脂剂用量（L/m） | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 |
| 脱脂剂浸没圆弧角度（°） | 251 | 205 | 200 | 179 | 161 | 143 | 116 |
| 管子内径（mm） | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 脱脂剂用量（L/m） | 0.80 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| 脱脂剂浸没圆弧角度（°） | 110 | 102 | 93 | 87 | 79 | 73 | 68 |

5.0.3  已形成系统，且不便于拆装的管道，应采用灌浸法或循环法进行脱脂，操作时应消除气室，在低点定时排放污物。脱脂剂循环的时间不得少于 30min。

5.0.4  公称直径大于等于 DN500mm 的管段和组成件宜采用喷淋法。喷淋时应从管段两端同时进行。操作时应在管段和组成件的端口处设置器皿。

5.0.5  公称直径小于 DN500mm 的管段宜采用槽浸法。小口径并有弯管的管段和组成件浸泡时，弯管处内部不应有气室。浸泡时间宜为 O.5h～1.5h。

5.0.6  管道和组成件外表面需要脱脂时应采用擦拭法。

5.0.7  长输管线应采用通球法脱脂。脱脂工作应在清管、测量直径及压力试验完成后进行，并应符合下列规定：

1  根据具体的管道清洁需求和环境选择皮碗清管器、聚氨酯清管器或清管球等清管工具。

2  长输管线脱脂应在两只清管器之间的管道内灌满脱脂剂，不得留有气室。两只清管器之间的距离应根据脱脂剂接触管内壁时间和清管器运行速度而定。

3  脱脂剂应在最后一次脱脂完成后通过接收器进行回收。脱脂剂可重复使用，但含油量和脱脂要求应符合设计规定。

5.0.8  阀门脱脂应在试压合格后进行。宜采用灌浸法或槽浸法。阀门与脱脂剂接触的时间应为0.5h～1.5h。 体积较大的阀门，可用擦拭法脱脂。灌注脱脂剂时应在阀门腔体内留有 1/4～1/3空间，宜经常翻动阀体。槽浸时脱脂剂不得接触阀门填料室，操作过程中应多次开关阀芯，且不得损伤阀门密封面。当整体脱脂达不到要求时，应对阀门解体脱脂。

5.0.9  螺栓与垫片应采用槽浸法脱脂。非金属垫片应使用与材质相容的脱脂剂，浸入脱脂剂内的时间应为1.5h～2h。材质相容的脱脂剂应符合本规范附录B表B的规定。

5.0.10  输送浓硝酸的管道、阀门、管件、资环等应采用 65% 的浓硝酸洗涤或浸泡后，采用大流量清水冲洗，再用蒸汽吹洗，直至冷凝液无酸度。铝及铝合金件在浓硝酸中洗涤浸泡后应及时将脱脂件上的残酸洗净。

6  仪表和仪表组成件的脱脂

6.0.1  仪表和仪表组成件脱脂可采用灌浸法。脱脂剂的灌浸量应为仪表组成件内部空间的 2/3～3/4 ，灌浸后浸泡时间不应少于2h，并应翻动若干次。

6.0.2  孔径较小的仪表和仪表组成件，可采用注射的方法将脱脂剂注入内部，至脱脂剂溢出，反复多次注入溢出，且期间应反复翻转工件直至合格。

6.0.3  阀组、仪表部件的脱脂，可采用槽浸法，操作时应多次将脱脂件自脱脂剂中取出、置入，过程中应对各阀门反复启闭，直至合格。

6.0.4  脱脂前应根据仪表零部件的材质选择脱脂剂，仪表垫片或部件为合成材料时，应核对脱脂剂与有机合成材料的相容性，材质相容的脱脂剂应符合本规范附录B表B的规定。

6.0.5  与工艺管线直接相连的仪表件的脱脂应按本规范第5章的有关规定执行。

7  检    验

7.0.1  设备、管道、管道组成件、仪表和仪表组成件脱脂后应进行检验。

7.0.2  运行介质为液氧、氧气、富氧空气、浓硝酸、双氧水等强氧化性物质的系统，直接或间接与设备、管道及仪表接触的表面，应采用下列任意一种方法进行检验:

1  采用波长为 320nm～380nm 的紫外光检查脱脂件表面，应无油脂荧光为合格。

2  采用清洁干燥的白色滤纸或绸布擦拭脱脂件表面，应无油脂痕迹为合格。

3  采用无油蒸汽吹洗脱脂件，用洁净器皿取其冷凝液，投入一粒直径小于lmm 的纯樟脑，以樟脑粒不停旋转为合格。

4  对脱脂工件表面的含油量应进行定量分析，不大于 100mg/m2 为合格。其分析方法应按本规范附录C的规定进行。

7.0.3  用有机溶剂脱脂的脱脂件，应将残存溶剂晾干或吹除直至无溶剂气味。

7.0.4  用碱液脱脂的脱脂件，应采用洁净清水冲洗至与水源PH值一致，再干燥至目测无水迹。用于冲洗不锈钢的洁净水，其氯离子含量不得大于25mg/L。

7.0.5  长输管线通球清洗结束后，再发1～2颗低密度聚氨酯清管器作为检验用清管器，对清管器表面可采用下列任意一种方法进行检验。

1  采用波长为320nm～380nm的紫外光检查检测清管器表面，应无油脂荧光为合格。

2  采用清洁干燥的白色滤纸或无尘布擦拭检测清管器表面，应无油脂痕迹为合格。

7.0.6  当设计已规定检验标准时，应按设计规定执行。

8  安 全 技 术

8.0.1  脱脂剂的安全贮存应符合下列要求:

1  有机溶剂应控制贮存量，储存于阴凉、避光、通风的库房，远离火种和热源。并应用钢制容器包装，容器应密封。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放，不得混贮。

2  浓硝酸应贮存在专用库房内，用铁、铝制容器或瓷坛包装，并应将容器封严，不得受潮、破损和磕碰，并应与有机物、可燃物、酸类及其他氧化物隔离。

3  氢氧化钠、碳酸钠、磷酸三钠、磷酸二氢钠，摆放时应在下方用木材垫高。

4  所有化学品均应标识，取用化学品时应保护标签。

5  贮存脱脂剂的库房应设专人保管，定期检查，并做好相关记录。

8.0.2  脱脂作业的施工现场安全应符合下列规定：

1  脱脂现场应清除一切易燃易爆物或其他杂物，划分脱脂专责区域，无关人员不得进入，并应设置警示标识牌；

2  脱脂现场应备有防火、防爆、防毒设施，并应处于良好的备用状态；

3  脱脂作业过程中，应定期检查脱脂工作地点空气中有害物质含量，其浓度应符合表8.0.2的规定。

表8.0.2  脱脂工作地点空气中有害物质最高容许浓度

| 名 称 | 最高容许浓度 （mg/m3） | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 异丙醇 | 750.0 | 高浓度会刺激眼睛、呼吸系统和皮肤,长期暴露会导致呼吸道刺激、头痛、头晕、恶心等症状 |
| 二甲基甲酰胺（DMF） | 10.0 | 高浓度吸入或严重皮肤污染可引起急性中毒 |
| 甲酸甲酯 | 245.4 | 高浓度会对神经系统和呼吸系统产生强烈的麻醉作用，会引起中毒,严重者导致死亡 |
| 丙酮 | 400.0 | 蒸汽浓度为4000ppm时，60min后会呈现头痛、刺激支气管、昏迷不醒等中毒症状 |
| 苛性碱（换算成NaOH） | 0.5 | 易灼伤皮肤 |
| 浓硝酸（换算成NO2） | 5.0 | 易灼伤皮肤 |

4  易燃脱脂剂必须在防爆条件下使用。

5  采用蒸汽吹扫进行脱脂作业时，应对作业区域进行隔离。脱脂管道出汽口应采取防护措施。

8.0.3  当用浓硝酸脱脂时，操作人员应穿戴毛料、丝绸或胶质工作服，耐酸胶皮手套、防护眼镜和夹有小苏打的双层口罩，必要时应配戴防毒面具。当用碱液脱脂时，操作人员应穿戴胶质工作服、围裙、手套、长筒靴和防护眼镜。

8.0.4  脱脂剂配制、转移安全要求：

1  水基脱脂剂、硝酸从一个容器转移到另一个容器时，应在露天或通风良好的场所操作。有机类脱脂剂应做好防火、防爆、防静电等措施。

2  当配制药液的固态化学品发生结块时，应使用木锤轻击，不得用金属器具敲击。

8.0.5  进入受限空间进行脱脂作业时，应符合国家标准《危险化学品企业特殊作业安全规范》GB30871的有关规定。

8.0.6  脱脂现场应安装复合式应急喷淋器和洗眼设备。当酸或碱液滴于皮肤时，应立即使用应急喷淋器持续冲洗，不得搓揉。当脱脂剂溅入眼睛中，应立即使用洗眼设备冲洗眼睛，冲洗30min左右，必要时送医治疗。

8.0.7  采用有机溶剂进行脱脂时，脱脂现场应配备干粉灭火器。

9  环 境 保 护

9.0.1  脱脂作业时，不得随意排放酸、碱液及其他有害废液，并应分类收集产生的全部废液、污物，交由有资质的单位进行无害化处理。

9.0.2  脱脂作业时，应防止脱脂剂跑、冒、滴、漏。脱脂剂泄露应立即用沙子吸干并收集到指定的密闭容器内，并在容器上标明有害废弃物的标识和警示语。

9.0.3  脱脂施工结束，剩余脱脂剂及脱脂剂包装袋、桶等废弃物品不得随意处置，应退回原购企业或交由有资质的单位进行无害化处理。

9.0.4  施工时应采用低噪声设备，并采取降噪措施。现场噪声应符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348的限制要求。

附录A  碱性脱脂液配方及使用条件

表A  碱性脱脂液配方及使用条件

| 项 次 | 配方 （质量分数）/% | 适用范围 | 使用方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 氢氧化钠 碳酸钠 水 | 1.0～2.0 0.5～1.0 余量 | 适用于一般钢铁件。 | 1、宜加热使用，温度条件：60℃-80℃； 2、宜加入适量的表面活性剂作为助剂使用，如JFC、AES等，配比浓度：0.1%-0.5%； 3、碱洗后应排净碱洗液，用洁净水冲洗置换干净，各回路及盲端冲洗置换至与水源PH值一致，再干燥至目测无水迹。 |
| 2 碳酸钠 水 | 3.0～5.0 余量 | 适用于一般钢铁件。 |  |
| 3. 氢氧化钠 磷酸三钠 碳酸钠 水 | 0.5～1.5 0.5～1.0 0.3～0.5 余量 | 适用于一般铜及铜合金件，对黄铜有轻微腐蚀。 |  |
| 4. 磷酸三钠 磷酸二氢钠 水 | 1.0～2.0 0.5～1.0 余量 | 碱性较弱，有除油能力，对金属腐蚀性较低，适用于钢铁件及铝合金件，对铝及其合金制品有轻微腐蚀。 |  |

附录B  常用有机溶剂与常见合成材料相容性对照表

表B  常用有机溶剂与常见合成材料相容性对照表

| 名 称 | 对常见合成材料的相容性 |
| --- | --- |
| 丙酮 | 1.能溶解纤维素、聚甲基丙烯酸、酚醛、聚酯等多种树脂； 2.对环氧树脂溶解能力差； 3.对聚乙烯、呋喃树脂等不易溶解。 |
| 乙醇 | 1.能溶解天然树脂； 2.对氯乙烯树脂、聚乙烯树脂等几乎不溶解； 3.对氟树脂、环氧树脂、酚醛树脂溶解能力差。 |
| 异丙醇 | 1.能溶解天然树脂； 2.对氯乙烯树脂、聚乙烯树脂等几乎不溶解； 3.对氟树脂、环氧树脂、酚醛树脂溶解能力差。 |
| 甲酸甲酯 | 1.能溶解天然树脂； 2.对乙烯基树脂、丙烯酸树脂等都有很好的溶解性；还可以溶解硝化纤维素、醋酸纤维素等。 |
| N,N-二甲基甲酰胺(DMF) | 1.能溶解丙烯系树脂、乙烯系树脂、聚苯烯树脂酚醛树脂、聚氨基甲酸乙酯、醇酸树脂、苯氨基树脂； 2.不能溶解固化环氧树脂、聚酰胺树脂、脲醛树脂、聚碳酸酯、聚烯烃树脂。 |

附录C  零部件表面油脂残留量测定方法

C.0.1  零部件表面油脂残留量测定方法分为重量法和油分分析仪测定法两种。

C.0.2  重量法应符合下列规定：

1  原理：用四氯化碳清洗被测表面，加温使四氯化碳挥发，获得残留油分的方法。

2  仪器及材料：

1） 300mL 烧杯；

2） 水浴锅；

3） 干燥器；

4） 四氯化碳；

5） 中速定性滤纸；

6） 纱布；

7） 恒温箱。

3  测定方法；

1）四氯化碳产品含油测试。烧杯称重，取四氯化碳，用中速定性滤纸过滤至称过重量的烧 杯中达300mL ，将烧杯置于(85±5)℃水浴锅中，使四氯化碳挥发。目测烧杯内已干，将 烧杯放入(50±5)℃ 恒温箱中烘干 30min ，再放入干燥器中冷却 30min 后称出重量，计算出烧杯前后的重量差（mg），即是产品含油量。

2） 残油量的测试。取定量B（mL）的四氯化碳清洗被测表面的残油，清洗面积应大于1㎡，不到1㎡ 应全部清洗。在使过的四氯化碳中取 300mL ，用中速定性滤纸过滤至称过重量的烧杯中达300mL。将烧杯置于(85±5)℃水浴锅中，使四氯化碳挥发，目测烧杯内已干，将烧杯放入(50±50)℃恒温箱中烘干30min，再放入干燥器中冷却30min后称出重量，计算出烧杯前后的重量差W1（mg），即是被测表面残油量。被测表面油脂的残留量应按下式计算：

(C.0.2-1)

式中: P——被测表面油脂的残留量，mg/㎡；

A——清洗的面积，㎡

W——四氯化碳试剂含油量，mg；

W1——清洗后含油四氯化碳的含油量，mg；

B——测定清洗液四氯化碳用量，mL。

3）擦抹织物残油量的测试。对于不便清洗的部位，可用镊子夹无油干净的织物吸取四氯化碳，对工件表面进行擦抹，擦抹面积与清洗面积相同。擦抹后挤出织物中的四氯化碳，用中速定性滤纸过滤至称过重量的烧杯中达300mL。将烧杯置于(85±5) ℃水浴锅中，使四氯化碳挥发，目测烧杯内已干，将烧杯放入 (50±5) ℃恒温箱中烘干30min，再放入干燥器中冷却 30min 后称出重量，计算出烧杯前后的重量差W2(mg) 。算出烧杯前后的重量差W3，即是被测表面残油量。被测表面油脂的残留量按下式计算：

(C.0.2-2)

式中: W2——擦抹后含油四氯化碳含油量，mg；

W3——与擦抹数量相同的四氯化碳试剂含油量，mg；

A——擦抹检查的面积，㎡；

B——测定清洗液四氯化碳用量，mL。

C.O.3  油分分析仪测定法应符合下列规定：

1  原理：用四氯化碳清洗被测表面，采用油分浓度测定仪检查清洗液获得残油量。

2  仪器及材料:

1）油分浓度测定仪；

2）中速定性滤纸；

3）烧杯；

4）四氯化碳。

3  取样方法。取定量B(mL)的四氯化碳清洗被测表面。对于不便清洗的部位，可用镊子夹无油干净的纱布浸四氯化碳擦抹被测表面，挤出擦抹后含油的四氯化碳B(mL)。取一部分清洗或擦抹后含油的四氯化碳，用中速定性滤纸过滤，再按规定注入油分浓度测定仪，测出含油四氯化碳的油分浓度，则该表面油脂的残留量按下式计算：

(C.O.3)

式中: P——被测表面油脂的残留量，mg/㎡；

A——测定时清洗液擦抹的面积，㎡；

M——油分浓度测定仪度数，ppm；

B——测定清洗液四氯化碳的用量，mL；对于擦抹测定，应为擦抹后挤出的四氯化碳的总量；

0.85——油的平均密度，mg/mL。

4  操作方法按仪器使用说明书执行。

本规范用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2) 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3) 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”;

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应符合... ...的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

[1] 《石油化工企业设计防火标准》GB 50160

[2] 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348

[3] 《危险化学品企业特殊作业安全规范》GB 30871

中华人民共和国化工行业标准

脱脂工程施工及验收规范

HG 20202—20XX

条文说明

目     次

- 1  总则…………………………………………………………………………………23

- 2  术语…………………………………………………………………………………24

- 3  基本规定……………………………………………………………………………25

- 4  设备的脱脂…………………………………………………………………………26

- 5  管道和管道组成件的脱脂…………………………………………………………27

- 6  仪表和仪表组成件的脱脂…………………………………………………………28

- 7  检验…………………………………………………………………………………29

- 8  安全技术……………………………………………………………………………30

- 9  环境保护…………………………………………………………………………………31附录A  碱性脱脂液配方及使用条件………………………………………………………32附录B  常用有机溶剂与常见合成材料相容性对照表……………………………………33

修订说明

《脱脂工程施工及验收规范》HG 20202-20xx ，经中华人民共和国工业和信息化部 20xx年xx月xx日以第xx号公告批准发布。

本规范是在《脱脂工程施工及验收规范》HG 20202-2014 的基础上修订而成， 2014 年版的主编单位是中国化学工程集团公司、中国化学工程第三建设有限公司等3家单位。

2014年版规范的主要起草人是:史湘林、李荣波、皮承明等。

本规范修订过程中，编制组认真总结和吸收了我国石油、化工机器设备、管道和仪表等工程脱脂的实践经验，参考了国外工程脱脂的标准，广泛地调查研究了脱脂剂产品的种类、使用性能，分析了脱脂剂产品的安全性能和环境保护性能。

为了便于广大设计、施工、科研等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《脱脂工程施工及验收规范》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明，还着重对强制性条文的强制性理由作了解释。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

1  总    则

1.0.1  本规范是指在建或扩建工程中对忌油工艺介质系统脱脂技术要求编制的规范，目的是规范脱脂的选用方法、技术要求、检验方法及达到的合格标准。规范了在脱脂过程中安全技术要求，避免出现安全事故。

1.0.2  本规范适用范围是指化工建设工程新建、扩建、技改项目中忌油工艺介质的脱脂工程施工及验收，细化了忌油工艺介质的范围，忌油工艺介质如：强氧化性工艺介质、易燃易爆工艺介质以及油脂对生产工艺过程有影响的介质系统。

1.0.3  明确了检维修工程的脱脂可参考适用于本规范，删除了本规范不适用的范围。

1.0.4  明确规定了由制造厂脱脂的设备、阀门等部件运送到施工现场应具有脱脂合格证明文件，且应封闭、包装良好，在安装时不再进行脱脂，避免了重复脱脂现象。

1.0.5  明确规定了脱脂剂应具有产品质量证明文件，应注意脱脂剂送到施工现场时，产品质量证明文件与产品应同批同时提供，以便使用单位按照国家有关标准验收。

1.0.6  引用了《石油化工企业设计防火标准》GB 50160 、《危险化学品安全管理条例》国务院令 591 号和《国务院关于修改部分行政法规的决定》国务院令第 645 号的有关规定。对脱脂剂的贮运设施，在脱脂中的防火要求应符合上述规定，避免引起火灾，造成人员烧伤和财产烧毁。

2  术    语

2.0.1   “脱脂”术语是除去工艺介质与物体相接触表面油污和有机物的过程。油脂主要来自机加工时站上的润滑油、防锈油，贮存期间的油封，模制时的脱膜剂，磨抛光时沾上的抛光膏以及空气中的含油量等。

2.0.3   “脱脂剂”术语是指可用于脱除物体表面油脂等有机物的物质。例如乙醇、浓硝酸、碱性脱脂液、二甲基甲酰胺、丙酮、异丙醇、甲酸甲酯等。

2.0.4   “通球”术语是利用清管器在管道内运行而清除管道内异物的施工方法，在两只清管器之间的管道内灌满脱脂剂，利用无油压缩空气的推动力推动一端清管器，以使推动脱脂剂和另一端清管器同步向前方运行。此定义主要解释球的形成。

2.0.5   “超声波法”是利用超声波所产生的高频震荡，强化脱脂剂脱脂能力的方法。原理是超声波在清洗液中疏密相间的向前辐射，使液体流动而产生数以万计的直径为 (50～500)μm的微小气泡，存在于液体中的微小气泡在声场的作用下振动。当声压达到一定值时，气泡迅速增大，然后突然闭合。并在气泡闭合时产生冲击波，破坏不溶性污物而使他们分散于清洗液中，当团体粒子被油污裹着而秸附在清搅件表面时，油被乳化，固体粒子脱离，从而达到清洗件净化的目的。

2.0.6  “无尘布”术语是指在脱脂过程中，可以用来擦拭各种设备和表面，确保不会留下尘埃粒子，同时也能吸附液体和尘埃粒子的特殊布料。

3  基 本 规 定

3.0.1  明确了设备、管道、仪表等脱脂工作应在系统试压合格之后、严密性试验之前进行，本条对脱脂施工具有重要的指导作用，明确施工前后顺序便于现场规范化操作和实施。

3.0.5  增减了常用脱脂剂适用范围。删除了二氯乙烷、三氯乙烯、四氯乙烯，增加了异丙醇、甲酸甲酯、表面活性剂，氯代烃类脱脂剂毒性较强，从环保考虑，予以删除，增加对环境更加友好的脱脂剂。

3.0.10  增加了脱脂环境应保持清洁。禁止在附近进行打磨、焊接、防火涂料喷涂和其他易造成颗粒物污染的交叉作业。清洁后，不应允许脱脂件在无保护的情况下露天放置，以避免二次污染。现场施工通常存在交叉作业，为避免二次污染，增加此条内容。

3.0.13  增加了无尘布作为擦拭脱脂时使用材料和验收材料。原规范中无尘布尚未普及应用，随着技术进步，近年来无尘布在脱脂施工中被普遍用在擦拭、检验等工序中，因此予以增加。

修改了脱脂后的表面纤维附着物的要求。原规范中要求“脱脂后表面不得有纤维附着物”，在实际施工中难以达到且不具有可操作性。为便于指导施工，对该项内容引用了美国Air Products公司的Oxygen Clean (Class AA) Inspection and Acceptance Requirements中内容。

3.0.15  气相防锈物改为适用性更强的氮气或惰性气体。气相防锈物在实际施工中使用很少，因此予以删除并增加普遍使用的氮气或惰性气体。

3.0.17  本条是强制性条文。明确规定了脱脂后的设备、管道、仪表系统，不能使用含油的介质进行压力试验、吹扫及严密性试验。因为水和空气都含有一定量的油分，如果通过压力试验、吹扫及严密性试验将油分带入忌油系统时，油脂类物质遇到了纯氧，放出大量热量，温度迅速上升，系统内压力增大，很快就会引起燃烧甚至引起爆炸。

3.0.18  增加了严密性试验时，脱脂系统与非脱脂系统应进行隔离，不得合并试验。为保障脱脂效果，避免二次污染，增加此条内容。

4  设备的脱脂

4.0.2  对设备在脱脂过程中的拆卸、吊放、回装、吹除等各项操作，应按设计文件和图样进行安装、拆卸，对不及时组装的零部件要进行包覆，不得随意放置。

4.0.3  本条文对脱脂方法和操作要领作了进一步的明确。

1  灌浸法。脱脂剂只能占设备容积空间的 2/3～3/4 范围内，要留出溶剂在设备内扰动的空间，使脱脂剂在反复旋转过程中与设备壁产生磨擦，达到脱脂的最佳效果。

2  擦拭法。不能用容易掉落的织物浸蘸脱脂剂擦洗，以免织物留置设备内，可采用无尘布浸蘸脱脂剂擦洗。

3  喷淋法。进一步明确适用设备的类型为大型传动设备、大容积静止设备，其他类型设备尽量不用。

4  循环法。明确了脱脂剂进入系统循环时其内部不能存在气室。否则换热器最高部位脱脂剂接触不到，难以保证脱脂效果。明确了用碱性脱脂液作为脱脂介质对铝制工件脱脂时，应定时在系统的高点排放气体，因为铝在碱性环境中产生氢气。

5  槽浸法。浸泡时可辅助使用鼓气、超声波方式提升清洗效果。浸泡时间视污染程度而定，不宜少于1h。

6  超声波脱脂法。除去常规的安全防护措施外，引入超声波需要注意事项如下：

(1)清洗时间过长引起的工件表面损伤。由于超声波的"空化"效果对精密金属表面光洁度有一定的损伤，因此要求控制时间。精密零件清洗总时间不超过 30min ，大零件不超lh。

(2) 当使用易燃、易挥发、有毒、有腐蚀性和剌激性的清洗剂时，应有对应的安全措施。

(3) 超声波清洗机应具有良好的接地措施。

4.0.4  由于传动设备零部件在安装、找正、各部件间隙调整过程中，反复多次完成，每次组装均能通过操作人员将机具、索具和人体的油脂带到忌油介质接触的部件表面，应在设备组装合格后，单体试车前完成脱脂工作。

5  管道和管道组成件脱脂

5.0.1  锈蚀的管子表面含有铁锈和油脂，脱脂剂只能去油脂，但不能清除铁锈，因此应先除锈后脱脂，脱脂后再次被减少油脂污染。

5.0.2  本条文规定了管子内表面采用灌浸法进行脱脂时，管子两头端口应用与脱脂剂兼容的材质或其他方法封闭。明确了管子内表面脱脂所需要脱脂剂的用量，以防用量多造成浪费，用量少脱脂时间长，效果差。

5.0.3  已形成系统，是指设备、工艺、间门及管件焊接成系统，无法拆装，应用灌浸法或循环法进行脱脂，对脱脂剂循环的时间作了规定，太短了脱脂达不到要求，太长了对金属材料有腐蚀。

5.0.4、5.0.5  对大小口径管子的操作方法作了规定，定为大于等于 DN500直径的管段及组成件可用喷淋法，人可以进入管段内操作；通过喷淋工件顶部向下流动，节省脱脂剂和操作时间。小于DN500直径的管段空间小，不便人工操作应用槽浸法。

5.0.6  管道及组成件外表面需要脱脂一般指的是夹套管，内管走热水或蒸汽，夹套走忌油介质。

5.0.7  本条文主要考虑到长输管道用其他方法脱脂难度大，采用通球法脱脂方便，目前很多施工现场已开始使用这种方法脱脂，此次修订推荐了常用清管器种类供选择。此方法是利用无油压缩空气的推动力推动位于后方的清管器，以此推动位于中间的脱脂剂和前方的清管器同步向前方运行。

5.0.8  本条文规定了阀门脱脂应在研磨试压合格后进行。因研磨时有油砂，油脂必然附着在阀体内。阀门脱脂时脱脂剂不能接触到阀门填料，有的阀门填料与脱脂剂有相溶性。

5.0.9  本条文规定了螺栓与垫片用槽浸法脱脂时，要对照附录B检查非金属垫片与脱脂剂是否有相容性，同时要看产品说明书。应根据本规范附录B选择相对应的脱脂溶剂。附录B的数据来源于《溶剂手册》(第五版)(化学工业出版社 2015年5月)

5.0.10  本条文指出浓硝酸对管道、阀门、管件及铝制品等有腐蚀性，浸油时间不能太长，一般控制在5min 内，浸泡后立即用大流量清水冲洗干净，蒸汽吹洗，用pH试纸检查直至冷凝液无酸度为止。

6  仪表和仪表组成件的脱脂

6.0.1  本条文中的仪表是指单件的仪器和计量表，仪表组成件是用于仪表系统的管子、管件、法兰、螺栓、垫片、间门、仪表接头和各种仪表的装配总称。仪表及仪表组成件脱脂时，脱脂剂的灌浸量要留2/3～3/4 空间，目的是使脱脂剂在翻动时与内壁产生磨擦带去内部的油脂，减少浸泡时间，以便现场掌握用量。

6.0.2  孔径较小的仪表及仪表组成件是指脱脂剂元外界压力无法灌浸到孔中，主要用在 1/4" 以下的小阀门、表接头、三通及四通阀， 1/2" 以下的三阀组、四阀组和五阀组。脱脂时可采用注射器吸取脱脂剂再向仪表组成件内部注入，同时要不停的摇晃或翻转工件，反复进行若干次，本条文主要是指导现场操作，以免遇到孔径较小的工件，无法脱脂或不脱脂。

6.0.3  阀组是指两个以上的阀门与仪表部件连在一起，不便于拆卸的多阀组。在槽浸时有的通道可能有气体，脱脂剂难以进入，但在本条文中要求操作时应多次将脱脂件自脱脂剂中取出、置入，阀门反复启闭，目的是使多阀组各通道脱脂达到要求。

6.0.5  与工艺管线直接相连的仪表件主要是指仪表工艺系统的一次元件、调节阀、流量、电磁阀等，通道与管道直接相通，脱脂的方法及技术要求与工艺管线上的阀门和管件相同。

7  检    验

7.0.1  本条规定了脱脂后的验收范围。

7.0.2  本条规定了若干种运行介质所涉及的设备、管道、仪表件脱脂质量的检验方法和受检部位，共有四种方法可供选择。第1条是用紫外光照射待检表面，此检验应在黑暗处进行；第2条为直接目视检验，也可以将第1条与第2条结合起来检验，即用紫外光照射用于擦拭后的滤纸或绸布，以判断痕迹是否是油脂所致(操作时应注意区别漂白剂的荧光与油脂的荧光)；第3条中使用的樟脑粒时每次只能放入小颗粒一枚，否则影响观察效果，操作时应注意防尘。冷凝液表面如有浮尘时，即使无油脂，樟脑粒也有可能不旋转；第4条是定量分析的检验，定量分析中使用的称量工具应是万分之一天平，重量以克为单位时，精确到小数点后4位。试剂应选用分析纯。操作中凡与试剂接触的用具、

器皿均应先用四氯化碳冲洗、晾干后，方可使用。实施定量分析时除应遵守本规范附录 的规定外，还应按照相关的实验室操作规程操作。定量分析的操作和计算方法来自于《大中型空气分离设备》JB/T8693。 同时根据适用范围的调整，在2014版基础上增加了强氧化性介质和氢气、乙炔等易燃易爆物资。

7.0.3  本条文要求在脱脂剂完全干燥后再行检验，主要目的是对滤纸或绸布擦试法定性检验，如果工件表面有脱脂剂残液，用滤纸或绸布擦试时，分不清是残液还是油脂，难以判定检验是否合格。

7.0.4  本条文要求碱液脱脂后的工件，应用洁净清水冲洗至与水源PH值一致，再干燥至目测无水迹。以免碱残液带入到工艺介质中，影响产品质量。

7.0.5  本条明确了长输管线通球后的具体检验方法和合格标准，是新增内容。

7.0.6  本条文明确了设计与规范的检验方法和达到的脱脂标准不一致时，应以设计规定为主，以免产生分歧，影响脱脂质量。

8  安 全 技 术

8.0.1  本条第5款为新增加内容，对脱脂剂库房管理进行了规定。

8.0.2  本条将原文8.0.3中部分内容合并，统一归类为脱脂作业的施工现场安全要求，删除了警示牌的具体名目。同时删除了不符合最近健康安全环保要求的二氯乙烷和三氯乙烯，增加了异丙醇和甲酸甲酯的最高容许浓度。增加了对蒸汽预脱脂作业安全要求进行了规定。

本条第4款规定主要是考虑到在厂房内、防护棚内、容器内和老厂区脱脂作业的环境要设置防爆设施，其目的是防止脱脂剂挥发出的气体浓度达到一定程度时，遇火花发生燃爆。

8.0.4  本条对脱脂剂配制、转移安全要求进行了规定。

8.0.5  新增受限空间脱脂作业应符合现行国家标准《危险化学品企业特殊作业安全规范》GB30871的有关规定。

8.0.6  本条增加了对脱脂现场应急物资要求，要求脱脂现场应安装复合式应急喷淋器和洗眼设备。

8.0.7  本条增加了采用有机溶剂进行脱脂时的安全要求。

9  环 境 保 护

9.0.1  本条规定了脱脂作业产生的废液、污物应做到集中分类收集，交由有资质的单位进行无害化处理。各类废物的处理应符合国家法律、法规的相关要求，不得随意排放、处置。

9.0.2  本条规定了脱脂剂泄露的处置措施及要求。

9.0.4  本条文要求施工时应采用低噪声设备，并采取降噪措施。设备产生的噪声应符合国家要求的噪声排放标准。

附录A  碱性脱脂液配方及使用条件

附录A  增加了常用的碱性脱脂剂配方，在使用方法中加入了表面活性剂作为辅助药剂；

附录B  常用有机溶剂与常见合成材料相容性对照表

附录B  用异丙醇、甲酸甲酯替换掉不适用的三氯乙烯和四氯乙烯，并增加相应的材料相容性；