备案号：xxxxx-202x

中华人民共和国行业标准

HG/T XXXXX-202X

轮胎工厂氮气硫化电磁加热系统设计规范

Design specification of electromagnetic heating nitrogen vulcanization systems for tire factory

（征求意见稿）

20**-**-**发布                                          20**-**-**实施

中华人民共和国*******部  发布

中华人民共和国行业标准

轮胎工厂氮气硫化电磁加热系统设计规范

Design specification of nitrogen vulcanization and electromagnetic heating systems for tire factory

HG/T XXXXX-202X

主编单位：联亚智能科技（苏州）有限公司

批准部门：中华人民共和国工业和信息化部

实施日期：20**年**月**日

**** 出版社

20 ** 年  北京

前  言

本规范根据工业和信息化部办公厅《关于印发2024年第二批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函[2024]191号）的要求，由中国石油和化工勘察设计协会为技术归口单位，委托中国石油和化工勘察设计协会橡胶塑料设计专业委员会负责组织，联亚智能科技（苏州）有限公司、青岛橡建工业工程有限公司为主编单位，会同参编单位共同编制。

本规范在编制过程中，编制组进行了广泛的调查研究，针对传统轮胎硫化工艺进行升级转型、革新轮胎硫化工艺，重点落实轮胎绿色制造、节能减排、提升品质。符合橡胶工业的发展方向，是轮胎厂氮气硫化电磁加热系统的设计依据。同时参考了国内外技术应用的大量资料，满足轮胎厂设计、制造、生产工艺与系统控制的使用需要，提高产品质量，项目指导、促进技术进步和产业升级，同时为轮胎厂的设计制造、技术交流、海外项目规范设计、贸易等方面开展提供统一的依据。并在广泛征求意见的基础上，本规范最后经审查定稿。

本规范共分5章，主要内容包括：总则、术语、基本规定、系统设计、安全技术要求。

本规范由工业和信息化部负责管理，由中国石油和化工勘察设计协会技术归口，协会橡胶塑料设计专业委员会负责日常管理，由联亚智能科技（苏州）有限公司负责具体技术内容的解释。在执行过程中如有意见和建议，请与联亚智能科技（苏州）有限公司联系（联系地址：苏州工业园区东富路9号东景工业坊65幢，邮编：215123，电话：0512-80983999 ）以供今后修订时参考。

本规范主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人

主编单位：联亚智能科技（苏州）有限公司

青岛橡建工业工程有限公司

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

目  次

1.总则

2.术语

3.基本规定

4.系统设计

4.1 系统技术参数及能耗指标

4.2 氮气系统设计

4.3 氮气回收

4.4 外温加热……………………………………………………………………………………

5.安全技术要求

本规范用词说明

引用标准名录

附：条文说明

Contents

# 1  General provisions.....................................................................................................

# 2  Terms..........................................................................................................................

# 3  Basic requirements.....................................................................................................

# 4. System design...............................................................................................................

# 4.1 System technical parameters and energy consumption indicators........................

# 4.2 Nitrogen system design............................................................................................

# 4.3 Nitrogen recovery.....................................................................................................

# 4.4 External heating.......................................................................................................

# 5. Safety technical requirements........................................................................................

Explanation of wording in this code....................................................................................

List of quoted standards......................................................................................................

Addition: Explanation of provisions....................................................................................

1 总则

1.0.1  为更有效规范橡胶轮胎电磁加热系统设计，达到节能降耗、环保的目的，制定本规范。

1.0.2  本规范适用于轮胎厂采用电磁加热系统将氮气加热后充入胶囊内部进行轮胎硫化的系统工程设计。

1.0.3  氮气硫化电磁加热系统设计，应满足使用要求和系统安全，优先采用国家推荐的新技术、新设备，提高经济效益、社会效益。

1.0.4  轮胎厂的氮气硫化电磁加热系统设计除应执行本规范外，还应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语

2.0.1 定型氮气  Molding nitrogen

在合模前充入的低压氮气。

2.0.2 高压热氮气 High-pressure hot nitrogen

轮胎电磁硫化内压用氮气，作为热量的载体，为轮胎硫化提供足够的热量和压力。

2.0.3 电加热板 Electric heating plate

使用电阻或电磁的方式加热的热板，为轮胎模具提供热量。

2.0.4 氮气加热器 Nitrogen heater

对高压氮气进行加热的装置。

2.0.5 循环泵 Circulation pump

将高压热氮气循环充入胶囊的装置。

3 基本规定

3.0.1 氮气硫化电磁加热系统应按照轮胎的硫化工艺要求确定系统的设计压力、温度、流量及其公差范围。

3.0.2 氮气硫化电磁加热系统应安全、稳定、连续、环保的运行。

3.0.3 氮气硫化电磁加热系统宜配置氮气回收系统，提高氮气循环利用率。

3.0.4 新建轮胎厂宜采用氮气硫化电磁加热系统，系统设计应满足生产工艺要求。

4 系统设计

4.1 系统技术参数及能耗指标

4.1.1 氮气硫化电磁加热系统技术参数应满足表4.1.1要求。

表4.1.1 技术参数

| 硫化机热板直径φ (mm) | 外温 (℃) |  | 内温 (℃) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最高温度 | 表面温度极差 | 最高温度 | 温度精度 |
| φ≤1050 | 200 | ±3 | 220 | ±3 |
| 1050<φ≤1500 | 200 | ±3.5 | 220 | ±4 |
| 1500<φ≤2500 | 180 | ±4 | 200 | ±5 |
| φ>2500 | 180 | ±5 | 190 | ±5 |

4.1.2 轮胎硫化能耗指标应满足表4.1.2要求。

表4.1.2轮胎硫化能耗指标

| 轮胎种类 | 单位轮胎重量耗电（kWh/kg） |
| --- | --- |
| PCR | ≤0.25 |
| TBR | ≤0.20 |
| OTR | ≤0.30 |

4.2 氮气系统设计

4.2.1 氮气系统应包括氮气供给、氮气加热、氮气循环、氮气排放、抽真空、电气控制等，宜配置氮气回收系统。

- 4.2.2 氮气供给可由制氮装置或液氮气化后供给。

- 4.2.3电气控制应具备手、自动功能，采用PLC控制，触摸屏显示温度、压力等。

- 4.2.4 氮气硫化电磁加热系统应有稳定的氮气供给，氮气纯度应大于99.95%，系统压力不低于2.0MPa。

4.2.5 氮气硫化电磁加热系统应有保温防烫、防触电和超压排放的措施。

4.2.6 氮气硫化电磁加热系统应配备高压热氮气实时测温功能，测温点宜设置在胶囊内部。

4.2.7 氮气供应系统宜具备在线纯度监测与报警功能。

4.3 氮气回收

4.3.2 氮气回收压力宜大于0.2MPa。

4.3.3 氮气回收率宜大于50%。

4.3.4 氮气回收系统宜具备纯度检测功能。

4.4 外温加热

- 4.3.1电热板平面度应不大于0.1mm。

- 4.3.2 电热板应有漏电保护装置。

- 4.3.3 外温加热宜具备模壳加热功能。

5 安全设计要求

5.0.1 电加热板、氮气加热器、循环泵等高温位置应有隔热保护措施和防烫伤标识。

5.0.2 设备应具有漏电保护功能， 单个加热体漏电达到300mA及以上时，触发漏电保护，切断加热电源。

5.0.3 氮气加热器、电加热板应有超温保护功能，当温度超温异常时，应立即报警并切断动力电源。

5.0.4 氮气加热器、电加热板应具有安全接地。

本规范用词说明

1  为了便于在执行本标准条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

（1） 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

（2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

（3） 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

（4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

中华人民共和国行业标准

轮胎工厂氮气硫化电磁加热系统设计规范

HG/T 2024―202X

# 条文说明

目  次

1.总则

2.术语

3.基本规定

4.系统设计

4.1 系统技术参数及能耗指标

4.2 氮气系统设计

4.3 氮气回收

4.4 外温加热……………………………………………………………………………………

5.安全技术要求

制 订 说 明

《轮胎工厂氮气硫化电磁加热系统设计规范》（HG/T 2××××），经工业和信息化部××××年××月××日以第××号公告批准发布。

本规范在制订过程中，编制组进行了广泛的调查研究，总结了我国橡胶工程的实践经验，同时参考了国内外工程技术应用方面的大量资料。

为便于广大设计、建设、生产、科研、教学等单位有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定，《轮胎工厂氮气硫化电磁加热系统设计规范》编制组按章、节、条顺序编制了本规范的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明和解释。但是，本条文说明不具备与规范正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规范的参考。

本规范为首次发布。

1 总则

1.0.1  电磁加热系统一般包括外温模具加热与内温胶囊加热，外温模具加热一般采用电阻加热的方式，内温胶囊加热一般采用电磁加热的方式。

3 基本规定

3.0.1 在实际生产中，轮胎的硫化工艺与轮胎规格相关联，半钢子午线轮胎（PCR）、全钢子午线轮胎（TBR）、工程胎（OTR）等不同轮胎的硫化温度、压力、时间均有不同。

4 系统设计

4.2.4 氮气纯度会直接影响硫化胶囊使用寿命，氮气纯度大于99.95%时，在工艺控制的胶囊使用次数范围内，胶囊不会出现明显氧化。